Лекция 1

КІРІСПЕ

Менделеевтің периодтық жүйесіндегі элементтердің сексенге жуығы металлдық қасиеттері бар элементтер.

Металдық күйдің негізгі белгілері:

- металдық жылтырлығы;

- мөлдір еместігі;

- электр және жылу өткізгіштігі;

- пластикалылығы жоғары;

- құрылымы крмсталдық түрде;

- әр турлі түсті (көбінесе сұр).

Металдың электр өткізгіштігі температураға тәуелді. Температура

жоғарлаған сайын, электр өткізгіштігі төмендейді. Металды өңдеуге және қолдануға олардың химиялық белсенділігі маңызды рөл атқарады. Металдардың химиялық белсенділігі электрохимиялық кернеулік қатармен сипатталады. Кернеулік қатардың электрлік теріс металдар қосындылардан оң электрлік металдарды ығыстырып шығарады. Металдардың электрлік потенциалдары өскен сайын, олардың тұрақтылығы өседі. Металдардың көптігі қасиеттерінің өндіру және қолдану жолдарының әртүрлілігі оларды жіктеу қажеттілігін тудырады. өндірістік жіктеуде металдарды 2 топқа бөлуге болады. Қара металдар(марганец, хром, темір және қортпалары) және түсті металдар.

Түсті металдарды шартты түрде 5 топқа бөлуге болады:

- негізгі ауыр металдар(Cu,Ni,Zn,Sn,Cо)

- кіші ауыр металдар(Bi,As,Sb,Cd,Hg – бұлар негізгі ауыр металдардың табиғи серіктес металдары)

- жеңіл металдар(Al,Mg,Ti)

- асыл металдар(Au,Ag,Pt)

- сирек және шашыранды металдар(Tl,In,Ga,Se,Te,Mo)

Металлургия кешені Қазақстан өнеркәсібінің базалық саласы болып табылады және елдің экономикасына елеулі үлес қосады. Бәсекелестіктің қазіргі заманғы шарттары металлургиялық кешен кәсіпорындарынан өндірістің озық технологияларын, заманауи жабдықтар мен басқару жүйелерін енгізуді талап етеді. Бұл кәсіпорындар шығаратын өнімдерді ең қатаң әлемдік стандарттарға сәйкес келтіруге мүмкіндік береді.

Ауыр түсті металдар мырыш, қорғасын және кадмий-ең көп мөлшерде өндірілетін металдар болып табылады.

Олардың әлемдік өндірісі келесідегідей сипатталады, жылына млн.т: қорғасын - 8,94 млн. т, мырыш-11,6.

Шетелдік статистика деректері бойынша баланстық қорлар, млн.т құрайды: қорғасын-126,6; мырыш - 350,9; кадмий – 0,9.

Бұл металдардың қорларымен қамтамасыз етілуі келесі көрсеткіштермен сипатталады: қорғасын - 42 жыл, мырыш – 40 жыл.

Түсті металдардың шикізат базасын одан әрі толықтыру жаңа кен орындарын анықтау және игеру, сондай-ақ қайта өңделетін кендердегі металдардың ең аз мөлшерінтөмендету жолымен де мүмкін болады.

  - Қорғасынның физикалық және химиялық қасиеттері:

Физикалық қасиеттері- қорғасын көкшіл, сұр түсті металл. Пластикалық қасиеті жоғарғы және механикалық жеңіл өнделеді. Сынған жерінде металдың жылтырлығы жоғары. Балқу температурасы 327,40С, қайнау температурасы 17400С (15250С қайнай бастайды). Қатты қорғасын тығыздығы 11,25г/см3 , сұйық 10,69г/см3температура өсуімен тығыздығы төмендейді.

Қорғасын салыстырмалы түрде төменгі температурада өте ұшқыш, сондықтан қорғасын өндірісінде техника қауіпсіздігі бойынша тиісті шаралар қолдануы қажет.

Қорғасын бу қысымының температураға тәуелділігі.

| t,°C | 620 | 710 | 820 | 960 | 1130 | 1290 | 1360 | 1415 | 1525 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р,мм.сын.бағ | 10-3 | 10-2 | 10-1 | 1 | 10 | 50 | 100 | 289 | 760 |

Химиялық қасиеттері- қорғасын периодтық жүйенін 4-ші тобының элементі, реттік номері 82, атомдық салмағы 207,2, валенттілігі 1,4. Химиялық инертті, құрғақ ауада өзгермейді, ылғал ауада Pb2O3қабығын түзе баяу тотығады. Балқыған қорғасын ауаның қатысуымен шала тотыққа дейін баяу тотығады. Температура өсуімен PbO (глет) түзеді. 330-4000С Pb2O3–ке өтеді, 450-4700С Pb3O4 түзеді.

Температура одан әрі көтергенде келесі реакциямен ыдырайды

(1)

Қорғасын көптеген металдардың қатты ерітіндісін түзеді (St, Cd, Bi, Sb, Ca, Hg) бұл металдардың ерекшелігі, ол темірді мүлдем ерітпейді, яғни металлургиялық рафинациялау үрдісін өте жоғарғы температурада болатпен шойыннан жасалған аппаратурада жүргізуге мүмкіндік береді.

Қорғасын басқа түсті металға қарағанда рентген сәулелерін сіңіру коэфициенті ең жоғарғы. Тұз және күкірт қышқылдары қорғасынның бетіне ғана әсер етеді. Концентрациясы жоғары H2SO42000С қорғасын ерітеді. Қорғасын көптеген органикалық қышқылдарда және қышқылда тұрақты, азот қышқылы жақсы ерітеді.

Қолданылуы: өндіру және қолдану көлемі бойынша алюминий, мыс, мырыштан кейін 4-ші орында. Қорғасын негізгі тұтынушысы аккумулятор өнеркәсібі, машина жасау, электротехника, қортпалар дайындауда, химия өнеркәсібінде, бояу  жасау т.б.

Минералдары және кендері.

Қорғасын сом түрінде табиғатта кездеспейді, кендерінде негізінде S және O2байланысқан түрде болады.

- кесте - Сульфидтік кендері кеңінен тараған. өндірістік маңызды минералдары

| Минералдар атауы | Химиялық формуласы | Қорғасын мөлшері |
| --- | --- | --- |
| галенит | PbS | 86,6 |
| буланжерит | 3PbS•Sb2S3 | 58,8 |
| джемсонит | 2PbS•Sb2S3 | 50,6 |
| бурнонит | 2PbS•Cu2S• Sb2S3 | 42,4 |
| ценусит | PbCO3 | 77,55 |
| англезит | PbSO4 | 68,3 |
| фосгенит | PbCl2•PbCO3 | 76 |

Тек қана қорғасын тұратын кен кездеспейді, негізінен қорғасын кендері полиметалдық болып табылады. Құрамында қорғасыннан басқа негізгі серіктес металдары: Zn, Cu, Au, Ag, As, Sb, Fe және басқалар.

Zn- Pb кенінің орташа құрамы,%: Zn1-13, Cu0,5-2, Fe1-10, Pb1-10, SiO218-20, S14-20

Қорғасын кендерін алдымен флотациялық әдіспен байытамыз. Келесі құрамда концентрат аламыз:Zn0,6-13,Cu0,1-4, As0,1-0,25, Fe1,8-15, Pb40-78, S14-23

Кен орындары:

1  Алтай

2  Қаратал таулары

3 Орталық Қазақстан

4  Владивосток

5  Владикавказ

1.2 Қара қорғасынды алу жолдары

Екі жолы бар:

- пирометаллургиялық әдіс:

-шөктіре балқыту

-реакциялық балқыту

-алдын ала күйдіру арқылы тотықсыздандыра балқыту

- гидрометаллургиялық әдіс

Пирометаллургиялық әдістерқазіргі кезде кеңінен қолданады:

1 Шөктіре балқыту – қорғасынды күйдірмей, тікелей шикі сульфидтік кеннен алады.

Процестің принципі: күкіртке тартылыс күші жоғары металдар қорғасын, қорғасын сульфидінен ығыстырып шығарып өздері сульфидке айналады. Келесі реакциялар жүреді.

PbS + Me = MeS  + Pb                                       (2)

Негізгі реакция қорғысынды металдық темірмен ығыстырып шығару

PbS + Fe = Fe S  + Pb                                      (3)

Қиыншылықтары:

- процесс толық жүру үшін қорғасын сульфиді мен темір арасында тығыз қатынас болуы тиіс. Олар қатты күйде болады, яғни қорғасын кені қорғасын бойынша бай болуы тиіс.

- Процесте штейн түзілетіндіктен ондағы темір қорғасынды шөктірмейді, ал штейнде қорғасын еритіндіктен оның жоғалымы ұлғаяды.

- Темір қорғасынмен қатар басқа қоспаларды да шөктіреді, яғни қорғасын ластанып, темір шығыны өседі. Бұл процесс қазіргі кезде қолданылмайды.

2 Реакциялық балқыту- процесс өнімімен (қорғасын сульфиді және оның тотықтары) арасында жүретін реакциялар нәтижесінде қорғасын алынатын болғандықтан процесс реакциялық деп аталады. Процесс  шарпымалы пештерде, горндық пештерде, және қысқа барабанды пештерде жүргізіледі. Шарпымалы пеште балқытуды қорғасын өте бай кендерді және концентраттарды өндеуге қолданылады. Процесс 2-кі кезеңмен жүргізіледі.

  - кенді немесе концентратты жартылай күйдіру(500-6000С, ұзақтығы 2-3 сағ)

  - реакциялық балқыту(8500, ұзақтығы 2-4 сағ)

PbS+2PbO= 3Pb+SO2                                             (4)

PbS+PbSO4= 2Pb+2SO2                                          (5)

Горнда балқыту- бай сульфидтік қорғасын кенін не концентратын қатты отынмен, қысылған ауа ағынымен өңдейді. Мұнда күйдіру мен балқыту процес қатар жүреді. Қорғасын тотығынын бір бөлігі отынның көміртегімен тотықсызданады. Процестің артықшылығы: отынның және жұмыс күшінің шығыны аз. Процестің кемшіліг: бай немесе таза қорғасын концентратын ғана балқытуға болады.

Қысқа барабандыпеште балқыту- шетел заводтарында қолданады. Жартылай күйдірілген агломератпен қайтарымдық шаң, қысқа барабандық пешке тиеліп, 11000С балқытылады. Нәтижесінде қара қорғасын, қож және штейн түзіледі.

3 Алдын – ала күйдіру арқылы тотықсыздандыра балқыту- қорғасын концентратта сульфидтік формада болады. Оны 14000  температурада көміртегімен немесе көмір қышқыл газымен тікелей тотықсыздандыру мүмкін емес. Бұл шартта  мәні нөлден үлкен оң мәнде болуы тиіс, қорғасын өндірісінде сульфидтік қорғасын концентраттары мен кендерінен металдық қорғасын алу келесі реакциямен жүреді.

PbS+3/2O2=PbO+SO2                                              (6)

PbO+C(CO)=Pb+CO(CO2)                                          (7)

PbS+3/2O2=PbO+SO2                                               (8)

PbS+2PbO=3Pb+SO2                                                     (9)

PbS+PbSO4=2Pb+SO2                                             (10)

Қорғасын сульфидтерінің тотығу процесі автогенді турде үлкен жылу бөле жүреді. Түзілген тотықтардың тотықсыздану температурасы 700-13000 қиыншылықсыз жүреді және қорғасын сульфиртері мен тотықтары, сульфаттарының әрекеттесуі жеңіл жүреді. Нәтижесінде қорғасын технологиясында 70-80 жылдан бері бір технологиялық схема қолданып келеді. Бұл классикалық технологиялық схема қорғасын концентратын агломерациялық күйдіру шахталық балқытуқара қорғасынды тазалау(рафинация) процестерінен тұрады.

Сульфидтік концентраттан қара қорғасынды алудың классикалық технологиялық схемасы

Қорғасын өндірісі үшін шикіқұрам дайындау

Агломерациялық күйдіру кезінде шикқұрамның дұрыс құрамы үлкен роль атқарады. Ол химиялық құрамы, физикалық қасиеттері (ірілігі, ылғалдылығы, газ өткізгіштігі) бойынша белгілі талаптарға жауап беруі тиіс. Шикіқұрамда сульфидтердің мөлшері олардың тотығуы кезінде бөлінентін жылу қажетті температураны ұстап тұратындай болуы тиіс. Сульфидтердің артық мөлшерінің болуы температураны қатты көтеріп, сульфидтердің күйедентектеліп қалуына әкеледі, яғни процесс тоқтап қалады. Ал аз болуы температураның төмен болуына әкеледі, яғни процесс толық жүрмейді. Практикалық берілгендер бойынша күкірттің 6-8% болуы процесті жүргізуге жеткілікті. Нәтижесінде құрамында 1-2 % күкірті бар агломерат алынажы. Әдетте қорғасын концентратында 12-14% күкірт болады, яғни тиімді мөлшерден 2 есе көп және алынатын агломерат қорғасын бойынша бай, бірақ 45-50%-дан артық болмауы тиіс (артық болса шикіқұрам жеңіл балқиды, күйдіру процесі қиындайды). Концентрат құрамын қорғасын және күкірт бойынша тиімді мөлшерге жеткізу үшін оған флюстер, қождар, шаңдар және т.б. айналымдық материалдар қосады.

Флюстер. Қышқылдық (кварц) және негіздік (әктас, темір кені) болып жіктеледі. Концентратқа флюстердің жетіспеген түрін ғана қосады.

Флюстердің атқаратын ролі.

Әктас. Металл сульфидтерінің түйіршіктерін механикалық бөліп, олардың күйежентектелуіне бөгет жасайды. Өзі жылу бөлмейді, жылуды сіңіріп, температураны төмендетеді, яғни температураны реттегіш болып саналады.

Темір кені. Термиялық реттегіш, десульфуризация дәрежесін көтереді. Келесі пайдалы реакциялар жүруі мүмкін:

PbO+Fe2O3=PbO·Fe2O3                                           (11)

PbO-ның ұшуын төмендетеді. Келесі реакцияларда десульфуризация дәрежесі өседі:

PbSO4+Fe2O3=PbO·Fe2O3+0.5O2+SO2                             (12)

Кремнезем. Термиялық реттегіш, қорғасынмен жақсы күйежентектеліп, жеңіл балқитын қосылыстар түзеді:

PbO+SiO2=PbO·SiO2                                                (13)

PbSO4+SiO2=PbO·SiO2+SO2+0.5O2                              (14)

Кейбір зауыттарда шикіқұрамның 5-12% мөлшерінде айналымдық қождар қосады. Олар кесек материал ретінде шикіқұрамды кеуекті, үрлеуге жеңілкүйге келтіреді, термиялық реттегіш ролін атқарады.

Агломерат шахталық пеште балқытылатын болғандықтан, косылатын флюстердің қатынасы мен мөлшері алдын ала есептеледі. Шикіқұрамы агломерациялау алдында дымқылдайды (термиялық реттегіш), себебі:

- Құрғақ ұнтақтық шикіқұрам ауаны нашар өткізеді, ал шикқұрам кеуекті болады;

- Ылғал шикіқұрамның шаңдануын болдырамайды.

Шикқұрамды дайындау әдістері.

- Шанаптық (бункер);

- Штабелдік;

- Біріктірілген.

Шанаптық – есептелген шикіқұрам бірнеше шанаптан тасымалдау ленталарына мөлшерленіп салынып, кептіргіш барабанда араластырылады. Соңынан түйіпшіктеліп, агломашина шанабына беріледі.

Штабельдік – шикіқұрам материалы тасымалдау ленталарымен қоймаға түседі, одан сеппелеп төгіліп отыратын тележкалар арқылы 3 бөлімеге жұқа қабатпен сеппеленіп төгіліп отырады. әрбір бөлімде біртіндеп ұзындығы 60-70м, ені 16 м, биіктігі 5-6 м шикіқұрам штабелі түзіледі. Бұл әдісте шикіқұрам құрамы біртекті, ауытқуы 1,5-2% артпайды. Кейңнгң кезде қорғасын өндірісінде шикіқұрамды араластыру және түйіршіктеу процесі біріктіріліп орындалады.