Лекция 2

Қорғасын концентратын агломерациялық күйдіру

Негізгі мақсаттары:

- Шикіқұрамды күкірттен толық арылтып, қорғасын қосындыларын жеңіл тотықсызданатын тотыққан күйге өткізу;

- Келесі шахталық балқытуға жарамды кесек түрінде күйежентек (агломерат) алу;

Агломератқа қойылатын талаптар:

- Агломерат берік болуы тиіс;

- Кеуектілігі жоғары болу тиіс;

- Концентрат құрамына байланысты күкірттің белгілі мөлшері болуы тиіс. Мысалы, егер концентратта мырыш көп болса, онда күкірттен толық арылту қажет, себебі ZnS шахталық балқыту кезінде штейнде нашар ериді, нәтижесінде негізінен қожға өтеді, оның тұтқырлығын жоғарылатады. Бұл қажет емес. Тұтқыр қожда қорғасын жоғалымы жоғары, отынды көп қажет етеді. Қож бен штейн тұнуы нашарлайды. Егер концентратта мыс мөлшері көп болса (2% жоғары) шахталық балқыту процесінде мысты штейнге өткізеді;

- Шахталық балқыту үшін есептелген шикіқұрамның химиялық құрамына сәйкес болуы керек.

Күйдіру процесінің технологиялық сұлбасы

2-кесте- Агломерацияға түсетін шикіқұрамның негізгі компоненттерінің сипаттамасы

|  | Pb | Zn | Fe | Cu | Cd | As | Ag | Si | Ca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Қорғасын концентраты | PbS 3PbS·Sb2S3 2PbS·Sb2S3 PbCO3 | ZnS ZnS·FeS | FeS2 FeS CuFeS2 ZnS·FeS | Cu2S CuFeS2 CuS | CdS (0.13- 0.65%) | FeAsS (0.3-0.8 As шикіқұрам Массасынан) | Ag2S | SiO2 | CaCO3 |
| Айналымдық шаң | PbO | ZnO | - | - | CdO CdSO4 | As2O3 As2O5 Pb3(AsO4)2 Fe2(AsO4)2 | - | SiO2 | CaCO3 |
| Айналымдық агломерат | PbO PbO·SiO2 Pbмет | - | Fe2O3 | - | - | - | - | SiO2 | CaCO3 |
| Pb-Zn кегі | PbSO4 | ZnO·Fe2O3 | ZnO·Fe2O3 | - | - | - | - | SiO2 | - |
| Флюс | - | - | Fe2O3 | - | - | - | - | SiO2 | CaCO3 |

Агломерациялық күйдірудің теориялық негізі.

Негізгі шарттары:

- Шахталық балқыту процесінде қасиеттері алдын-ала анықталған қож алу үшін шикіқұрамға флюстер қосады;

- Процесс температурасы 1100ºС төмен болмау керек;

- Реакциялық зонадан SO2-ні жылдам әкетіп отыру керек, өйткені 1000ºС төмен температурада PbS сульфаттық формаға өтеді;

- Процесті ауаның артық мөлшерінде жүргізу қажет, оттегі жеткіліксіз болған жағдайда реакциялық зонада металдық қорғасын түзіледі.

- Шикіқұрамға қорғасын-мырыш кектері мен PbSO4-тің енгізілуі температура төмен боған жағдайда күкірттің толық жануына бөгет жасайды.

Агломерациялық үрдістің негізі

Шахталық балқытуға аглоерациялаудан кейін жақсы күйежентектелген өнім пайдаланылады. Онда ұсақ материал жарамсыз. Агломерация процесінен кейін алынған өнім агломерат деп аталады. Күйдірілген материалда қалғаг күкірттің бастапқы материалдағы күкірттің жалпы мөлшеріне қатынасы десульфуризация дәрежесі деп аталады. Шикіқұрамның негізгі элементі – қорғасын. Онда түсті металдардың және темірдің сульфидтік қосындылары болады. Айналымдық агломератта, флюс, шаңдарда бұл металдар оксидтік қосылыстар түрінде болады. Күйдіру процесінде концентраттағы метал сульфидтері жоғары температурада ауа оттегісімен тотығады. Әрбір металл сульфидтерінің белгілі тұтану температурасы бар, яғни сол температурада сол металл сульфидінің тотығуы қарқынды жүретіндіктен реакция жылуы процестің материалдық массасына, өздігінен толық таралуына жеткілікті. Сульфидтердің тұтану температурасы күйдіру процесінің басталғанын көрсетеді және олардың келесі физикалық қасиеттеріне тәуелді:

- Жылу сыйымдылығына;

- Жылу өткізгіштігіне;

- Тығыздықтарына;

- Түйіршіктердің өлшемдеріне.

Сульфидтердің және өнімдердің жылу сыйымдылығы мен тығыздықтары неғұрлым жоғары болса, олардың тұтану температурасы соғұрлым жоғары болады, ал түйіршік ұсақ және майда болса тұтану температурасы соғұрлым төмен болады. Професор Смирновтың зерттеуі бойынша өлшемдері бірдей (10,063 мм төмен) әртүрлі сульфидтердің ауада тұтану температурасы келесідей.

| минерал | Sb2S3 | FeS2 | CuFeS2 | Cu2S | CoS2 | ZnS | NiS | CdS | PbS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tтұтану | 325 | 360 | 380 | 435 | 480 | 615 | 665 | 735 | 755 |

Металл сульфидтерінің тұтану температурасы неғұрлым жоғары болса, күйдіруді жүргізу соғұрлым қиын болады. Сульфидтердің жану процесі жылдам жүретін процесс. Шикіқұрамды горнда тұтатқаннан кейін сульфидтердің жануы өздігінен жүреді, жану жылдамдығын басқару мүмкін емес. 1-2 мин ішінде температура бөлме температурасынан 1050-1100ºС дейін көтеріледі және 10-15 мин кейін жану/күйдіру тоқтап, агломерат суық ауамен суытылады. Сульфидтерді күйдіру жылдамдығы келесі факторларға тәуелді:

- Күйдірілетін сульфидтердің физика-химиялық қасиеттеріне;

- Түйіршіктердің өлшемдеріне;

- Күйдіру температурасына;

- Күйдіру кезіндегі ауаның артық мөлшеріне;

- Күйдіру дәрежесіне.

Жүру химизімі бойынша тотығу реакцияларының күрделілігі мен кезеңдері туралы бірнеше көзқарас бар:

- Тотығу теориясы – бұл бойынша процесс келесі реакциялармен жүреді:

2MeS+3O2=2MeO+2SO2                                         (15)

2SO2+O2=2SO3                                                             (16)

MeO+SO3=MeSO4                                                        (17)

- Сульфаттық теория бойынша:

MeS+2O2=MeSO4                                                         (18)

MeSO4=MeO+SO3                                                         (19)

3SO3=2SO2+O2                                                                   (20)

MeO+SO3=MeSO4                                                         (21)

- Осымен қатар жоғары температурада тотықтыру процесі (тотық түзі процесі), ал төменгі температурада MeSO4 түзеді деген көзқарас бар.

Қорғасын және мырыш сульфидтарын 700-900ºС тотықтырады. Тотығу процесі шартына байланысты тотықтыра күйдіру немесе сульфат түзе күйдіру жүргізіледі. Сульфат түзе күйдіру мырыш металлургиясында кеңінен қолданылады.

Агломерациялық процесс механизмі

Шикіқұрам арқылы сорылған ауа сульфидтердің жек түйіршіктерімен реакцияға түсіп, оларды жылдам тотықтырады. Түзілген SO2 газын жылдам әкетіп отыру сульфаттардың түзілуіне мүмкіндік бермейді. Ауаның артық мөлшері процесті жүргізуге қажетті жылудың бөлінуін қамтамасыз етеді. Металл сульфидтерінің тотығу жылдамдығы келесі қатар бойынша кемиді:

CdS→Cu2S→FeS2→PbS→ZnS

Күйдіру процесінде минералдардың өзгеруі

Галенит PbS. tбал=1120ºС; балқыған күйде тұтқырлығы төмен, 700ºС төмен температурада тұтанып келесі реакциялармен тотығады:

2PbS+3.5O2=PbO+PbSO4+SO2                                           (22)

3PbS+5O2=2PbO+PbSO4+2SO2                                     (23)

Түзілген қорғасын сульфаты келесі өзгеріске ұшырайды:

3PbSO4+PbS=4PbO+4SO2                                                 (24)

885ºС төмен температурады келесі реакциялармен металдық қорғасын түзілуі мүмкін:

PbS+2PbO=3Pb+SO2                                                (25)

Pb+PbSO4=2PbO+SO2                                                 (26)

Англезит PbSO4. Жоғары температурада тұрақсыз, флюстермен келесі реакцияға түседі:

2PbSO4+SiO2=2PbSO4·SiO2+2SO2+O2                               (27)

PbSO4+Fe2O3= PbSO4·Fe2O3+SO2+O2                                    (28)

Церрусит PbCO3. Күйдіру кезінде толығымен PbO және CO2-ге ыдырайды.

Глет PbO. Күшті тотықтырғыш, оның негізгі бөлігі келесі реацияға түседі:

PbO+SiO2= PbO·SiO2                                                         (29)

Силикат түзу пайдалы процесс. Олар жеңіл балқиды. Шикіқұрамның қатты түйіршіктерін «дымқылдайды», күйежентектейді және қорғасынның ұшуын төмендетеді.

Темір қосындылары. Пирит, пирротин және басқа қосындылар түрінде болады, келесі реакциларға түседі:

FeS2→FeS+0.5S2                                                        (30)

4FeS2+11O2=2Fe2O3+8SO2                                                    (31)

3FeS+5O2=Fe3O4+3SO2                                                    (32)

FeS+3SO2=FeO+4SO2                                                          (33)

2FeO+2SO2=Fe3O4+SO2                                                          (34)

3FeS+2SO2=Fe3O4+2.5SO2                                                   (35)

Реакция нәтижесінде Fe2O3 және Fe3O4 түзіледі, себебі FeO жоғары тотықтарға дейін тотығады, ал түзілген FeSO4 жеңіл ыдырайды.

Мыс қосындылары. Халькозин, ковелин, мыс колчеданы (халькопирит) түрлерінде болады. 550ºС дейінгі температурада халькопирит келесі реакциямен ыдырайды:

2CuFeS2→Cu2S+2FeS+0.5S2                                          (36)

төменгі температурада келесі реакциялар жүреді:

CuS+2O2=CuSO4                                                            (37)

Cu2S+2O2=Cu2SO4                                                   (38)

тотығу кезінде:

Cu2S+1.5O2=Cu2O+SO2                                                      (39)

2CuS+2.5O2=Cu2O+2SO2                                                          (40)

Cu2S+2O2=2Cu2O+SO2                                                                  (41)

6CuFeS2+17.5O2=3Cu2O+2Fe3O4+12SO2                                    (42)

Мырыш қосындылары – сфалерит ZnS.

ZnS+2O2=ZnSO4                                                         (43)

ZnSO4+ZnS=ZnO+SO2                                                   (44)

ZnSO4=ZnO+SO2+O2                                                       (45)

ZnO темір және кремний тотықтарымен ферриттер мен силикаттар түзеді.

Күшала. FeAsS, As2S3 түрінде болады. Келесі өзгерістерге түседі:

2 FeAsS+5O2=Fe2O3+As2O3↑+2SO2                                           (46)

As2O3-тің бір бөлігі As2O5-ке дейін тотығады, ал келесі реакцияға түседі:

As2O5+PbO=Pb3(AsO4)2                                                       (47)

FeO+As2O5=Fe3(AsO4)2                                                         (48)

Агломератта күшаланың көп болуы шахталық пеште балқыту және қара қорғасынды тазалау процестерін қиындатады.

Сүрме Sb. Сульфидтік концентраттарда Sb2O3 түрінде болады, келесі реакциямен тотығады:

2Sb2S3+9O2=2Sb2O3+6SO2                                              (49)

Жоғары температурада Sb2O5 түзіп, келесі реакциямен антимонаттар түзеді:

Sb2O5+3PbO=Pb2(SbO4)2                                                 (50)

Күміс Ag. Негізінен аргентит (Ag2S) түрінде болады. Келесі реакция бойынша тотығады:

Ag2S+2O2=Ag2SO4                                                 (51)

Ag2S+O2=2Ag+SO2                                                    (52)

Агломератта негізінен металдық немесе күкірттік қосынды түрінде болады.

Алтын Au. Агломератта металдық түрде қалады.

Кадмий Cd. Концентратта CdS түрінде болады. Жоғары температурада тотығып, ұшады, яғни шаңда шоғырланады, сондықтан қорғасын зауытының агломерация цехының шаңдары кадмий өндірісі үшін шикізаттың бірі болып табылады.