Лекция 2

1.3 Агломерирующий обжиг свинцовых концентратов

1.3.1 Цель процесса обжига

В настоящее время  переработка свинецсодержащего сырья на большинстве металлургических заводов осуществляется по схеме: концентрат- агломерирующий обжиг- шахтная восстановительная плавка- рафинирование чернового свинца- переработка полупродуктов. Широкое распространение этой схемы определяется относительной простотой аппаратурного оформления, возможностью переработки,  как бедных, так и богатых концентратов, высокой комлексностью использования сырья. При правильной организации переработки промпродуктов, помимо свинца, удаётся извлечь  медь, цинк, серу, золото, серебро, висмут, мышьяк сурьму, олово, а также ряд редких и рассеянных элементов. Одной из основных технологических операций приведённой схемы является агломерирующий обжиг. Основным назначением агломерирующего обжига – подготовка свинцового концентрата к шахтной плавке на черновой свинец. Целью агломерирующего обжига является:

- удаление из концентрата серы путём окисления сульфидов шихты кислородом воздуха. Оптимальная степень десульфуризации при обжиге составляет 60-85%. Она зависит от состава сырья. Если в свинцовом концентрате содержится значительное количество меди, то в агломерате оставляют столько серы, чтобы при плавке в шахтной печи получить медный штейн с содержанием 15-25% Cu. При переработке концентрата, который содержит много цинка, обжиг ведут с максимальной десульфуризацией.

- окускование мелкого материала и получение пористого и газопроницаемого агломерата, пригодного для плавки в шахтной печи.

- перевод ценных летучих компонентов в газовую фазу с целью их дальнейшего извлечения (S, As, Sb, Cd, редкие металлы).

Обжиг и спекание свинцовых концентратов удобно производить на агломерационных машинах, отличительной особенностью которых является  интенсивное просасывание воздуха в процессе обжига через слой шихты. Это позволяет совместить в одном металлургическом  агрегате, как окислительный обжиг свинцового концентрата, так и спекание обожжённого материала.

В настоящее время агломерирующий обжиг сульфидных свинцовых концентратов  нашёл повсеместное применение на свинцовых заводах.

1.3.2 Химизм процесса агломерирующего обжига

Необходимость удаления серы обуславливается тем, что неполное удаление серы приводит к потере свинца с сульфидной фазой и снижению его извлечения в черновой свинец. Окисление сульфида свинца до оксидов объясняется лёгкость восстановления оксида свинца до металла. Процесс обжига осуществляется при температуре 1000-1100оС.

Удаление серы осуществляется за счёт окисления сульфида свинца в окислительной атмосфере при этой температуре осуществляется по роеакциям:

PbS + 1,5O2 = PbO +SO2                             (1.6)

PbS + 2O2 = PbSO4                                    (1.7)

Образование сульфата свинца нежелательно, так как в процессе шахтной плавки свинец будет переходить в штейн по реакции

PbSO4 + 2СО = PbS +2CO2                         (1.8)

Образование PbSO4 не происходит в значительных количествах, так как при температуре 1000-1100оС сульфат свинца неустойчив и уже  при температурах выше 750оС  разлагается  по реакции:

PbSO4 = PbO + SO3                              (1.9)

Оксид свинца взаимодействует с другими оксидами металлов:

PbO + SiO2  = PbO·SiO2                          (1.10)

PbO + Fe2O3  = PbO·Fe2O3                      (1.11)

PbO + CaO  = PbO·CaO                          (1.12)

Образование силикатов и ферритов свинца является желательным, так как эти соединения являются легкоплавкими и при обжиге образуют некоторое количество жидкой фазы, которая пропитывает шихту и при затвердевании образуется  крупнокусковый пористый агломерат.

В шихту агломерационного обжига добавляют флюсы, в качестве которых используют известняк, кварцевую руду, железную руду, оборотные шлаки. Частицы флюсов механически разъединяют зёрна сульфидных материалов, чем способствуют их индивидуальному обжигу. При этом улучшаются условии отвода тепла от окисляющихся сульфидов.  Поэтому частицы флюса в некотором роде играют роль терморегуляторов.

Количество расплава в процессе агломерирующего обжига не должно превышать 20-25% от массы шихты, чтобы не снизить газопроницаемость шихты  и не допустить оплавление шихты  до завершения процесса окисления сульфидов.

При длительном пребывании шихты в агломерационной машине возможно  твёрдофазное взаимодействие оксида и сульфида свинца с образованием жидкого  свинца по реакции:

2PbO + PbS  = 3Pb + SO2                                     (1.13)

Протекание этой реакции нежелательно, так как  жидкий свинец (tпл  = 327,4оС) при температуре процесса будет заплавлять паллеты спекательной машины, что приводит к их быстрому изнашиванию. Для того, чтобы исключить протекание этой реакции необходимо обеспечить высокую скорость окисления сульфидов свинца. Свинец распределяется в агломерате следующим образом, %: силикатная форма -55-60, ферритная -10-15, сульфидная 15-20, оксидной – 8-10, металлической- 3-5%. сульфатной – менее 1,0.

Чем выше содержание свинца в шихте, чем меньшая его часть будет содержаться в  виде силиката и феррита и тем большая часть в виде оксида и металла. При этом возрастают потери свинца за счёт его испарения. При температуре 1100оС парциальные давления составляют, кПа: Pb- 1,0;   PbO 1,9;        PbS – 12,0. Поэтому на практике содержание свинца в шихте не превышает 50%.

Содержание серы в шихте недолжно превышать 6-8%. Такое количество серы вполне достаточно для подержания оптимальной температуры обжига без дополнительного расхода топлива. При большем содержании серы температура в слое шихты может значительно увеличится, что может привести к плавлению шихты.  Кроме того, поскольку степень десульфуризации при обжиге не превышает 85%, при большем содержании серы в шихте содержание серы в агломерате составит более 2%, что повлечёт за собой повторную агломерацию. Шихта для обжига характеризуется составом, %: Pb-45-50; S-6-8; CaO- 10-20; SiO2- 20-25; Fe2O3 -25-35. Перед обжигом шихту увлажняют до 6-10%. При испарении вода повышает пористость, что способствует равномерному поступлению кислорода  в шихту. Кроме того,  вода отводит часть тепла от шихты и является терморегулятором.

В процессе обжига претерпевают превращения другие сульфидные компоненты шихты.

Присутствующие в концентрате пирит и пирротин при температуре выше 300оС разлагаются  с образованием элементарной серы:

2FeS2 = 2FeS + S2                              (1.14)

2Fe7S8 = 14FeS + S2                              (1.15)

Пары серы при   температуре 290оС в окислительной атмосфере воспламеняются и сгорают до SO2, а сульфид железа окисляется по реакции:

2FeS + 3O2 = 2FeO + 2SO2                      (1.16)

FeS + 2O2 = FeSO4                                    (1.17)

При избытке кислорода cульфат железа (II) окисляется до Fe2(SO4)3:

2FeSO4 + O2 + SO2 =  Fe2(SO4)3                          (1.18)

В условиях обжига сульфаты железа неустойчивы и разлагаются по реакциям:

FeSO4 = FeO + SO3                                   (1.19)

Fe2(SO4)3  = Fe2O3 + SO3                        (1.20)

В окислительной атмосфере при температуре обжига оксид Fе (II) окисляется до Fe2O3:

2FeO +2O2 = 2Fe2O3                           (1.21)

При температурах выше 650оС Fe2O3 образует с оксидами Cu, Zn, Cd и Pb ферриты типа mMeO·n Fe2O3.

Сульфид цинка окисляется по уравнению

2ZnS + 3O2 = 2ZnO + 2SO2                      (1.22)

ZnS + 2O2  = ZnSO4                               (1.23)

Оксид цинка образует  ферриты и силикаты ZnO·Fe2O3, ZnO·SiO2. По сравнению с сульфидом свинца  сульфидами других металлов ZnS является более трудно окисляемым сульфидом. Поэтому при большом содержании цинка в шихте при обжиге требуется больший расход воздуха и дутьё, обогащённое кислородом.

Медь в сульфидных свинцовых концентратах встречается в виде халькопирита CuFeS2, ковеллина CuS и халькозина Cu2S.

В окислительной атмосфере уже при низких температурах происходит образование сульфатов:

CuS + 2O2 = CuSO4                (1.24)

Cu2S + 2O2 = Cu2SO4               (1.25)

По мере повышения температуры высшие сульфиды меди разлагаются

4CuFeS2 = 2Cu2S + 4FeS + S2                      (1.26)

4CuS = 2CuS + S2                                   (1.27)

При температуре выше 650оС происходит разложение сульфатов

CuSO4  = CuO + SO3                           (1.28)

Cu2SO4 = Сu2O + SO3                           (1.29)

При дальнейшем повышении температуры (свыше 800оС) разлагается оксид меди (II):

2Cu2O = 2CuO + O2                      (1.30)

Таким образом, основная реакция окисления сульфида меди сводится к следующей:

2Cu2S + 3O2 = 2Cu2O + 2SO2                (1.31)

В продуктах обжига медь содержится в виде оксида (II) и ферритов и силикатов

Кадмий в концентрате находится в виде СdS. В процессе обжига окисление осуществляется по реакциям:

2CdS + 3O2 = 2CdO + 2SO2                               (132)

CdS + 2O2 = CdSO4                                           (1.33)

При температуре выше 940оС сульфат кадмия разлагается по реакции:

CdSO4 = CdO + SO3                                   (1.34)

При температуре выше 1000оС оксид кадмия испаряется.  В продуктах обжига кадмий содержится, в основном, в виде ферритов и силикатов.

Серебро в свинцовом концентрате содержится в виде Ag2S, который при обжиге окисляется до сульфата или металла:

Ag2S + 2O2  = Ag2SO4                               (1.35)

Ag2S + O2  = 2Ag + SO2                             (1.36)

При температуре 925оС сульфат серебра разлагается по реакции:

Ag2SO4 = 2Аg + SO2 + O2                                 (1.37)

В продукте обжига серебро содержится в виде сульфида, сульфата и металла.

Мышьяк в свинцовом концентрате содержится в виде арсенопирита AsFeS и аурипигмента As2S3.

Арсенопирит при нагревании в присутствии кислорода окисляется по реакции

2AsFeS + 5O2 = Fe2O3 + As2O3 + 2SO2                       (1.38)

Аурипигмент – летучее соединение и при обжиге частично возгоняется, а частично окисляется:

2As2S3 + 9O2 = 2As2O3 + 6SO2                   (1.39)

Оксид мышьяка (III) является летучим соединением и частично удаляется с газами. Некоторая часть As2S3 окисляется до менее летучего оксида  As2O5

As2O3 + O2 = As2O5                               (1.40)

Оксид мышьяка (V)  взаимодействует с оксидами металлов, образуя нелетучие арсенаты металлов

3PbO + As2O5 = Pb3(AsO4)2                               (1.41)

Fe2O3 + As2O5 = 2FeAsO4                                 (1.42)

3CuO + As2O3 = Cu3(AsO4)2                         (1.43)

Мышьяк в агломерате содержится, в основном, в виде арсенатов металлов.

Сурьма содержится в агломерате в виде Sb2S3, который в условиях обжига окисляется по реакции

2Sb2S3 + 9O2 = 2Sb2O3 + 3SO2                     (1.44)

Некоторая часть Sb2O3 улетучивается с газами, а часть окисляется до нелетучих оксидов Sb2O4 и  Sb2O5.  Оксид Sb2O5 образует с оксидами металлов антимонаты:

3MeO + Sb2O5 = Me3(SbO4)2                      (1.45)

Редкие элементы распределяются по продуктам обжига следующим образом:  таллий  на 50-55% возгоняется и концентрируется в пылях, остальная часть остаётся в агломерате; селен и теллур на 30%  возгоняется и концентрируется в пылях,  70% остаются в агломерате; галлий, германий и индий практически полностью остаются в агломерате.

С золотом в процессе обжига никаких превращений не происходит и оно полностью  остаётся в агломерате в металлическом состоянии.

В процессе обжига спекание агломерата происходит вследствие образования легкоплавких соединений и сплавов. Силикаты свинца и их сплавы с оксидом свинца плавятся в пределах 670 – 883оС. Эвтектики в системе  SiO2 – FeO - CaO имеют температуру плавления 1030-1050оС. Сульфиды и их сплавы плавятся в интервале температур 800-1100оС.     В  условиях обжига, когда в горящем слое шихты поддерживается температура 1000-1100оС, легкоплавкие соединения расплавляются, пропитывают тугоплавкие компоненты шихты  и при охлаждении образуется прочный пористый агломерат.