Лекция 3

1.2.3  Агломерациялық күйдіру процесінің технологиясы

Агломерациялық күйдіруге арналған шикіқұрам концентраттан, айналымдық материалдар флюстерінен және судан тұрады. Флюс ретінде темір кені (пиритті өртенді), әктас немесе кварц қолданылады. Айналымдық матрериал ретінде шахталық балқытуға жарамсыз қорғасын концентраттарының ұсақ күйежентегі пайдаланылады.

Күйежентектеуге арналған шикіқұрамды дайындау транспортер таспасында бункерлік тәсілмен немесе механикаландырылған шикіқұрамдарда штабельдеу әдісімен жүзеге асырылады.

Бункерлік шикіқұрамдауды шихтарникте жүзеге асырылады, оның қабырғалары бойымен сыйымдылығы 50-60 м3 бірқатар шанаптар орнатылған. Әрбір шанапқа алдын ала берілген ірілікке дейін ұсақталған шикіқұрам компоненттерінің бірі сақталады. Әр компонент бункерден пластикалық қоректендіргішпен құрастырмалы тасымалдағышқа түсіріледі де, ол шикіқұрамды  араластырғышқа жібереді.

Шикіқұрамды дайындаудың неғұрлым жетілдірілген тәсілі штабельді шикіқұрамдау болып табылады. Бұл әдіспен бірнеше бөлікке бөлінген шихтарникке конвейерлермен қорғасын концентратын, флюстерді және айналымды агломератын береді. Шикіқұрамның әрбір компоненті әр қатарлап қабаттарға салынады. Осылайша, әрбір бөлікте шикіқұрам қатарлары жасалады. Штабель ұзындығы 60-70 м, биіктігі 5-6 м және ені 16 м кесілген пирамида түрінде болады. мұндай штабельде шамамен 8000 тонна шикіқұрам бар. Шикіқұрамды дайындау қатарды түсіру кезінде басқа бөлікке жаңа қатарлар салынатындай етіп жүзеге асырылады. Шикіқұрамды тиеу машинасымен дайын қатардан шикіқұрам оны араластырғышқа жеткізетін тасымалдағышқа беріледі.

Шикіқұрамды араластыру үшін әдетте көлденең немесе көлбеу орнатылған барабан араластырғыштары қолданылады. Шикіқұрамды 8-10% дейін ылғалдандыру үшін барабанның ішіне саптамалары бар құбыр арқылы су беріледі. Барабанда араластырғаннан кейін шихта барабаннан жүктеменің қарама-қарсы ұшынан шығады және агломерацияға түседі. Көбінесе агломераттың кеуектілігін жақсарту үшін кокс шикіқұрамға енгізіледі.

Шикіқұрамды қорытуға дайындаудың прогрессивті әдісі түйіршіктеу болып табылады. Түйіршіктеу шикіқұрамның газ өткізгіштігін арттырады, агломерациялық машиналардың өнімділігін арттырады және дайын агломераттың сапасын жақсартады. Түйіршіктеу – бұл дымқыл материалдың ұсақ бөлшектерін оларды барабанда немесе 1-6 мм, кейде 20-30 мм-ге дейін тостаған түйіршіктерінде  шекемдеу арқылы кесектендіру процесі.

Дайындалған шикіқұрамды агломерациялау үшін шикіқұрам қабаты арқылы ауаны соратын немесе ауаны төменнен жоғары қарай үрлейтін агломерациялық жентектеу машиналары пайдаланылады.

Агломерациялық машина – бұл паллета арбаларының үздіксіз сериясы қозғалатын металл жақтау (рама). Паллетталардыі бағыттаушы рельстер бойымен жылжыту және итеру жетектен жетекші беріліс арқылы жүзеге асырылады. Палетталардың түбі колосниктерден тұрады. Паллетталардың екі жағында жақтары (борт) болады. Паллетталардың екі жақ ұштарында жақтары болмайды. Әр паллеттада төрт жүріс дөңгелектері болады. Қозғалу кезінде паллетталар тікбұрышты ойық жасайды, ол маятникті қоректендіргіштің көмегімен бункерден берілетін шикіқұрамның қабатымен толтырылады. Шикіқұрам қабатының биіктігі 250-300 мм. Ол кескіш пышақпен реттеледі, және де ол бір мезгілде шикіқұрам қабатын тегістейді.

Шикіқұрам паллеттадан кейін бірден көмірсутекті отын арқылы жағылатын өртейтін көріктің астына түседі және сонымен бірге сирету (разряжение) камерасының астынан өтеді. Бұл кезде пеш пен ауаның ыстық жану газдары шикіқұрам қабаты арқылы сорылып өтеді де, оның құрамындағы жанғыш сульфидті материалдарды тұтатады. Агломерациялық күйдіру процесі тиісті температураға дейін қыздырылған шикіқұрам қабатының тұтануынан кейін бірден басталады, шикіқұрам құрамындағы металл сульфидтерінің тотығуы кезінде бөлінетін жылу есебінен шикіқұрам қабатының қалған бөлігінде дамиды (сурет.1.2). Тотығу процесі салыстырмалы түрде тар аймақта жүреді, ол газды соратын машиналарда жоғарыдан төменге, ал ауа үрлейтін машиналарда – төменнен жоғарыға ауысады. Күйдіру және күйежентектеу аймағында температура максималды мәндерге жетеді (1000-1100 °C) және шикіқұрамның бір бөлігі балқытылған күйге өтеді. Сұйық фаза шикіқұқрамның ерітілмеген бөлшектерін сулайды да, шикіқұрам қабатындағы температура төмендеген кезде қатқаннан кейін және цементтейді. Осы процестердің нәтижесінде агломерат алынады.

Сур. 1.2. Агломашинадағы шикіқұрам қабатындағы аймақтарды,  шикіқұрам қабаты арқылы ауаны сорумен жұмыс істейтін бөлу схемасы,

1 – суытылған агломерат; 2 – ыстық агломераттың суыту және ауаны қыздыру аймағы; 3 – реакция аймағы; 4 – шикіқұрамды тұтанғанға дейін қыздыру аймағы; 5 – шикіқұрамды кептіру аймағы; 6 – суық ылғалды шикіқұрам; 7 – жану көрігі

Шикіқрамның жануы және оны күйежентектеу, палетталардың  сирету камераларымен бүкіл өтудің уақытында жалғасады. Паллетта соңғы камерадан өткен кезде агломерация процесі аяқталуы керек.

Бұдан әрі арба бағыттаушы дөңгелек бойынша домаланады, аударылып тасталады және одан агломерат колосникті елеуішке түсіріледі. Ірілігі -100 +20мм болып келетін елеу процесінің жоғарғы өнімі балқытуға жіберілетін дайын агломерат болып табылады. Ұсақ агломерат болып табылатын елеу процесінің төменгі өнімі агломерация процесінің басына қайтарылады.

Паллетталардың үстінде орналасқан жандырғыш оттық көрік, табиғи газды немесе мазутты жағу арқылы қызады. Паллетталардың көлденең қатарының астында орналасқан сирету камералары вакуум шамасын жеке реттейді және ортақ коллектормен түтін сорғымен (эксгаустермен) жалғанады. Камералардың жалпы ұзындығы агломерациялық машинаның жұмыс бетімен анықталады. Паллетта ені машинаның енін анықтайды. Түсті металлургияда сору ауданы 50 м2  (АКМ-50) және 75 м2 (АКМ-75) болып келген  агломерациялық машиналар ең көп таралған. АКМ-50 және АКМ-75 машиналарының техникалық сипаттамалары 1.1-кестеде келтірілген.

Кесте 1.1- Агломерациялық машинлардың техникалық сипаттамасы

| Машина көрсеткіштері | АКМ- 50 | АКМ-75 |
| --- | --- | --- |
| Жұмысшы беттің өлшемдері, м: |  |  |
| ұзындығы | 25 | 30 |
| ені | 2,0 | 2,5 |
| Күйежентектеу ауданы, м2 | 50 | 75 |
| Вакуум-камералардың саны, ш | 13 | 15 |
| Паллеталардың қозғалу жылдамдығы, м/мин | 1,1–4,36 | 1,5–4,5 |
| Сирету камераларындағы вакуум, кПа | 4–8 | 7–9 |
| Шикіқұрам қабатының максималды биіктігі, мм | 300 | 300 |
| Электржабдығы бар масса , т | 295 | 457 |

Машиналардың меншікті өнімділігі 8-10 т/(м2•тәул) құрайды, шикіқұрамды тұтатуға жұмсалатын отын шығыны 1,5-2,0%.

Үрлеу арқылы сорылатын агломерациялық машинаның схемалық құрылғысы 1.3-суретте көрсетілген.

Ауаны соратын агломерациялық машиналардың айтарлықтай кемшіліктері бар. Агломерация процесінде газдардың қатты тотығуы жүреді, нәтижесінде шығатын газдардағы SO2 мөлшері 1,5-3,0% құрайды.

Сурет 1.3 Үрлеу арқылы соратын агломерациялық машинаның құрылғысы

1-жанғыш оттық көрігі; 2- SO2 мөлшері жоғары болып келетін вакуум камералар; 3-паллетта үстіндегі қақпақтар;  4 -  айналмалы газдардың вакуумдық камералары; 5- кедей газдардың вакуумдық камерасы; 6- эксгаустеры; 7- шаң жинағыш

Сонымен қатар, агломераттар паллетталардың колосник торларына жабысып қалуы орын алады. Бұл құбылысты алдын алу үшін паллетталарға қиынбалқитын материалдан жасалған "төсеніш" қолданылады, төсеніш ретінде ұсақталған әктас қолданылады.

Соңғы уақытта қысыммен төменнен жоғарыға үрлеу арқылы агломерациялық машиналар кеңінен таралуда.

1.4-суретте төменнен жоғары қарай үрлеу арқылы агломерациялық машинаның схемалық құрылғысы көрсетілген.

Бұл жағдайда ауа паллетталардың астындағы камераларға желдеткіш арқылы беріледі. Машинаның жұмыс тармағы күкірті бар газдарды жинауға арналған қалпақпен жабдықталған. Құрамындағы SO2 мөлшері бойынша қалпақ астындағы кеңістік 2 аймаққа бөлінеді: бай (машинаның басында) және кедей (машинаның аяғында) күкіртті газдары, және де олар бөлек желдеткіштермен сорылады. Құрамында 5,0-6,5% SO2 бар бай газдар күкірт қышқылын өндіруге жіберіледі, ал 2,5-3,0% SO2 бар кедей газдар алғашқы үрлеу камераларына жіберіледі немесе 450-500 °C-қа дейін салқындағаннан кейін сүзгіштер мен электр сүзгілерінде тазартылып, атмосфераға шығарылады.

Бұл әдіспен колосникті тордың үстіне алдымен бір бункерден жұқа төсеніш қабаты (15-20 мм), екінші бункерден (20-25 мм) жанғыш қабат, ал үшінші бункерден негізгі қабат (200-250 мм) салынады.

Сурет 1.4 – Үрлеуді астынан жоғары қарай берілетін агломерациялық машинаның құрылғысы

1- төсеніштің қоректендіргіші; 2- төсеніш; 3 – жандырғыш оттық көріктің қоректендіргіші; 4- жандырғыш қабат; 5- жандырғыш оттық көрік; 6-негізгі шикіқұрамның көректендіргіші; 7- шикі шикіқұрамның қоректендіргіші; 8- күйдірілген шикіқұрамның қабаты; 9 – паллетталардың үстіндегі қалпақтар; 10- шығару келтеқұбыры; 11- үрлеуіш камералар; 12- жандырғыш оттық көріктің вакуумдық камерасы

Төсеніш үшін әдетте 8-15 мм айналым агломераты қолданылады.Тұтану қабаты – бұл шикіқұрамды агломерация машинасына жүктемес бұрын, елеуіштерде бөлінген шикіқұрамның ұсақ фракциясыі. Ол көрікпен тұтанады және шикіқұрамның негізгі қабатын жандыра бастайды. Төсеніштің қоректендіргіштері мен тұтандырғыш қабатының арасында орнатылған тұтандырғыш көріктің астында сирету камерасы орнатылған. Негізгі қабатты тұтандыру барысында, бір мезгілде  үрлеу бағыты да өзгереді, соның салдарынан төменгі қабаты жанып бастағаннан кейін үстіндегі шикіқұрамды да жаға бастайды және оның жануы жоғарыға жылжиды.

Төменнен жоғары қарай үрлеу арқылы агломерациялау процесі, колосник торларына  агломераттың жабысуын болдырмайды, соның нәтижесінде колосникті торлардың жұмысшы жағдайын жақсартады және сапалы агломерат алуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, машинаның өнімділігі 13-18 т/(м2•тәулік) дейін артады.

Төменде агломерациялық машиналар жұмысының негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері келтірілген.

Соңғы уақытта агломерация процесінде машиналардың жұмыс алаңының ұлғаю үрдісі байқалады. Сонымен, АҚШ-та («Геркулениум» зауыты) ауданы 97 м2 болатын машина орнатылды.  Англияда ("Эйвонмаут" зауыты) жұмыс алаңы 132 м2 машина жұмыс істейді, ал ФРГ-да ("Лурги" фирмасы) жұмыс алаңы 200 м2 машина әзірленді.

Кесте 1.2  - Агломерациялық машиналардың сипаттамалары

| Машина типтері | Үрлеуді сору арқылы жүргізу | Үрлеуді астынан үстіне жүргізу |
| --- | --- | --- |
| Шикіқұрамдағ күкірт мөлшері, % | 4-6 | 6-8 |
| Шикіқұрам ылғалдылығы, % | 8-10 | 8-10 |
| Агломераттағы мөлшері, %: |  |  |
| күкірттің | 1,5—2,5 | 1,5-2,5 |
| қорғасынның | 40-42 | 50-53 |
| Меншікті өнімділігі, т/м2·тәул: |  |  |
| агломерат бойынша | 8-10 | 13-18 |
| өртелген күкірт бойынша | 0,8-1,3 | 1,5-2, |
| Күкіртсіздендіру, % | 85-90 | 85-90 |
| Газдардағы SO2 мөлшері, % | 1,5-3, | 5,0-6,0 |

# Агломерация процесін қарқындату үшін оттегімен байытылған үрлеу пайдаланылуы мүмкін. Үрлеудегі оттегінің оңтайлы мөлшері 23,5-24,0% құрайды. Машинаның өнімділігі 20-25% - ға артады, ал газдағы SO2 мөлшері 7,0% - ға дейін артады.