1 МЕТАЛЛУРГИЯ АЛЮМИНИЯ

1.1 Руды и минералы

Алюминий находится в рудах  в виде окисленных минералов, двойных сульфатов и силикатов. Ниже  приведены важнейшие рудные минералы алюминия (Таблица 5.1).

Таблица 1.1- Основные минералы алюминия

| Название минерала | Формула минерала | Содержание Al2O3 , % |
| --- | --- | --- |
| Корунд Диаспор, бемит Гибсит (гидраргиллит) Нефелин Алунит Каолинит Кианит (андалузит, силлиманит) | Al2O3 AlООН Al(ОН)3 (Na,K)2О ·Al2O3·2SiO2 (К,Na)2SO4·Al2(SO4)3·4Al(OH)3 Al2O3·2SiO2·2Н2О Al2O3·SiO2 | 100 85 65,4 32-36 37-39 39,5 63,2 |

Основной  вид рудного сырья представляют собой горные породы, содержащие бемит или диаспор, гидрагиллит или гибсит и небольшие количества корунда и алюмосиликатов. Эти горные породы получили название бокситов.  Пустая порода в них представлена гидратированными оксидами железа, различными водными  силикатами и карбонатами кальция и магния.Крупные месторождения бокситов находятся в Северном Казахстане (тургайские). Онихарактеризуются следующим составом, %:Al2O3 - 40-50; SiO2 - 5-15; Fe2O3 – 14-16; TiO2 – 2-3.

Промышленное значение имеют нефелиносодержащие породы. Качество этих руд оценивается соотношением в них Na2O: Al2O3, которое по возможности должно быть близким к единице. В них также должно находиться минимальное количество железа. Иногда нефелин встечается вместе с апатитами [Са10Сl2(F2)(PO4). Апатит отделяют от нефелина флотацией и используют для получения удобрений. Полученный нефелиновый концентрат содержит порядка30 % Al2O3, 20 % ( Na2O+Ka2O) и 44% SiO2.

Алуниты содержат изоморфные смеси натриевого и калиевого алунитов и могут служить сырьём для получения глинозёма, поташа и соды и серной кислоты.

В глинах содержится каолинит. Если в глине содержится не менее                          30-32 % Al2O3, то она может служить сырьём для получения алюминия.

Высокоглинозёмистые силикаты имеет высокое содержание андалузита, силлиманита и кианита. Эти руды могут быть использованы для получения сплавов алюминия с кремнием – силуминов.

Технология легких металлов

- низкая концентрация легких металлов в природном сырье или промышленных отходах;

- сложность их состава;

- химическая стойкость большинства минералов редких металлов и очень высокие требования к чистоте конечной продукции.

Технология производства легких металлов из руд и других видов сырья всегда имеет многостадийный характер и состоит обычно из следующих основных этапов:

- обогащение руд или различных отходов

- разложение (вскрытие) концентратов

- получение чистых химических соединений

- восстановление их до металла

- рафинирование (очистка) металла

- получение компактных слитков металлов и сплавов.