1.3 Получение глинозёма способом спекания

Способ спекания основан на переводе оксида алюминия из боксита в водорастворимый алюминат. В качестве реагента служит сода, которая значительно дешевле щёлочи, но менее активна. Поэтому для образования алюмината натрия требуется значительно более высокая температура, которая недостижима в водных растворах.

Шихта для процесса спекания состоит из боксита, соды, известняка или извести.   После крупного дробления боксит и известняк измельчают в шаровых мельницах в среде оборотного содового раствора. Сюда же добавляют свежую соду. Из мельниц пульпу выпускают в бассейны с мешалками, где корректируется и контролируется её состав.  Шихта в печь подаётся в виде пульпы, содержащей 40 % влаги. За счёт сгорания топлива в  горячей зоне печи температура поддерживается в пределах 1200-1300 оС.

При 900 оС энергично разлагается известняк по реакции:

CaCO3 = CaO + CO2                        		(1.17)

При нагревании до1100 оС оксид кальция взаимодействует с кремнезёмом, связывая его в силикат:

СaO + SiO2 = Ca2SiO4                       		(1.18)

Основная реакция спекания – образования алюмината натрия начинается примерно при  700 оС и завершается при температуре 1200 оС:

Al2O3 + Na2CO3 = 2NaAlO2 + CO2               		(1.19)

Одновременно сода реагирует с оксидом железа и кремнезёмом:

Na2CO3 + Fe2O3 = 2NaFeO2 + CO2                 	(1.20)

Na2CO3 + SiO2 = Na2SiO3 + CO2                 	(1.21)

Спекание боксито- содо – известковой  шихты осуществляют в трубчатых вращающихся печах.

В качестве топлива могут быть использованы мазут, природный газ или каменноугольная пыль. В зависимости от температуры  горячих топочных газов и физико-химических превращений, происходящих  в шихте, по длине печь может быть условно разделена на четыре зоны.

Зона сушки и обезвоживания находится в верхней холодной части печного барабана. Здесь температура топочных газов составляет 200-700 оС, а температура шихты 20-300 оС. В этой зоне из шихты удаляется влага.

Зона кальцинации имеет температуру топочных газов от 700 до 1250 оС, а шихта – 300-900 оС. Здесь происходит полное разложение известняка.

Зона спекания имеет наивысшую температуру газов порядка 1600-1650 оС, а шихта -1200-1250 оС. В этой зоне завершается процесс спекания шихты и полностью разлагается сода Na2CO3. Эта зона находится в пределах огневого факела от сжигания топлива.

Последняя зона - зона охлаждения расположена в нижней части печи. Здесь температура газов составляет порядка 1500-1550 оС, а шихты 1100 оС.

Из печи спечённая шихта поступает в  трубчатый холодильник, где охлаждается до 60-70 оС движущимся навстречу шихте воздухом  или водой, орошаемой сверху. Шихта, уносимая газами в виде пыли улавливается и возвращается на спекание в качестве оборотного материала.

После охлаждения спечённая шихта поступает на выщелачивание. Предварительно измельчённый спек подвергается выщелачиванию горячей водой.

В процессе выщелачивания алюминат натрия хорошо растворяется в горячей воде по реакции:

Na2AlO4 + 4H2O = 2NaAl(OH)4                      		(1.22)

Феррит натрия в водной среде подвергается гидролизу с высвобождением щёлочи:

2NaFeO2 + (n+1)H2O =  2NaOH + Fe2O3·nH2O         		(1.23)

Выщелачивание осуществляется в трубчатых выщелачивателях проточным методом.

Трубчатый выщелативатель представляет собой стальную трубу длиной 60 м и диаметром 3,6 м. В трубе укреплена дырчатая спираль, которая передвигает спек вверх по трубе, а через отверстия в спирали навстречу спеку сверху вниз движется вода или алюминатный раствор. При растворении алюмината натрия выделяется тепло, в результате чего раствор может сильно разогреться. Поэтому труба охлаждается водяными холодильниками  и просасывемым  через трубу воздухом.

На некоторых заводах выщелачивание проводят в диффузорах.

Загрузка спека осуществляется сверху и он слоем высотой до 5 м ложится на колосниковую решётку. Снизу под решётку под некоторым давлением  подают горячую воду, которая поднимается вверх по слою спека и выщелачивает его. Раствор после выщелачивания вытекает из диффузора через верхний патрубок.

На практике 12-14 диффузоров соединяют в последовательную цепь. В головной диффузор подают горячую воду, а их последнего диффузора вытекает концентрированный раствор алюмината натрия. Все диффузоры соединены трубопроводами, снабжёнными кранами, которые позволяют отключить любой из них, не нарушая процесса.

Разгрузка твёрдого остатка  осуществляется через нижний люк диффузора.

Выщелачивание в диффузорах исключает необходимость отделения от раствора красного шлама.

Растворы полученные,  в процессе выщелачивания содержат от 80 до     280 г/л Al2O3. Независимо от способа выщелачивания в растворах всегда присутствует силикат натрия, содержащий кремний. Загрязнённость кремнием раствора характеризуется кремниевым модулем. Кремниевый модуль после  выщелачивания  перемешиванием составляет порядка 35-50, а после выщелачивания в диффузорах 18-20. и нуждается в очистке до величины кремниевого отношения  450-500.

Обескремнивание заключается в  связывании растворённого в алюминатном растворе кремнезёма  в нерастворимые соединения и перевод их в осадок.

Удаление кремния осуществляется нагреванием алюминатного раствора до 160-170 оС в автоклавах. Процесс очистки основан на взаимодействии силиката натрия с алюминатом:

2NaAl(OН)4 + 2Na2SiO3  = Na2O·Al2O3·2SiO2·2H2O + 4NaOH    (1.24)

Второй способ обескремнивания алюминатных растворов  заключается в нагревании их с добавкой извести:

2NaAl(OН)4+2Na2SiO3+Ca(OH)2=CaO·Al2O3·2SiO2·2H2O + 6NaOH  (1.25)

Образующиеся в результате протекания реакций (1.24) и (1.25) кристаллы гидроалюмосиликатов натрия и  кальция выпадают в осадок и таким образом   выводят кремнезём из алюминатного раствора.

Осадок алюмосиликатов, называемый белым шламом, после сгущения и фильтрования направляют в шихту спекания.

Очищенный от кремния алюминатный раствор направляют на карбонизацию. Карбонизация – это процесс разложения алюминатных растворов под действием углекислого газа с целью получения кристаллического гидрооксида алюминия.

Для этих целей алюминатный раствор продувают предварительно очищенными от пыли  дымовыми газами из печей спекания, которые содержат 10-14 % СО2. Продувка осуществляется при температуре 70-80 оС в течение 8-10 часов при постоянном перемешивании.

Процесс карбонизации протекает в две стадии.

Первая стадия заключается в нейтрализации присутствующей в растворе свободной едкой щёлочи с образованием соды:

2NaOH + CO2 = Na2CO3 +H2O              		(1.26)

Вторая стадия заключается в выделении гидрооксида алюминия за счёт разложения алюмината натрия в следствие сильного снижения каустического модуля, вызванного удалением уменьшением концентрации свободной щёлочи в растворе:

NaAl(OH)4  = Al(OH)3+ NaOH               		(1.27)

Разложение алюминатного раствора осуществляют в карбонизаторах. Карбонизатор представляет собой стальной цилиндрический бак высотой до 8 м и диаметром до 6м,   снабжённый барботёром для подачи углекислого газа и цепной мешалкой.

Продолжительность процесса карбонизации составляет 12-14 часов. Наиболее рациональна и удобна для эксплуатации непрерывная карбонизация, которую проводят в нескольких карбонизаторах последовательно соединённых между собой.

Выгрузку гидратной пульпы осуществляют через предусмотренное в днище отверстие. Слив содового раствора производят через патрубок в стенке карбонизатора на высоте порядка 1,3 м от днища.

Отделенный от содового раствора гидрооксид алюминия фильтруют, промывают и направляют на кальцинацию, которая осуществляется точно так же, как и в способе Байера.

Оборотный содовый раствор выпаривают и направляют на приготовление шихты для  мокрого спекания.

Способ спекания является достаточно универсальным и может применяться для извлечения глинозёма из различных алюминиевых руд.   Этим способом могут быть переработаны на глинозём нефелины, глины, а также зола от сжигания каменных углей на электростанциях.