1.4 Переработка нефелинов

В нефелинах помимо оксида алюминия содержатся щелочные металлы натрий и калий. Часто их содержания вполне хватает для образования алюмината натрия в достаточном количестве. Попутно из нефелинов получают поташ и соду.

Нефелиновый концентрат и известняк измельчают до крупности 0,1 мм и спекают во вращающихся  трубчатых печах сухим способом при температуре 1250-1300 оС. В основе процесса  спекания  лежит химическая реакция:

(Na,K)2О·Al2O3·2SiO2+4СаСО3= (Na,K)2О·Al2O3+2(2CaO·SiO2+4CO2	   (1.28)

Спек измельчают и выщелачивают оборотным раствором  в мешалках при температуре 70-80 оС.  После отделения шлама раствор обескремнивают и подвергают полной карбонизации. Полученный осадок гидрооксида алюминия промывают и прокаливают.  Около половина раствора от выщелачивания направляется в оборот, а остальная часть направляется на выпаривание. Из выпаренного раствора сначала кристаллизуют соду Na2CO3·H2O, а затем после дополнительного выпаривания выделяют поташ K2CO3.

Получение глинозема, содопродуктов и цемента из нефелинов способом спекания

Основным минералом нефелиновых руд и концентратов является нефелин (Na, K)2O·Al2O3·2SiO2. В составе нефелина содержатся оксиды алюминия, натрия, калия и диоксид кремния.

Нефелин перерабатывают по безотходной технологии, в которой все основные компоненты нефелиновой руды Al2O3, (Na, K)2O и SiO2 используются для получения полезных продуктов: глинозёма (Al2O3), соды (Na2CO3), поташа (K2CO3) и портландцемента (из шлама от выщелачивания нефелинового спёка).

Нефелиновые руды и концентраты перерабатывают способом спекания (рисунок – 5).

Нефелиновая шихта состоит из двух компонентов: нефелинового концентрата и известняка. Соду в шихту не вводят, так как в самом нефелине содержится количество щелочей (Na2O+K2O), достаточное для связывания оксида алюминия в алюминаты натрия и калия. Такая шихта, в которой щелочь рассчитывается только на связывание Al2O3, называется «ненасыщенной». Насыщенную шихту применяют для переработки высокожелезистых нефелинов.

Известняк (CaCO3) вводят из расчёта на образование при спекании двухкальциевого силиката, т.е. на одну молекулу кремнезёма в нефелине дозируют две молекулы известняка. На приготовление шихты подаётся также белый шлам от обескремнивания алюминатного раствора.

В лабораторной работе, когда отсутствуют оборотные продукты (белый шлам и др.), расчёт шихты ведётся по уравнению

(30)

Решая уравнение относительно x получим формулу (31) для расчёта количества известняка (x) на 100 кг нефелина

(31)

где х  – количество известняка на 100 кг нефелина, кг;

CaOн и SiO2н – содержание соответственно CaO и SiO2 в

нефелине, %;

CaOизв и SiO2изв – содержание соответственно CaO и SiO2 в

известняке, %.

Спекание нефелиновой шихты. Взаимодействия компонентов шихты при спекании. Хорошо измельчённая и тщательно перемешанная шихта спекается в трубчатой вращающейся печи при температуре 1250-1300°С. Взаимодействие нефелина с известняком описывается суммарной реакцией

,	  (32)

где R – Na, K.

Выщелачивание нефелинового спёка. В нефелиновом спёке относительно небольшое количество водорастворимых алюминатов натрия и калия (~24-26%) находятся в преобладающей массе нерастворимого двухкальциевого силиката (~66-70%). Поэтому, чтобы открыть доступ раствору к поверхности водорастворимых фаз (алюминатов) нефелиновый спёк необходимо хорошо измельчить.

Процессы измельчения и выщелачивания спёка совмещаются в шаровых мельницах. В нефелиновом спёке отношение Na2O и Al2O3 (каустический модуль αк) близко к единице. Если  выщелачивать такой спёк полученными содо-поташными растворами, то будут получаться нестойкие алюминатные растворы с αк близким к единице. Для повышения стойкости растворов нефелиновые спёки выщелачивают содово-щелочными растворами, полученными после карбонизации с довыкручиванием.

Обескремненный алюминатный раствор содово-щелочной ветви подвергают карбонизации (до появления мути и затем до выкручивания). Выделившийся гидрат после промывки прокаливают, получая глинозём. Маточный раствор после выкручивания (содо-щелочной раствор) направляют на выщелачивание спёка.

Нефелиновый концентрат

Дозировка

Мокрый размол

Спекание

Дробление

Измельчение и выщелачивание

Сгущение, фильтрация и промывка

Алюминатный раствор

Кристаллизация

I-выпарка

Содо-поташный раствор

Маточный раствор

Алюминатный раствор

Na2CO3

П-выпарка

Кристаллизация

K2CO3

Обескремнивание

Белый шлам

П-карбонизация

Грязный гидрат

I-карбонизация

Гидрат

Серый шлам

Известняк

Спекание

Клинкер

Размол

Портландцемент

Карбонизация с довыкручиванием

Фильтрация

Содо-щелочной раствор

Гидрат

Кальцинация

Глинозём

На выщелачивание спёка

Известняк

Дробление

Рисунок 5   –   Технологическая    схема     комплексной    переработки

нефелинов

Использование нефелинового шлама. Промытый шлам после выщелачивания нефелинового спёка содержит 80-85% двухкальциевого силиката. К нему добавляют известняк и часть белого шлама и направляют на обжиг для получения цементного клинкера – исходного сырья для производства портландцемента.

Получение соды и поташа. Из маточного раствора содовой ветви путём многоступенчатой выпарки выделяют соду (Na2CO3), затем двойную соль (Na2CO3·K2CO3) и затем поташ (K2CO3). Соду и поташ выделяют в качестве товарных продуктов, а соль Na2CO3·K2CO3 возвращают на вторую стадию выпарки.