1.4 Электролиз глинозёма

1.4.1 Получение криолита

Электролит для элекролиза алюминия состоит из трёх основных компонентов: криолита 3NaF·AlF3 или Na3AlF6, фтористого натрия NaF и фтористого алюминия AlF3.

Основной составляющей электролита является криолит. Месторождения этого минерала редки и они не в состоянии обеспечить криолитом  алюминиевую промышленность. Поэтому криолит производится искусственным путём. Сырьём для получения криолита служит природный минерал флюорит   (полевой шпат) CaF2. Получение  криолита  из полевого шпата может производиться двумя способами:  кислотным  и щелочным. Щелочной способ пока не получил широкого развития. Поэтому в настоящее время криолит получают в основном  кислотным способом.

По этому способу флюорит измельчают, обогащают процессом флотации и обрабатывают крепкой  серной кислотой при температуре 200 оС.   В результате протекает химическая реакция:

CaF2 + H2SO4 = CaSO4 + 2HF             		(1.29)

При протекании реакции  выделяется газообразный фтористый водород.

Присутствующий в полевом шпате кремнезём в состоянии реагировать с фтористым водородом с образованием летучего соединения SiF4:

SiO2 + 4HF = SiF4 + 2H2O                 		(1.30)

Образующуюся смесь газов HF и SiF4 поглощают водой, получая в результате плавиковую кислоту, загрязнённую кремнефтористой кислотой H2SiF6, которая образуется по реакции:

SiF4 + 2HF = H2SiF6                          		(1.31)

Загрязнённая плавиковая кислота подвергается обескремниванию, путём добавления к ней соды, которая реагирует с кремнефтористой кислотой  с образованием малорастворимого соединения кремнефтористого натрия Na2SiF6:

H2SiF6 + Na2CO3 = Na2SiF6 + H2O + CO2          		(1.32)

Осадок соли Na2SiF6 отфильтровывают, а очищенный от кремния раствор обрабатывают стехиометрическим количеством гидрооксида алюминия для получения фтороалюминиевой кислоты:

6HF + Al(OH)3 = H2AlF6 + 3H2O               	(1.33)

Полученный раствор фтороалюминиевой кислоты обрабатывают содой для получения криолита:

2H2AlF6  + 3Na2CO3 =  2Na3AlF6  + СО2 + 3Н2О         	(1.34)

Криолит практически не растворим в воде и выпадает в осадок. Осадок криолита отфильтровывают и сушат.

Фтористый алюминий получают нейтрализацией плавиковой кислоты избыточным количеством Al(OH)3:

3HF + Al(OH)3 = AlF3 + 3H2O                           (1.35)

Действую содой на плавиковую кислоту, получают фтористый натрий:

2HF + Na2CO3 = 2NaF + CO2 + H2O                         (1.36)

1.4.2 Физико-химические свойства криолитно- глинозёмных расплавов

Для получения алюминия используется криолитно- глинозёмный расплав, который должен отвечать следующим требованиям:

- он не должен содержать более электроотрицательные металлы, чем алюминий;

- должен хорошо растворять глинозём;

- являться относительно легкоплавким ;

- его плотность должна быть меньше плотности алюминия, для исключения контакта жидкого алюминия с кислородом воздуха;

- он должен быть жидкотекучим, что благоприятствует выделению газов и выравниванию состава расплава;

- он не должен взаимодействовать с углеродистой футеровкой, анодом и катодом;

- он должен обладать достаточно  высокой электропроводностью;

- он не должен быть гигроскопичен;

- он должен обладать малой летучестью при температуре процесса электролиза.

Этим требованиям отвечает расплав криолита с содержанием  3-5 % СаF2,

4-5 % MgCl2, 1,3-8 % Al2O3.

Одной из основных характеристикой состава  расплава является его криолитное отношение, характеризующее молярное отношение   в расплаве. Для чистого криолита это отношение равно 3. Такой расплав считается нейтральным. Если криолитное отношение < 3, то такой расплав считается кислым, если  > 3, то такой расплав называют щелочным. В промышленных электролизёрах криолитное отношение поддерживается в пределах 2,6-2,8.

Примеси N2O, H2O,CaO и  SiO2 которые всегда присутствуют в криолите и глинозёме разлагают в расплаве  криолит и повышают криолитное отношение:

2Na3AlF6 + 3Na2O = Al2O3 + 12NaF                   	(1.37)

2Na3AlF6 + 3CaO = Al2O3 + 3CaF2 +6NaF                   (1.38)

4Na3AlF6 + 3SiO2 = Al2O3 + 12NaF + 3SiF4                  (1.39)

2Na3AlF6 + 3H2O = Al2O3 + 6NaF +  6HF                  	(1.40)

В этом случае в расплав добавляют AlF3 для снижения криолитного отношения.

В других случаях, как например, из-за впитывания угольной футеровкой ванны NaF, криолитное отношение может снижаться. Тогда для поддержания нужного криолитного отношения в расплав добавляют NaF. Таким образом, фтористые натрий и алюминий необходимы для регулирования криолитного отношения в расплаве.

Температура плавления чистого криолита составляет 1000 оС. Добавление в расплав CaF2 и MgF2  температуру плавления расплава. Поэтому процесс электролиза алюминия проводят при температурах 930-950 оС.

Нахождение Al2O3 в расплаве в растворённом состоянии существенно облегчает процесс электролиза. Величина растворимости глинозёма в киолитно-глинозёмном расплаве в первую очередь зависит от криолитного отношения, которое сложным образом влияет на растворимость глинозёма. Увеличение криолитного отношения до 13 повышает растворимость глинозёма. Дальнейшее увеличение криолитного отношения снижает растворимость глинозёма в расплаве.

Добавление к расплаву СaF2 и MgF2 снижает растворимость глинозёма. Кроме того, они снижают скорость растворения глинозёма. Поэтому в расплаве поддерживают оптимальное содержание фторидов кальция и магния. Их суммарное содержание в расплаве обычно не превышает 10 %. Это обеспечивает достаточное снижение температуры плавления расплава и достаточно высокую растворимость глинозёма. На практике содержание глинозёма в расплаве поддерживают в пределах 8%.

Из всех компонентов расплава наибольшей  вязкостью обладает чистый криолит. Добавление к расплаву CaF2 и MgF2 способствуют повышению вязкости расплава. Однако определяющую роль в изменении вязкости расплава играет глинозём. Так увеличение в расплаве  концентрации растворённого Al2O3 до 10 % увеличивает вязкость расплава на 23 %, по сравнению с вязкостью  чистого криолита при 1000 оС. Вязкость промышленных электролитов при 1000 оС составляет порядка 3,25-3,40 спз.