1.4.3 Поверхностное натяжение

При электролизе глинозёмно- криолитных расплавов имеет место четыре вида пограничных поверхностей, а, следовательно, и различных поверхностных натяжения.

Мерой поверхностного натяжения является краевой угол смачивания.

Если угол смачивания  < 90о, то имеет место низкое поверхностное натяжение и твёрдая поверхность хорошо смачивается расплавом.

Если угол смачивания  > 90о, то имеет место высокое поверхностное натяжение и твёрдая поверхность плохо смачивается расплавом.

Алюминий имеет высокое поверхностное натяжение и потому  плохо смачивает поверхность катода и  имеет выпуклый мениск.

Криолитно-глинозёмный электролит имеет низкое поверхностное натяжении и поэтому хорошо смачивает графитовую футеровку электролизёра и анод. Он способен проникать даже под слой металлического алюминия.

Добавки AlF3, MgF2 и CaF2 снижают поверхностное натяжение электролита и на границе расплав- алюминий, а Al2O3 и NaF снижают.

1.4.4 Напряжение разложения компонентов криолитно-глинозёмного расплава

Под напряжением разложения электролита понимают напряжение между электродами, при котором с заметной скоростью начинается электролиз. Напряжение разложения определяет расход электрической энергии при электролизе.

Конечным результатом электролиза является разложение глинозёма на металлический алюминий и кислород:

Al2O3 = 2Al + 3,5O2                       		(1.41)

Величина напряжения разложения глинозёма зависит от материала анода. Если анод является инертным, когда кислород с ним не взаимодействует,  то величина напряжение разложения определяется изменением энергии Гиббса  реакции образования Al2O3 из элементов, %:

Uн.р. = -  = - = 2,72 В        		(1.42)

где 	ΔG- изменение энергии Гиббса образования A;

z = 6 – число электронов участвующих в реакции;

F = 96500  – число Фарадея, Кл;

-1576·103 - изменение энергии Гиббса при температуре 298 К, Дж.

В качестве анода при электролизе алюминия используется углерод, который взаимодействует  с выделяющимся на аноде кислородом по реакциям:

С + 0,5О2 = СО                           		(1.43)

и

С + О2 = СО2                              		(1.44)

В результате  разложение глинозёма протекает по химическим реакциям, протекающим в электролизёре в процессе электролиза:

Al2O3 + 3C = 2Al + 3CO                        	(1.45)

2Al2O3 + 3C = 4Al + 3CO2                        (1.46)

Тогда напряжение разложения глинозёма будет определяться изменением энергии Гиббса реакций (1.45) и (1.46). Протекание вторичных реакций на аноде, связанных с образованием СО и СО2, связано с выделением энергии. Это служит причиной деполяризации анода, от которой снижается напряжение разложения глинозёма. По термодинамическим расчётам без учёта деполяризации зависимость напряжения разложения глинозёма от температуры выражается уравнением:

Uн.р. = 2,226 – 4,65·10-4(Т-1000)                 	(1.47)

где    Uн.р. – напряжение разложения глинозёма, В.

При температуре 1000 оС  напряжение разложения составляет 2,131 В.

При электролизе с угольными анодами с учётом деполяризации напряжение разложения глинозёма  при 1000 оС составляет 0,948 В при окислении углерода анода полностью до СО и 1,048 В при окислении углерода анода полностью до СО2. Таким образом, по расчётам анодная деполяризация составляет порядка 1,083-1,183 В. Фактическая деполяризация анода в процессе электролиза примерно в два раза ниже. Это означает, что окисление углерода на аноде протекает по более сложному механизму, чем принятому при расчётах.

Величины разложения других составляющих криолитно-глинозёмного расплава при температуре 1000 оС имеют следующие величины, B: NaF – 4,55, AlF3 - 3,68, CaF2 – 5,28, MgF2 - 4,63.

Напряжение на ванне в процессе электролиза поддерживается в пределах 4,5-5,0 В. Поэтому  в условиях электролиза криолитно-глинозёмных расплавов будет разлагаться только глинозём, поскольку он обладает наименьшим напряжением разложения. Другие составляющие расплава разложению подвергаться не будут.

Часто для решения практических задач в электрохимии ионных расплавов используется понятие «тепловое напряжение разложения», которое определяется по уравнению:

Uн.р. = -                                     		(1.48)