1.4.5. Катодный и анодный процессы

Криолитно-глинозёмный расплав имеет сложное строение. Изучение физико-химических свойств расплава позволило сделать определённые заключения о механизме процесса электролиза.

Составляющие криолитно-глинозёмного расплава диссоциируют по уравнениям:

Na3AlF6 = 3Na+ + AlF                    		(1.49)

AlF = AlF + 2F                          		(1.50)

Al2O3 = 2Al3+ + 3O2-                          		(1.51)

Эти ионы частично  взаимодействуют между собой с образованием более или менее устойчивых ионов AlO и AlO+,  которые находятся в равновесии с простыми ионами:

AlO = Al3+ + 2O2-                             		(1.52)

AlO+ = Al3+ + O2-                                 		(1.53)

Присутствующие  в расплаве соли NaF, CaF2, MgF2 при диссоциации дают также ионы Na+, Ca2+ и Mg2+.

Таким образом, в криолитно-глинозёмном расплаве в переносе электричества участвуют ионы Al3+, Na+, Ca2+, Mg2+, AlF, F-, AlO,AlO+,O2-.

Однако на электродах будут разряжаться ионы, обладающие наиболее положительными (катионы) и наиболее отрицательным (анионы) потенциалами разряда.  К таковым относятся ионы Al3+ и O2-.

Вследствие этого на катоде будет протекать электродная реакция:

2Al3+  + 6e = 2Al                             		(1.54)

На аноде будет протекать процесс разряда ионов кислорода. Образующийся газообразный кислород будет реагировать с углеродом графитового анода с образованием оксидов СО и СО2:

2О2- - 4е +С = СО2                             		(1.55)

О2- - 2е + С = СО                                		(1.56)

Тогда в электролизёре будет протекать химическая реакция:

Al2O3 + 2C = 2Al + CO + CO2                    		(1.57)

Можно считать  на электродах и в электролизёре протекают параллельные реакции.

На катоде

4Аl3+ +12e = 4Al,                                   		(1.58)

на аноде

6О2- - 12е = 3О2                                     	(1.59)

3О2 + 3С = 3СО2                                		(1.60)

и в электролизёре

2Al2O3 +3C = 4Al + 3CO2                        		(1.61)

И на катоде

2Аl3+ +6e = 2Al,                                   		(1.62)

на аноде

3О2- - 6е = 1,5О2                                     	(1.63)

и в электролите

Al2O3 +3C = 2Al + 3CO                           	(1.64)

Следовательно, в процессе электролиза  из всех компонентов расплава будет расходоваться только глинозём. Разряд других ионов  возможен только при нарушении технологии процесса электролиза.

Взаимодействие выделяющегося на угольном аноде кислорода с углеродом будет приводить к сгоранию анода и его расходу  в процессе электролиза.

1.4.6 Анодный эффект

При электролизе ионных расплавов  с использованием графитовых и металлических  электродов может возникнуть явление, получившее название анодного эффекта или вспышки. Это явление характеризуется следующими признаками:

1) напряжение на ванне резко возрастает  с 4,5- 5,0 В до 30-40, а иногда до 120 В;

2)  между катодом и анодом в электролите появляется световая полоса, характеризующаяся жёлтым или фиолетовым цветом и состоящая из мельчайших искр;

3) на аноде прекращается образование пузырьков газ;

4) мениск электролита в электролизёре становится из вогнутого выпуклым;

5) на границе расплава с анодом возникает тонкая газовая плёнка, и электролит оказывается как бы оттеснённым от поверхности анода.

Появление анодного эффекта характеризуется критической плотностью тока. Выше этой плотности на аноде постоянно поддерживается состояние анодного эффекта.

Величина критической плотности тока зависит от состава криолитно-глинозёмного расплава и в первую очередь от содержания в нём глинозёма:

iкр. = А                                       (1.65)

где 	iкр.- критическая плотность тока, А/см2;

Р - Содержание глинозёма в расплаве, %;

А – постоянная.

С увеличением концентрации глинозёма в электролите критическая плотность тока возрастает. Так при 1000 оС эта зависимость характеризуется следующими величинами, приведёнными в таблице 1.2.

Таблица 1.2- Влияние содержания Al2O3 в расплаве на iкр.

| % Al2O3 | 0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 7,0 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| iкр,А/см2 | 0,43 | 2,02 | 3,08 | 4,44 | 7,5 | 8,9 | 10,5 |

Критическая плотность тока зависит также от природы расплавленных солей, температуры и природы материала электродов.

Для расплавленных хлоридов критическая плотность тока выше, чем для фторидов. Для расплавов щелочных металлов она также выше, чем для расплавов щёлочно-земельных металлов.

С повышением температуры критическая плотность тока возрастает.

Для угольных электродов критическая плотность тока меньше, чем для металлических электродов.

Причиной возникновения анодного эффекта плохая смачиваемость анода расплавом. При плохой смачиваемости выделяющиеся на аноде пузырьки газа сливаются в сплошную плёнку, которая оттесняет расплав от поверхности электрода.

В свою очередь смачиваемость анода электролитом определяется величиной поверхностного натяжения.  Чем больше поверхностное натяжение электролита, тем больше угол смачивания, тем хуже поверхность электрода смачивается электролитом, тем ниже критическая плотность тока. Поэтому все факторы, снижающие поверхностное натяжение электролита, способствуют хорошему смачиванию поверхности электрода и повышению критической плотности тока.

Анодный эффект является нежелательным явлением, как  повышает расход энергии из-за скачка потенциала, снижает производительность электролизёра из-за  понижения силы тока, вызывает перегрев ванны, и способствует снижению выхода по току для алюминия.

Для ликвидации анодного эффекта наиболее эффективным является повышение концентрации глинозёма в расплаве,  что достигается загрузкой новой порции глинозёма в электролит.