2  МЕТАЛЛУРГИЯ МАГНИЯ

2.1 Руды и минералы

Содержание магния в земной коре составляет 2,35 %. Существенная доля запасов магния находится в воле морей и океанов в виде солей MgCl2, MgBr2 и MgSO4.  По ориентировочным подсчётам  в гидросфере содержится 1,85·1015 т магния.  Однако из-за малой концентрации добыча его из морской воды обходится дорого и применяется в странах, которые бедны   другими видами  сырья магния (США, Англия, Норвегия). В остальных странах для производства марганца используют полезные ископаемые.

Магний содержится в полезных ископаемых в виде следующих основных минералов: магнезит (28,8 % Mg) ,  доломит (13,2 % Mg), карналлит  (8,8 % Mg) и бишофит (12,0 % Mg).

Магнезит представляет собой природный карбонат магния MgCO3, загрязнённый примесями соединения кремния, железа, алюминия, кальция и  марганца.

Доломит представляет собой двойной карбонат магния и кальция MgCO3·CaCO3. Основными примесями в доломите являются соединения кремния, железа и алюминия.

Карналлит – природный двойной хлорид магния и калия MgCl2·KCl·6H2O. Карналлит сильно гигроскопичен и наряду с магнием и калием содержит примеси хлористого натрия и бромидов.

Бишофит – шестиводный хлорид магния MgCl2·6H2О. Основная масса бишофита сосредоточена в морской воде и в воде солёных озёр. Бишофит может быть получен также  из естественного карналлита.

В настоящее время в странах СНГ около 80% магния получают из карналлита и около 20 % из магнезита.

2.2 Производство безводного хлористого магния.

2.2.1  Производство хлористого магния из магнезита

Добытый магнезит подвергается дроблению и измельчению, затем смешивается с восстановителем (нефтяным коксом) и связующим (угольный пек). Полученная однородная смесь брикетируется. Брикеты подвергаются процессу хлорирования при температуре порядка 1000 оС. Природный магнезит перед  смешением и хлорированием может подвергаться обжигу с получением оксида магния. В этом случае в качестве связующего при брикетировании раствор хлорида магния.  В процессе хлорирования сырого и обожжённого магнезита протекают следующие химические реакции:

MgCO3 + C + Cl2 = MgCl2 + Co + CO2                 		(2.1)

MgO +C + Cl2 = MgCl2 + CO                            	(2.2)

Хлорирование осуществляется в шахтных электрических печах.

В нижней  части печи установлено два ряда угольных электродов по три в каждом ряду. Пространство между электродами заполнено угольной насадкой из брикетов угля, которая, замыкая электроды, проводит электрический ток и выделяет необходимое для процесса тепло. Снизу через насадку пропускают газообразный хлор. При загрузке в печь брикеты магнезита располагаются на насадке слоем, который легко пропускает хлор. Полученный  в результате хлорирования хлорид магния плавится и по угольной насадке стекает в нижнюю часть печи, откуда его периодически выпускают через летку. Отходящие газы содержат СО, СО2, HCl и хлориды примесей. Газы промывают водой и сжигают.

Полученный MgCl2 направляется на производство   металлического магния путём электролиза.

2.2.2 Производство хлористого магния из морской воды.

Получение хлористого магния из морской воды осуществляется по следующей технологической схеме. Из морской воды или рапы  известковым молоком осаждается гидрооксид магния :

MgCl2 + Ca(OH)2 = Mg(OH)2 + CaCl2                	(2.3)

После сгущения и фильтрации пульпы получают  кек, содержащий до 25 % MgCl2 и некоторое количество CaCl2 и CaCO3. Кек поступает в баки для нейтрализации,  куда подаётся смесь соляной и серной  кислот. Соляная кислота необходима для перевода Mg(OH)2 в MgCl2 и растворения известняка, а серная кислота необходима для осаждения кальция:

Mg(OH)2 + 2HCl  = MgCl2 + 2H2O                   (2.4)

CaCO3 + 2HCl  =  CaCl2 + H2O + CO2                (2.5)

CaCl2 + H2SO4 = CaSO4 + 2HCl                      	(2.6)

Полученный  нейтральный раствор, содержащий 15-16 % MgCl2. выпаривают в аппаратах с погружными горелками до содержания 35 % MgCl2. Концентрированный раствор отфильтровывают от осадка сернокислых солей и окончательно концентрируют  в открытых стальных баках, снабжённых стальными змеевиками. Из этого раствора кристаллизуется бишофит  MgCl2·6H2O.

Обезвоживание бишофита осуществляется в трубчатых вращающихся печах. Обезвоживание производят в две стадии. Первая стадия обезвоживания осуществляется в потоке воздуха при медленном подъёме температуры до 200 оС. Такая сушка  предупреждает  бишовит от процесса плавления и гидролиза. Вторая стадия осуществляется в присутствии угля в потоке газообразного хлора.  Образующийся в  результате протекания реакции

Cl2 + C + H2O = 2HCl + CO                  		(2.7)

хлористый водород  препятствует процессу гидролиза  соли.

Обезвоживание проводят до получения MgCl2·1,25H2O или MgCl2·H2O  либо  безводного MgCl2. Обезвоженный бишофит направляется на электролиз.