6.2.2 Получение безводного хлористого магния из карналлита

Карналлитовую породу обогащают с целью удаления механических примесей и избыточного количества NaCl. Для этого дроблённый природный  карналлит растворяют в маточном растворе , содержащем около 40 % MgCl2, и 2 % KCl + NaCl при 110-150 оС. Хлориды магния и калия в основном переходят в раствор, а хлорид натрия остаётся в осадке.   Отделённый от осадка хлористого натрия раствор направляется на кристаллизацию, которая осуществляется в две стадии.

Первую стадию осуществляют в вакуум-кристаллизаторах, в которых раствор охлаждают со 100 до 60 оС. В результате из раствора выпадают кристаллы искусственного карналлита.

Вторую стадию кристаллизации проводят в вертикальных кристаллизаторах, охлаждаемых холодной проточной водой. После декантации и сгущения пульпу фильтруют на центрифугах, а маточный раствор, содержащий примесь MgBr2, сначала направляют на бромные колонны для извлечения брома, а затем подогревают и вновь направляют на  в растворители для новых порций карналлита.

Полученный таким образом искусственный  карналлит направляется на обезвоживание.

Процесс обезвоживания карналлита ведут в две стадии:

- первая осуществляется в твёрдом состоянии до состояния остаточной влаги, не превышающей 5 %;

- вторая стадия осуществляется в расплавленном состоянии на воздухе.

Первую стадию обезвоживания карналлита проводят во вращающихся трубчатых печах с внутренним обогревом. Отопление печи осуществляется путём сжигания угольной пыли или природного газа.  Температура карналлита в приподнятом конце печи, где осуществляется загрузка карналлита составляет порядка  90 оС. По ходу движения вниз навстречу топочным газам карналлит постепенно нагревается. В нижнем конце трубы, где сжигается топливо, температура стенок печи составляет 550-600 оС. Из этого конца трубы карналлит выгружается с температурой 220-230 оС.  Процесс ведут при постепенном возрастании температуры.  В обезвоженном продукте  содержится 3-5 %  Н2О и 2-3 % MgО.  Печи для обезвоживания имеют длину 35-40 м и диаметр 3,5-4,0 м.  Горячая часть печи футерована огнеупорным кирпичом, а более холодная верхняя часть- кислотоупорным кирпичом. Это предохраняет разъедание стального кожуха трубы газами, которые содержат хлористый водород.

Вторую стадию обезвоживания осуществляют или  переплавкой его в электрических печах непрерывного действия (СКН) или в хлораторах путём хлорирования карналлита в расплавленном состоянии.

Электрическая печь представляет собой агрегат непрерывного действия, в которой происходит непрерывное плавление карналлита за счёт пропускания через расплав электрического тока. Для этих целей печь оборудована двумя стальными электродами.  Непрерывной загрузкой карналлита поддерживается постоянный уровень расплава в печи при температуре  500 оС. Печь снабжена двумя миксерами (отстойниками),  которые поочерёдно  непрерывно заполняются вытекающим из печи расплавленным карналлитом. Температура в миксере поддерживается в пределах 750-800 оС, что создаёт условия для лучшего отстаивания оксида магния, который в виде шлама оседает на дне миксера. Выход шлама составляет порядка 10% от массы безводных хлоридов. Жидкий расплав из миксеров сливают в электролизные ванны. Полученный в результате обезвоживания карналлит содержит 48-52 % MgCl2 и 0,65-0,75 % MgO.

Шлам полученный при отстаивании карналлита содержит не менее 25 % MgO. Он может быть подвергнут хлорированию с целью превращения его в солевой расплав, пригодный для электролиза.

Вторая стадия обезвоживания осуществляется также в хлораторах.

Хлоратор состоит из плавильника, двух хлорных камер, которые разделены горизонтальными графитовыми перегородками с отверстиями, и миксера. Хлоратор позволяет не только осуществить процесс обезвоживания карналлита, но и одновременно процесс хлорирования оксида магния. В плавильнике происходит плавление карналлита. Одновременно туда подают тонко измельчённый углеродистый восстановитель в количестве 1 % от массы расплава. Температура в плавильной камере поддерживается в пределах 500-525 оС. Расплавленный карналлит через гребень плавильной камеры сливается в хлораторные камеры, где поддерживается температура 700-750 оС и  происходит полное обезвоживание карналлита и хлорирование содержащегося в нём оксида магния:

2H2O + C + 2Cl2 = 4HCl + CO2                      (2.8)

2MgO + C + 2Cl2 = 2MgCl2 + CO2                  (2.9)

Газообразный хлор подают через фурмы  в нижней части хлоратора. Переходя через горизонтальные перегородки с отверстиями, он разбивается на маленькие пузырьки, что увеличивает его поверхность соприкосновения с расплавом.

Из хлораторных камер расплавленный обезвоженный карналлит выпускают в миксер, где расплав отстаивается от частичек восстановителя. Обезвоженный карналлит  содержит  порядка 0,1-0,2 % влаги до 0,2 -0,3 % MgO. Из миксера готовый обезвоженный карналлит направляют в электролизный цех.

Перспективным способом обезвоживания карналлита является процесс обезвоживания в кипящем слое. Обезвоживание карналлита в кипящем слое также осуществляется в две стадии. На первой стадии, протекающей при температуре кипящего слоя 120 оС, происходит обезвоживание от  шестиводного до двухводного карналлита. Вторая стадия протекает при  температуре 160 оС. здесь происходит обезвоживание двухводного карналлита. Температура в каждом слое устанавливается самопроизвольно независимо от температуры подаваемого газа. В кипящем слое достигается весьма глубокое обезвоживание карналлита. Это позволяет исключить вторую стадию обезвоживания в электрических печах или хлораторах.