2.3 Физико-химические свойства компонентов электролита

для получения магния

Для получения магния электролитическим путём из расплавов  к электролиту предъявляются следующие требования:

- по возможности он должен иметь низкую температуру плавления;

- его плотность должна быть выше плотности расплавленного магния;

- он должен быть мало подвержен гидролизу;

- он должен быть труднолетучим;

- вязкость электролита должна быть низкой;

- он должен содержать минимальное количество примесей;

- он должен обладать высоким поверхностным натяжением на границах расплав-воздух и металл-электролит.

Всем этим требованиям отвечают смеси расплавленных хлоридов Mg, Na, K и  Ca.

Для практических целей исследующие электролиты, составы и свойства  которых приведены в таблице 2.2.

Таблица 2.2 – Составы и свойства хлоридных электролитов при 700 оС

| Электролит | Состав, % |  |  |  | tпл,оС | , г/см3 | η·103, (н·с)/м2 | χ, Ом-1см-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MgCl2 | KCl | NaCl | CaCl2 |  |  |  |  |
| Калиевый | 5-15 | 70-78 | 12-16 | 0-2 | 650 | 1,6 | 1,35 | 1,83 |
| Калиево-натриевый | 8-20 | 38-44 | 38-44 | 4-6 | 625 | 1,63 | 1,59 | 2,10 |
| Натриево-калиевый | 8-20 | 0-10 | 35-45 | 30-40 | 575 | 1,78 | 2,22 | 2,0 |
| Натриевый | 25 | - | 45-60 | 12-25 | 650 | 1,66 | 1,9 | 2,23 |

В последнее время рекомендуется введение в электролит таких компонентов как BaCl2 и LiCl.

Физико-химические свойства компонентов хлоридного расплава приведены в таблице 2.3.

Таблица 2.3- Физико-химические свойства компонентов хлоридного расплава

| Компонент | Mg | MgCl2 | KCl | NaCl | CaCl2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура плавления, оС | 651 | 718 | 768 | 800 | 774 |
| Плотность, г/см3 (750 оС) | 1,57 | 1,68 | 1,449 | 1,547 | 2,049 |
| Вязкость, (Н·с)/м2 (810 оС) | - | 4,12·10-3 | 1,30·10-3 | 1,49·10-3 | 4,99·10-3 |
| Электропроводность, Ом-1·см-1 (800 оС) | - | 1.17 | 2,42 | 3,57 | 2.02 |
| Поверхностное натяжение, Дж/м2 (800 оС) | - | 128·10-3 | 95·10-3 | 115·10-3 | 158·10-3 |
| Давление насыщенного пара, мм рт. ст (750оС) | - | 19 | 0,342 | 0,357 | 0 |
| Напряжение разложения, В (800 оС) | - | 2,53 | 3,29 | 3,15 | 3,24 |

Хотя температуры плавления чистых хлоридов щелочных и щелочноземельных металлов  выше,   чем  температура плавления MgCl2, их совместное добавление  приводит к образованию легкоплавких соединений и эвтектик. Это позволяет существенно снизить температуру смеси до 690-710оС. При этой температуре магний в расплаве будет находится в жидком состоянии

Плотности MgCl2, KCl и  NaCl незначительно отличаются от плотности MgCl2.  Для улучшения расслоения солевого и металлического расплавов плотность  электролита должна быть  выше, чем плотность жидкого магния. Поэтому в качестве утяжелителя расплав в электролит вводят CaCl2.

Вязкость расплавленного хлорида при температуре 810 оС составляет    4,12 спз, что значительно выше вязкости калия и натрия. Поэтому добавление этих солей в электролит снижает вязкость расплава. Хотя СаСl2 имеет большую вязкость, Преобладающее влияние на величину вязкости расплава оказывают KCl и NaCl. Поэтому вязкость электролитов для электролиза магния не превышает 2,22 спз.  Низкая вязкость расплава способствует лучшему расслоению солевой и металлической фаз.

Хлористый магний имеет относительно низкую электропроводность. Добавление хлоридов щелочных и щелочно-земельных металлов повышают электропроводность расплава, что способствует уменьшению падения напряжения в электролите, а, следовательно, повышению выхода по току.

Поверхностное натяжение компонентов расплава имеет большое значение в процессе электролиза магния. При получении магния важно достичь высокого поверхностного натяжения на границе воздух электролит. При высоком напряжении на этой границе   расплав электролита, всплывающий магний не в состоянии порвать плёнку расплава и таким образом изолируется от воздуха. Для поддержания высокого поверхностного натяжения на границе расплав воздух необходимо поддерживать повышенную концентрацию хлорида магния в расплаве, так как хлориды калия и натрия снижают это поверхностное натяжение. Добавление СaCl2 к расплаву способствует повышению поверхностного натяжения на границе воздух – электролит.

Желательно поддержание высокого поверхностного натяжения также на границе катод-электролит, что способствует образованию крупных капель магния. В качестве катода при электролизе магния используется сталь. Плохое   смачивание электролитом поверхности катода способствует удержанию капель магния на поверхности катода и их сливанию в крупные капли. На процесс сливания капель благоприятно влияют добавки CaCl2 и CaF2.  Крупные капли магния быстрее всплывают на поверхность и облегчают образование слоя магния на поверхности расплава.

Наиболее летучим компонентом расплава для электролиза магния является хлорид  магния. Добавки KCl, NaCl и CaCl2  к электролиту cнижают упругость паров MgCl2.

Под напряжением разложения понимается минимальное напряжение между электродами, при  котором процесс электролиза протекает с заметной скоростью. Теоретическое напряжение разложения MgCl2 может быть рассчитано по  изменению энергии Гиббса для реакции:

Mg + Cl2 = MgCl2                           		(2.10)

Uн.р. = -                                 		(2.11)

где 	Uн.р – напряжение разложения , В;

ΔG - изменение энергии, Дж.

Термодинамический расчёт даёт следующую зависимость напряжения разложения от температуры:

Uн.р. = 2,698 – 0,32(t -798)                      		(2.12)

Из приведённых в таблице 2.2  величин напряжений разложения видно, что при электролизе на катоде в первую очередь будут разряжаться ионы магния.  Вероятность разряда других ионов маловероятна. Однако по мере снижения концентрации MgCl2 в расплаве в процессе электролиза возможность разряда других ионов и, в первую очередь,  натрия возрастает. Эту опасность предупреждают,  периодически удаляя отработанный электролит, обогащённый солями этих металлов, и добавлением в электролизёр новой порции безводной соли хлорида магния.