2.4 Процессы, протекающие при электролизе расплавов

для получения магния

2.4.1 Катодные процессы и анодные процессы

Основным процессом, протекающем на катоде при электролитическом получении магния, является процесс разряда ионов магния:

Mg2+ + 2e  = Mg                                 (2.13)

Поскольку температура плавления магния ниже температуры электролита, он выделяется на катоде в жидком состоянии.  Жидкий магний достаточно хорошо смачивает поверхность стального катода и растекается по нему более или менее сплошным слоем. Поэтому дальнейший разряд ионов магния происходит на поверхности жидкого магния. По мере накопления жидкий магний формируется в крупные капли, которые отрываются от катода и всплывают. Хорошее смачивание поверхности катода магнием является важнейшим условием для благоприятного течения процесса электролиза.

В расплавленном карналлите всегда содержатся водород содержащие ионы, в частности ионs MgOH , котроые могут разряжаться на катоде вместе с ионами магния: -2e

2MgOH+2e = 2MgO +H2            		(2.14)

Эта реакция крайне не желательна, так как оксид магния остаётся на катоде в виде плёнки и приводит е ухудшению смачивания катода жидким магнием.  Развитие этой реакции обычно происходит в начальный период электролиза.

При снижении концентрации MgCl2  в расплаве до 5-7%  на катоде может происходить разряд ионов щелочных и щелочно хемельных металлов и в первую очередь ионов натрия:

Na + e = Na                               		(2.15)

В целом это приводит к снижению выхода по току. Поэтому концентрацию MgCl2 в расплаве поддерживают в пределах 10-12 % (масс.).

Основной реакций, которая протекает на  графитовом аноде, является разряд ионов хлора:

2Сl -  2e  = Cl2                          		(2.16)

Газообразный хлор мало растворяется в электролите и в виде пузырьков удаляется из ванны.

Если капли магния попадают в анодное пространство, то неизбежен процесс окисления магния:

Mg – 2e = Mg                               	(2.17)

Магний может находиться в расплаве в виде субсоединения  MgCl, которое диссоциирует с образованием одновалентных ионов магния:

MgCl = Mg +Cl                               	(2.18)

Одновалентный ион магния легко окисляется на аноде:

Mg - e = Mg                                    	(2.19)

Даже при незначительной примеси сульфатов ионы SO легко разряжаются на аноде:

2SO - 4e  +4C = 2SO2 + 2CO + CO2            		(2.20)

2.4.2 Реакции, протекающие в электролите

В процессе электролиза магния помимо электродных в расплаве протекают побочные процессы.

Так имеет место растворение металлического магния в электролите, которое может происходить, как за счёт образования субсоединений

Mg + MgCl2 = 2MgCl,                         		(2.21)

так и за счёт обменной реакции

Mg + 2NaCl = MgCl2 + 2Na                    		(2.22)

Возможно также физическое растворение магния в электролите по реакции:

Mgмет. = Мgэл.                                   		(2.23)

Растворимость металлического магния в расплаве незначительна (таблица 2.4)

Таблица 6.3 – Растворимость магния в расплавх хлоридов металлов

| Раство-ритель | Темпера-тура, оС | Раствори-мость, % (масс.) | Раство-ритель | Темпера-тура, оС | Раствори-мось, % (масс.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MgCl2 KCl NaCl | 800 1000 900 900 | 0,23 0,32 0,02 0,02 | MgCl2·KCl MgCl2·NaCl | 840 1000 1050 1050 | 0,13 0,14 0,16 0,21 |

Металлический магний может взаимодействовать с растворённым в электролите хлором:

Mg + Cl2 = MgCl2                         		(2.24)

Если плавающий поверх электролита металлический магний будет контактировать кислородом воздуха, то он будет окисляться:

2Mg + O2 = 2MgO                         		(2.25)

Находящийся в расплаве сульфат магния может взаимодействовать  с металлическим магнием по реакции:

MgSO4 + 3Mg = 4MgO + S                       		(2.26)

Протекание последней реакции нежелательно, так как образующаяся элементарная сера в виде полимера Sn абсорбируется на катоде и пассивирует его. Поэтому концентрация ионов SO не должна превышать 0,065 %.

Побочные процессы, протекающие в электролите, приводят к образованию шлама, который осаждается на дне электролизёра. Пропитанный солями электролита шлам представляет собой вязкую массу чёрного или тёмно-бурого цвета. Твёрдя составляющая шлама состоит в основном  из окcидов Mg, Al, Si, Fe. В ней содержится примерно 70-90 % MgO.

6.4.3 Влияние различных факторов на выход потоку

Снижение выхода по току для магния так ли иначе связано с потерями магния.   Поэтому факторы, влияющие на выход по току, это в сущности причины тех или иных потерь магния в процессе электролиза.

На выход по оку оказывает влияние температура. С увеличением температуры выход по току уменьшается. Это обусловлено следующими факторами:

- с повышением температуры укоряется протекание реакций, которые сопровождаются потерями магния;

- с увеличением температуры повышается давление паров компонентов электролита и продуктов электролиза, что приводит к увеличению потерь магния;

- повышение температуры способствует сближению плотностей расплава и жидкого магния, что затрудняет разделение металлической и солевой ваз и увеличивает потери магния с отработанным электролитом.

По этим причинам в процессе электролиза поддерживается температура 690-710 оС.

С увеличением плотности тока и межполюсного расстояния  выход по току увеличивается. Повышение плотности тока приводит к увеличению абсолютной массы металла. Потери металла за это время возрастаю значительно медленнее, чем прирост массы металла.

Увеличение межполюсного расстояния уменьшает вероятность попадания металлического магния в анодное пространство, а, следовательно, его контакта с хлором. С другой стороны увеличение межполюсного расстояния и плотности тока связано с увеличением расхода электроэнергии. Поэтому между плотностью тока и межполюсным расстоянием существует оптимальное соотношение.  В процессе электролиз  поддерживается плотность тока 0,4-0,45 А/см 2 и межполюсное расстояние 8-10 см.

На выход по току оказывает влияние глубина погружения анода, которая определяет условия циркуляции электролита в ванне. Увеличение глубины погружения анода впределённых пределах повышает выход потоку. На практике глубина погружения анода составляет 100 -120 см.

Примеси, содержащиеся в электролите, оказывают существенное влияние на выход по току. Увеличение концентрации таких примесей как H2O, MgSO4, FeCl3,  B2O3 отрицательно влияет на выход по току.

Влага присутствует в электролите в виде соединения Mg(OH)Cl, которое снижает выход потоку за счёт разряда ионов Mg(OH) и способствует образованию шламов за счёт  образования оксида магния по реакциям:

2Mg(OH)Cl + Mg = 2MgO + MgCl2 + H2           		(2.27)

Mg(OH)Cl = MgO + HCl                          		(2.28)

Аналогичное действие оказывает оксид B2О3, который попадает  в электролит при получении хлорида магния из морской воды.

Сульфат магния снижает выход по току за счёт протекания реакций взаимодействия с металлическим магнием с образованием нежелательного оксида магния:

MgSO4 + Mg = 2MgO +SO2                   		(2.29)

MgSO4 + 4Mg = 4MgO +MgS                		(2.30)

Даже небольшие количества примеси FeCl3  значительно снижают выход по току  за счёт  протекания реакции восстановления хлорного железа металлическим магнием:

2FeCl3 +3Mg  = 3MgCl2 + 2Fe                       		(2.31)

Максимально допустимое содержание основных примесей в электролите характеризуется следующими величинами, %:  H2O – 0,05-0,08;  SO-0,04-0,05; MgO - 0,1-0,3; Fe - 0,04.

2.4.4 Устройство электролизёра для получения магния

В промышленности многих стран мира долгое время были распространены диафрагмовые электролизёры с вертикальными плоско-параллельными  электродами, с верхним вводом анодов. В этих электролизёрах между анодом и каждым катодом имеется перегородка, называемая диафрагмой, которая служитдля разделения катодного и анодного пространств.

Электролиз  с получением магния проводится  при температуре      690-710 оС, которая выше температуры плавления магния (651 оС). Так как плотность металла меньше плотности электролита, то жидкий магний накапливается над электролитом. Вследствие этого   пузырьки хлора и капли магния поднимаются вверх.  Во избежание их соприкосновения, в результате которого может образоваться MgCl2, катодное и анодное пространство разделяются пергородкой – диафрагмой из огнеупорного материала. Направление движения магния обеспечивается тем, что электролит движется снизу вверх между анодом и катодом. Поднимаемый электролитом магний через отверстия в катоде поступает в средние пространства между двумя катодами.

Эти пространства соединены между собой диафрагмой, которая опущена в  электролит на 15-20 см. Жидкий магний откачивается из ванны в вакуум- ковш.

В последнее время в магниевую промышленность интенсивно внедряются различные конструкции бездиафрагменных электролизёров.

Отличительной особенностью бездиафрагменных электролизёров является наличие электролизных ячеек двух типов, разделённых стенкой: электрохимической и сборной. В разделительной стенке вверху и внизу имеются окна,  через которые проходит электролит, циркулирующий из электрохимической ячейки и обратно. Благодаря клиновидной конструкции катода, электролит циркулирует в плоскости, параллельной плоскости электродов.

Магний выносится направленной циркуляции в сборную ячейку, откуда периодически откачивается с помощью вакуум-ковша.

В этих электролизёрах вследствие отсутствия диафрагмы, лучше используется объём ванны. Это является одним из главных преимуществ бездиафрагменных электролизёров.

Основные технико-экономические показатели процесса электролиза магния характеризуются следующими  величинами:

температура, оС                                         	690- 710

сила тока, кА                                             	170-220

напряжение на ванне, В                            	4,9-5,0

расстояние между электродами, см          	8-12

глубина погружения анода,см                 	100-120

анодная плотность тока, А/м2                  	0,4-0.45

выход магния по току, %                          	80-84

расход электроэнергии, кВт-ч/кг             	13,8-15,1

расход MgCl2, кг/кг                                   	4,2-4,3

выход хлора, кг/кг                                   	2,7-2,8

выход отработанного электролита, кг/кг   4,2-4,4

Поученный в результате электролиза магний-сырец содержит 0,3-0,4 % солей электролита, После отделения электролита магний сырец содержит     99,8 % Mg.