3.5 Рафинирование титана

Поскольку в некоторых областях применения требуется более чистый титан, чем получаемый после переплавки в электропечах, то он подвергается рафинированию. Рафинирование титана может осуществляться различными способами.

Одним из способов очистки титана является йодидный, в основе которого лежит обратимая реакция:

Ti + 2J2 = TiJ4                                  	(3.25)

В интервале температур 100-200оС происходит образование TiJ4, а при температурах 1300-1500 оС происходит распад тетрайодида титана на металлический титан и элементарный йод.

Титановую губку или стружку загружают в кольцевое пространство между стенкой реторты и молибденовой сеткой. В пространстве реторты на молибденовых держателях закрепляют зигзагообразную проволоку из чистого титана. Толщина проволоки порядка 3-4 мм, длина 10 м. После герметизации из реторты откачивают воздух до 1,33·10-2-1,33·10-3 Па (10-4 - 10-5 мм рт.ст.). Реторту помещают в термостат с температурой 100-200 оС. Внутри реторты особым способом разбивают ампулу с йодом. По проволоке пропускают электрический ток, в результате чего она разогревается до 1300-1500 оС. Пары йода в области низких температур реагируют с титаном с образованием паров   TiJ4.  Попадая на раскалённую проволоку,  пары TiJ4 разлагаются на кристаллический  титан и пары йода. Освободившийся йод диффундирует к титановой губке и снова вступает в реакцию с титаном.

Йодидный способ позволяет очистить  черновой  титан от кислорода, азота, углерода, а также ряда металлических примесей (Fe, Mg, Cu, Sn), которые не реагируют с йодом.

Электролитическое рафинирование используют для очистки некондиционной губки, отходов плавки титана.

В качестве электролита используют расплав хлоридов щелочных  металлов (NaCl ,KCl), в которых растворяются низшие хлориды титана TiCl2 и TiCl3. Такой электролит получают восстановлением TiCl4 натрием или титановым скрапом в расплаве хлоридов натрия и калия. В качестве анода используется черновой титан. На аноде протекают реакции:

Ti – 2e = Ti2+   и   Ti – 3e = Ti+3                    		(3.26)

а на титановом катоде

Ti2+ +2e = Ti  и  Ti3+ + 3e = Ti                      		(3.27)

При анодном растворении примесь  кислорода, которая содержится в титане   в виде оксидов TiO2 и Ti2O3, остается в анодном шламе. Углерод в свободном состоянии скапливается на поверхности электролита или  в виде карбидов  также скапливается в анодном шламе. Азот концентрируется в анодном остатке в виде нитридов или выделяется с анодными газами.  Кремний удаляется с газами в виде летучего соединения SiCl4.

Электролиз ведут при температуре 800-850 оС.  Выход по току для титана в расчёте на разряд ионов Ti2+ составляет 90 %.  Расход электроэнергии на электролиз составляет 4-5 (кВт·ч)/(кг Ti).

Электролитическое рафинирование наиболее эффективен для очистки чернового титана, полученного из титановых шлаков алюминотермическим методом.

Термический способ очистки титана от примесей состоит из двух стадий.

На первой стадии из  рафинируемых отходов титана  или его сплавов получают очищенный титансодержащий солевой расплав.   Солевой расплав, содержащий низшие хлориды титана, получают обработкой измельчённого до  5 мм титановых отходов TiCl4 в присутствии NaCl или смеси NaCl и КСl. При этом около 15 % титана оставляют в нерастворённом состоянии, что устраняет переход в расплав примесей Fe, Ni, Cr, Si, O2 и N2.На этой стадии в расплаве протекает следующая основная реакция:

Ti + TiCl4 + NaCl mTiCl3·nTiCl4·pNaCl                 (3.28)

Вторую стадию проводят в аппаратах восстановления  по технологии получения губчатого титана из ТiCl4 магниетермическим методом.