2. БОЛАТ ӨНДІРУ

Болат осы кездегі техниканың барлық саласында өте әр түрлі құрылымдар, машиналар және оның бөлшектерін жасауда қолданылатын негізгі қорытпа болып саналады. Болат, шойын тәрізді, темірдің көміртекпен және басқа қоспалармен қорытпасы, алайда шойыннан айырмашылығы болатта басқа қоспалар кем болады.

Сондықтан шойыннан болат алу процесінің мәні — шойын құрамындағы қоспаларды таза оттекпен немесе ауа оттегімен немесе кен оттегімен қажетті дәрежеге дейін тотықтыру. Бұл үшін үш әдіс қолданылады; олар: конвертор, мартен және электр балқыту тәсілдері.

2.1. Конвертор әдісі

Конвертор тәсілінің мәні — конверторға  құйылған  сұйық  шойын арқылы ауа үрленеді; осы ауаның оттегі көміртек және басқа қоспаларды тотықтырады.  Конвертор — ішіне 275—400 мм отқа төзімді зат қаланған формасы алмұрт сияқты болат ыдыс (5-сурет). Конвертордың жоғарғы жағында аузы 1 болады. Конвертордың орта бөлігіне сыртқы жағынан

5 – сурет. Конвертор (вертикаль кесіндісі).

болат сақина оралған.    Сақинаға фундаментке орнатылған колоннаға тірелетін екі цапфа қосылған; қуыс цапфа 2 арқылы конверторға түтікпен ауа келеді. Екінші цапфаның 3 ұшына тісті рейкамен 4 жалғасқан тісті дөңгелек орнатылған. Рейка электр двигатель немесе гидропривод арқылы қозғалады. Рейка қозғалғанда конвертор горизонталь, вертикаль немесе қисайтып, белгілі бұрыш жасай бұрылады. Конвертордың төменгі жағында отқа төзімді кірпіштен жасалған ауыспалы түбі 5 болады. Түбінде қабатталған түтік — фурм 6 — орнатылған каналдар бар. Фурмдар арқылы конверторға ауа үрленеді.

а – шойынды құйып алғанда, б – шойын толтырғанда

6 – сурет. Конвертор жағдайы

Шойын құю және қосымшалар салу үшін конверторды горизонталь жағдайға бұрады, аузын біраз төмен қаратып иеді (6, а-сурет) және деңгейі фурм деңгейінен төмен болатындай етіп шойын құяды. Содан кейін конверторды жайлап бұра отырып, ауа үрлей бастайды. Ауа қысымын бірте-бірте арттырып, конвертор вертикаль жағдайға келгенде 2,5 атм-ға [0,25 Мн/м²] жеткізеді (6, б-сурет)

Ауа үрлегенде сұйық шойын ауа оттекпен активті жанасатындықтан қоспа тотығады (өртенеді).

Процесс аяқталғаннан кейін конверторды горизонталь бағытқа қисайтады, содан ауа үрлеуді тоқтатады. Осыдан кейін алынған болаттың сапасын тексереді және ожауға құяды.

Конвертор процесінің қышқылдық — Бессемер және негіздік — Томас — екі түрі бар.

Бессемер процесі — ағылшын өнерпазы Г. Бессемер 1855—1856 жылдары ашқан, болат алудағы бұл процесс отқа төзімді қышқылды кірпіш — динас — қаланған конверторда жүргізіледі. Процестің мәні — сұйық шойын арқылы үрленетін ауа оттек шойындағы қоспаларды тотықтырады және интенсивті реакция нәтижесінде бөлінетін жылу мөлшері шойынды болатқа 10 — 13 минутта айналдыруға толық жетеді. Процесті жүргізуде алғашқы материал — қайта өңделетін шойын болады. Бессемер конверторындағы процесс үш периодқа бөлінеді.

Бірінші период — сұйық темірдің, сондай-ақ кремнийдің, марганецтің және көміртектің көбін үрленетін ауа оттегімен тотықтыру. Күшті тотығу темір жанған кезде көп мөлшерде түзілетін темір шала тотығының ҒеО оттегі есебінен жүреді. Кремний мен марганец жанып-өртеніп кететін қоспалар тотығының осы кезеңін де ұшқын өте көп шығады (ұшқын кезеңі). Бұл кезде жалынның түсі қызғылт болады. Бірінші кезең 2—3 минутқа созылады; сонымен қатар шлак түзіле бастайды.

Екінші периодта көміртек мына реакцияға

FeO + C = Fe + CO – Q

сәйкес тез тотығады.

Көміртек жанып-өртенгенде жылуды көп сіңіреді, сондықтан конверторда температура біраз төмендейді. Түзілген көміртек тотығы СО жанып СО2-ге айналады. Бұл кезде жалын түсі көз қаратпайтындай аппақ болады. Көміртек 7—8 минутта жанып-өртеніп бітеді. Егер алынатын болатта көміртек мөлшері 0,4—0,5% болу керек болса, болат қорыту көбіне осы кезеңмен аяқталады.

Үшінші период. Көміртек мөлшері өте аз болат қорыту қажет болса, көміртектің жанып-өртену процесін одан әрі жүргізеді. Жалын көлемі кішірейеді; қоңыр түтін — темірдің жанып ҒеО түзілу белгісі пайда болады; бұл 1—2 минутқа созылады және ауа үрлеу процесі аяқталады.

Конверторды горизонталь жағдайға келтіреді, ауа жіберуді тоқтатады. Дегенмен болат дайын деуге болмайды, өйткені онда еріген ҒеО (темір шала тотығы) мөлшері көп.

Болаттағы оттек зиянды қоспа, өйткені болатқа ыстық күйінде морт — ыстықтай сыну қасиет береді. Сондықтан оттекті шығару үшін болатты ферросилициймен, ферромарганецпен немесе алюминиймен тотықсыздандырады.

Конверторлардың сыйымдылығы 10 тоннадан 60 тоннаға дейін болады. Олардың өнімділігі орасан үлкен (тәулігіне 12 000 — 13 000 т.)

Бессемер конверторының кемшілігі: онда күкірт пен фосфор мөлшері көп шойыннан болат құюға болмайды.

Томас процесі 1878 жылы ағылшын металлурга С. Томас ашқан; болат алудың бұл әдісі фосфоры көп (1,5—2,5 пайызға дейін) және кремний аз (0,2 пайызға дейін) шойындарды балқытуға мүмкіндік береді. Бессемер конверторынан Томас конверторының бір айырмашылығы, бұл конвертор іші қышқыл емес, отқа төзімді негіздік зат — доломитпен қапталған. Томас конверторы мөлшері жөнінен Бессемер конверторынан сәл үлкен (бұлардың екеуіне де құйылатын шойын мөлшері бірдей), өйткені бұл конверторда шлак көп жиналады. Томас процесінде фосфордың шешуші маңызы бар (Бессемер процесіндегі, кремний маңызындай), өйткені ол жанғанда, конвертордағы температураны көтеруге қажет көп мөлшерде жылу бөліп шығарады. Шойын құю алдында конверторғa ізбес тас салады (шойын салмағыныцң  12—20 пайызындей); шойын құйғаннан кейін конверторға ауа үрлейді.

Томас процесі үш периодқа бөлінеді.

Бірінші период — кремний, марганец, темірді тотықтыру. Реакция Бессемер процесіндегідей болып етеді, бірақ Томас процесінде кремний аз болғандықтан, бұл кезең ерте аяқталады.

Екінші периодта мына реакцияға сәйкес

C + FeO = CO + Fe – Q

көміртек тотығады.

Үшінші период — фосфордың жанып-өртенуі (ішінара бос күйіндегі оттек есебінен, бірақ негізінде ҒеО оттегі есебінен).

Томас конверторында негізінен құрамында көміртек аз болат қорытылады, өйткені фосфордың жанып-өртенуі көміртек толық жанып өртеніп кеткеннен кейін ғана басталады. Кейбір жағдайда, егер қажет болса, балқытудың аяқталу кезінде болатқа көміртек қосады. Тотықсыздандыру Бессемер әдісіндегідей етіп жүгізіледі, бірақ алдын ала шлак төгеді.

1 – сұйық шойын, 2 – оттек фурма, 3 – тесік, 4 - қақпақ

7 – сурет. Фурммен бірге конвертор қондырғысының жалпы түрі

Конверторда балқытудың артықшылығы — өнімділігінің жоғарылығы, конвертор жабдықтарының қарапайымдығы, отынның қажет болмауы. Конвертор болаты — кәдімгі сапалы болат. Оның бағасы да қымбат емес.

Бұл әдістің кемшілігі — металл қалдықтарын қайта қорытуға болмайтындығы; белгілі химиялық құрамы бар шойынды ғана пайдалануы; металдың көп қақтануы, құрамы белгілі болат алу қиындығы; болат тығыздығын кемітетін еріген газдың көп болуы.

Болат қорытуды жеделдету және оның сапасын арттыру үшін соңғы жылдары конверторға оттек қосылған ауа және таза оттек үрленетін болды.

Оттекті-конверторлы процесс — кезінде конвертордың аузымен техникалық таза оттегі (тазалығы 98,5—99,5%) үрленеді, соның арқасында химиялық кұрамы өте әр түрлі, соның ішінде фосфоры көп және табиғи легірленген, болаттарды қорытуға болады.

Сұйық шойынның үстінен ауа үрлейтін конверторлардың жабық түбі және сұйық металл ағатын науасы болады (8-сурет). Осы кездегі оттекті конверторлардың сыйымдылығы 250 т және одан артық. Конвертор процесін жетілдіру айналмалы және роторлы конвертор жасауға әкеп соқтырды.

Айналмалы конвертор (процесс КАЛДО) — жабық түпті алмүрт тәрізді   агрегат (31-сурет), ол — ауа үрлеген кезде өз осінен минутына 30 айналым жылдамдықпен 15—17° бұрыш жасай айналады. Оттек конвертор мойнына енгізілетін фурм арқылы жіберіледі.

8 – сурет. Айналмалы конвертор КАЛ-ДО.

Конвертор тез айналуынан ваннадағы сұйық шойын жақсы араласады, соның арқасында металдың химиялық құрамы біркелкі болып шығады. Сонымен қатар күкірт пен фосфордың көп мөлшері шлакқа айналады.

2.2. Мартен тәсілі

Болаттың 80 пайыздан артығы мартен пешінде қорытылады, өйткені мұнда болат сынықтары қорытылады және сапасы, қолданылатын жері және сорттары әр түрлі болаттар қорытуға болады, сол сияқты мұнда қорытудың жүруін басқару және оны бақылау оңай келеді.

Мартен процесі 1865 жылы басталды; сол жылы П. және Э. Мартендер Францияда 1,5 тонналық регенеративті пеш жасаған және болат сынықтары мен шойыннан сапасы қанағаттанарлық болат алған.

Россияда сыйымдылығы 2,5 т конструкциясы шамалы жақсартылған алғашқы Мартен пешін 1869 жылы Сормов зауытында инженер — А. А. Износков жасаған. Осы кездегі Мартен пештерінің сыйымдылығы 900 тоннаға жетеді. Сыйымдылығы 150—300 тонналық пештер көбірек тараған. Металлургиялық циклі толық барлық Мартен пештері аралас газ (кокс домна газдар) пайдаланады. Мазут пен табиғи газды пайдаланатын пештер де бар.

Қандай заттан қаланғанына қарай пештер негіздік және қышқылдық болып екіге бөлінеді. Ең көбірек тарағаны негіздік пештер. Негіздік пештердің түбі мен қабырғасына магнезит қаланады да, ал кейбір пештердің төбесіне динас қаланған.

Осы кездегі ірі пештер түгелдей хром-магнезит кірпіштен қаланады.

Мартен пешінде болат қорытуға қолданылатын негізгі алғашқы материалдар: металл сынықтары (скрап), Ml және М2 маркалы қайта өңделетін шойын (кесек немесе сұйық), темір кен. Бұдан басқа флюс қолданылады (көбіне ізбес тасы). Қорытылуға түсетін шихта материалдарына байланысты мартен процесін негізгі үш түрге бөледі.

1. Скрап-процесс — мұнда шихта ретінде металл сынықтары мен сом шойын қолданылады. Бұл процесті машина жасау зауыттары Мартен пештерінде қолданады; ондай зауыттарда металл қалдықтары қолданылады; ондай зауыттарда металл қалдықтары әрдайым көп болады, сонымен қатар олар шихтаның 50— 70 пайызыне жетеді.

2. Скрап-кен процесі мұнда шихтадағы сұйық шойынның мөлшері 50—75%, қалғаны — металл сынықтары.

Скрап-кен процесі деп аталуы мынадан: мұнда шихтаның басым бөлімін — сұйық шойын қоспаларын — тотықтыруға бірқатар мөлшерде кен қолданылады.

3. Кен процесі мұнда болат сынығы араластырылмай сұйық шойынның өзі қорытылады. Осы кезде кен процесі қолданылмайды, өйткені экономикалық жағынан тиімсіз.

Жоғарыда айтылған процестерден скрап-кен әдісі кең тараған. Осы толық металлургиялық циклі бар зауыттарда қолданады.

Мартен пешінің құрылысы. Мартен пеші жалынды регенеративті деп аталады, өйткені оның жұмыс принципі пеште балқытуға қажетті жоғары температура туғызатын жылуды регенерациялауға негізделген.

Мартен пешінің ең маңызды бөлімі жұмыс кеңістігі А (9-сурет). Маңызды физика-химиялық процестер осы жерде жүреді: отын жанады, қоспалар тотығады, шихта балқиды, металл мен шлак түзіледі. Жұмыс кеңістігін үстіңгі жағынан төбесі 1 жауып тұрады, төменгі жағында түбі 10, алдыңғы артқы қабырғалар, ал бүйір жағынан екі жақтау 2 жабады. Алдыңғы қабырғасында тиеу тесігі 11 жасалған (олар пештің көлеміне қарай үштен жетіге дейін). Осылар арқылы пешке материалдар салынады, үлгі алынады, процестерді бақылайды, сондай-ақ пеш түбін пісіреді немесе түзейді. Тиеу тесігін қақпақпен жабады. Артқы қабырғада төменде металл мен шлакты шығаратын тесік бар; ол тесік отқа берік тығынмен тығындалған, оны металл мен шлак шығарарда теседі. Пештің жақтаулары симметриялы орналасқан. Оларда каналдар 3 және 4 бар, бұлар арқылы пешке газ бен ауа келеді және жану өнімдері сыртқа шығарылады. Төменгі жағында жақтаулар регенераторлармен 5 және 6 жалғасады, регенераторлар пешің екі жағынан екі-екіден орнатылған (олар төртеу); сұйық отын қолданғанда екі регенатор (әр жағынан біреуден) жеткілікті. Регенератор дегеніміз ішінде отқа төзімді кірпіш қаланған камера. Регенератор ішінде вертикаль түтіктері болатын отқа төзімді насадка бар. Төменгі жағында регенераторлар түтіктермен 7 және 8 жалғасқан; бұл түтіктер арқылы ауа, газ келеді және жану өнімдері сыртқа шығады. Газ бен ауаның пешке жылжу бағытын, ал жану өнімдерінің — түтін моржасына бағытын реттеп отыру үшін түтіктерде де ашпалы-жаппалы клапандар 9 болады.

Мартен пешінің жұмысы оған материал тиеуден басталады. Пешке материалдарды тиеу машинасы салады. Скрап-процесс кезінде ең алдымен металл сынықтары мен ізбес, содан кейін шойын, скрапкен процесінде ең алдымен темір кені мен ізбес тасы салынады, содан кейін сұйық шойын құйылады. Шойын тиеу тесігіне орнатылған науа арқылы ожаудан құйылады. Пештің мөлшеріне және механикаландырылу дәрежесіне қарай материал тиеу екі сағаттан үш сағатқа дейін созылады. Шихтаны пешке салумен бір мезгілде отын және ауа жіберіледі (пештің оң және сол жақтауынан кезек-кезек).

9 – сурет. Мартен пеші құрылысының сұлбасы

Жану өнімдерін жылыту отын жанғанда жұмыс кеңістігіндегі температураның 2000°С-ге жетуін қамтамасыз етеді. Сұйық отын қолданылғанда регенераторды ауа ғана жылытады, ал мұнай не мазут пеш жақтауларындағы каналдарға орнатылған форсункалар арқылы жіберіледі.

Мартен пешінде болат алу процесі үш периодқа бөлінеді.

Бірінші период — балқу — материал тиеу басталғаннан сәл кейін басталады. Материал тиеу аяқталғаннан кейін балқу жедел жүреді, өйткені жылудың зая кетуі кемиді.

Балқу кезінде пешке жылуды неғұрлым көп жіберу керек. Бұл металды онда газ еруден және өте күшті тотығудан сақтайды.

Балқу кезеңінде тотығу реакциясы күшті жүреді: кремний марганец, темір, фосфор тотығады.

Сонымен қатар қоспалардың — кремнийдің, марганецтің, фосфордың — негізгі тотықтырғышы болып табылатын көп мөлшерде темірдің шала тотығы түзіледі;

Екінші период — тотығу — ҒеО есебінен көміртек күшті тотығады. Бұл тотығу мына реакцияға сәйкес жүреді.

C + FeO = CO + Fe - Q.

Бұл кезде түзілетін газдар ваннадан шығып кетуге тырысып қайнау күйіне жетеді, сондықтан қорытудың екінші периодын қайнау периоды деп атайды. Көміртектің жанып-өртенуі 2—3 сағатқа созылады. Көміртектің қажетті пайызыне жеткенде балқытудың екінші кезеңі аяқталады.

Үшінші период — тотықсыздандыру. Тотықсыздандыкенғы мақсат конвертордағыдай тотықсыздандырғыштар-ферросилиций, ферромарганец, алюминий қолданылады. Ауырлау тотықсыздандырғыштарды тікелей пешке, жеңілдеу тотықсыздандырғыштарды ожауға, науаға салады. Кейде болаттың тотықсыздануын тексеру үшін сынайды. Қызған болатты суытып алып балғамен соғады; нашар тотықсызданғанда сызат, жарық пайда болады. Егер мартен пешінде легірленген болат қорытатын болса, тотықсыздандырғаннан кейін оған легірлеуіш элементтер — ферротитан, феррохром, кремний көп ферросилиций және басқа қосады. Никельді болат алу үшін оған таза никель қосады.

Қорыту аяқталғаннан кейін болатты ожауға құяды. Қорыту процесі 5—8 сағатқа созылады, ал тез болат қорытуда оның мерзімі 4,5—5,5 сағатқа дейін қысқарады. Мартен пешінің өнімділігін арттырудың ең маңызды факторы жаңа прогрессивтік технологияны енгізу, оның ішінде ең алдымен мартендік қорытуда оттегін қолдану.

Болат қорытуда оттегін екі тәсілмен жібереді: а) материал тиеу кезінде жалынға оттегін жіберу және шихта материалын балқыту, б) көміртек жанып-өртену кезінде сұйық ваннаға оттек үрлеу.

Оттекті қолдану мартен пешінің өнімділігін 15—25% арттырады. Әсіресе қуатты үлкен пештерде өте жақсы нәтиже береді.

Мартен пешінде құрылымдық және аспаптық, жоғары сапалы көміртекті, сондай-ақ аз легірленген және орташа легірленген болат қорытылады. Мартен пешінде қорытылған болаттан прокат және сом темір жасалады, Одан рельс, рессорлар, діңгектер және машиналардың баска бөлшектері жасалады.

2.3. Болатты электр пеште өндіру (электр металлургия)

Металды электр доғасымен қорытуды орыс оқымыстысы академик В. В. Петров 1802 жылы, яғни алғашқы өндірістік электр пештері шығудан 100 жыл бұрын, ойлап тапқан және дәлелдеген.

Электр пешінде қорытудың конвертор мен Мартен пешінде қорытудан бірқатар артықшылығы бар. Жоғары температура күшті негіздік шлактар қолдануға, флюсті қосуға және болаттан күкірт пен фосфорды ең көп мөлшерде шығаруға мүмкіншілік туғызады. Электр пеште қорыту үшін ауаның қажеті жоқ; пештің тотықтыру қабілеттігі жоғары болмағандықтан, ваннада ҒеО мөлшері шамалы ғана, болат жеткілікті мөлшерде тотықсызданып шығады және тығыз болады. Пеште температура жоғары болатындықтан, қиын балқитын элементтерді вольфрамды, молибденді қосып алуға және басқа да легірленген болатты алуға болады.

Электр пешінде қорытуға алғашқы материал ретінде болат сынықтарын темір кен, қақ алынады. Қайта өңделетін мартен шойыны көп көміртекті болат үшін қолданылады, бірақ көбіне оның орнына электрод сынығы не күкірті аз кокс алынады.

Флюс есебінде негіздік пештерде әк, ал қышқылдық пештерде — кварцты құм қолданылады. Негіздік шлак сұйылту үшін еріткіш шпат, боксит және шамот ұнтағы, ал қышқылдық шлак үшін ізбес пен шамот ұнтағы қолданылады. Болатты тотықсыздандыру үшін, кәдімгі ферроқорытпалармен қатар, комплексті тотықсыздандырғыштар қолданылады (10 пайыздан кремний, марганец, алюминий, силикомарганец, силикокальций болатын АМС).

Ылғал айырлудан болатқа сутек сіңбеуі үшін электр пешіне салынатын барлық материалдар құрғақ болу керек.

Металл қорытылатын электр пештері үш түрлі болады: кедергі пеші, доғалы пеш және индукциялы пеш.

Болат қорыту үшін негізінде доғалы және индукциялы пеш қолданылады; ал кедергі пешінде түсті металдар қорытпасы балқытылады.

10 – сурет. Әр түрлі қыздыру әдісі қолданылатын доғалық электр пештерінің сұлбасы.

Доғалы пеш өнеркәсіпте ең көп тараған пеш, өйткені оның құрылысы мен оны пайдалану күрделі емес, пайдалы әсер коэффициенті жоғары, бұдан басқа онымен болаттың қандай сортын болса да және түсті металдар қорытпасын балқытуға болады. Доғалы пеште электр энергиясы доғаның жылу энергиясына айналады, ол балқыған шихтаға сәуле шығару арқылы беріледі.

10-суретте доғалы электр пешінің негізгі үш түрінің сұлбасы келтірілген; бұлар бір-бірінен қыздыру әдісіне қарай ажырайды: тікелей әсер ететін пеш (10, а-сурет), жанама әсер ететін пеш (10, б-сурет) және жабық доғалы пеш (10, в-сурет).

Электродтары вертикаль орналасқан тікелей әсер ететін пештер осы кезде болат қорыту үшін ғана қолданылады және сыйымдылығы 0,5 тоннадан 180 тоннаға дейін.

Доғалы электр пештің сырты болатпен, іші отқа төзімді кірпішпен қаланған. Пештің жұмысшы кеңістігінің жоғарғы жағын төбесі 1, төменгі жағын түбі жауып тұрады. Пештің төбесі алмалы-салмалы. Одан электродтар 6 өтеді. Осы кездегі электр пештер үш фазалы айнымалы ток күшімен жұмыс істейді сондықтан да онда үш электрод болады.

Диаметрлері 200—500 миллиметрлік көмір немесе графит электродтар қолданылады. Пештің алдыңғы қабырғасында тиеу тесігі 2 бар; осы арқылы пешке шихта салынады және балқытудың қалай жүріп жатқаны бақыланады. Металды пештен шығару үшін артқы қабырғада науасы 4 бар тесік 5 болады. Кейбір пештерде сұйық металл тиеу тесігіне 2 орнатылған науа 4 арқылы шығарылады. Пеш арнайы механизм 3 көмегімен қисайтылады.

Электр көмегімен болат қорытылатын пештердің ішіне, егер сом болат құю үшін жоғары сапалы және легірлеген болат қорыту қажет болса, негіздік материалдар, ал белгілі бір формада болат құю үшін көміртекті және нашар легірленген болат қорыту қажет болса, қышқылдық материалдар қаланады.

Пештің сыйымдылығына және құрылысына қарай материал да түрліше тиеледі: тиеу тесігі арқылы қолмен, науамен және тиеу машинасымен немесе пеш төбесін көтергенсін және басқа жаққа ығыстырғанда, не пешті екінші орынға жылжытқаннан кейін жоғарғы жағынан ожау, не корзинкамен тиеледі.

Пешке материал тиелгеннен кейін электродтарды тоққа жалғастырады. Доға жануынан болатын жоғары температурада (3500°С шамасы) шихта үдей балқиды.

Балқытудың бірінші периодында қоспалар пештегі оттегінен (негізінде темір кені оттегімен) тотығады. Түзілген темірдің шала тотығы металда ериді және кремниймен, марганецпен, фосформен, көміртекпен қосылысқа кіріседі. Осы кезде түзілген SiО2, МnО, ҒеО шлак түзеді.

Электр балқытудың екінші периодында, егер мөлшері қажетті мөлшерден кем болса металға көміртек қосылады, содан кейін тотықсыздандырылады және күкірт шығарылады. Тотықсыздандырғыш ретінде кальций карбиді СаС2 қолданылады.

Балқытудың үшінші периодында легірленген болат алу үшін болатты өңдейді; оған феррохром, ферротитан, феррованадий және басқа ферроқорытпалар қосады.

11 – сурет. Индукциялық электр пеші.

Индукциялық пештерді жоғары легірленген болат және көміртек аз қорытпалар қорыту үшін қолданады, сондай-ақ арнайы әдістермен (қорытылатын модель, қысым әсерімен және т. б.) әр түрлі құйма жасау үшін қолданады. Индукциялы пеш жұмысының принципі мынадай: алғашқы катушкаға — индукторға 2 (11-сурет) жалғастырылатын айнымалы ток әсерінен екінші сакинада (тигельдегі 3 балқытылатын металл 1)  ток индукцияланады, оның энергиясы жоғары температура түзеді. Осының арқасында шихта тез балқиды және қорыту процесі тездейді.

Бұл пештер темір өзекті және темір өзексіз (жоғары жиілікті) деп екі түрге бөлінеді. Темір өзекті пештер құю цехтарында түсті металдар қорытпалар алу үшін қолданылады. Болат өндіруде индукциялы темір өзексіз жоғары жиілікті пештер кең тараған. Бұл болат және арнайы жоғары легірленген қорытпа алуға арналған жоғары жиілікті пештің сыйымдылығы 10 килограмнан 10 тоннаға дейін.

Жоғары жйілікті пештің тигелін не қышқылды, не (сирегірек) негіздік материалдан жасайды.

Электр-шлакты қайта балқыту жоғары сапалы легірленген болат, соның ішінде тез кесілетін болат алудың жаңа әдісі. Мұны УССР Ғылым академиясының Е. О. Патон атындағы электрмен пісіру институты ойлап тапқан.

Бұл әдістің мәні — кәдімгі пештерде алынған сом болатты, электр шлак пешінде қайта балқыту үшін, электродтар жасалады. Электродтар электр доғасының жылу есебінен емес, балқыған шлак қабатында бөлінген жылу есебінен балқиды; шлак өзінен электр тогы өткенде оған кедергі болады. Электр шлакты балқыту принципі өте қарапайым. Диаметрі 150 мм-дей және ұзындығы 2 метрден 6 метрге дейінгі сом-электродты 1 сумен салқындатылатын мыс кристаллизаторға 2 енгізеді; ол кристаллизатор қуыс цилиндр. Кристаллизатордың төменгі жағына затравкасы 4 бар түбек 5 орнатылған; затравка қайта қорытылатын болаттан жасалған шайба. Затравкаға алюминийдің магниймен қоспасынан құралған электр өткізгіш флюс себеді. Сом-электрод пен кристаллизатор қабырғасы арасындағы саңылауға Аl2О3, СаҒе2 және СаО-дан кұралған флюс 3 себеді. Қорыту былай жүреді.

12 – сурет. Сом болатты электр-шлакты балқыту процессінің сұлбасы.

Электродты затравкадағы флюске жанасқанша төмен түсіреді және токты қосады. Балқыту процесінде қосылған флюс 2500°С температурасы бар шлакта айналады. Жылу әсерінен электрод қызып балқиды, оның әрбір тамшысы балқыған шлак қабаты арасынан өтеді және зиянды қоспа мен газдан тазарады. Осы тамшылардан жаңа сом болат түзіледі. Сом болаттағы күкірт мөлшері бір жарым, екі есе кемиді. Металда металл емес қоспа жоқ деуге болады, осы себептен де пеште металмен жанасатын отқа төзімді кірпіш  болмайды. Бұл болаттың ерекше бір бағалы қасиеті — қайта қорытқаннан кейін болатта қалатын түрлі бөгде қоспалардың біркелкі таралуы; бұл бөгде қоспалар бір жерге кеп жиналса, заттың бұзылуына негізгі себеп болады. Мұндай сом-болатта кеуек емес, шегу кеуектігі жоқ, онда болмашы ішкі сызат-жарықтар болмайды, бұл қасиеттердің детальдың соғу-ұру жағдайында жұмыс істеуінде үлкен маңызы бар. Электр шлакты қайта қорыту шарикоподшипникті, тез кесетін, тот баспайтын және басқа металдар алу үшін қолданылады.

2.4.Болатты бөліп құю

Болатты бөліп құюға арналған жабдықтар. Дайын болат балқыту процесі аяқталғаннан кейін құю ожауына кран көмегімен бөліп құйылады. Болат конвертордан ожауға конверторды еңкейту арқылы құйылады, ал мартен және электр пештерінен шығару науасы арқылы құйылады. Болат ожаудан сом болат алу үшін шойын қалыпқа және белгілі бір пішінді болат алу үшін жерден не металдан жасалған қалыптарға құйылады.

13 – сурет. Болатты бөліп құятын тоқтатқышы бар қалып құрылысының сұлбасы.

Болатты бөліп құятын ожау көбіне тежегішті етіп жасалады. Болат мұндай ожаудан оның түбіне орнатылған арнайы отқа төзімді стақан 1 тәрізді тесікке құйылады (13-сурет). Болаттың ағуын тежеуіш 5 тоқтатады; тежеуіш металл мен шлактың әсерінен төменгі жағына арнайы бекітілген тығын  7 арқылы қорғалатын болат стержень; ол стақан тесігін жауып тұрады. Тығын мен стақандар шамоттан, графиттен және магнезиттен жасалады. Тежегіш аша арқылы тұтқа механизмімен 4 жалғасқан; бұл механизм болат құю кезінде стақан тәрізді тесігін ашып-жапқанда оны көтереді және төмен түсіреді. Ожау құндағы 3 жабық болаттан жасалады. Оның сыртына цапфасы 6 бар болат белдік орнатылады; ол цапфағa көпірлі құю кранның ілмешегі ілінеді. Ожау ішіне шамот кірпіш қаланады. Ожаудың ішіне кірпіш қалау 2 мұкият жүргізіледі, металл бүлдірмеу үшін кірпіш аралығының қалыңдығы жұқа болады. Қаланған кірпіш 25—50 балқытуға шыдайды. Сұйық металл толтыкенн бұрын ожауды құрғатады және 700—800°С-ге дейін қыздырады.

Болат құйылатын қалып, көбіне шойыннан және кейде ғана болаттан жасалады. Қалып мөлшері құйылатын сом болат салмағына байланысты; сом болат салмағы 100 килограмнан 100 тоннаға дейін және одан да артық болады.

Шойын қалып 60—100 құюға төзеді.

Қалыптың формасы мен конструкциясы оған құйылатын сом болаттың қандай мақсатқа қолданылатынына және болатты бөліп құю әдісіне (14, а-сурет) байланысты, сондай-ақ болаттың алынуына қайнаған ба, жоқ әлде жартылай тыныш немесе тыныш — болат па соған байланысты болады.

Қайнаған болат деп — сом болат кристалдану кезінде қалыпта металдың «қайнауының» байқалуын айтады. Ол тек ферромарганецпен тотықсыздандырылады. Тотықсыздандырылу процесінде түзілетін көміртек тотығы болатта еріген басқа газдармен бірге металдан бөлініп шығады, бұдан металл қалыпта қайнап жатқандай болып көрінеді, қайнаған металл, тыныш металға қарағанда жақсы пісіріледі және өте жақсы штампталады. Одан прокат жасағанда шығын аз болады. Қайнаған болаттың бағасы тыныш болат бағасынан кем. Қайнаған металдың бір тиімсіз қасиеті, әсіресе ауыр сом болат құйғанда биіктігі мен көлденең қимасы бойынша химиялық құрамының біртекті болмауы.

Тыныш болат деп бөліп құю алдында жақсы тотықсыздандырылған болатты айтады, бөліп құйған кезде одан газ аз бөлінеді, соның арқасында ол қалыпта тыныш қатады. Оны ферромарганецпен, ферросилициймен және алюминиймен тотықсыздандырады. Қайнаған сом болатта көпіршіктер болады. Тыныш сом болатта көпіршік болмайды, оның орнына бос, кеуек байқалады. Орташа көміртекті және көп көміртекті болаттар тыныш түрде жасалады, өйткені көп көміртекті қайнаған болаттан жақсы сом болат алуға болмайды. Сонымен қатар тыныш сом болат химиялық құрамы жөнінен бір келкілеу болып келеді.

14 – сурет. Сом болатты құюға арналған ожаудың типтері.

Жартылай тыныш болат деп — тыныш болат пен қайнаған болат аралығындағы болатты айтады. Бұл болатты тотықсыздандыру үшін, тыныш болатқа қарағанда, ферросилиций аз қосылады және металл құю алдында ожауға немесе құю кезінде қалыпқа салынатын алюминий мөлшері де кем алынады.

Жартылай тыныш сом болатта тығыздау саңылауының мөлшері аз және химиялық әр тектілігі шамалы болғандықтан, сом болаттың іске асатын бөлігі артады. Қайнаған болатты құю үшін, түбінің қимасы квадрат және тік бұрыш түрінде ашық болып келген сом болатты сыртқа шығару қолайлы болу үшін төмен қарай кеңейе түсетін кедергісіз қалып қолданылады. Сом болатта сызат-жарық болмау үшін қалыптың ішкі бетін иректеп жасайды (14, а, б-суретті қара).

Тыныш сом болат алу үшін түбі жабық қалып, ал шашыратып кұйғанда шамот стақан орнату үшін немесе жоғарыдан құйғанда болат ішпек орнату үшін тесігі бар қалып қолданылады (14, е-суретті қара).

Сортты пішін жасауға арналған сом болат квадрат қималы алыпта, ал табақ, болат жасау үшін тік бұрыш (эллипс) қималы қалыпқа құйылады (14, а, б-суретті қара).

Балғамен не престе соғылатын сом болаттар жоғары қарай кеңейе түсетін көп қырлы қималы қалыпқа құйылады.

Болатты бөліп құю тәсілдері. Болатты бөліп құюдың негізгі үш тәсілі бар: жоғарыдан, шашыратып және үздіксіз құю. Бірінші тәсіл бойынша әр қалыпқа металды жоғарыдан құяды (15-сурет).

а – сұйық болат бар ожау, б – қалып.

15 – сурет. Болатты қалыпқа үстінен құю сұлбасы

Жоғарыдан   құю  тәсілінде салмақтары едәуір болып келген сом болаттар (200 тоннаға дейін) сондай-ақ металл емес қоспалары өте аз мөлшердегі кейбір легірленген болат сорттары (тез кесетін, шарикоподшипникті және басқа) құйылады.

Шашыратып құю тәсілінде ожаудан 1 (16-сурет) құйғыш центрі 2 арқылы сом болат, салмағына қарай, екіден 60—100 қалыпқа бір мезгілде құйылады. Бұл жағдайда металл кұйғыш центрінен 2 өтіп, шойын түптегі 4 арнайы шашыраткыш кірпіштен 3 түзілген канал арқылы әр қалыпқа 5 барады. Шашыратып құю тәсілінің артыкшылығы: бір құйғанда көп сом болат алуға болады. Бұл алынған сом болаттың беті таза келеді, биіктігі аласа және шөгу қағының көлемі аз болатындыктан 20—30 тонналық, сапасы жақсы сом болат алуға болады. Шашыратып құю тәсілінің кемшілігі — қалыпты құрастыкенғы қиындық және құйғыш жасауға металдың көп жұмсалуы. Сондықтан қымбат металдар құйғанда бұл тәсіл қолданылмайды.

1 – ожау, 2 – орталық құйғыш, 3 – сифон кірпіштері, 4 – түбі, 5 – қалып,   6 – шлак ұстағыштары, 7 – отқа төзімді масса.

16 – сурет. Сифон тәсілімен болатты құюдың сұлбасы

Болатты үздіксіз құю тәсілі — жаңа прогрессивті тәсіл болып табылады. Металл ожаудан 1 (17-сурет) аралық тетікке 2 үздіксіз құйылып тұрады, ал осыдан кейін ол сумен салқындатылатын кристализаторға 3 барады; кристализаторға алдын ала болат дайындамалар салынады, ол осы тетік түбінің қызметін атқарады. Сұйық металл осы металл дайындамамен және кристаллизатор кабырғасымен жанасқанда, ол тез қата бастайды: металдың қатты екінші салқындату аймағынан 4 өткенде одан да қатаюы күшейе түседі, қатқан металл арнайы механизм көмегімен роликтерге 5 тартылады да газбен кесетін арбада 6 ол кесек түрінде кесіледі, содан кейін конвейер арқылы прокат цехына апарылады. Болатты үздіксіз құю тәсілін қолдану металл шығынын кәдімгі әдіспен құйғандағы 15—20 пайыздан 3—5 пайызға дейін, яғни 17-сурет. Болатты үздіксіз құю 5 есе кемітуге мүмкіндік туғызады.

17 – сурет. Болатты үздіксіз құю сұлбасы.

2.5. Cом болаттың құрылысы және оның ақаулары

Сом болат құрылысын алғаш рет орыс оқымыстысы Д. К. Чернов зерттеген.

Қалыпта сом болат біркелкі қатпайды, сондықтан да олардын құрылысы біртекті болмайды (18-сурет). Қалып қабырғасына жақын жерде металл тезірек салқындайтындықтан мұнда қабырғадан қашықтаған сайын салқындау баяулайды және кристалдар еркінше өседі. Кристалл өсуі жылудын шығу бағытында жүреді, осының нәтижесінде орталыққа қарай созыла өскен ұзынша кристалдар 2 түзіледі. Олар сом болаттың едәуір көлемін алады. Металдың ортасы бұдан да баяу салқындайды, кристалдардың үшінші аймағы түзіледі. Сұйық металда жаңа кристалдану орталықтары пайда болады, бұлар еркінше өседі; кристалдар 1 ірі болады және ретсіз орналасады. Салқындағанда сұйық металл көлемінің кішіреюі салдарынан сом болаттың ортасында, оның жоғарғы жағында, шөгу қағы 4 түзіледі. Шөгу қағының мөлшерінің аз болуы және сом болат бойын қуалай тереңге кетуі мүмкін; оның формасы түрліше болады бір жерге үйіліп не әр жерде шоғырлануы мүмкін. Шөгу қағын алып тастау үшін арнайы керамикалық тірек — шыбық қояды да, кейін оны қақпен бірге кесіп тастайды.

18 – сурет. Сом болаттың құрылысы.

Шөгу қағынан басқа сом болатта басқа да ақаулар пайда болуы мүмкін; олар шөгу борпылдақтығы, ликвация, газ көпіршіктері, сызат-жарық, пленалар.

Шөгу борпылдақтығы — сом болат центріне шоғырланған кішкене қуыстардан болады; олардың пайда болу себептері — салқындату кезінде біркелкі салқындамаудан және сом болат көлемінің кішіреюінен болады.

Ликвация — сом болаттың химиялық біртекті болмауы, яғни қоспалардың сом болат қимасында бірдей бөлінбеуі. Оның себебі — кристалдану біркелкі жүрмеуінен болады. Ең алдымен балқу температурасын төмендететін күкірт, фосфор мөлшері аз түйіршіктер кристалданады. Бұдан кейін қататын кристалдарда бұл қоспалар әлдеқайда көп болады. Химиялық біртекті болмауы металдардың механикалық қасиеттерін нашарлатады.

Газ көпіршіктері — сом болат қабыршағы астындағы   қуыстар (кейде бетінде). Олар сұйық металда газдардың еруінен және салқындау кезінде бөлініп шығуынан пайда болады.

Жарықшақ — сыртқы, ішкі, ұзына бойлық және көлденең жарықшақ, металдың біркелкі салқындамауынан болады. Өте ыстық болатты құйғанда жарықшак көп болады.

Пленалар — қалыпқа құйғанда металл шашырауынан қатқан болат тамшылары.

Ұсақ беттік дефектілерді кесіп тастайды. Болатты үздіксіз құйғанда шөгу қағы түзілмейді, ал қалған ақаулар әлдеқайда кем болады.

2.6. Болаттарды химиялық   құрамына және  қандай мақсатқа арналғанына қарай топқа бөлу. Көміртекті болаттар

Болаттың химиялық құрамы оның маркасын анықтайтын классификациялық белгісі болып табылады. Болат хмиялық құрамына қарай көміртекті және легірленген болат деп екіге бөлінеді.

Көміртекті болат деп кұрамында, 0,01—2,0 % көміртегі және мына элементтер қоспасы: марганец (0,3—0,9%), кремний (0,15—0,35%), күкірт (0,06 пайызға дейін), фосфор (0,07 пайызға дейін) болатын темірдің көміртекпен қорытпасы; сонымен қатар болаттың негізгі бөлімі, оның қасиетін анықтайтын элемент көміртек болады.

Болаттың қасиетіне онда болатын газдар — оттегі, азот, сутегі үлкен әсер етеді.

Көміртек мөлшеріне қарай болат аз көміртекті (0,25 пайызға дейін көміртек), орташа көміртекті (көміртегі 0,25 пайыздан 0,6 пайызға дейін) және жоғары көміртекті (көміртек 0,6 пайыздан 2 пайызға дейін) деп үшке бөлінеді.

Қоспалардың болат қасиетіне әсері. Әдетте көміртегі (С) болатта химиялық қосылыс Ғе3С түрінде болады, мұны цементит деп атайды.

Көміртек мөлшерін 1,2 пайызға дейін көбейткенде болаттың қаттылығы, беріктігі және серпімділігі артады, бірақ икемділігі мен соғуға төтеп беруі төмендейді, ал өңделуі мен пісірілуі нашарлайды.

Марганец (Мn) кәдімгі көміртекті болатта 1 пайызға дейін болады. Оны сұйық болатты ферромарганецпен тотықсыздандыруға қосады. Ол болаттың беріктігін арттырады.

Кремнийді (Si) болатқа тотықтарынан темірді тотықсыздандыратын және тығыз сом болат алуға мүмкіндік туғызатын әрекетті тотықсыздандырғыш ретінде қосады. Мартен болатында 0,12— 0,35% кремний, Бессемер болатында 0,1—0,35% кремний болады. Кремний мөлшері аз болса, болаттың жеткілікті тотықсызданбағанын көрсетеді.

Күкірт (S) болатта көбіне темір сульфиді Ғе түрінде болады және зиянды қоспа болып табылады. Ол болатты жоғары температурада (мысалы, соққанда) морт етеді — бұл қызылдай сыну деп аталады. Күкірт болаттың қажалуын арттырады, қажауға төзімділігін кемітеді және коррозияға төтеп беруін төмендетеді.

Көміртекті болатта күкірт мөлшері 0,6—0,7 пайыздан артық болмау керек.

Фосфор (Р) да зиянды қоспа. Ол темірмен Ғе3Р қосылыс түзеді; Ғе3Р темірде ериді. Бұл химиялық қосылыстың кристалдары өте морт келеді. Әдетте олар болат түйіршіктерінің шетін ала жатады да, олардың арасындағы байланысты әлдеқайда нашарлатады, соның салдарынан. болат суық күйінде өте морт келеді.Фосфор болатқа суықтай сыну қасиет береді.

Мартен болатында 0,04—0,05 пайызға дейін, ал Бессемер болатында 0,075—0,085 пайызға дейін фосфор болады. Күкірт пен фосфор зиянды қоспалар, солай бола тұрса да металл кесетін білдектерде металды өңдеуде қолайлы әсер етеді.

Болаттағы газдар — оттек (О), азот (N) және сутек (Н) болаттың қасиетіне қолайсыз әсер етеді. Оттек пен азот металдың соғу тұтқырлығы мен беріктігін салыстырмалы ұзаруы мен салыстырмалы тарылуын кенет төмендетеді.

Қолданылуына қарай көміртекті болат құрылымдық, аспаптық және арнайы мақсаттық болат деп, металл қасиетін анықтайтын қорыту әдісіне қарай қалыпты сапалы, сапалы және жоғары сапалы болат деп бөлінеді.

Құрылымдық көміртекті болат. Құрамында 0,65—0,70 пайызға дейін көміртек болатын болат конструкциялы көміртекті болат деп аталады. Кейбір жағдайда оны 0,85 % көміртек болатындай етіп қорытады. Құрылымдық болат машина тетіктерін және металл конструкция жасауға қолданылады. Ол жеткілікті дәрежеде берік болуы, ұруға төзімді және сонымен қатар жақсы өңделуі керек.

Құрылымдық көміртекті болат сапалық белгілеріне қарай қалыпты сапалы және сапалы болат деп екі топқа бөлінеді.

Қалыпты сапалы болат құрылыс құрылымдар, бекіткіш бөлшектер, табақ болат және белгілі пішінді прокат, тойтарма шеге, труба, арматурлар, сым және басқа заттар жасау үшін қолданылады.

Сапалы болатты пластикалық қасиетті едәуір қажет ететін және ұруға төзімді бөлшектер жасау үшін тісті дөңгелектер, құбырлар, винттер, болаттар, цементтелетін бөлшектер, пісірілетін бұйымдар жасау үшін қолданылады.

Қалыпты сапалы болатқа МСТ 380—60 белгіленген.

Бұл болатты мартен пешінде, оттек үрленетін конверторда және Бессемер конверторында қорытады. Тотықсыздандыру дәрежесіне қарай болат қайнаған, жартылай тыныш және тыныш күйінде жасалады. Осыған байланысты болат маркасын белгілегенде мынадай индекстер қосады: қайнаған болатқа — «кп», жартылай тыныш болатқа — «пс», тыныш болатқа — «сп».

Қандай мақсатқа қолданылуына қарай болат үш топқа бөлінеді.

А тобы — механикалық қасиеттеріне қарай жасалады;

Б тобы — химиялық қасиеттеріне қарай жасалады;

В тобы — химиялық құрамы жөнінде қосымша талаптар қойылып механикалық қасиеттеріне карай жасалады.

А тобындағы болаттан мынадай маркалар жасайды: Ст. 0, Ст. 1, Ст. 2, Ст. 3, Ст. 4, Ст. 5, Ст. 6, Ст. 7.

Барлық топтағы Ст. 1, Ст. 2, Ст. 3, Ст. 4 маркалы болаттар қайнаған, тыныш, жартылай тыныш құймадан, Ст. 5, Ст. 6, Ст. 7, маркалы болаттар тыныш және жартылай тыныш құймадан жасалады. Бұл топтардың белгілеріне қосымша сәйкес индекстер қойылады.

Б тобындағы болаттан мынадай маркалар жасайды: мартен маркасы МСт. 0, МСт. 1, МСт. 2, МСт. 3, МСт. 4, МСт. 5, МСт. 6, МСт. 7;

конвертор   маркасы — КСт. 0, КСт. 1, КСт. 2, КСт. 3, КСт. 4, КСт. 5, КСт. 6, КСт. 7;

бессемер маркасы — БСт. 0, БСт. 3, БСт. 4, БСт. 5, БСт. 6.

В тобындағы болаттан мынадай маркалар жасайды:

мартен маркасы — ВМСт. 2, ВМСт. 3, ВМСт. 4. ВМСт. 5;

конвертор маркасы — ВКСт. 2, ВКСт. 3, ВКСт. 4, ВКСт. 5.

Ст. қасындағы нөмір неғұрлым үлкен болса, болат соғұрлым қатты және берік болады. Ст. 1, МСт. 2, Ст. 2, МСт. 2 маркалы болаттар ең жұмсақ болаттар; салыстырмалы ұзару және салыстырмалы тарылу пайызі жоғары пластикалық болаттар. Ст. 3, Ст. 4 — қаттылығы мен беріктігі орташа болат, ал Ст. 5, Ст. 6, Ст. 7 — ең қатты және ең берік құрылымдық болат.

Оттекті конверторда балқытылатын кәдімгі сапалы конвертор болаты тыныш, жартылай тыныш және қайнаған деп үшке бөлінеді.

Бұл болаттың маркалары: КСт. 0, КСт. 1, КСт. 2кп, КСт. Зкп, КСт. 3, КСт. 4кп, КСт. 4, КСт. 5, КСт. 6, КСт. 7; ВКСт. 3, ВКСт. 4, ВКСт. 5 және т. б.

Кәдімгі құрылымдық көміртекті болаттың жеке маркаларының қолданылуы:

Ст. 1, МСт. 1, КСт. 1 — тойтарма шеге, табақ болат, қазан болаты.

Ст. 3, БСт. 3, МСт. 3, КСт. 3 — бұранда, болттар, тойтарма шеге, түйреуіш;

Ст. 4, МСт. 4, БСт. 4, КСт. 4 — тісті дөңгелектер, фланцтар.

Ст. 5, МСт. 5, БСт. 5, КСт. 5 — білік, созу осі, сына, саусақтар;

Ст. 6, МСт. 6, КСт. 6 — рельс, байлама, шпиндель, жұдырықтар.

Ст. 7, МСт. 7, КСт. 7— рессорлар, серіппелер.

Сапалы құрылымдық көміртекті болатты химиялық құрамына және механикалық қасиеттеріне қарай жасайды (МСТ 1050—60). Бұл болат жоғарыдан оттек үрленетін негізгі конверторларда қорытылады. Химиялық кұрамына байланысты болат екі топқа бөлінеді.

Қалыпты мөлшердегі марганец барлар I — топқа, ал едәуір мөлшердегі марганец II — топқа жатады.

I топтағы болаттың маркалары:—0,5 кп, 0,8 кп, 0, 8, 10 кп, 10, 15 кп, 15, 20 кп, 20, 25, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85;

II топтағы болаттың маркалары — 15Г, 20Г, 25Г, ЗОГ, 35Г, 40Г, 45Г, 50Г, 55Г, 60Г, 65Г, 70Г.

Болат маркасындағы екі таңбалы сан пайызтің жүздік үлесімен алынған көміртектің орташа мөлшерін көрсетеді, Г әрпі марганец мөлшерінің көптігін белгілейді. Қайнаған болат маркасында «кп» деген индекс болады.

Демек, 15 маркалы болатта орташа есеппен көміртек 0,15% (0,10 пайыздан 0,20 пайызға дейін), 0,04% күкірт, 0,04% фосфор болады. Бұдан басқа сапалы болатта 0,25 пайызға дейін хром, 0,25 пайызға дейін никель болады.

I топтағы болаттарда марганец мөлшері 0,80 пайыздан, II топтағы болаттарда 1,2 пайыздан артық болмайды.

Сапалы құрылымдық көміртекті болаттың қалыпты сапалы болаттан қасиеті жөніндегі артықшылығы мынадай: өте берік, пластикалы және соғуға төзімді.

05 кп және 08 кп маркалы болаттар суық күйінде пластикалығы жоғары сондықтан да суықтай штамптағанда созу үшін қолданылады.

10, 15, 20 маркалы болаттардың пластикалығы жоғары, жақсы пісіріледі, жақсы соғылады, жақсы штампталынады, бірақ олардың беріктігі онша жоғары болмайды. Бұл болаттардан жай формалы кішкене бөлшектер: ось, білік, түйреуіш, гайка, төлке, труба жасалады. 10, 15, 20 маркалы болаттарды цементациялаудан (көміртек қосады) өтеді.

25, 30, 35 маркалы болаттар қажетті термиялық өңдеуден өткеннен кейін аса көп күш түсуді қажет етпейтін бөлшектерді білік, шайба, штифт, ось, жалғастырғыш муфта, цилиндр, пресс, болт, гайка және басқаларды жасауға қолданылады.

40, 45, 50 маркалы болаттар — орташа көміртекті. Бұлар өте берік не беті өте қатты бөлшектерді дайындау үшін сондай-ақ орта күш түсетін, жұмыс кезінде мүжілмейтін бөлшектерді жасауға қолданылады. Бұлардан гайка, шатун, тартқыш, рычаг жасалады. Бұл болаттарды шынықтырады. Бұлардың пісірілуі онша жоғары емес. Бұл маркалардан ең көп қолданылатыны 45 маркалы болат. Бұдан иінді білік, поршень саусақтары, шатун, төлке, металл кесетін білдек тетіктері және т. б. заттар жасалады.

55, 60, 65, 70 маркалы жоғары көміртекті болаттар өте берік және қатты келеді және бұлардан прокат стандарттарының валиктері, шток, темір арқан сымдары жасалады.

Марганец мөлшері көп болат қыздыруға және тозуға төзімді. Мұның қолданылуы да марганец мөлшері қалыпты болат сияқты.

Аспаптық көміртекті болат. Құрамында 0,65 пайыздан 1,35 пайызға дейін көміртек және 0,4 пайызға дейін марганец бар сапалы болат аспаптық көміртекті болат деп аталады. Бұл болатты термиялық өңделген (шынықтыру және жасыту) түрінде қолданады. Аспаптық көміртекті болат сапалы және жоғары сапалы деп екіге бөлінеді. Бұл болаттың маркалары, МСТ 1435—54 сәйкес, мынадай: болат У7, У8, У8Г, У9, У10, У11, У12, У13, жоғары сапалы болат —У7А, У8А, У8ГА; У9А, У10А, У11А, У12А, У13А.

У әрпінің қасындағы сан пайызтің ондық үлесіндегі көміртектің орташа мөлшерін көрсетеді: У7 маркалы болатта 0,7% С, У 10 болатта— 1%, У12 болатта 1,2% С болады. Маркадан кейінгі индекс А болаттың жоғары сапалы екенін көрсетеді. Құрамы жөнінен алғанда жоғары сапалы болат пен сапалы болаттың негізгі айырмашылығы жоғары сапалы болат құрамында күкірт пен никель аз және легірлеуші қоспалар — хром мен никельдің көп болатындығымен сипатталады. Сапалы аспаптық болатта күкірт 0,03%, ал жоғары сапалы болатта — 0,2%, сапалы фосфор болатта 0,03 %, ал жоғары сапалы болатта — 0,030% болады. Г әрпі марганец мөлшері көп екенін көрсетеді.

Жоғары сапалы болаттың қаттылығы сапалы болат қаттылығынан жоғары емес, бірақ жоғары сапалы болат соғуға төзімдірек, шынықтырғанда бракты аз береді. Жоғары сапалы болатты электр пештерінде, ал сапалы болатты мартен пешінде қорытады.

Аспаптық көміртекті болаттың әр түрлі маркалары мынадай мақсаттарға қолданылады.

У7, У7А — қатты итеруге, соғуға ұшырайтын және шамалы қаттылықта тұтқырлығы күшті аспаптар мен заттар жасау үшін (қашау слесарь және ұста балғалары, штамп, клейма, масштаб, сызғыш, ағаш өңдейтін аспаптар, жону білдектарының центрлерін және т. б.)

У8, У8А ,У8Г, У8ГА — жоғары қаттылықтағы және жеткілікті дәрежеде тұтқырлықты қажет ететін аспаптар мен заттар пробойниктер, қашау, кернерлер, матрица, пуансондар, металл кесетін пышақ және қайшылар, бұранда, столяр, аспабы, орташа қатты бұрғы) жасау үшін.

У9, У9А — шамалы тұтқырлықты жоғары қаттылыктағы аспаптар (штемпелдер, кернерлер, тас жыныстарын өңдейтін қашау және столяр аспаптары).

У10, У10А — қатты итеруге және қатты соғуға ұшырамайтын және шамалы тұтқырлықта жоғары қаттылықты қажет ететін аспаптар (жону сүргісі, фрезалар, метчиктер, разверткалар, плашкалар, қатты тау жыныстарына арналған бұрғылар, қол ара, фасонды штампа, ара қайрайтын қашау, созу сақинасы, калибрлер, ара, тарақтар) жасау үшін.

У11, У11А, У12, У12А — жоғары қаттылықты қажет ететін аспаптар үшін (қол ара, шабер, фрезалар, бұрғы, таңбалағыштар, өткір хирургиялық аспаптар, ұңғылар, ұстара, плашкалар, сағат аспаптары, металл кесетін ара).

У13, У13А — өте жоғары қаттылықтығы бар аспаптар үшін (ұстара, шебер, созу аспабы, бұрғы, қол араны қайрауға арналған қашау, орақ және басқалар).

Көміртекті болаттың кемшіліктеріне мыналар жатады:

беріктік пен қаттылықтығын пластикалық қасиетпен ұштастыруға болмайтындығы;

200°С температураға дейін қыздырғанда беріктігі мен кесілу қабілеттігін және жоғары температурада беріктігін жоғалтуы;

электролитті, агрессивті ортада, ылғалды атмосферада және жоғары температурада коррозияға төтеп беру қабілетінің төмен болуы;

электр-техникалық қасиеттерінің төмен болуы;

жылудан кеңею коэффициентінің жоғары болуы;

болат беріктігінің жоғары болмауынан бұдан жасалған заттың салмағы артады, бағасы қымбаттайды, жоспарлау жұмысы қиындайды.

Арнайы мақсатқа арналған көміртекті болат. Арнайы мақсатқа арналған көміртекті болатқа көміртек мөлшері 0,2 пайыздан аспайтын созылғыш болат және автомат болаты (күкірт пен фосфор мөлшері көбірек) жатады. МСТ 1414—54 бойынша автомат болатына  мынадай маркалар  белгіленген: А12, А20, АЗО, А40Г.

А12 маркалы болатта 0,08—0,20%, А20, А30 маркалы болаттарда 0,08—0,15% А40Г маркалы болатта 0,18—0,30% күкірт болады; А12 маркалы болатта 0,08—0,15%, ал болаттың қалған маркаларында 0,06% фосфор болады.

Бұл болат маркасындағы А әрпі «автомат» болат дегені; ал А әрпінің соңындағы сан пайызтің жүздік үлесіндегі көміртектің орташа мөлшерін көрсетеді.

Автомат болаттың кемшілігі — механикалық қасиеттерінің төмен болуы. Сондықтан бұл болаттан көбіне жауаптылықты қажет етпейтін бөлшектерді (төлкелер, болаттар және басқалар) жасайды.

Автомат болатты механикалық өңдегенде автомат-білдектерде омырылғыш қысқа жоңқа пайда болады, мұның жылдам жұмыс істейтін автоматтар үшін маңызы үлкен. Өңделген заттың беті таза және тегіс болып шығады. Автомат болатты өңдегенде кесуші аспаптың төзімділігі, қалыпты сапалы не сапалы құрылымдық болаттарды өңдегенге қарағанда, 2—3 еседей жоғары болады, сонымен қатар кесу жылдамдығын да арттыруға болады.

Арнайы мақсатқа арналған көміртекті болатқа аз легірленген болат — электр техникалық болат та жатады (көміртек мөлшері 0,05 пайыздан артық емес).

Осы кездегі техника болатқа физикалық-химиялық қасиеттері жөнінде өте жоғары талап қояды. Көміртекті болат жоғарыда көрсетілген кемшіліктері болғандықтан бұл талапқа үнемі сай келе бермейді. Сондықтан осы кезде техникада легірленген болат кең қолданылады.

2.7. Легірленген болаттар

Легірленген болат деп құрамында кәдімгі қоспалардан басқа арнайы легірлеуші элементтер — хром, никель, ванадий, кобальт, вольфрам, молибден, титан және басқалар енгізілген болатты айтады. Легірленген болаттың аты легірлеуші элементке байланысты, мысалы, хромды, никельді ванадийлі, хром-никельді, хром-марганец-молибденді т. б. Болатты белгілі бір элементпен легірлеу болаттың механикалық, технологиялық және басқа қасиеттерін едәуір жақсартады. Легірленген болаттан жасалған машинамен бұйымнан жасалған бөлшектер көпке дейін тозбайды, өте берік, коррозияға төзімді болып келеді.

Болатқа бірнеше элемент қосып легірлеу нәтижесінде механикалық, химиялық және физикалық қасиеттері үйлесіп келетін қорытпа алуға болады.

Легірленген болатты таңдағанда экономика мәселесіне көңіл аударудың маңызы үлкен. Есте болатын бір жағдай: марганец, кремний және хром тәрізді легірлеуші элементтер жиі кездеседі сондыктан да олар болат бағасын болмашы ғана қымбаттатады, ал никель одан да көбірек арттырады. Кобальт, вольфрам, молибден тәрізді элементтер (олар болат құрамында болмашы мөлшерде болса да) болат бағасын өтe қымбаттатады.

Осы кездегі техникада легірленген болаттардың маңызы орасан зор.

Легірлеуші элементтердің болаттың қасиетіне әсері. Хромды (Сг) болатқа легірлеуші қоспа (1,5—2,5%) есебінде қосады. Арнайы мақсат үшін хром мөлшері өте көп (30,0 пайызға дейін) болат алынады. Хром болаттың қаттылығы мен беріктігін арттырады, пластикалығын болмашы кемітеді, коррозияға төзімділігін арттырады; көп мөлшердегі хром болатты тоттандырмайды және оның магниттік қасиетінің тұрақты болуын қамтамасыз етеді.

Никель (Ni) болатқа қоррозияға берілмейтін жоғары беріктік және пластикалық қасиет береді, қыздыруға төзімділігін, соғуға қарсылығын арттырады, жылудан ұлғаю коэффициентінің өзгеруіне әсер етеді. Никель болаттың тығыздығын арттырады, өй-кені ол жақсы тотықсыздандырғыш.

Вольфрам (W) болатта өте қатты химиялық қосылыс — карбид (WC) түзеді, ол болаттың қаттылығын және қызару кезіндегі төзімділігін кенет арттырады. Вольфрам қыздырғанда түйіршіктің өсуіне кедергі жасайды, болатты жасытқанда морттықты жояды. Бұл қымбат және сирек кездесетін металл.

Ванадий (V) қаттылық пен беріктікті арттырады, түйіршікті майдалайды.

Кремний (Si) мөлшері 1 пайыздан артық болса, онда ол болат қасиетіне ерекше әсер етеді: 1 —1,5% Si беріктікті арттырады, сонымен қатар тұтқырлығы сақталады. Кремний мөлшері көп болса электр кедергісі мен магнит өткізгіштігі артады. Кремний сол сияқты болаттың серпімділігін, қышқылға төзімділігін, қақ тұруға төзімділігін арттырады.

Марганец (Мn) 1 пайыздан артық болса пластикалығын кемітпестен болаттың қаттылығын, тозуға төзімділігін, соғу күшіне төзімділігін арттырады.

Кобальт (Со) болаттың ыстыққа беріктігін, магниттік қасиетін, соғуға қарсылық күшін арттырады.

Молибден (Mo) болаттың қызару кезіндегі төзімділігін, серпімділігін, созылуға беріктік шегін, коррозияға қарсы және жоғары температурада тотығуға қарсы қасиетін арттырады.

Титан (Ті) болаттың беріктігі мен тығыздығын арттырады, түйіршіктерді майдалауға жәрдемдеседі, жақсы тотықсыздандырады, өңдеуді жеңілдетеді, коррозияға беріктігін арттырады.

Ниобий (Nb) қышқылға төзімділігін жақсартады және пісірілген конструкцияда коррозияны кемітеді.

Алюминий  (Al) қақ тұруға төзімділігін арттырады.

Мыс (Си) коррозияға қарсы қасиетті күшейтеді; мыс көбіне құрылыс болатына енгізіледі.

Соңғы кезде болатқа бұрын-соңды қолданылмаған, жерде сирек кездесетін элементтер — церий, цирконий, лантан, неодим, рений және басқалар енгізіле бастады.

Церий (Се) болаттың беріктігін, әсіресе пластикалығын арттырады.

Цирконий (Zr) болаттағы түйіршіктің мөлшері мен өсуіне әсер етеді (түйіршікті майдалайды) және түйіршіті алдын ала белгіленген болат алуға мүмкіндік туғызады.

Лантан (La) мен неодим (Nd) саңлауды кемітеді, болаттағы күкірт мөлшерін азайтады, болат бетінің сапасын жақсартады, түйіршікті майдалайды. Бұл қоспаларды тоттанбайтын, трансформатор және қақ тұруға төзімді болаттарға қосады.

Легірленген болаттарды топқа бөлу және маркалау. Қолданылуына қарай легірленген болат үш топқа бөлінеді:

құрылымдық болат — машиналар мен құрылымдардың күрделі бөлшектері үшін;

аспаптық болат — кескіш, өлшеуіш және соғу-штамптық аспаптар үшін;

физикалық және химиялық қасиетті ерекше болат — белгілі бір мақсатқа қолданылатын бөлшектер үшін.

Химиялық құрамы (МСТ 5200—50) жөнінен легірленген болат үш топқа бөлінеді (легірлеуші қоспаның пайыз мөлшеріне қарай):

Төмен легірленген болат — қоспа 2,5 пайыздан аспайды; орташа легірленген болат —2,5—10 пайыздан артык; жоғары легірленген болат—10% артық.

Болат құрамына кіретін легірлеуші элементтер МСТ-та мынадай әріптермен белгіленеді: X — хром, Н — никель, А — азот, Е — селен, В — вольфрам, Г — марганец, Т — титан, К — кобальт, Д — мыс, Б — ниобий, П — фосфор, Р — бор, Ф — ванадий, Ю — алюминий, С — кремний, Ц — цирконий, М— молибден. Бұл әріптер сол әріптердің алдында, не одан кейін тұратын сандармен үйлесіп келеді, мысалы: 12Х, 12Х2Н4А, ХВ5, 9ХС, Г13.

Бұл көрсетілген маркалау системасы легірленген болаттардың көпшілігін қамтиды. Бұған болаттардың кейбір топтары ғана сәйкес келмейді; оларды қосымша белгілі әріптермен белгілейді: Р — тез кесетін, Е — магнитті, Ш — шариікті-подшипникті, Э — электр техникалық.

Легірленген болаттың тәжірибеден өтетін маркалары ЭИ (зерттелетін электр болат) әрпімен және қатардағы нөмірмен белгіленеді, мысалы ЭИ 336.

Әріп пен санның мәні легірленген болатты сипаттайды. Егер марканың алдында екі сан тұрса, олар пайызтің жүздік бөлшегіндегі көміртектің орташа мөлшерін керсетеді. Марканың алдындағы бір сан пайызтің ондық бөлшегіндегі көміртектің орташа мөлшерін көрсетеді. Егер марканың алдында сан болмаса, онда көміртек 1 % не 1 пайыздан көп болғаны. Әріптен кейін тұрған сандар сол элементтің пайызтік мөлшерін көрсетеді. Егер әріптен кейін сан болмаса, бұл элемент мөлшері 1 пайызға жуық болғаны. Маркадан кейін қойылған А әрпі, көміртекті болаттағы тәрізді, жоғары сапалы болатты, яғни күкірт пен фосфоры әлдеқайда аз болатты көрсетеді.

Мысалы, 12Х2Н4А болат — хром-никельді құрамында 0,12% С, 2% Сг, 4% Ni бар жоғары сапалы болат. ХВ5 маркалы болат құрамында орташа есеппен 1% көміртек, 1 пайызға жуық хром, 5% вольфрам болатын хром-вольфрамды болат.

МСТ 4543—61-ге сәйкес легірленген конструкциялык болатқа негізгі легірлеуші элементке сәйкес 14 топқа бөлінеді. Бұған болаттың 91 маркасы кіреді;

Хромды болат өте кең қолданылады, өйткені хром болатқа тікелей әсер етеді және біршама арзан қоспа. 15Х, 20Х, З0ХА, З0ХП маркалы болаттар автотрактор және автомобиль өнеркәсібінде қолданылады.

Құрамында бор элементі бар 15ХР, 15ХРА, З0ХРА маркалы хромды болаттар және құрамында цирконий, мысалы, 45ХЦ маркалы болаттар кең қолданылып келеді. Бұл болат 45Х маркалы болатқа қарағанда әлдеқайда терең шынығады, бұл қимасы қалың тетіктер жасауда кең қолданылады.

Құрамында көміртек (0,9—1,1%) пен хром (0,8—1,65%) бар хромды болаттар шарикті-подшипниктердің сақиналарын, шариктерін және роликтерін жасауға қолданылады. Олардың маркалары: ШХ6, ШХ9, ШХ15СГ, ШХ10.

Шынықтырылған шариікті-подшипникті HRC болаттың қаттылығы 59—62.

Марганецті болат қажетті термиялық өңдеуден кейін пластикалығын төмендетпестен өте қатты болады, сонымен қатар пластикалығын төмендетпейді. Көміртекті болатқа қарағанда жақсы өңделеді. Өндірісте 15Г, 20Г, 30Г және басқа маркалы марганецті болаттар кең қолданылады.

Марганецті болаттардың ішінде Г13 маркалы құрамында марганец көп болаттың маңызы ерекше. Бұл болатта 1,0—1,3% көміртек, 11—14% марганец болады. Сондықтан да ол тозуға өте шыдамды және сонымен қатар пластикалы. Г13 маркалы болаттан трамвай мен темір жол стрелкалары, трактордың шынжыр табаны, ұсақтау машинасының жақтауы және машиналардың әр түрлі бөлшектері жасалады.

Хром-никельді болат құрылымдық болаттар ішіндегі ең көп тарағаны, өйткені бұл болат термиялық өңдеуден кейін өте қатты, берік, серпімді және соғуға төзімді болып шығады; оның 20ХНА, 12Х2Н4А маркалары бар.

Беріктік шегі 75-тен 170 кГ/мм²[750—1700 Мн/м²], салыстырмалы ұзаруы 7 пайыздан 22 пайызға дейін, соғу тұтқырлығы ан 5-30 кГм/см² [0,5—3,0 Мдж/м²].

Хром-кремнийлі болат термиялық өңдеуден кейін өте қатты және өте серпімді болып келеді де және серіппелер жасауға кең қолданылады.

Хром-марганецті болат кейде хром-никель болат орнына қолданылады (никельді үнемдеу үшін), 20ХГ, 20ХГР, 40ХГР, ЗОХГС, 18ХГГ маркалы болаттар кең қолданылады. 18ХГТ маркалы болаттан автомобиль бөлшектері жасалады.

Хром-марганецті-кремнийлі болат (хромансиль)—хром-молибденді болаттың орнына қолданылады. Көміртек мөлшері аз болса, бұл болат жақсы штампталады және жақсы пісіріледі. Маркасы 25ХГСД.

Хром-никель-вольфрамды және хром-никель-молибденді болаттардан машинаның күш көп түсетін бөлшектері, тісті дөңгелек, иінді біліктер, күш өте түсетін шатундар жасалады. Бұл болаттың маркалары: 30ХНВА, 40ХНВА, 4АХНМА, 25Х2Н4ВА және басқалар.

Өте күрделі агрегаттар, машиналар, құрылымдар, трибуналар және т. б. жасау үшін өте ерекше физикалық-химиялық қасиеттері бар құрылымдық легірленген болаттар қажет. Мұндай болаттарға: 30Х4ФВА, 28НХВФА және басқалар маркалы хром-никель-вольфрам-ванадийлі болат, 20ХН4ФА, 38ХНЗМФА және басқа маркалы хром-никель-молибден-ванадийлі болат. Осы аталған болаттар термиялық өңдеуден кейін ғана құнды қасиеттерге ие болады.

Төмен легірленген құрылымдық болат. Бұл болатты өндіргенде легірленген элемент ретінде хром, никель, марганец, кремний, титан және мыс қолданылады. Бұл қоспалардағы, элементтердің, әрқайсысы 0,4 пайыздан кем болмаса ғана (марганец 0,8 пайыздан кем болмаса), легірлеуші деп саналады. Төмен легірленген құрылымдық болат әлеуметтік және өнеркәсіптік құрылыстарда, кеме жасауда, мотор жасауда, вагон жасауда, экскаваторда, газ құбырларында және басқа құрылыстарда кең қолданылады. Мұндай құрылыстардың ұзақ уақытқа төзімділігі мен сапасының маңызы зор.

Аз легірленген болат сапасы жөнінен көміртекті болаттан әлде-қайда артық: ол өте берік болады да, жақсы пісіріледі және соғу күшіне шыдамды болады. Осындай болаттан жасалған машиналар мен құрылымдардың салмағы кем болады.

Аз легірленген болаттар үшін МСТ 5058—65 белгіленген. Бұл болаттардың кейбір маркалары марганецті — 14Г, 14Г2, 18Г2, кремний-марганецті—12ГС, 10Г2С1, марганец-ванадийлі — 15ГФ, хром-кремний-марганецті — 14ХГС, мыс араластырылған хром-кремний-никельді — 10ХСНД, кремний-марганецті — 35ГС, 25Г2С. Бұл болаттардың Д әрпі бар маркаларынан басқасында 0,30 пайызға жуық мыс болады. Д әрпі бар маркаларында 0,50—0,80% мыс бар. Маркаларында X және Н әріптері жоқ барлық легірленген болаттарда никель мен хром мөлшері 0,3 пайыздан аспайды. Күкірт пен фосфор мөлшері 0,055 пайыздан артық емес. Егер маркада П әрпі болса, онда фосфор 0,08—0,15% болғаны.

Аспаптық легірленген болат орташа легірленген болаттар тобына жатады. Бұл болаттан түрлі соғу-штамптык, өлшеуіш және кескіш аспаптар жасалады. Бұл болаттың аспаптык көміртекті болаттан бірқатар артықшылығы бар көміртекті болаттан жасалған штамп өте қатты және берік болғанмен, соғуға жақсы төтеп бере алмайды. Көміртекті болаттан жасалған таңбалағыштарды, ұңғыларды және басқа да ұзын және жұқа аспаптарды шынықтырғанда морт сынғыш келеді. Оларды жұмыс кезінде мұқият қолдану қиын, жиі сынады.

Көміртекті болаттан жасалған кескіш аспаптар — қашау, фрезалар, бұрғы — шамалы қыздырғанның өзінде (200°С шамасында) қаттылығын жояды, сондықтан металл өңдеу кезінде оларды тез жылдамдықпен кесуге қолдануға болмайды. Белгілі бір легірлеуші қоспа қосқанда болаттың қызуға, тозуға төзімділігі артады, терең қабаты қызады, біркелкі шынығады және көміртекті болатқа қарағанда кернеуі әлдеқайда кемиді; бұл өте берік, қатты және соғу күшіне төзімді.

Аспаптық легірленген болаттың ең негізгі легірлеуші қоспалары хром, вольфрам, молибден, марганец, кремний. Мұнда көміртек, көміртекті болатқа қарағанда, кем болуы мүмкін (0,35 пайыздан 1,8 пайызға дейін).

Штамп пен пресс қалыпқа қолданылатын болатта көміртектің пайызі аз болады.

Аспаптық легірленген болаттар МСТ 5950—63-те белгіленген. Бұл топтан мынадай маркалы болаттар көбірек тараған.

Соғу-штампты аспап үшін Х12М маркалы хромды болат, суықтай штамп үшін X, ыстықтай штамптау үшін хром-вольфрамды 4ХНВ2, балғалы штамп үшін 5ХНМ және 5ХНТ маркалы болаттар, күшті балғалы штамп үшін 5ХГМ маркалы болат қолданылады. Өлшеу аспабы үшін ХГ, Х12 және басқа маркалы болаттар, кесуші аспаптар үшін ХВГ, ХВ5, В1, В2, 9ХС және басқа маркалы болаттар қолданылады.

Тез кескіш болат көп легірленген болаттар тобына жатады. Оны кескіш аспаптар — қашау, бұрғы, фреза жасауға қолданады. Бұл болаттың ең маңызды қасиеті — өте қаттылығы және 600°С-ге дейін қызуға төзімділігі (мұндай қыздыру кесудің жоғарғы жылдамдығы деп аталады). Тез кескіш болатты қолданудың арқасында аспаптың тұрақтылығы және өңдеу жұмысының өнімділігі артады. Болатқа өте қаттылық пен қыздыруға төзімділік қасиет оның құрамына кіретін легірлеуші элементтердің әсерінен, сондай-ақ термиялық өңдеу нәтижесінен пайда болады.

Ең маңызды легірлеуші элементтер вольфрам (мөлшер жөнінен 9 пайыздан кем емес) ванадий (1—2%), хром (4 пайыздан кем емес). Бұдан басқа, тез кескіш болатта молибден, кобальт, және аз мөлшерде никель болуы мүмкін. Хром және вольфрам көміртекпен карбидтер түзеді. Вольфрам карбидтері әсерінен болат өте қатты және қыздыруға төзімді болады, хром карбиді әсерінен болаттың терең қабаты жақсы қызады және қатты болады. Ванадий мен кобальт қыздыруға төзімділігін арттырады. Осы кезде тез кескіш болаттың МСТ 9373—60 бекіткен маркалары кең қолданылады. Бұл маркалар: Р18, Р12, Р9, Р6МЗ, Р9Ф5, Р14Ф4, Р18Ф2, Р9К5, Р9К10, Р10К5Ф5 және Р18К5Ф2. Мұнда Р әріпі тез кескіш болатты көрсетеді. Р әрпінен кейін тұрған сан пайыз есебімен вольфрамның орташа мөлшерін, Ф әрпінен кейін тұрған сан ванадийдің мөлшерін, ал К әрпінен кейін тұрған сан кобальттің орташа мөлшерін көрсетеді. Тез кескіш болатта 0,7—1,5% көміртек, 0,3— 0,5% молибден, 0,4% никель болады. Р18М және Р9М маркалы болаттарда 1 пайызға дейін молибден болады, алайда мұнда вольфрам мөлшері кеми бастайды.

Қызуға төзімділігі мен беріктігі жоғары Р18 маркалы болат кең тараған. Оны күш көбірек түсетін аспаптар — қашау фреза, соққылар және т. б. жасау үшін қолданылады. Р9 маркалы болат—тұрақтылығы жөнінен Р18 маркалы болаттан төмен. Р18Ф2 маркалы болат тозуға төзімді, тұтқырлығы, тегістелуі жақсы болғандықтан, орташа жұмсақ металдарды өңдеуге қолданылады. Бұл болат Р18 болатқа қарағанда қызуға төзімділігі күшті. Құрамында кобальт мөлшері көп тез кескіш болаттардың тозуға төзімділік қасиеті аз, ыстық күйінде қаттылығы мен қызуға төзімділік қасиеті жоғары болады және тоттанбайтын, ыстыққа берік болаттарды өңдеу кезінде қолданылады. Р9Ф5, Р14Ф4 маркалы болаттар, яғни құрамында ваннадий мөлшері көп болатын болаттар пластмассаларды, титан қорытпаларын, эбонитті, ыстыққа берік қорытпаларды өңдеуге қолданылады.

Ерекше физикалық және химиялық қасиетті көп легірленген болаттар. Жаңа техниканың дамуы арнайы қорытпалар, соның ішінде ерекше физикалық және химиялық қасиеті бар болаттар жасау қажеттігін туғызды. Мұндай болат әсіресе авиация, электротехника, энергетика, турбина және химия өнеркәсіптеріне қажет болып отыр.

Ерекше физикалық және химиялық қасиетті болаттар мен қорытпалар тобына: магнитті және магнитсіз, электр кедергісі күшті, ерекше жылу қасиетті, тоттанбайтын, ыстыққа берік және қақ түспейтіндер жатады.

Магнитті қорытпалар мен магнитті болаттарды электр техникасында тұрақты магнит, трансформатор өзекшелерін, электр өлшеуіш аспаптар, электрмагниттер жасау үшін кең қолданады. Магнитті болат магниттік қасиеті бойынша айырмашылығы болатын екі топқа бөлінеді: магнитті қатты және магнитті жұмсақ.

Магнитті қатты қорытпалар мен болаттар тұрақты магнит жасауға қолданылады. Тұрақты магнит жасауға арналған болат Е әрпімен белгіленеді. Оның құрамында едәуір пайызпен хром немесе кобальт болады.

МСТ 6862—54-ке сәйкес бұл болаттың мынадай маркалары белгіленген: ЕХ, ЕХЗ, Е7136, ЕХ5К5, ЕХ9К15М. Е әрпі магнитті болатты көрсетеді. Магнитті болатта хром, вольфрам немесе кобальт пайызі көп болады.

Тұрақты магнит үшін сондай-ақ темір-никель-алюминийлі қорытпа пайдаланылады. Темір-никель-алюминий және алюминий-никель кобальт негізінде соңғы кезде жасалған қорытпаның магнитик қасиеті өте жоғары.

Магнитті жұмсақ болаттар мен қорытпалардың магнит өткізгіштігі өте жоғары. Бұлардан трансформатор өзекшелерін электр өлшегіш приборларын электр-магниттерін жасайды. Магнитті болат Э әрпімен белгіленеді; оның маркалары: Э1, Э2, ЭЗ, Э4, Э1АА. Мұнда кремний көп болады.

Ом кедергісі жоғары болаттар мен қорытпалар реостаттарды, жылыту-қыздыру аспаптарының тетіктерін, өнеркәсіп және зертхана пештерін жасауда кең қолданылады. Бұл болаттың мынадай маркалары белгіленеді: Х13Ю4, 0Х23Ю6, 0Х23ЮБА, 0Х25Ю7А. Бұл болаттардағы көміртек мөлшері 0,05— 0,15%. Ом кедергісі жоғары қорытпалар хром мен никельден құралады; олардың маркалары (МСТ-қа . сәйкес): Х15Н60, Х20Н80, Х20Н80ТЗ.

Магнитсіз болаттар мен қорытпалар электрмашина жасау өнеркәсібінде түсті металдардың орнына қолданылады. Ең көп қолданылатындары — құрамында 22—25% никель болатын Н25 маркалы болат пен құрамында 9% Ni және 8—10% Мn болатын 55Н9Г9 маркалы болат. Магнитсіз болатты ферромагнитті көрсеткіш дәлдігіне әсер ететін аспаптарда қолданады.

Ерекше жылу қасиетті болат. Бұл болатты белгілі бір дәл сызықтық ұлғаю коэффициенті қажет болғанда немесе бұл ұлғаю іс жүзінде өте болмашы болатын жағдайда дәл өлшейтін аспаптар жасау үшін қолданылады. Құрамында 36% никель бар (Н36 марка) инвар-болат осындай болаттың қатарына жатады. Инвар 0 градустан 100°С-қа дейін мөлшерін сақтап қалуы кажет брлатын оптика және геодезия аспаптарында қолданылады. Темірдің 42% никельмен қорытпасы платинит (Н42) деп аталады. Бұл ұлғаю коэффициенті өте аз және шынының сызықтық ұлғаю коэффициенте тең ғана болатын платина орнына қолданылады. Платинитті проводты шыныға дәнекерлеу үшін қолданады. Элинвар Х8Н36 —сағат серіппесі, камертон және физика аспаптары үшін қолданылады.

Ерекше химиялық қасиеті бар болаттар мен қорытпалар. Болаттардың бұл тобына жоғары легірленген коррозияға төзімді, ыстыққа төзімді және ыстыққа берік болаттар жатады. МСТ 5632—61-ға сәйкес, негізгі қасиеттеріне байланысты болаттар мен қорытпалар үш топқа бөлінеді.

Коррозияға төзімді (таттанбайтын) болаттарға электро-химиялық коррозияға — атмосфераға, топыраққа, қышқылға, сілтіге және басқаға — төзімді болаттар жатады.

Ыстыққа төзімді (қаққа төзімді) болаттар мен құймаларға — 550°С-ден жоғары температурадағы газ ортада қарсы тұратын, күш түспегенде немесе аз күш түскенде бұйымның химиялық беттік бүлінуіне қабілеті бар болаттар мен қорытпалар жатады.

Ыстыққа берік болаттар мен қорытпалар белгілі бір уақыт ішінде күш түскенде жұмыс істейді және бұл жағдайда коррозияға төзімділігі жеткілікті мөлшерде болады.

Коррозияға төзімді болат хром мөлшері көп болат болып табылады. Ол сондай-ақ никельмен, титанмен және басқа қоспалармен легірленген.

Хром-никельді таттанбайтын болаттар титанмен, молибденмен, ниобиймен және басқа қоспалармен легірленген.

Хром-никельді таттанбайтын болаттың кез-келген ортада, оның ішінде концентрациялы күкірт және азот қышқылдарында да, коррозияға төзімділігі өте күшті болады. Сондай-ақ бұл құрамында никелі көп жоғары хромды болаттар тобына жатады. Бұл болаттың маңызды маркалары: 0Х18Н11, 0Х18Н12Т, 00Х18Н10, Х15Н910, Х17Н13М2Т және басқалар.

Таттанбайтын болаттың өнеркәсіпте: 1X13, 2X13, 3X13 маркалары турбина қалақтары, шток, білік, хирургиялық аспаптар, клапандар, гидравликалық пресс, болт, серіппе, арматура крекинг қондырғылары және үй ішіне қажетті заттар жасау үшін қолданылады.

0Х18Н9 — химиялық машина жасауда және таттанбайтын болатты газбен және доға арқылы пісіргенде пісіргіш металл ретінде қолданылады.

00Х18Н10, Х16Н15МЗБ, Х17Г9АН4 — азот қышқылы және органикалық қышқылдар (сірке, қымыз қышқылдарын есептемегенде) ортасында жұмыс істейтін бөлшектер үшін қолданылады.

Болат маркасының алдында тұрған ноль болат құрамында көміртектің 0,08 пайыздан артық болмағанын, ал марканың алдындағы екі ноль болат құрамында көміртектің 0,04 пайыздан артық болмағанын көрсетеді.

Ыстыққа берік және қаққа төзімді болатты жоғары температураға газ және көп күш түсетін жағдайда жұмыс істейтін бөлшектер мен механизмдер үшін қолданылады. Кәдімгі көміртекті болат 400—500°С-қа дейін қызғанда химиялық бүлінумен қатар беріктігін жояды.

Қаққа төзімділік дегеніміз жоғары температура мен шамалы күш түскенде металдың тотығуға қарсылық көрсету қабілеттігі.

Ыстыққа беріктік дегеніміз жоғары температура мен көп күш түскенде металдың беріктігін сақтау және тотықпау қабілеттігі.

Ыстыққа беріктік пен қаққа төзімділік бір-бірімен байланысты нәрсе. Ыстыққа берік металл міндетті түрде қаққа төзімді болу керек. Сондықтан да жану камерасын, термопара тыстарын қаққа төзімді болаттан, ал газ бен бу турбиналарының қалақтарын, реактивті двигательдер тетіктерін ыстыққа берік болаттар мен қорытпалардан жасайды.

Қаққа төзімді болаттағы ең маңызды легірлеуші қоспалар — алюминий, кремний, хром. Құрамында  10— 13% хромы бар болат 750°С-ге дейін қаққа төзімді болып келеді, ал хром 15—17% болса қаққа төзімділігі 800—900°С-ге дейін, ал хром 25% болса, 1000°С-қа дейін артады.

Ыстыққа берік болаттардың өнеркәсіпте кең қолдау тапқан маркалары мына төмендегідей: 4Х9С2, 1Х12СЮ, 0Х20Н14С2, 4Х14Н14В24, 1Х25Н25ТР, ХН75Л16ТЮ, Х28, Х23Н13 және тағы басқа көптеген маркалар, сондай-ақ ХН70ВМТЮ, ХН75МБТЮ және басқа маркалы ыстыққа берік қорытпалар.

Ыстыққа төзімді және ыстыққа берік болаттар мен қорытпалардың жалпы қолданылатын жерлері.

1Х10С2М, ЗХ13Н7С2 маркалары — мотор клапандарына; Х25Т, Х28, 0Х18Н10Ю — құбырларға, пеш бөлшектеріна, муфельдерге;

ХН78Т, ХН60Ю — газ жүру жүйесінің бөлшектеріна;

1Х12ВНМФ, 1Х12В2МФ, 4Х12Н8Г8, МФБ — турбина дискілеріне турбина қалақтарына, роторларға.

Х18Н10Т, Х18Н12Т —газ шығаратын жүйе система бөлшектеріна турбиналарға.

ХН70ВМЮТ, ХН80ТБЮ — турбина қалақтарына қолданылады.

Ыстыққа берік және қаққа төзімді болаттардан басқа, қақка өте төзімді болумен қатар электр кедергісі жоғары қорытпалар қолданылады. Бұл қорытпалар электротехникада кең қолданылады, өйткені олардың негізі никель емес, темір болғандыктан олар шаруашылық тұрғысынан өте тиімді келеді. Бұл қорытпалардың ең маңыздылары — фехраль мен хромаль.

Фехральдың құрамы: 0,12% С, 4—5% С, 4—5% Аl, қалғаны Ғе. Xромальда 26% Сr, 5% Аl, қалғаны — Ғе.

Бұл қорытпалар ыстыққа төзімді, ұзақ қыздырғанда жоғары температурада баяу тотығады және электр кедергісі жоғары. Бұлар үшін жұмыс температурасы 1000—1200°С.