## Slide 1: ЖОЛ ЖАМЫЛҒЫСЫНЫҢ БЕРІКТІЛІГІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ АНЫҚТАУ ТӘСІЛДЕРІ
Жол жамылғысының беріктілігі – көліктер құралдарынан келетін жүктемелер және табиғи климаттық жағдайлардың өзгеруінен пайда болатын кернеулер мен деформацияларға жол жамылғысының қарсыласуы.
Беріктілікті бағалау негізгі көрсеткіші болып деректі беріктілік коэффициенті саналады:
Кз.пр.= [Еф] / Етр ≥1

## Slide 2: 5.1.1 – кесте – жол жамылғысы беріктілік коэффициенттерінің мәндері (СН РК 3.03-19-2006, таблица 6.1)

## Slide 3: 5.2.1 – кесте – Бөлшектеп тексеру үшін телімдер таңдау кезегі
Телім кезегі | Төсеме жүру бөлігінің жағдайы
1 | Көлденең қима қатты бұрмаланған. Беріктілік сипатынан пайда болған ақаулар ауданы 80 %-ға дейін. Төсемеде жарықшақтар торлары, шөгулер, сынулар мен ойықтардың көптеген мөлшері. Жол жамылғысы бұзылу алдынды.
2 | Жол жамылғысы төсемесінің көлденең қимасы бұрмаланған. Беріктілік сипатынан пайда болған ақаулар ауданы 60 %-ға дейін. Төсемеде жарықшақтар торлары, шөгулер, сынулар мен ойықтар тартылған. Көлденең жарықшақтар арақашықтықтары 4 м.
3 | Көлденең қима бүлінген. Төсемеде беріктілік сипатынан пайда болған ақаулар (жарықшақтар торлары, жиі жарықшақтар). Көлденең жарықшақтар арақашықтықтары 4...10 м. Тапталған жолақта бойлық жарықшықтар. Беріктілік сипатынан пайда болған ақаулар ауданы 30 %-ға дейін. Төсемеде ойықтар, жамаулар және 30 мм-ден терең жолтабандар кездеседі.
4 | Жүру бөлігі төсемесінде 10...15 м. сайын жеке жарықшақтар. Беріктілік сипатынан пайда болған ақаулар ауданы 10 %-ға дейін. Әр жерде ойықтар кездеседі.
5 | Жүру бөлігі төсемесінде 20 м. сайын жеке жарықшақтар. Беріктілік сипатынан пайда болған ақаулар ауданы 5 %-ға дейін. Көлденең қима бүлінбеген.

## Slide 4
мұнда: ρ – нормативті жүктеме арқылы берілетін орташа меншікті қысым, Па (нормативті жүктемелердің барлық топтары үшін ρ = 0,60 МПа);
D – нормативті жүктеме келетін дөңгелек ізіне сәйкес шеңбер диаметрі, А1 жүктеме тобы үшін (100 кН), D = 0,37 (0,33) м, А2 жүктеме тобы үшін (110 кН) - D = 0,39 (0,34) м, А3 жүктеме тобы үшін (130 кН) - D = 0,42 (0,37) м (жақша ішіндегі D мәні – тоқтап тұрған автомобильдер үшін, жақшасыз - қозғалыстағы);
l – нормативті жүктеме әсерінен жол жамылғысының серпімді майысуы, м;
 - Пуассон коэффициенті, жол жамылғылары үшін – 0,3.

## Slide 5
5.3.1 – сурет – ХАДИ жол прессі:
1 – тіреуіш (кронштейн); 2 – автомобиль шанағы; 3 – домкрат; 4 – диномометр; 5 – дөңгелек қатты штамп

## Slide 7
Рис.1 Схема длиннобазового рычажного прогибомера:
1 – клиновидная опорная подкладка; 2 – кронштейн, 3 – индикатор, 4 – измерительное плечо рычага; 5 – опорная часть; 6 – закрепительные болты; 7 – ребра жесткости; 8 – грузовое плечорычага; 9 – колесо автомобиля; 10 – измерительный штырь; 11 – подпятник

## Slide 8
Рис. 5.3.1 – Рычажный прогибомер МАДИ - ЦНИЛ:
а - вид сбоку; б - вид сверху;
1 - пробка; 2 - стойка для индикатора; 3 - индикатор; 4 - держатель индикатора; 5 - швеллер; 6 - заднее плечо рычага; 7 - подъемные винты; 8 - соединительная муфта; 9 - опорный винт; 10 - стяжной болт; 11 - переднее плечо рычага; 12 - измерительная игла; 13 - винт, закрепляющий иглу; 14 - подпятник, предохраняющий врезание измерительной иглы в дорожное покрытие; 15 - поперечная опорная балка

## Slide 9
Для проведения измерений применяют установку, вклю­чающую:
гибкий штамп с нагрузкой Q = 50 ± 0,5 кН, эквивалент­ным диаметром отпечатка на покрытии дорожной одежды 33 ± 3 см и давлением в колесе 0,6 ± 0,05 мПа;
прогибомер длиннобазовый типа ПД, с диапазоном из­мерения прогибов 20 мм, погрешностью измерения 0,02 мм;
индикатор часового типа, с диапазоном измерения до 10 мм, ценой деления 0,01 мм;
термометр ртутный стеклянный, с диапазоном измере­ния 55 °С, ценой деления 1 °С;
рулетку измерительную металлическую;
манометр шинный ручного пользования, с диапазоном измерения 1,0 МПа, ценой деления 0,01 мПа;
глицерин;
воду.

## Slide 10
Подготовка к проведению измерений.
Определить границы характерных участков — длины характерных участков следует принимать протяженностью от 0,5 до 3 км.
Определить с помощью рулетки местоположение точек измерения упругого прогиба на характерном участке – рас­стояние между испытываемыми точками должно быть не бо­лее 50 м.
Установить гибкий штамп на точку измерения упругого прогиба.
Сделать отверстие в покрытии глубиной 3...4 см на рас­стоянии не более 1 м от точки измерения, заполнить его сме­сью воды и глицерина 3:1, вставить термометр, снять пока­зания температуры и занести в таблицу (табл. 4.3).

## Slide 11
Проведение измерений.
Установить опору прогибомера по центру между спа­ренными колесами гибкого штампа.
Установить опорную подкладку под стержень индика­тора часового типа таким образом, чтобы показания на шкале были в пределах 0,2...0,7 мм.
Выдержать автомобиль на точке до тех пор, пока отсчет по индикатору (i0) не будет изменяться.
Значение отсчета зафиксировать с точностью до 0,01 мм и занести показания в таблицу (табл. 4.3).
Продвинуть автомобиль вперед на расстояние не менее 5 м.
Дождаться, пока отсчет по индикатору (i1) после съезда автомобиля с точки не будет изменяться, значение его зафик­сировать и занести показания в таблицу (табл. 4.3).
Таблица 4.3
Форма для записи результатов измерений прогибов

## Slide 12: ДИНАМИЧЕСКИЙ МЕТОЛ ИЗМЕРЕНИЯ УПРУГОГО ПРОГИБА (УДН)
Рис. 4.6. Схема проведения испытания динамическим методом: а — жесткий штамп; б —гибкий штамп;
1 – груз; 2 – амортизатор; 3 – штамп; 4 – траверса; 5 – устройство для регистрации величины упругого прогиба; 6 – устройство для регистрации нагрузки; 7 – устройство управления процессом, регистрации результа­тов измерений и их записи; 8 – устройство регистрации температуры по­крытия

## Slide 13
Для проведения измерений применяют установку, вклю­чающую:
гибкий штамп с эквивалентным диаметром отпечатка в ди­намике 37 ± 1 см и давлением в колесе 0,6 ± 0,05 МПа или же­сткий штамп с диаметром 33 ± 1 см с нагрузкой 50 ± 0,5 кН;
устройство управления процессом, регистрации резуль­татов измерений и их записи;
а устройство создания и измерения величины нагрузки;
устройство измерения упругих прогибов с диапазоном измерения 2 мм и точностью 0,02 мм;
рабочее программное обеспечение;
устройство измерения расстояния с точностью до 2 %;
устройство измерения температуры покрытия с диапа­зоном измерения 55 °С и точностью 1 °С;
манометр шинный ручного пользования (для гибкого штам­па) с диапазоном измерения 1 МПа, ценой деления 0,01 МПа;
а глицерин;
воду.

## Slide 14
Проведение измерений.
Опустить штамп на испытываемую точку.
Настроить оборудование на требуемую величину на­грузки путем пробного сбрасывания груза на штамп.
Выполнить три измерения упругого прогиба в одной точке.
Проконтролировать результаты записанных измерений.
Таблица 4.4
Форма для фиксации результатов измерений упругого прогиба динамическим методом

## Slide 15: УСТАНОВКИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРОЧНОСТИ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД
длиннобазовый прогибомер, или балка Бенкельмана (например, ПД-2.5);
дефлектограф Lacroix;
установка SPA (Seismic Pavement Analizer);
установки Dynaflect, Road Rater;
дефлектометр падающего груза (PWD, Falling Weight Deflectometer);
установки УДН, УДН-НК;
установка ДИНА-ЗМ;
установка TSD (Traffic Speed Deflectometer).

## Slide 16
СТ РК 1279-2004.
Дороги автомобильные и аэродромы.
«Методы определения шероховатости дорожного покрытия и коэффициента сцепления колес автомобиля с дорожным покрытием»
Астана: Госстандарт РК, 2004.

## Slide 17
6.1 – сурет – Төсеме бетінің кедір-бұдырлық түрлері және олардың көрсеткіштері:
а- біркелкі; б – бұдырланған; 1 – макро кедір-бұдырлық; 2 – микро кедір-бұдырлық; z – дөңестіктің биіктігі; h – ойыс тереңдігі; l – кедір-бұдырлықтар арасы; α – ұшының бұрышы

## Slide 19: Бақылау құралдары және қосымша жабдықтар

## Slide 20: Өлшеу жұмыстарын жүргізу реті

## Slide 21: Сынақ нәтижелерін тапсыру реті
сынақ жұмыстары жүргізілетін телімнің толық атауы және оның техникалық эксплуатациялық сипаттариалары;
сыналатын телім ұзындығы;
сынақ жүргізілген күн мен уақыт;
табиғи шарттар;
жол жамылғысы төсемесінің түрі;
төсеме бетінің жағдайы (кірленеуі, тазалау мүмкінділігі)
төсемеде бар бүлінулер түрлері;
жолтабан болуы;
бойлық еңістік мәні;
ілініс коэффициентінің мәні;
кедір-бұдырлықтың орташа тереңдігі.