Лекция 4

Қорғасын концентратын шахталық тотықсыздандыра балқыту

Мақсаты:

- Қорғасынды және асыл металдарды барынша толық қара қорғасынға өткізу;

- Бос жыныс компоненттерін тастанды қожға өткізу;

- Агломераттағы мырыш мөлшеріне байланысты оны толығымен қожға өткізу.

Агломераттың құрамында мыс пен күкірттің мөлшері жоғары болғанда штейн алынады. Кей жағдайларда As, Sb, Fe, Cu және басқа металдардың күрделі қорытпасы – шпейза түзілуі мүмкін. Шахталық балқытуды отын ретінде кокс қолданылады. Пешке тиелетін шикіқұрам мен кокс бірнеше сағат бойы колошниктен фурмаға дейін қызған газ ағымына қарсы төмен қарай түседі. Пеште шикіқұрам физика-химиялық өзгерістерге түсіп, балқк өнімдері мен газдар түзіледі. Процестің сұйық өнімдері пештің ішкі горнында жиналып, тығыздығына байланысты қабаттарға бөлінеді (қара қорғасын, қож, штейн). Қара қорғасын рафинация цехына жіберіледі, штейн конвертерлеуге ағытталады, қож тастанды болса үйіндіге жіберіледі, құрамына мырыш өткізілген болса ары қарай өңдеуге жіберіледі (фьюменг процесіне). Балқыту процесінде негізінен қорғасын және басқа металдардың тотықсыздануы жүретіндіктен процесс тотықсыздандыра балқыту деп аталады. Тотықсыздандыру ортасын жеңіл түзіп, реттеуге болатындықтан процесті шахталық пеште жүргізеді.

1.4.1  Шахталық тотықсыздандыра балқытудың термодинамикасы

Металл оксидтері  келесі негізгі реакциямен тотықсызданады:

MeOn + mX = Me + XmOn                                                    (53)

Негізгі тотықсыздандырғыш ретінде көміртегі, көміртегі оксиді және сутегі (сирек) қолданады. Шахталық балқытуда кокс бір уақытта отынның және тотықсыздандырғыш ретінде атқарады. Келесі реакцияға түсіп газ түріндегі тотықсыздандырғыш түзеді.

C + H2O = CO + H2                                                             (54)

C + 0.5 O2 = CO + Q                                                             (55)

CO2 + C = 2CO – Q                                                          (56)

Тотықсыздану процесінің термодинамикалық шарты бойынша газ фазасындағы СО – ның СО2 – ге қатынасы 1:1 болуы тиіс. Бұл қатынасты тиелетін кокспен үрленетін ауадағы оттегінің мөлшерін реттеу арқылы ұстайды. Металлл оксиді қатты көміртегімен 2 кезеңмен тотықсызданады:

MeO + CO = Me + CO2                                                             (57)

C + CO2 = 2CO                                                                    (58)

MeO + C = 2CO                                                                     (59)

Қатты көміртегімен тікелей тотықсыздандыру металлургиялық прцестерде үлкен роль атқармайды. Өйткені қатты фазалар өзара әлсіз қатынаста болады және бұл реакцияның көпшілігі эндотермиялық. Реакциялар жүру үшін жоғары температура қажет және материалдар тығыз қатынаста болуы тиіс.Кесек агломератпен кокс арасында ондай қатынас болмайды. Сондықтан бұл процесте негізгі тотықсыздандырғыш СО болып табылады. Кокс фурма маңында тұрақты қабат түзіп, келесі реакциямен жанады:

C + O2 = CO2 + Q                                                                 (60)

Түзілген СО2 пеш шахтасымен жоғары көтеріліп кокстың көміртегісімен реакцияға түседі.

CO2 + C = 2CO                                                                   (61)

Одан жоғары аймақта СО мөлшері азайып, газда СО2 мөлшері көбейеді және төменгі температурада келесі ыдырау реакциясы жүреді.

2СО = СО2 + С                                                                  (62)

Тотықсыздандырузонасы фурма деңгейінен шамамен 3,5 м жоғары болады.

Қазіргі кезде  металл оксидінің тотықсыздану процесінің 2 теориясы қарастырылады:

- Академик Байков теориясы.Бұл теория бойынша металл оксиді ыдырау күйінде болатын жүйе, тек қана белшілі сыртқы шарттарда мұндай күйде бола алады. Мысалы: металл оксиді бос оттегі бар ортада ғана болады деп есептейді. Олар температураға байланысты келесі реакциялар мен ыдырайды деп есептейді.

Төменгі температурада

2MeOқатты = 2Meсұйық  + О2                                                                      (63)

Жоғары температурада

2MeOқат = 2Meсұйық + О2                                                (64)

Өте жоғары температурада

2MeOқат = 2Meгаз  + О2                                                                                                                      (65)

Осы теория бойынша тотықсызлану 2 кезеңмен жүреді:

MeO = 0.5O2 + Me                                                                                     (66)

0.5O2 + CO = CO2(67)

MeO + CO = CO2                                                                                                                                     (68)

яғни тотықсыздану ролі оттегімен байланысып газ фазасындағы оттегінің парциал қысымын төмендету.

- Профессор Чуфаровтың металл оксиді тотықсыздануының адсорбциясы каталитикалық негіздеген бұ л теория бойынша тотықсыздану процесі 3 кезеңмен жүреді. а) Тотықсыздандырғыш газдың металл оксиді бетінде адсорбциясы. б) оттегінің  оксидтен бөлініп, СО2 немесе H2O түзуі және металдың жаңа фазасының түзілуі в) тотықсыздану өнімі СО2 немесе H2O– ны реакция бетінен әкету.

Келесі реакциялармен жүреді:

MeOқат + COгаз = MeOқат + COадс                                                                                             (69)

MeOқат COадс = Meқат CO2қат                                                                                                         (70)

Meқат COадс = Meқат + CO2газ                                                                                                        (71)

MeOқат + COгаз = Meқат + CO2 газ                                                                                            (72)

Металл тотықтарының тотықсыздану реакциялары экзотермиялық және эндотермиялық болуы мүмкін. Температураның өсуімен экзотермиялық реакцияға газдардағы СО – ның үлкен концентрациясы төмен болуы қажет. Металл оксидтерінің тотықсыздану процесінің толық және жылдам жүруі келесі факторларға тәуелді: 1) Реакция зонасына тотықсыздандырғыш газдарды әкету және одан газдық өнімдерді жылдам әкету. 2) Процестің температурасы (температураның өсуімен тотықсыздану реакциясы жылдам өседі) 3) Агломерат кесектерінің ірілігі (өте ірі болса, оксидтер мен тотықсыздандырғыш қатынасы төмендейді, процестің жылдамдығы азаяды) 3) Шикіқұрамның кеуектілігі (кеуектілік өсуімен реакция жылдамдығы жоғарылайды).

1.4.2 Тотықсыздандыра шахталық балқыту кезіндегі шикіқұрам компоненттерінің өзгеруі

Қорғасын – агломератта негізінен PbO және металдық Pb түрінде болады. (PbO SiO2, PbO Fe2O3). Пешке тиелген агломерат газбен жылдам қызиды балқу температурасына жеткенде қорғаысн балқып бөлінеді. Сұйық Pb шикіқұрамның қалың қабаты арқылы сүзіоіп, төмен түседі. Жолында күміс, алтын, мыс, сүрме, висмут және басқа металдарды ерітіп, осы қоспалармен бірге горнда жиналады. Бұл ластанған қорғасынды  - қара қорғасын деп атайды.

Негізгі реакциялары:

PbO + CO = Pb + CO2	(150 – 1600C)                                                 (73)

PBO + C = Pb + CO        (400 – 5000C)                                                   (74)

PbO + PbS = 3Pb + SO2   (8000C жоғары температурада)                    (75)

Агломераттағы қорғасын сисликаттары жылдам еріп, қызады және өзінде басқа металдарды ерітеді. Сондықтан бұл процесте қорғасын, мыс, темір және басқа металдар оксидтерінің басым бөлігі қождық құрамнан тотықсызданады.

(MeO)қож + CO = Me + CO2                                                        (76)

Kp =                                                                 (77)

яғни қождағы металл окидтерінің мөлшері неғұрлым аз болса, СО – ның соғұрлым көп болуы тиіс. Силикаттағы қорғасының тотықсыздануы қиын. Оған күшті негіздер оң әсер етеді. Силикат құрамындағы қорғасын бөліп алуға жеңілдік береді.

2PbO SiO2 + CaO + FeO + 2CO = 2Pb + CAOFeOSiO2 + 2CO2             (78)

Нәтижесінде сұйық қорғасын әктасты темірлі қож және газ алынады. Бұл процеске біршама уақыт қажет. Сондықтан шахталық балқытуды өте жылдам жүргізбейді.

Қорғасын ферриттері – жеңіл тотықсызданады, төменгі температурада СО мен Сқ тотықсызданады. Қорғасын сульфаттардан келесі реакциямен тотықсызданады.

PbSO4 + 4CO = PbS + 4CO2       (550 – 6300C)                                      (79)

PbSO4 + 4C = PbS + 4CO                                                                       (80)

PbS штейнге өтеді немесе келесі реакциямен бөлініп алынады:

PbS + Fe = FeS + Pb                                                                               (81)

Бұл үшін пешке темір жоңқасын салу қажет.

Мыс – агломератта негізінен Cu2O , Cu2O SiO2 , Cu2S  және Cu2O Fe2O3 түрінде болады. Cu2S өзгермей штейнге өтеді, ал мыстың шала тотықтары кйүдіру дәрежесіне байланысты әр түрлі өзгеріске ұшырайды. Егер агломератта штейн түзуге қажетті күкірт қалдырылған болса, келесі реакция жүреді:

Cu2O + FeS = Cu2S + FeO                                                                      (82)

Мыс оксидтері металдық мысқа дейін тотықсызданады, бірақ мыстың күкіртке тартылысы күшті болғандықтан шикіқұрамда күкірт жеткілікті болған шартта келесі реакциямен штейнге өтеді:

Cu2O + CO = 2Cu + CO2(83)

2Cu + FeS = Cu2S + Fe                                                                           (84)

Егер күкірт жеткліксіз болса, мыс қара қорғасынға өткізеді. Силикат түріндегі мыс тотықсызданып үлгермесе мыс қожға өтеді, яғни мыс балқыту процесінің барлық өнімдерінде де болады.

Мырыш – агломератта ZnO , ZnS , ZnSO4 , бір бөлігі xZnO yFe2O3 түрінде болады. Балқыту кезінде мырыш сульфаты келесі реакциямен ыдырайды:

2ZnSO4 = 2ZnO + 2SO2 + Q                                                                  (85)

Бір бөлігі тотықсызданып:

ZnSO4 + 4CO = ZnS + 4CO2                                                                                                            (86)

ZnS зиянды қосылыс. Балқыту процесінде қож бен штейнге өтеді. Нәтижесінде қождың тығыздығы өсіп, балқуы қиындайды. Ал штейннің тығыздығы төмендеп балқу температурасы өседі. Соның әсерінен  штейн мен қожды бөліп алу қиындайды. ZnS көп болса, онда пештің горнында штейннің бетінде мырышты көбікті штейн түзілуі мүмкін. Нәтижесінде процестің жүрісі  бұзылады, пештің тоқтауына әкеп соғады. ZnS бір бөлігі келесі реакциямен тотықсызданады.

ZnS + Fe = Zn + FeS                                                                                  (87)

Мырыш бу түрінде ұшып келесі реакциямен тотығады.

Zn  +CO2 = ZnO + CO                                                                               (88)

2Zn + O2 = 2ZnO                                                                                       (89)

Zn + H2O = ZnO + H2(90)

Мырыш тотығуы газдармен әкетіледі, бір бөлігі қақ түзуі мүмкін. ZnО тотықсыздануы қиын оксид оған күшті тотықсыздандыру атмоферасы және 10000С жоғары температура қажет.

ZnО + CO = Zn + CO2(91)

ZnO + C = Zn + CO                                                                                   (92)

Егер ZnO агломераттың құрамында болса, оның зиянды әсері төмен болады. Оны (ZnО) балқыту кезінде силикаттарға өткізеді. Қожда FeO – ның мөлшері жоғары SiO2 мен CaO – ның мөлшері төмен болса, қождың ZnО – ны еріту қабілеті жоғары болады. Сондықтан қонцентраттың құрамныда Zn  мөлшері жоғары болғанда, күйдіру процесін толық жүргізіп балқыту кезінде қожға өткізуге тырысады.

Темір - агломератта  негізінен Fe3O4 , Fe2O3 және аз мөлшерде FeO түрінде болады. Темірдің бір бөлігі қорғасын, мыс, мырыш пен ферриттертүзеді. Шахталық пештің тотықсыздандыру атмосферасында негізінен Fe3O4  - пен FeO қалады. Өйткені Fe2O3 келесі реакциямен жылдам тотықсызданады.

3Fe2O3  + CO = 2Fe3O4 + CO2                                                                                                           (93

Бұл реакция төменгі температурада тотықсыздандырғыш аз концентрацияда жүреді. Fe3O4 күшті тотықсыздандыру атмосферасында келесі реакциямен тотықсызданады.

Fe3O4 + СО = 3 FeO + CO2                                                                       (94)

Оны темірге дейінтотықсыздандыру үшін жоғары температурамен, өте күшті тотықсыздандыру қажет. Бірақ қорғасын балқытуда металға дейін тотықсызданған темір пеште қақ түзеді. (темір жугы) Сондықтан металдық темір түзілетін жағдай жасамайды.

FeOкелесі реакциямен силикат түзеді.

2FeO + SiO2 = 2 FeO SiO2                                                                                                                 (95)

Бұл темірлі силикат қожға өтеді. Темір шала тотығының моно силикаты (2 FeO SiO2) қождың тығыздығын көтереді сұйық аққыш қасиет береді және мұндай қож сульфидтермен мырыш тотығын жеңіл ерітеді. Күкіртті темір штейнге өтеді.

Күшала мен сүрме – бұл металдар балқыту процесінде As2O3 түзе жартылай ұшады. Бір бөлігі қара қорғасында ериді немесе балқыту процесінде жеке өнім  - шпейза түзеді. Егер агломератта Ni мен Co – ң айтарлықтай мөлгері болған жағдайда, шпейза түзу тиімді. Өйткені бұл металды шпейзада шоғырланады.

Қалайы келесі реакциямен тотықсызданады:

SnO2 + CO = SnO + CO2                                                                                                                  (96)

SnO + CO = Sn + CO2                                                                               (97)

Қалайы қорғасында ериді, қалғаны қожға өтеді. Бұл қымбат металл болғандықтан, оны қорғасыннан бөліп алудың маңызы зор.

Алтын мен күміс – агломератта Au, Ag, Ag2S,  және Ag2SO4 түрінде болады. Балқыту кезінде негізінен қара қорғасынға өтеді. Қара қорғасын асыл металдың жақсы коллекторы. Бірақ бұл металдың бір бөлігі штейн мен шпейзаға өтеді.

SiO2, MgO, MnO, Al2O3, CaO – бұл оксидтер тотықсызданбай, қожға өтеді.

Шахталық балқыту процесінде шикіқұраммен тотықсыздандырғыш газдар арасында жүрген көптеген күрделі процестер нәтижесінде балқыту процесінің негізгі үш өнімі түзіледі: қара қорғасын, штейн, қож. Бұл өнімдерде металдың бөлінуі көптеген факторларға тәуелді: 1) агломераттың құрамы; 2) балқыту режимі; 3) процестің қарқындылығы; 4) температурасы; 5) тотықсыздандыру атмосферасы; 6) тұндырудағы өнімдердің өзара толық бөлінуі.

3- кесте – Металдардың қорғасынды балқыту процесінің өнімдерінің бөлінуі

| Өнім | Agг/т | Au г/т | Cu % | Pb % | Sb 5 | As % | Sn % | өнім шығымы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Өнімнің құрамы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Қара Pb Штейн Шпейза Қож | 6535 2281 3481 20 | 63 11 70 іздері | 0,6 18 15,2 0,2 | 91,2 19,4 15,8 0,9 | 4,8 0,7 14,4 0,3 | 1,2 0,2 9,9 0 | 1,1 0,3 6,4 0,1 | 25,4 % 1,3 0,8 72,5 |
| Металдардың таралуы, % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Қара Pb Штейн Шпейза Қож | 95,9 1,7 1,6 0,8 | 95,9 0,9 3,2 0 | 23,5 34,9 13,1 23,5 | 95,9 1,1 0,5 2,5 | 78,3 0,6 7,1 14 | 79,4 0,7 19,9 0 | 68,8 0,9 12,5 17,8 | - - - - |

1.4.3 Пештің тотықсыздану қабілеті және оны реттеу жолдары.

Пешің тотықсыздану қабілеті келесі факторларға тәуелді:

- Отын шығыны;

- Шикіқұрам себіндісінің биіктігі;

- Тотықсыздану ұзақтылығы;

- Температурасы.

Отын шығыны неғұрлім көп болса, түзілетін газда СО2 мөлшері соғұрлым көп, яғни атмосфера тотықсыздандыру атмосферасы болады.

Шикіқұрам себіндісінің биіктігі фурмадан шикіқұрам бетіне дейінгі арақашықтық. Шахталық балқытуда кокс пен агломератты пешке көлденең қабаттармен тиейді, яғни қабат биіктігі неғұрлым жоғары болса, отын биіктігі де соғұлым жоғары болады, яғни пештің тотықсыздандыру атмосферасы өседі.

Тотықсыздану ұзақтығы себінді биіктігіне байланысты. Қабат неғұрлым биік болса агломераттың пеште болу ұзақтығы соғұрлым ұзақ, яғни тотықсыздану толық жүреді.

Температура процестің толықтығына әсер етеді. Температура неғұрлым жоғары болса, тотықсыздандыру соғұрлым жылдам жүреді. Шикіқұрам қалпі мен температура жануы бойынша, шахталық пешті вертикальды түрде келесі зоналарға бөлеміз.

Бірінші зона – (1) ішкі көрік – сұйық балқыма өнімдеріне толы, яғни кокс, қиын балқитын агломерат. Онда температура 700 – 10000С. Фурмада биік немесе кіші биіктігі бойынша қабаттар болады.

Фурмалардан аздап жоғарыда фокус зонасы орын алады (2). Бұл ең жоғарғы температура зонасы (1300 – 15000С) ол пеш орталығында 300 – 400 мм ге орнатылған. Пеш орталығында балқымайтын шикіқұрам қабаты t: 200:7000С жайылған. Бұның қалыңдығы процесс шартында байланысты өзгереді. Пеш конструкциясы ауа үрлеу әсерімен, пеш ені 1,5 – 1,7 м- ден үлкейтіледі. Себебі , пеш орталығы онда үрленбейді. Тотықтырғыш зонадан жоғары , тотықсыздандырғыш зона (3) температура 9000С жүріп, реакция (24) бойынша жүреді. Онда металл оксидтерінің тотықсыздануы болады. Биіктігі фурма деңгейінен 3 – 3,5 см. Ендігіде, пештің жоғарғы горизонтальында дайындық зона (4) болады. Онда шикіқұрам 400 – 4500С қыздырылады. 8 - зона сифон. Дегенмен, балқыма техникалық көрсеткіштері, термодинамикалық көрсеткіштермен, кинетикалық процесс көрсеткіштермен анықталады. Агломерат тотықсызданғыш процесі химиялық фазалық құрамнан байланысты. (агломерат жұмсару температурасы, процесс тотықсыздануы нашар болады).

Сондай-ақ процеске шикіқұрамның минералдық құрамы және физикалық қасиеттері де әсер етеді. Практиа жүзінде кокс шығыны шикіқұрам салмағының 10-11% құрайды. Шикіқұрамның сеппелік биіктігі 4,5-6 м; ең жоғары температура фурма үстінде 1300-1500ºС; шикіқұрамның пеште балқу ұзақтығы 4-6 сағат.

1.4.5 Қорғасынды шахталық балқытудың өнімдері

Қож  - көп компонентті балқыма түрінде болады. Ол бос тау жыныстарынан және арнайы енгізілген флюстерден тұрады. Кокс – компоненттерді, бос тау жынысының, қара қорғасыннан және де басқа да бағалы балқыма өнімдерінен (штейн, шпейзадан) бөлу үшін қызмет атқарады.

Қожда негізгі химиялық реакциялар өтеді. Сондықтан да оның құрамын дұрыс алу керек. Құрамы мен құрылымы; оның мынадай қасиеттерін анықтауға мүмкіндік береді; балқыма температурасы, тұтқырлығы, тығыздығы, беттік тартылыс, соңынан, негізгі технологиялық процесс параметрлерін және балқыманың технико – экономикалық көрсеткіштерін (қорғасынды және басқа да бағалы компоненттерді бөлу, кокс шығыны, пеш өнімділігі;

Қож құрамын, өңделетін қорғасын концентраты мен флюс құрамына байланысты шаңдайды.

Негізгі көп компонентті қорғасын балқымаларының қождарының балқыма жүйесі басын, FeO – ZnO – CaO – SiO2 саналады. Осы компоненттер суммасы 90% құрайды. Не одан көп болады. Оның құрамында қажеттісі ZnO (5-25%)  мөлшері ZnO (20%)  мөлшері. Қож қасиетіне әсер етіп, көрсеткіштерді төмендетпейді.

Температура – қождың қаттыдан гологенді - аққыш қалыпқа не болмаса, сұйық қождың кристалдануы басталатын температура – қождың балқу температурасы. Қорғасынды балқытуда қождың балқу температурасы 1050 – 11500С болады.

Қождың тұтқырлығына байланысты кинетика химиялық реакциялар және балқыма өнімдерінің бөліну жылдамдығы болады. Қождың тұтқыр болуына байланысты, балқыма өнімдерінің қабаттасуы ақырын жүреді, ол пеш көрігінде болады. Ал пеш өнімділігін төмендетеді. Қож тұтқырлығының төмендету үшін қосымша қыздыру болады. Ал ол, кокс шығыны мен отқа төзімділердің көп шығындалуына әкеледі; Қож тұтқырлығы үлкен болған сайын, түсті металдар жоғалымы да көп болады.

Негізінен қорғасынды шахталық балқытудың қождың тұтқырлығы 0,5 – 1,0 Па с. SO2 мөлшері 30% жоғары болғанда, қож тұтқырлығы өседі, FeO қосу төмендетеді.

Балқыма өнімдерінің бөлінуі олардың тығыздықтарының әр түрлілігіне байланысты. Олардың, яғни қож, штейн, қара қорғасын тығыздықтары айтарлықтай үлкен болса тез бөлінеді. Сондықтан қож жеңіл фаза, өте аз тығыздықты болу керек. Ал оны құрайтын (2,7 SiO2^ 5.0 FeO; 3.3CaO; 2.8 Al2O3) г/см3 байланысты.

Қорғасынды шахталық балқытуда, алынатын қож қасиеттері. Балқу температурасы 1100 – 11500С; тұтқырлық 12000С – 0,5 Па с; тығыздық 3,5 – 3,8 г/см3; олар негізнен,%: 20-30SiO2; 20-40 FeO; 10-18CaO; 25 ZnO болу керек.

Штейн – қорғасын өнімдерінің құрамында темір сульфиді, қорғасын, мыс, мырыш болады. Барлық мысты – қорғасынды штейндерде, металл балқымалары болады, әсіресе; қорғасын, мыс, темір, күміс, алтын. Штейн құрамында темір сульфидінің көп болуы онда қорғасын балқуын көтереді, ал мыс сульфидінің құрамы көбеюі, бағалы асыл металдардың балқуын көтереді және де қорғасынның қожда жоғалуын төмендетеді. Соңынан мысты- қорғасынды штейн алады, %: 7-40 Cu; 16-45 Fe; 20-25 S; 8-47 Pb;

Штейн – негізінен  қажетсіз өнім, себебі одан мысты, қорғасынды, асыл металдарды бөліп алу мақсатында қиын қосымша өңдеулер қажет, отын да қажет. Егер Zn көп болса, қорғасын концентратында, ол тіптен қажетсіз. Егер қорғасын концентратында мырыш пен мыс көп болса, көбірек жандырып, мырышты қожға; мысты қорғасынға өткізуге тырысу керек.

Шпейза – штейнге қарағанда қиын балқитын, ауыр болады. Ол пеш көрігінде қорғасын мен штейн арасында түзіледі. Кей жағдайда штейнмен шекара дұрыс бөлінбейді. Шпейза – асыл металдардың жоғалатын  көзі. Шпейза – сирек құралып, түзіледі. Ол As мен Sb күйдіру кезінде толық жойылмаса, түзіледі. Шпейзаның құрамы,%: 2-15 Pb; 2-34 Cu; 20-50 Fe; 18-30 As; 1-6 Sb; 0.001-0.01 Au; 0.015-0.20 Ag.

1.4.6 Шахталық пеш

Келесі негізгі бөліктерден тұрады:

- горн;

- шахта;

- колошник.

Пеш фундаментке орнатылады; горн фундаменттің үстіңгі деңгейінен кессонға дейінгі бөлігі. Тереңдігі 0,5-0,75 м (шикіқұрамдағы қорғасын мөлшеріне байланысты); қож бен штейн арнайы ағынөзектер арқылы шығарылады; тұндырғышқа түседі, онда тығыздықтары бойынша бөлінеді. Қара қорғасынды сейфон арқылы шығарады, үздіксіз шығарған тиімді. Пештің жұмыс өнімділігі оның фурма аймағындағы көлденең қимасының ауданымен анықталады және ол пештің тиімді қимасы деп аталады.

Дөңгелек пештің жұмыс өнімділігі оның диаметрлерімен анықталады, d=1-1,5 м болу керек. Әдетте пештің ені 1,5-1,68 м; ұзындығы қажетті жұмыс өнімділігімен анықталады. Әдетте 4,5-5,5 м; тиімді қимасының ауданы 6-7 м2.

Пештің биіктігі екі биіктікке бөлінеді:

1 жалпы биіктік – фундаменттен колошникке дейін;

2 тиімді биіктік – фурмадан колошникке дейін.

Шикіқұрам тиелетін жерді колошник деп атайды, ал ол алаңды колошниктік алаң деп атайды.

Газ колошник үстіндегі газарна арқылы әктіледі, колошниктік газдар деп аталады.

Отын ретінде кокс қолданамыз. Оның сапасы жақсы, ірі кесек (200 мм) түрінде болуы тиіс.

Үрленетін ауа пеш дұрыс жұмыс істеуі үшін уақыт бірлігі ішінде белгі тұрақты мөлшерде болуы керек. Оның мөлшері пеш өлшеміне, кокс шығынына байланысты.

Процесті қарқындату жолдары. Процесті қарқындату үшін үрленетін ауаны оттегімен байытуға болады (оттегі мөлшері 25-29%). Нәтижесінде:

-балқытылатын шикіқұрамның меншікті мөлшері жоғарылайды;

-кокс шығыны 17%-ға төмендейді;

-шығарылатын газ мөлшері, шаңның әкетілуі төмен;

-пеш фокусындағы температура 50-60ºС-қа жоғарылайды;

-флюстердің шығыны 41-50%-ға төмендейді;

-қож шығымы төмендейді;

-пеш меншікті жұмыс өнімділігі 6-10%-ға жоғарылайды.

Сурет 2 –  Қорғасынды балқытуға арналған шахталық пештің құрылғысы

1- Ішкі горн; 2- фурмалар; 3- қожды шығаруға арналған сифон; 4-ауалы  коллектор; 5 – шатёр; 6- шибер; 7- колошник; 8- пештің кессондалған шахтасы; 9- сулы коллекторлар; 10 – қорғасынды шығаруға арналған сифон