# Лекция 5

# 1.5 Реакционная плавка

# 1.5.1 Теоретические основы реакционной плавки

# При переработке богатых свинцовых концентратов, содержащих боле 65% Pb в шахтной печи, возникает ряд трудностей. При агломерирующем обжиге такого  концентрата образуется большое количество жидкой фазы. В результате частицы шихты обволакиваются плёнкой, что затрудняет осуществление полного обжига. В результате получают плотный, недостаточно обожжённый агломерат. Во избежание этого концентрат проходится разубоживать большим количеством флюсов, что резко удорожает процесс агломерации, из-за снижения производительности агломерационных машин. Кроме того плавка плотного и богатого серой агломерата а шахтной печи сопряжена с большими осложнениями. Для переработки  таких концентратов более рациональным процессом является реакционная плавка.

# Для проведения процесса реакционной плавки концентрат подвергают частичному обжигу с неполным окислением сульфида свинца по реакциям

# 2PbS + 3O2 = 2PbO + 2SO2                     (1.64)

# PbS + 2O2 = PbSO4                                (1.65)

# Образующиеся PbO и PbSO4 вступают в твёрдофазное взаимодействие с неокислившимися частицами сульфида свинца с образованием жидкого металлического свинца по реакциям, на которых основана реакционная плавка

# PbS +2PbO = 3Pb + SO2                          (1.66)

# PbS + PbSO4 = 2Pb + 2SO2                     (1.67)

# Наличие большого количества свинцовых минералов и незначительное количество частиц пустой породы обеспечивают хороший контакт между участниками реакций реакционной плавки, что создаёт необходимые условия для протекания реакции реакционной плавки с достаточной скоростью.

# Присутствие в шихте сульфидов Cu2S, FeS, ZnS, Sb2S3, As2S3 отрицательно сказывается на процессе реакционной плавки.  Наличие этих сульфидов приводит к образованию штейна, в котором растворяется  сульфид свинца. В этом случае  сульфид свинца  не восстанавливается до металлического состояния и не извлекается в черновой свинец, что снижает извлечение свинца в черновой металл. Кроме того жидкий штейн обволакивает частицы шихты, что препятствует контакту между оксидами и сульфидами свинца а, следовательно затрудняет процесс реакционной плавки.

# Реакционная плавка может осуществляться в горнах, короткобарабанных печах и электропечах.

# 1.5.2 Горновая плавка

Для горновой плавки используют  богатые свинцовые концентраты, содержащие            75-78%  Pb.  Шихта для горновой плавки состоит из 60-75%   свинцового концентрата, 20-25% оборотной пыли, 2-8% извести и 3-10-% кокса. Для снижения пылевыноса из агрегата, шихта веред поступлением в горн увлажняется до 9-12%. Шихта загружается в предварительно разогретый горн. Затем в горн подают воздушное дутьё. За счёт сжигания кокса в горне поддерживается температура порядка 750-850оС. Кроме того, кокс обеспечивает дополнительное восстановление оксида свинца до металла. Находящаяся в шихте известь позволяет обеспечивать  поддержание шихты в горне в нерасплавленном, а в тестообразном состоянии. Кислород воздуха окисляет сульфид свинца с поверхности частиц шихты до оксида и сульфата. Поверхностный оксидный и сульфатный слой реагирует с сульфидом свинца, обеспечивая протекание реакций, на которых основана реакционная плавка.

Схематическое устройство горна представлено на рисунке 1.8.

Рисунок 1.8 Схематическое устройство агрегата для горновой плавки

1- станина; 2-ванна жидкого свинца; 3-плита для удаления шлака;                        4- перегребающий механизм; 5- механический перегребатель;                                    6- водоохлаждаемый кессон; 7- вытяжной зонт; 8- воздушный коллектор; 9- фурма для подачи воздушного дутья.

Горн представляет собой чугунный ящик с размерами: длина- 2,0-2,5 м; ширина-0,5 м и высота о,25 м. Ящик устанавливается на металлической станине или кирпичной кладке. Реакционное пространство горна ограничено с тёх сторон водоохлаждаемыми кессонами, а с передней части –шторкой, изготовленной из листовой стали. К передней части горна примыкает плита для выгрузки из печи шлака. Над ящиком установлен вытяжной зонд, соединённый с эксгаустером. На одной из боковых стенок смонтировано  летка для выпуска жидкого свинца. Шихта в горне располагается откосом. Во время плавки она периодически перемешивается с помощью механического перегребателя.

По мере накопления из горна периодически выпускают жидкий свинец, а твёрдый остаток, называемый серым шлаком, сгребают с поверхности жидкой ванны и направляют на переработку. С отходящими газами из горна выносится пыль. Вынос пыли из горна составляет порядка 25-30%. Отходящие газа поступают в в газоход, где оседает грубая пыль. Очистка отходящих газов от тонкой пыли осуществляется в  рукавных фильтрах или электрофильтрах. Пыль содержит порядка 60-70% свинца.  После грануляции она направляется в голову процесса.

Прямое извлечение свинца в черновой свинец невелико и составляет 70-75%. При этом в пыль переходит 20-25%, а в шлак 10-15%. Содержание свинца в сером шлаке составляет порядка 30%. Полное извлечение свинца после переработки пыли и шлака составляет 95-98%. Отходящие газы содержат 5-5% SO2. Они могут быть использованы для производства серной кислоты.

Недостатками горновой плавки являются низкая производительность плавильного агрегата,  слабая механизация процесса плавки, высокие требования к перерабатываемому материалу, низкое прямое извлечение свинца в черновой металл, вредные условия для работы в помещении.

В современных условиях горновая плавка может быть использована как вспомогательный процесс, позволяющий извлечь из богатых свинцовых концентратов часть свинца без больших затрат топлива и флюсов.

1.5.3 Реакционная плавка в короткобарабанных печах.

Перед плавкой в короткобарабанной печи свинцовый концентрат, содержащий порядка 70-80% Pb, подвергают агломерирующему обжигу. Обжиг осуществляется таким образом, чтобы в полученном агломерате  отношение PbO : PbS = 1: 2. Агломерат с добавкой 3-4% кокса загружают непосредственно в предварительно разогретую  печь. Процесс плавки осуществляется при температуре 1200-1250оС. Для поддержания необходимой температуры  в рабочем пространстве печи сжигается углеводородное топливо. В качестве топлива могут быть использованы угольная пыль, мазут или природный газ.

Схематическое устройство печи приведено на рисунке 1.9.

Печь представляет собой стальной цилиндр, футерованный изнутри огнеупорным высокоглинозёмистым кирпичом. Длина печи составляет 2,4 м, диаметр 2,4 м. Внутренний объём печи составляет порядка 10 м3. Глубина ванны плавления составляет 0,8 м. В одной из торцевых стен печи имеется отверстие, закрываемое крышкой, которое служит для загрузки шихты в печь. В отверстии противоположной стенки печи установлена пылеугольная горелка или мазутная форсунка. Через это же отверстие удаляют из печи и отходящие газы.

После загрузки печи и подачи дутья печь приводят во вращательное движение, что способствует хорошему контакту частиц шихты и продуктов плавки. Скорость вращения печи составляет 0,5-1,0 об/мин.

Рисунок 1.9 Устройство короткобарабанной печи.

1 – корпус печи; 2 –огнеупорная кладка; 3 -загрузочное окно; 4- окно для сжигания топлива; 5 –Боров для отвода отходящих газов; 6- форсунка для сжигания топлива; 7- венец; 8 –отверстие для выпуска жидких продуктов плавки; 9 –бандажное кольцо; 10- опорный ролик.

Через 1,5-2,0 часа завершаются все процессы реакционной плавки. Жидкими продуктами плавки являются черновой свинец и шлак. Вращение печи прекращают и в течение часа продукты плавки разделяются и отстаиваются. После разделения и отстаивания черновой  свинец т шлак раздельно выпускают из печи. Общая продолжительность плавки составляет 3-4 часа. Печь работает в периодическом режиме. За один цикл получают 4-5 т свинца

Прямое извлечение свинца в черновой металл составляет 80-88%.В пыль переходит порядка 6- 8% свинца, а 4-12% свинца переходит в шлак. Шлак направляют на переработку  в восстановительную шахтную плавку, а пыль на процесс агломерации. Общее извлечение свинца после переработки шлака и пыли составляет 97-98%.

Недостатками плавки в короткобарабанных печах являются: периодичность процесса, относительно низкая производительность печи, невысокое прямое извлечение свинца в черновой металл и необходимость переработки шлаков.

Плавка в короткорбарабанных печах применяется на заводах  в Польше и Германии.

1.5.4 Реакционная плавка в электропечах

Один из вариантов реакционной плавки  в электрических печах включает в себя следующие технологические операции: грануляция шихты, агломерирующий обжиг, плавку агломерата на черновой свинец и рафинирование свинца.

Процесс грануляции шихты осуществляется следующим образом. На частицы оборотного агломерата последовательно накатывают слой пыли, затем известняка и затем концентрата. Благодаря такому строению гранулы в процессе агломерации выгорание серы до остаточного содержания 4-5%. В результате получается агломерат, в котором содержание свинца  превышает 70%.

Полученный агломерат подвергается дроблению, а  затем классификации по крупности. Самую крупную фракцию отправляют на процесс агломерации, где он используется в качестве постели на агломерационной ленте. Средний класс  является оборотным агломератом, который поступает на окатывание. Мелкая фракция крупностью менее 8 мм поступает на электроплавку.

Шихта для электроплавки состоит из 85% агломерата, 3-5% известняка, 10% пыли и 2,5-5,0% кокса.

Жидкими продуктами плавки являются черновой свинец и шлак. Температура в в печи поддерживается в пределах 1350-1450оС.Плученный шлак характеризуется следующим составом, %: FeO – 20-23%, СаО – 33-36, SiO2 -  20-22, ZnO- до 12%,  Pb- до 3%. Выход шлака невелик. Поэтому потери свинца с ним также невелики и составляют порядка 1,5%.

Прямое извлечение свинца в черновой металл составляет 97%.

Существует также вариант осуществления реакционной плавки путём плавки свинцового  концентрата в электропечи во взвешенном состоянии. В этом случае сульфидный концентрат в смеси с известняком измельчают до крупности  2 мм и  подсушивают до содержания влаги в шихте порядка  1%. Подготовленная шихта подаётся в электрическую печь вместе с воздушным дутьём, нагретым до 300оС или дутьём, обогащённым до 30% кислородом.  Подача шихты осуществляется через специальные загрузочные устройства, расположен6ные в своде печи в непосредственной близости от электродов.

Подача дутья осуществляется через специальные сопла, которые обеспечивают горизонтальную подачу воздуха под сводом печи, что обеспечивает достаточную продолжительность обжига. Температура в зоне горения сульфидов составляет порядка 1150-1200оС. Жидкие и твёрды продукты обжига опускаются на  поверхность шлаковой ванны. За счёт выделения тепла при пропускании электрического тока через шлаковый расплав температура шлаковой ванны составляет порядка 1350оС. Здесь завершаются все реакции плавки и происходит разделение жидких продуктов плавки шлака и свинца.

Для снижения содержания свинца в шлаке в шлаковом расплаве поддерживают высокое содержание СаО в пределах 32-35%. В шлаке содержится не менее 9% FeO и до 15% ZnO. Это обеспечивает достаточную электропроводность шлака. Содержание SiO2 в шлаке до 23%.

Для снижения содержания свинца в шлаке и уменьшения расхода угольных электродов на поверхность шлаковой ванны загружаю 5,5% от массы шлака кокса. Кокс восстанавливает свинец из оксида и уменьшат взаимодействие материала электродов со шлаком.

В процессе плавки порядка 36% свинца, содержащегося в концентрате, выносится из печи с пылью, которая возвращается в голову процесса. Тем не менее, извлечение свинца в черновой металл составляет 97,8%., а потери свинца со шлаками не превышают 1,1%.

Достоинством плавки является то, что при её осуществлении исключается необходимость проведения предварительного обжига. В этом случае в одном агрегате совмещаются обжиг и плавка.

Недостатками процесса являются строгие требования к шихте по крупности, необходимость глубокой  сушки материала и большой вынос пыли из печи, что требует мощной и совершенной системы пылеулавливания.