МЕТАЛДЫ ПІСІРУ

11.1.Пісірудің мәні, маңызы және түрлері

Металдарды өңдеуде ең көп тараған технологиялык процестердің бірі пісіру болып табылады.

Пісіру деп, пісірілетін жапсарды пластикалык немесе сұйық күйге жеткенше қыздыру арқылы металдарда ажырамайтын қосылыс процесін жасауды айтады.

Пісірудің мәні — пісіру жапсарындағы металл бөлшектерінін бір-бірінен өз ара қашыктықтарын молекула аралық қашықтыққа дейін жуықтату болып табылады. Осыдан пісіру қосылысының беріктігі келіп шығады.

Пісіру пісірілетін жапсарды пластикалық күйге жеткенше қыздырғаннан кейін қысым түсіру арқылы немесе қысымсыз пісіру жапсарын балқыту арқылы орындалады.

Қазіргі кезде металл өңдеудің пісіру қолданылмайтын саласын (кино мен радиоаппаратурасындағы дәлдік приборларды құрастыкенн бастап металлургиялық агрегаттарды, көпірлерді, үй каркастарын, теңіз кемелерін, газ құбырларының линияларын т. б. жасауға дейін) атау қиын.

Пісіру ауыр және еңбекті көп керек ететін жұмыстарды жай және жеңіл жұмыстармен ауыстыруға мүмкіндік туғызады. Мысалы, тойтарып шегелеуді пісірумен алмастыру жұмыс мерзімін қысқартып, металл үнемділігін арттырады; жасалған құрылымдардың бағасын кемітеді. Пісіру қосылыстары тойтарып шегеленетін қосылыстарға қарағанда берік және сенімді келеді. Әсіресе ол газ бен сұйықтарды сақтайтын және тасымалдайтын ыдыстарды, кательдарды және т. б. жасауда маңызды орын алады.

Пісіру арқылы әр түрлі металдарды қосуға болады; құймалық және соғылған болаттан мөлшері әр түрлі кез келген бұйымдар жасауға болады.

Пісірудің артықшылығы контактілі, электр доғалық, электр шлакты және басқа тәсілдерінің механикаландырылып, автоматтандырылуында, мұның өзі пісірудің жоғарғы техникалық көрсеткіштерінде күрделі құрылымдарды алуға мүмкіндік береді.

Пісіру тәсілдері

18 - кесте

Пісіру процестерін ойлап табуда, жетілдіруде және дамытуда біздің еліміз алдыңғы қатарда.

1802 жылы орыс ғалымы В. В. Петров электр доғалық құбылысын ашып, доғаның көмегімен металдарды қыздыруға, балқытуға болатындығын бірінші боп тапты.

1882 жылы Н. Н. Бенардос балқытылатын көмір электродта электр доғалық пісіру тәсілін тапты, ал 1888 жылы Н. Г. Славянов балқитын металл электродымен доғалық пісіруді орындауға болатындығын ұсынды. Н. Н. Бенардос және Н. Г. Славянов тәсілдері қазіргі металдардың электрмен пісіру түрлерінің негізі болып табылады.

Ұлы Октябрь революциясынан кейін пісіру ғылымы мен техникасы біздің елімізде зор қарқынмен дамыды. Әсіресе электр доғасымен пісіру және оны механикаландыру процесінде совет ғалымы Е. О. Патонның еңбегі ерекше орын алады. 1929 ж. Е. О. Патон Украина академиясында электрмен пісіру зертханасын ұйымдастырып, ал 1934 жылы осы зертхананың негізінде электрмен пісіру институтын құрды. Пісіру ғылымын дамытуда МВТУ ЦНИИТМАШ, оргметалл және тағы басқа ғылми мекемелер мен машина жасау зауыттарының еңбектері өте зор.

Пісіру	технологиясының жетістіктері, пісіру аппараттарынын қолайлылығы мен жоғары өнімділігі оларды өнеркәсіпте кеңінен қолдануға мүмкіндік берді.

Пісіру түрлері. Пісіріп қосудың негізгі түрлері мен тәсілдері 18-кестеда берілген. Сұлбадан пісірудің негізгі түрлері-металды қатты күйінде деформациялау арқылы қысыммен пісіру, ал қосылатын жапсарды электр тогының, жанғыш газдың немесе химиялык реакцияның жылуы көмегімен болатын балқытып пісіру екендігі көрсетілген. Тұткырлығы жоғары металдарды пластикалық пісіруде қалыпты температурада қыздырудың көмегінсіз, қысыммен ғана пісіріледі. Ал тұтқырлығы аз металдарды пластикалық күйге жеткенше алдын ала қыздырады. Пісіру түрлерін таңдап аларда алдымен металдың пісірілгіштігі, яғни оның берік қосылыс түзей алатын қабілеті ескеріледі.

а, б – жиектерін қисатпай түйістіру, в – жиектерін V әрпі тәрізді қисайтып түйістіру, г – жиектерін Х тәрізді қисайтып түйістіру, д, е - жиектерін Ү әрпі тәрізді қисайтып түйістіру, ж, з – таврлы әдіспен қисатпай түйістіру, и – бұрыштық қосу, к – айқастыру арқылы электрмен тойтару (электрозаклепка), м, н – ойып пісіру, о – жиектерін қаусыру

74 – сурет. Доғалық пісірумен орындалатын пісіру жапсарлары мен қосылыстарының түрлері.

Металдың пісірілігіштігі олардың химиялық құрамы мен физикалық қасиетіне байланысты болады. Өз ара балқығыштығы жақсы, жылу өткізгіштігі жоғары, аз отырылатын және сызықтык ұлғаю коэффициенті аз металдар жақсы пісіріледі.

Шойынның пластикалық қасиеті төмен болғандықтан оны пісіру жапсарын балқыта отырып пісіреді. Құрамында көміртегі аз болатын болаттар (С<0,25%) кез келген әдіспен жақсы пісіріле береді. Болатта көміртегінің мөлшері көбейген сайын (0,3 пайыздан астам) болаттың пісірілу қабілеті кеми бастайды, өйткені жапсар аймағында шынықтыру жарықшактарының пайда болуына бейімділік туа бастайды.

Фосфор мен күкірттің болуы пісіру жігінін беріктігін кемітіп, морт сынғыштығын арттырады. Болатта олардын тым аз болғаны жөн.

75 – сурет. Контактілі түйістіріп пісірудің сұлбасы

Пісіру жапсарының беріктігін металл жапсарын марганец, кремний және басқа элементтермен легірлеу арқылы арттыруға болады. Құрамында 0,7 пайызға  дейін марганец бар болаттың пісірілгіштігін арттырады, ал кремний қышқылдандырғыш болғандықтан болат құрамына оның 0,25 пайызға дейінгі мөлшері ғана қосылады.

Легірленген болатты пісіргенде қосылу беріктігі оның жылу өткізгіштігінің жоғары болмау салдарынан кемиді: Жоғарғы температура тек қыздырылған орынға шоғырланады, бұл кернеудің болуын туғызады, ал кейде жарықшақтың пайда болуына әкеліп соғады. Пісіру жапсар беріктігінің нашар болуы, сондай-ақ легірленген болаттың қызғаннан кейін ауада салқындатқанда шынықтырылу қабілетінен пайда болуы мүмкін.

Сондықтан легірленген болаттарды пісіруде осы құбылыстарды болдырмас үшін бұйымды пісіру алдында пісіру режимін қатал орындау қажет және бұйымды пісіруден кейін термиялық өңдеуден өткізу қажет.

Пісіру қосылыстары түрліше болады. Доғалық пісіру кезінде жіктер мен жапсарлардың негізгі типтері 75-суретте көрсетілген.

Пісірілетін бұйымда жапсардың орналасуына қарай жапсарлар төменгі, горизонталь, вертикаль және төбелік болып бөлінеді, әсіресе төбелік жапсардың пісірілуі қиын болады.

11.2.Қысыммен пісірудің түрлері

Көрікпен пісіру. Көрікпен пісіру кезінде металды ұста ошақтарында немесе арнаулы пештерде қыздырады. Беріктігі жоғары қосылыс алу үшін металдың пісіру жапсары толық қыздырылуға тиіс.

Пісіру үшін болаттың қыздыру температурасының нақты анықтамасын темір көміртекті қорытпалар күйінің диаграммасына сәйкес орнату қажет (46-суретті қараңыз). Пісіру температурасы диаграмманың АЕ сызығынан 50—60° төмен, яғни болаттың балқи бастаған жерінде жатады.

Пісіру жапсарының таза болғаны жөн; ал пісіру кезінде қақтын пайда болуын болдырмас үшін оларға алдын-ала кварц құмы себіледі. Жоғары температурада бұл құм пісіру жапсарымен бірге темір тотығымен қосылып сақтағыш шлак түзеді.

Контактілі электр пісіру. Контактілі электр пісіру немесе электр кедергісімен пісіру, пісірілетін металдардан күші едәуір (100 000 амперге дейін), ал кернеуі 0,3—10 в ток өткенде контакт аймағының жылдам қызатын құбылысына негізделген.

Металдың контактілік жапсары пластикалық күйге келгеннен кейін бөлшекдарға қысым түсіру (отыру) жүргізіледі, бұл металл атомдарының өз ара бір-біріне өтуін қамтамасыз етеді.

Пісірудің осы айтылған түрі машинаның жәрдемімен орындалатындықтан оны электрмеханикалық деп атайды.

Контактілі пісірудің үш жолы бар: Түйістіріп пісіру, нүктелік пісіру және роликті (жапсарлап) пісіру.

Контактілі түйістіріп пісіру сұлбасы 76-суретте көрсетілген. Трансформатордың бірінші реттік обмоткасына электр желісінен ток берілгенде оның екінші реттік обмоткасында, ол кернеуі аз тоққа айналады. Алайда мыс қысқышында 2 ток күші едәуір болады. Металдың осы пісірілетін бөлігі күшпен қысылады.

Түйістіріп пісіру әр түрлі тәсілмен орындалады: Бірінші жағдайда түйістіру жапсарын пластикалық күйге дейін, яғни балқу температурасына жуық температураға дейін қыздырып токты ағытқаннан кейін, оны қатты күшпен қысады. Екінші жағдайда токты қосқан кезде металдың маңдайлық шегіне балқу таралатындай бөлшектердің арасына электр доғасын жасау. Бұл жағдайда қысылғаннан кейін балқытылған металл тотықпен бірге сырттан қысылады да, ал пластикалық күйге дейін қыздырылып түйістірілетін бөлшекдар берік пісіру қосылысын түзейтіндей жақсы пісіріледі.

Түйістіріп пісірудің өнімділігі қолмен басқарылған жағдайда бір сменада 100 ғана қосылыстарды орындайды.

Түйістіріп пісіру тәсілімен рельстерді, құбырлардың бұрыштарын, металл табағынан штампталған бөлшектерді, мәселен машина кузовтарын т. б. пісіруге болады.

Нүктелік пісіру арнаулы машинаның көмегімен орындалады. (76-сурет). Пісірілетін табақтар бірімен-бірі беттестіріледі де пісіру жапсары бойынша күшті ток өтетін мыс электродтарымен қосылады.

76 – сурет. Нүктелік пісіруде қолданылатын стационарлық машина (а) және нүктелік пісірудің сұлбасы (б).

а – пісіруге арналған роликті машина, б – роликті пісірудің сұлбасы

77 – сурет. Жапсарлы (роликті) пісіру.

Табақшалардың контактіленген жерлері жылдам қызады (центрлік балқуға дейін). Осы кезде ток ағытылады да қысым электродтарға түседі. Сөйтіп, табақшалардың электродпен бекітілген жері пісіріледі.

Нүктелік пісіру тасымалды машинада да стационарлық машинада да болады. Тасымалды машиналардың бір пар электроды болса стационарлы машиналарда контурлы қосылыстармен сәйкестендіріле орналастырылған бірнеше электродтар болады. Нүктелік пісіру автоқұрылыста, ауыл шаруашылық машиналары құрылысында, тұтас темір транепорттарының қондырғыларында және бұрын шегелеу тойтару жұмыстары қолданылған жерлердің бәрінде қолданылады.

Нүктелік пісірудің өнімділігі өте жоғары. Көп нүктелі машиналар сағатына 9000—10 000 дейін нүкте, ал бір нүктелісі — 1500— 2000 дейін нүкте жасай алады.

Жапсарлап пісірудің орындалуы нүктелік пісіруге ұқсас болады. Алайда стерженьді электродтарға қарағанда роликті электродтардың қолданылуы саңлаусыз жапсарланатын, мәселен сұйық пен газ т. б. резервуарлар үшін қажетті тұтас жапсар алуға мүмкіндік береді:

Жапсарлап пісіру машиналары мен жапсарлап пісірудің сұлбасы 78-суретте көрсетілген.

Жапсарлап пісіру өнімділігі — 1-4 м/мин. Кедергілеп пісіру құрамында көміртектің мөлшері түрліше болып келетін болаттар үшін, жез бен мыстың, сондай-ақ мыс пен жездің болатпен қосылыстары үшін қолданылады.

11.3. Электр доғалық және электр шлакты пісіру

Электр доғалық пісіру кезінде пісіру жапсары мен қосымша материал электр доғасының жылуымен  балқиды.

Балқытылған негіз бен электрод материалы пісірілетін ваннада араласып, пісірілетін жиекпен электр доғасының жылжуынан пісіру жапсары жасалады да соңынан тез қатады.

Электр доғалық пісірудің екі түрі бар:

балқымайтын электродпен (көмір немесе вольфрам) пісіру;

балқитын металл электродпен пісіру.

1882 жылы Н. Н. Бенардос ұсынған бірінші процесте (78, а-сурет) түйістірілетін жапсар құрамы пісірілетін металл құрамына жақын қосымша балқытылған металмен толтырылады.

Н. Н. Бенардос тәсілі бойынша электрмен пісіру темір жолдарды және жүргізу составтарын жөндеу үшін кезінде кең қолдау тапқан.

1888 жылы Н. Г. Славянов металл электродымен доғалық пісірудің жаңа тәсілін ұсынды. Бұл тәсілде электр доғасы бөлшек жасалатын металл мен металл электроды арасында қозады. Балқыған электрод бір мезгілде жіктердің арасын толтыру үшін қосымша материалдың қызметін атқарады (128, б-сурет). Электрмен пісірудің бұл тәсілдері осы кездің өзінде СССР-де және шетелдерде қолданылып келеді.

1 – металдан істелінген электрод, 2 – пісірілетін металл, 3 – пісіргіш сым, 4 – көмір электрод, 5 – пісірілетін металл

78 – сурет. Электродтары металл (а) және көмірден (б) жасалынған доғалық пісірудің сұлбасы.

Элекр доғалық пісіруде электрод материалы маңызды орын алады.

Көмірлі электродтар көмірлі және графитті болып екіге бөлінеді. Оларды ұзындығы 200—300 мм және диаметрі 6—30 мм болып келген стержень түрінде дайындайды.

Графитті электродтардың ток өткізгіштігі жоғары болады, сондықтан да көмірлі электродтарға қарағанда күші үлкен токқа пайдаланылады.

Металл электродтар қондырылатын материал есебінде саналатындықтан . ұзындығы 300—400 мм, диаметрі — 1—12 мм болып келген стержень түрінде жасалады. Көміртекті болаттарды пісіру үшін құрамы 0,1—0,2% көміртек, 0,03% кремний, 0,3—0,6% марганец, 0,2% хром, 0,3% никельден тұратын сым темір электродтары қолданылады.

Легірленген болаттарды пісіруде оның химиялық құрамына байланысты 10ГС, 20ХГСА, 15 М және басқа маркадағы болаттан жасалған темір шыбық пайдаланылады. Металл электродтар: арнаулы затпен салынған қаптаулы және қаптаусыз (жалаңаш) болып екі түрде қолданылады.

Қаптаусыз электродты пайдаланғанда пісіру жапсарының механикалық қасиетін кемітетін сұйық металдың тотығуы және оның азотталуы жүреді. Сондықтан қаптаусыз электродпен пісіру, жапсардың беріктігі талап етілмеген жағдайда ғана қолданылады.

Электродты қаптау түрліше болады. Оны материалына, қалыңдығына, қапталу тәсіліне және қолдану орнына қарай айырады.

Қаптайтын зат суға араласқан бор мен сұйық шыны (10—15%) қоспасынан жасалады. Бұл заттың міндеті доғаның жануының тұрақтылығын қамтамасыз ету.

Қалың қапталғыш зат сұйық металл жапсарын ауаның зиянды әсерінен қорғау үшін және жапсардың беріктік қасиетін арттыратын қоспаларды енгізуге арналған. Қапталғыш заттың құрамы күрделі: тотықсыздандыратын заттан (алюминий, графиттен) басқа, оларда шлак түзілетін (бор, каолин және т. б.), газ түзілетін (крахмал, целлюлоза және т. б.), сондай-ақ легірленетін (ферромарганец, феррохром, көмірқышкыл никель және т. б.) заттар болады. Бұдан басқа қалың қапталғыш зат құрамына осы затқа беріктік беретін мәселен сұйық шыны сияқты байланыстырғыш зат кіреді.

Электродты қалың қаптаулардың құрамына мысалдар:

- Ферромарганец...........20%		2) 	Ферромарганец............20%

Дала шпаты................13%			Мрамор.......................53%

Крахмал.......................9%			Ферротитан.................15%

Марганец кені...........21%			Феррослиций................3%

Титан концентраты....37%			Кварц құмы...................9%

Электр доғалық пісіру қолмен де жартылай пісіргіш автоматтарымен де пісіру автоматтарының көмегімен де орындалады.

Қолмен пісіруде пісіруші адам доғаны қолмен іске қосады да балқу мөлшеріне қарап пісіру зонасына электродты беру арқылы оның ұзындығын реттейді және электродты пісірілетін жиектік бойымен жылжытады.

Жартылай автоматты пісіруде электрод шыбығы пісіру зонасына автоматты түрде беріледі, ал доғаны жылжыту қолмен орындалады.

Автоматты пісіруде электрод сымының берілуі, сондай-ақ пісіру жапсарының бойымен доғаның жылжуы арнаулы автоматпен орындалады. Пісіруші адам автоматты процестің басы мен аяғында іске қосады немесе ағытып тұрады.

Пісіру зонасын қоршаған ауадан қорғау тәсіліне байланысты электр доғасы ашық күйінде немесе шлак қабатындағы ауамен және аргон, гелий көмірқышкыл газдардың ағынымен жанасудан сақ болғаны жөн.

Қоршаулы сутек ортада доғалық пісіру атомдысутекті деп, ал аргон ортадағысы — аргонды-доғалық деп аталады.

Доғалық пісіру процесін жетілдіруде совет ғалымдарының табыстары орасан. 1929 жылы академик Е. О. Патон автоматты түрде жылдам пісіретін автомат ойлап тапты. Осындай аппаратты қолданудың арқасында қолмен орындау

тәсілімен салыстырғанда пісіру жылдамдығы 10—15 есеге тездетіледі. Электр пісіру аппараты 80-суретте көрсетілген.

Жапсар бойымен аппаратты жылжытқанда қондырылатын сым ауыстыру механизмінің көмегімен пісірілетін жапсарға автоматты түрде беріледі. Жапсардың беріктігін бункерден берілетін флюс қабаты қамтамасыз етеді. Флюс қабатының астында металл тотықпайды да қосылыс берік болады.

79 – сурет. Автоматты түрде электр әдісімен пісіретін аппарат

Электр пісіргіш аппаратын әсіресе ұзын жапсарларға, мысалы тұтас пісірілетін құрылымдық вагондарға, теңіз кемелерін және тағы басқаларға қолданудың маңызы зор. Доғалық пісіру су астында да кең қолдау тапты. Су астында пісіру тәсілін академик К. К. Хренов ойлап тапты. Пісіру кезінде пайда болған газ су бетіне көтеріледі де доғаға оның шамалы бөлігі ғана шөгеді. Сөйтіп ол құрғақ сияқты болып қалады да ауадағыдай жанады.

Су астында пісіру және металдарды кесу кемелерді, көпірлерді және су астылық құрылыстарды жөндеу сияқты жауапты жұмыстарды орындауда кеңінен қолданылады.

Электр шлакты пісіру. Соңғы кезде кең таралған электр шлакты пісіру мәселен алып прокат стандарының қораптары, жоғары қысымды түтіктер және басқадай қабырғалары қалың (500 мм және одан да артық) құрылымдар сияқты қалыңдығына шек қойылмайтын металдарды қосуда қолданылады.

Электр шлакты пісіруде пісірілетін жиектер вертикаль орналастырылады, флюс толтырылатындай араларына саңлау қалдырылады. Флюстің балқуы алғашқы периодта негізгі металл мен электрод сымының арасында пайда болатын электр доғасы арқылы орындалады. Флюс балқығаннан кейін доға өшеді, осы кезде одан өтетін ток шлак ваннасын пісірілетін жиек пен электрод сымын балқытатын жоғары температураға дейін қыздырады. Балқыған негіз бен металл электроды металдық пісіру ваннасын жасайтындай шлак ваннасынын түбіне құйылады. Қыздыру көзін ағытқаннан кейін пісіру ваннасындағы металдың қатаюы жүреді, осыдан берік пісіру қосылысы шығады.

Пісірудің басқа түрімен салыстырғанда бұл әдіс сенімді, әрі үнемді келеді.

Электр доғалық кесудің мәні кесілетін жерде металды балқыту болып табылады.

19 – кесте.

| Операциялар | Өңдеу сұлбасы | Аспап | Технологиялық мүмкіндіктер |
| --- | --- | --- | --- |
| Бұрғылау |  | Спираль түріндегі бұрғы Қуыс бұрғы | Біртұтас материалда диаметрі 0,15-тен 80 мм-ге дейін тұйық және тұйық емес цилиндрлік тесіктерді бұрғылау Диаметрі 50-ден 500 мм-ге дейінгі қуыс бұрғымен бұрғылау Өңдеу дәлдігі 5 класстық Өңделген беттің тазалығы 3-4 кластық |
| Зенкерлеу |  | Бүтін зенкер Қондырылатын зенкер | Цилиндр және конус тәріздес болып келген тесіктерді зенкерлеу. Алдын ала басқа әдістермен алынған өңдеулер (құю, тесу, штамптау, бұрғылау т.б.) Өңделу дәлдігі 3а-4 кластық Өңделген беттің тазалығы 4-5 кластық |
| Маңдайлық шектелу (цековкалау) |  | Маңдайлық шектер (цековкалар) | Шайба, гайка, винт, болт бастарының маңдайлық шегін өңдеу Өңделетін бет тазалығы 4-5 кластық |
| Бұрғы оймаларын кесу |  | Таңбалағыштар | Дәлдігі тұйық және тұйық емес тесіктерде диаметрі 3-тен 40 мм-ге дейінгі және одан артық болып келетін 3-кластық бекіткіш бұрандаларды таңбалағыштармен кесу Тұйық бұрандалы тесіктер екі немесе үш таңбалағышпен біртіндеп өңделеді |
| Ұңғылау |  | Тура тісті ұңғы Қисық тісті ұңғы | Алдын ала жеткілікті өңдеуден өткен цилиндр және конус тәрізді тесіктерді таза дәл өңдеу Өңделген беттің тазалығы 6-7 кластық |
| Зенкелеу |  | Конус тәріздес зенкелеу Цилиндр тәріздес зенкелеу | Құпия, жартылай құпия тесіктерді және винттер мен тойтарма шегелердің цилиндрлік басын зенкелеу Өңделген беттің тазалығы 4-5 кластық |

11.4. Газбен пісіру және кесу

Газбен пісіру. Газбен пісіруде оттегі араласқан жанғыш газдың жоғары температурадағы (3000°С) жалынның жылуынан металл жиектері мен отырғызылатын металл шыбық балқиды. Жанғыш газ есебінде кальций карбиді мен судың өз ара әсерінен шыққан кәдімгі ацетилен (С2Н2) қолданылады.

Ацетиленнің бөліну реакциясы мына формула бойынша жүреді

СаС2+2Н2О - С2Н2 + Са(ОН2)

Кальций карбиді электр пештерінде ізбесті кокспен немесе тас

көмірмен бірге балқыту арқылы алынады. Газбен пісіруде сондай-ақ жаңғыш газ ретінде кокс газы, жарықтандырғыш газдар, сутек, бензол және т. б. қолданылады.

Газбен пісіру корпусы тұтқа сияқты жасалынған пісіру оттығымен жүргізіледі (80-сурет). Корпуста ацетилен мен оттегі берілетін түтіктер болады. Осы екі газдың тез ара араласуынан пайда болатын жанғыш қоспа мундштукка барып түсіп, одан ары атмосфераға шығар ауызда оталып жанады да пісіру жалынын тудырады.

1, 2 – ацетилен мен оттегі тасымалдайтын шлангтар үшін ниппельдер, 3 – регулятор (реттегіш), 4 – мундштук (ауыспалы ұшы)

80 – сурет. Газ оттығы.

Пісіру кезінде ацетиленді-оттек жалынының әр зонасында әр-түрлі температура болатынын ескеру қажет. Жалын зоналары 82-суретте көрсетілген.

Оттықтың пісіру жалынымен пісірілетін металдардың жиектері балқытылады да пайда болған сұйық ваннаға қосымша сым темірді жапсар құралғанға дейін әбден балқытады. 82-суретте пісіру кезіндегі пісіру оттығы мен қосымша темір шыбықтың орналасуы көрсетілген.

Металдар мен әр түрлі қорытпаларды газбен пісіруде келесі нұсқауларды ескерген жөн.

Көміртекті болаттарды пісіруде, металл артық қызбау үшін, пісіру жапсарын 600—700°С-ге дейін қыздыру керек. Жапсар берік болуы үшін қосымша материалға 2—3% никель қосқан жөн. Көміртекті болаттарды пісіргенде балқытылған жапсардың механикалық қасиеттерін арттыру үшін оны 800°С-де қыздыра отырып шыңдайды. Ал біркелкі құрылым алу үшін және ішкі кернеулерді жою үшін пісіру жапсарын 800°—850°С температурада босаңдатады (суын қайырады).

1 – ақ зона ~ 15000С, 2 – көк жалын ~ 32000С,

3 – көкшіл конус ~ 500-6000С

81 – сурет. Ацетиленді оттегі жалынның сұлбалық кескіні.

Легірленген болаттарды пісіруде, олардың жылу өткізгіштігінің, өз бетімен шынығуының төмен екенін және легірлеуші элементтердің жоғары температурада көміртегімен химиялық қосылыстар жасайтынын ескерген жөн. Сондықтан легірленген болаттарды пісірудің сапасы жоғары болу үшін пісірілетін бөлшектерді алдын-ала баяу қыздырып, аз қуатты жалынмен пісіру процесін үдету және жапсарларды термиялық өңдеуден өткізіп алу қажет.

Сұр шойыннан құйылған бөлшектерді пісіруде, ішкі кернеулерді жою үшін оларды алдын-ала 500°—800°С-ге дейін қыздырып, ал қосымша стерженьді құрамында кремнийі едәуір шойыннан жасау керек, өйткені пісіру кезінде шойын құрамынан жоғары температурада кремнийдің аздаған бөлігі жанып шығады, ал оның жанып азаюы пісіру жапсары мен оның маңайын ағартып жібереді.

82 – сурет. Пісіру кезіндегі газ оттығының орналасуы

Мыстан жасалған бөлшектерді пісіруде, олардың  жылу өткізгіштігінін жоғары болатынын ескерген жөн, мұндайда мыстың жылу бергіштігін азайту үшін қуатты оттық пен бөлшектердің астына жылу өткізбейтін төсегіштер қолданған жөн.

Жезбен қолаларды пісіруде осы қорытпалардағы мырыш пен қалайының жанып кетпеуі үшін қосымша темір шыбықты алюминий, марганец, фосфор сияқты тотықсыздандырғыш өндіріледі. Қолдан жасалған бұйымдар пісірілген соң, пісіру жапсарының механикалық қасиетін арттыру үшін оларды 550°—600°С температураға дейін қыздырып, суарады.

Алюминийді пісіруде ішкі кернеулерді азайту үшін оларды алдын ала 400°С-ге дейін, ал пісірілгеннен соң 300—350°С-ге дейін қыздырады. Қосымша материал ретінде А 99 маркалы алюминий темір шыбығы немесе 92% алюминий мен 8% мыс қорытпасы алынады. Сондай-ақ алюминийді пісіру кезінде құрамы ерекше флюстер пайдаланылады.

Газбен престеп пісіру. Конструкциясы шығыршыққа ұқсас газ оттықтарымен түйістіріп пісіру бойынша кейбір жұмыстарды орындауға болады.

Жаппай қолданылып келе жатқан пісірудің бұл түрі ұзын труба құбырларын қосу үшін пайдаланылады.

Газбен престеп пісіру былай орындалады: түйіетіріліп қойылған құбырлардың жиектері қыздырылады да, соңынан олар күшпен қысылады.

Диаметрі 500 мм трубаны 1,5—2 минутта пісіруге болады, сондықтан пісірудің бұл түрін пайдалану еңбек өнімділігін арттырады.

1 – ұшы, 2 – трубка, 3, 4, 7 – крандар, 5, 6 – трубкалар, 8 – инжектор,

9 – қоспа камерасы

83 – сурет. Ацетиленді кескіш.

Газбен кесу. Газбен кесу металдарды бөлуде — қалыңдығы үлкен материалдарды, рельстерді кесуде және контуры күрделі бөлшектерді ойып жасауда қолданылады. Газбен кесу газ оттығы мен оттегін беретін түтігі бар арнаулы кескіштердің көмегімен орындалады. 83-суретте оттегі берілетін қосымша трубасымен ацетилен кескіші көрсетілген. Ацетилен трубка 6 арқылы беріліп кранмен 7 реттеледі. Оттегі трубкамен 5 беріледі. Кран 4 арқылы жанғыш ацетиленді-оттегі қоспасы реттеледі. Ал кран 3 арқылы «кескіш» оттегі жіберіледі. Ацетилен мен оттегі инжектор 8 арқылы араластырғыш камераға 9 беріледі. Қосымша оттегі болса кранмен 3 реттеліп трубка 2 арқылы ұштыққа 1 беріледі және осы жерде араласқан газ ұштықтан  шыға берісте от жалыны пайда болады. Металдарды кесуде араласқан газ қоспасы қыздыру, ал оттегі металдың кесілген жапсарын күйдіру үшін керек. Газбен кесу процесі мынадай. Металдың кесілетін жері газ оттығыменен металдардың оттегінде жанатын температурасына дейін қыздырылады. Содан соң қыздырылған жерге оттегі ағынын бағыттайды.

Газбен кесудің негізгі шарты төмендегідей: металдың оттегінде жану температурасы олардың балқу температурасынан кем болуы тиіс.

Мәселен, төмен көміртекті болат оттегінде тұтану температурасы 1350°С болса, ал балку температурасы 1500°С демек, болат газбен жақсы кесіледі.

Тұтану температурасында болаттың жоғарғы қабаты күйіп, күйгенде пайда болған жылу төменірек жатқан қабаттардың кесілуіне әсерін тигізеді. Болаттардың күйдірілуі, яғни кесілуі осылайша тиісті бағытта жүргізіледі.

Балқу температурасының, оттегінде жану температурасынан кем болатындықтан да, шойыннан және мыс пен алюминий қорытпаларынан жасалған материалдарды газбен кесуге болмайды. Кесу нәтижесінде бөлшек бұзылса, онда бөлектеп кесу деп аталады, ал оттегі ағыны металл бетіне көлбеу бағытталып, оның тек қана белгілі тереңдіктегі қабатын ғана кесетін болса беттік кесілу дейді.

Бөліп кесу кезінде кескіш кесілетін бетке тік түсіп, ал ұштықтың маңдай шегі 3—6 мм қашықтыкта болуы қажет. Кескіштің кесу жылдамдығы кесілетін металдың қалыңдығымен анықталады.

Қолмен кесуің өнімділігі аз болады және дәлдеп кесу өлшемін қамтамасыз етпейді. Сондықтан кесу өнімділігін өте жоғары дайындаманың сапасын арттыратын механикаландырылған және автоматтандырылған кескіштер кеңінен қолданылады. Газбен кесу қалыңдығы 2 м-ден артық болаттарды кесуге мүмкіндік береді және оларға оттегі берілген жабдықтармен толықтырылған газ оттығы жатады.

11.5. Термитті пісіру

Термиттер деп жану кезінде өте көп жылу беліп шығара алатын және жоғары температура туғыза алатын ұнтақ тәрізді қоспаларды айтады. Мұндай қоспалардың қатарына магний және алюминий термиттері жатады.

Алюминий термиттерінің құрамына темір қағының үш бөлегі мен алюминийдің бір бөлігі кіреді. Осы құрамды электр доғасымен немесе тұтандырғыш ұнтақпен қыздырады. Олар өте күшті жанып, реакция нәтижесінде таза темір мен алюминий тотығы пайда болады:

ЗҒе304 + 8А1 = 4А1203+9Ғе

Реакция 0,5 минут ішінде өтеді. Реакция температурасы 3000°С-ге көтеріледі, сондықтан балқу температурасы 1539°С болатын темір балқу температурасы 2500°С және алюминий тотығы (глиназем) балқып сұйық түрінде бөлінеді де өздерінің меншікті салмақтарына қарай орналасады, яғни алюминий тотығы жеңіл болғандықтан сұйык темірдің бетіне қалқып шығады. Болаттарды тотықсыздандыру үшін және керекті химиялық құрамына қарай болат алу үшін пісіру алдында оған ферроқорытпа қосады.

84-суретте өте жиі қолданылатын термитпен пісіру сұлбасы көрсетілген. Пісіру жапсары араларына саңлау қалдырып қалыпқа орналастырылады: Сұйық темір пісіру беттерін балқытады да онымен бірге жайылып. суытылған соң пісіру қосылысын жасайды.

а – балқыған металды құйғанға            85 – сурет. Магний термитімен сым-

дейін, б – құйғаннан кейін                   дарды пісіру

84-сурет.Термитті пісірудің сұлбасы

Термитті пісірудің тиімділігі сол, олар күрделі пісіру аппараттары мен қымбат материалдарды керек етпейді.

Алюминий термиттері көбінесе рельстер, құбырлар және ауыр құймаларды және т. б. түйістіріп қосуда пайдаланылады.

Ал магний термиттері болаттан жасалған байланыс сымдарын түйістіріп қосуда пайдаланылады.

Fe3О4+Mg = 3Fe + 4MgO реакциясының нәтижесінде сұйық күйінде темір пайда болады, ал магний тотығының балқу температурасы жылу реакциясынан жоғары болғандықтан, ол қатты күйде бөлініп шығады. Сөйтіп, бойына балқыған темір сіңген қаныққан босаң түрдегі магний тотығы пайда болады.

Пісіру төменгіше орындалады: түйіскен проводтар цилиндр ыдысына бекітіледі де термиттер жанып біткен сон арнаулы қысқыштармен орнықтырылады.

Сөйтіп, магний термитімен пісіру косылатын беттерді балқытпай-ақ, яғни қыздыра отырып біртіндеп қысым түсіру арқылы жүзеге асырылады.

11.6. Қазіргі техникада қолданылатын пісіру әдістері

Алюминиден, оның мыспен қосылғандағы қорытпаларынан жасалған бұйымдарды, сондай-ақ мыстан, никельден, мырыштан жасалған бөлшектерді өндіруде суықтай пісіру қолданылады. Ол қыздырусыз тек қысымның көмегімен ғана қалыпты температурада және пластикалық қасиеті жоғары металдар үшін іске асырылады.

Қосылатын денелердің бетін мұқият тазалап, оларды айқастырып пресспен қысады. Осынық нәтижесінде пластикалык деформация жүріп, металдардың түйіршіктерінің уатылуы, оның нық беріктігі орнайды. Металдардың қосылатын бөліктерінің шек арасында болатын рекристаллизация құбылысының нәтижесінде бірімен-бірі берік қосылады. Олардың тұтасуы ірі кристаллдардың пайда болу салдарынан жүреді. Пісіру процестерін терең түсіну үшін және олардың орындалу сапаларын тексеру, жетістіктерін біліп отыру, пісірушілердің тікелей міндеті болып табылады. Бір атомның электрондары екінші атомның орбитасына ауысады және атомдардың арасында өз ара тартылыс күші пайда болады.

Үйкеліспен пісіруді мына тәсілмен орындайды. Бір бөлшек қозғалмайтын етіп бекітіледі де екінші бөлшек пайда болған үйкелістен қызатындай айналмалы патронға қыстырылады. Осыдан кейін екі бөлшек бір-біріне түйістіріледі. Егер осы қызған бөлшектерді бір-біріне тез жабыстырып олардың айналуын тоқтатса, онда біртұтас дене болып пісіріледі.

Мұндай пісіру кезінде электр энергиясы контактілік пісіруге қарағанда 10 есе аз жұмсалады. Үйкеліс арқылы пісіру түсті металдарға да және қара металдарға да қолданылады.

Ультрадыбыспен пісіру кезінде болаттармен түсті металдарды пісіру орындары таттан, майдан тазартылып, қатты негізге орналастырылады да вибраторға жабыстырылады. Пісіру орнының біреуі ультра дыбысты жиілікпен тербеледі. Бір беттің екінші бетке үйкелуінің салдарынан контактілік орын пластикалық жағдайға дейін қызады. Осының арқасында беріктігі контактілік пісіруден артық пісіру пайда болады. Пісіру процесінің ұзақтығы 2—3 сек.

11.7. Пісіру дефектілері (ақаулары) және пісіру қосылыстарының сапасын бақылау

Пісіру дефектілері. Пісіру қосылыстарында дефектілердің пайда болуы әр түрлі себептерден болады.

Көптеген жағдайда дефектілер пісірілетін металл сапасының теөмен болуынан пайда болады. Бұған қабыршақтану күкірт қосылысы, раковина, металл күйіктері жатады.

Материалдарды, флюстерді және қорғауыш газдарды дұрыс таңдап алмаудан да қуыстар, шлактің қосылысы, жарықтар пайда болуы мүмкін.

Пісіру процесінің дұрыс жүргізілмеуі және қосылыстардың термиялық өңдеулерден дұрыс өткізілуі қосылыстардың толық пісрілмеуіне — негізгі металдың балқыған металмен әлсіз байланысуына, күйіп кетуіне — балқытылып қондырылатын металды қыздырып жіберудің салдарынан тотығуына әкеліп соғады. Бұлармен бірге қосылыстарда елеулі деформациялар, пісіру жапсарының шынығуы және де пісіру жапсарыны толық еместігі, бір қалыпты еместігі, симметриялы болмауы, шамадан тыс балқытылған металдын болуы мүмкін. т. б.

Пісіру сапасын бақылау. Пісіру сапасын бақылау пісіру жігінің сенімділігін қамтамасыз ету үшін қажет.

Бұл үшін біріншіден алдын ала бақылауды орындайды: негізгі және қосымша материалдың жарамдылығын білу, дайындаманы және пісіру құралдарын дайындау.

Күнделікті бақылауды пісіру жұмысының процесінде орындайды. Мұндай бақылау пісіру аппаратОраларының қандай жағдайда тұрғандығынан, пісіру процесіндегі өндірістік сынаудың беріктігі мен жылдамдығын бақылаудан тұрады.

Пісіру сапасы оны орындағаннан кейін көптеген тәсілдермен бақыланады. Ең жай тәсілдердің бірі пісірілген жерді лупа арқылы қарау болып табылады. Мұндай бақылау беттік қуыстарды, майда жарықтарды, шлак қосылыстарын, күйіп кеткен жерлерді, жапсардың бір қалыпты еместігін және де басқа сыртқы дефектілерді айқындауға мүмкіндік береді.

Келесі механикалық сынақ пен технологиялық бақылаулар пісіру қосылысының беріктігін айқындайды. Пісіру жігінің беріктілігі тұралы дәл мәлімет алу үшін кейде тәжірибелік үлгілер қолданылады (егер жапсардың беріктігін зерттеу олардың бұзылуына әкеп соғатын болса).

Көптеген жағдайда июге бақылау қолданылады. Бұл жапсарда бірінші жарықшақтардың пайда болуында бұрыш шамасын анықтаудан тұрады.

Пісіру сапасын сондай-ақ металлографиялық зерттеулермен, химиялық анализдермен, коррозияға қарсы тұрақтылығын сынаумен және т. б. тексереді.

Металлографиялық зерттеулер пісіру қосылысының әр участоктарынан кесіп алынған қалыңдығы 10—20 мм шлифтарда жүргізіледі. Мұнда пісіру жапсарының әр түрлі зоналарының структОраларының сипаты мен түйіршіктердің өлшемдері анықталады.

Газдар мен сұйықтарға арналған қазандар мен баллондардың, құбырлардың пісіру жапсарларынан газ немесе сұйыктың етпеуін гидравликалық немесе жұмысшы қысымнан 1,5—2 артық ауалық қысыммен немесе вакуумдық әдіспен тексереді. Соңғысы мынадан тұрады. Пісіру жапсарының тексерілетін участогына сабын ерітіндісі жағылады да тексеру орнына мөлдір төбелі вакуум камера орнатылады. Осы вакуум-насостың көмегімен камераның ішіндегі ауа сиретіледі. Тығыз емес жапсар орнында сабын көпіршіктері пайда болады.

Бақылаудың өнімділігі сағатына 50—60 м.

Дефектілерді «Мосрентген» зауыты шығарған арнаулы аппараттардың көмегімен рентген сәулесімен анықтау өте жақсы көрсеткіштер береді.

Рентген сәулесін металдардың ішкі дефектілерін анықтауға пайдалану жайында 1 тарауда қарастырылған болатын.

Ультрадыбысты әдіс ультра дыбысты тербелістерді серпімді ортада қолдануға негізделген. Ультрадыбысты толқындар металдардың қабаты арқылы өткен кезде металл бөлшектерінің тербелісін туғызады, ал бос кеңістіктен өткен кезде шағылады. Қазіргі кезде ультрадыбысты дефектоскоптар мен ультрадыбысты бақылау қондырғыларын өндіру жолға қойылады.