Лекция 5

ҚАРА ҚОРҒАСЫНДЫ ТАЗАРТУ

Қорғасынды шахталық балқытудың негізгі өнімі – қара қорғасын. Қара қорғасын құрамы: 0.2 – 2% As, 0.5 – 2% Sb, 1 – 5% Cu, 93 – 98% Pb, 0.05 – 0.4% Bi,    1 – 30г/т Au, 1 – 5Кг/т Ag, 0.1 – 0.2% Sn бар, сонымен қатар теллур, күкірт және шлак түзетін компоненттер болады. Қара қорғасын көп компонентті жүйе, оның құрамында көрсетілген қоспадан басқа келесі  сирек металдар болуы мүмкін: теллур, селен, германий, индий, т.б.

Қара қорғасын құрамы ГОСТ талабына сай емес, өте ластанған және физика – химиялық сипаттамасы бойынша өндірісте қолданылатын сапаға сай емес, құрамындағы қоспалар оның қасиетін төмендетеді. Қара қорғасынды тазартуды екі әдіспен жүргезеді: пирометаллургиялық және электролиттік жолмен тазалау ( қоспа мөлшері аз болғанда).

Қазір негізінен пирометаллургиялық әдіс қолданылады, ол келесі операциялардан тұрады:

- 1. Мыссыздандыру – екі сатымен жүреді. Ликвация және күкірт қосу арқылы

- 2. Теллурсыздандыру

- 3. Қалайы, күшәла, сүрмеден тазарту ( тотықтыра тазалау) – ауадағы оттегімен тотықтыру арқылы жүреді.

- 4. Күміссіздендіру – мырыш қосу арқылы

- 5. мырышсыздандыру

- 6. висмутсыздандыру

- 7.Кальций, магнийден тазарту

Әр операцияда жартылай өнім алынады, оларды ары қарай өңдейді. Тазалау өте қымбат процесс.

Қара қорғасынды тазалаудың технологиялық сұлбасы төменде келтірілген.

Қара қорғасын

Шала мыссыздандыру        Майлы шылан

күкірт          құрам

Сульфидті          Жете мыссыздандыру             Шахталы балқыту

шыланқұрам                                        Na,NaOH

Түсірмелер             Теллурсыздандыру

Te алуға                                                              NaOH, NaNO3

Бірінші сілтілік тазартуға

Zn

Балқымалар                     Күміссіздендіруге

Ca,Mg,Sb

Гидрометаллургиялық                Висмутсыздандыруға                             Көбік

қайта өңдеуге                                                    NaOH, NaNO3

Қайта өңдеу Na3SbO4     Ca3(AsO4)2                               Сапалы тазарту

Au-Ag       Zn

Қоймаға      Үйіндіге                                                                       балқымасы

Таратақұю                      Ca, Mg, Zn

балқымасы     Аффинаж

Pb                                                        зауытына

Bi-Pb балқымасы

Қоймаға                   Агломерациялық  цехқа

Электролиз

Bi             Pb

Сурет 1. Қорғасынды тазартудың технологиялық сұлбасы

1.5.1 Қара қорғасынды мыссыздандыру

Қара қорғасынды мыссыздандыру процесі тазалау процесінің 1 – операциясы, себебі: бөлініп алынатын мыс маңызды элемент, қара қорғасын құрамындағы мыс өндірістік өнімге шығару оған басқа металдардың өтуіне бөгет жасайды, яғни мыс таңдамалы түрде бөліп алуға мүмкіндік береді. Алдымен мыс бөліп алу нәтижесінде кейінгі тазалау операциясында басқа өндірістік өнімдері мыс бойынша таза болады.

Мыссыздандыру екі әдіспен жүргізіледі: тазалау қазандарында мерзімдік әдіспен тазалау және үздіксіз мыссыздандыру процесі.

Периодты режимде тазалау екі кезеңмен жүреде: ликвация және элементарлы күкіртпен тазалау.

Алғашқы тазалау мыстың қара қорғасында температураның 700 – 750градустан 300градусқа суыту кезінде ерігіштігінің төмендеуіне негізделген. Қорғасынды суытқанда қорғасынның мыстағы қатты ерітіндісі түзіледі, яғни мыс кристалдары балқыманың бетіне шығады, бұл өнім мыс шликері деп аталады. Ликвация арқылы мысты толық бөліп алу мүмкін емес, ликвациядан кейін қорғасында 0,1% мыс қалады. Басқа металдар : күшәла, сүрме, алтын мсыпен қосылыстар түзіп мыс шликеріне өтеді. Шликердің негізгі компоненті онымен механикалық жолмен бірге әкетілген қорғасын. Төмен температурада алынған шликерде қорғасын көп болады, оны майлы шликер деп, ал 500 – 600градустық жоғары температурада алынған шликерды құрғақ шликер деп атайды. Ликвациядан кейін қалған мысты элементарлы мыс арқылы бөліп алады.

330 – 340градуста қорғасын ваннасына бос күкірт салып араластырады. Процесс келесі реакцияға негізделген:

2 Pb + S2 = 2 PbS                                                                       (98)

Балқымада мыс көп болу нәтижесінде қорғасын сульфидтеледі, бірақ мыстың күкіртке тартлысы жоғары болғандықтан келесі реакциямен мыстың сульфидтелуі жүреді:

PbS + 2 Cu = Pb + Cu2Sқатты                                               (99)

Мыс сульфиді тығыздығы қорғасыннан төмен, және процесс теапературасында қорғасында ерімейді. Ваннаның бетінде қатты сульфидтік шликерлер түзіледі. Қорғасында еріген PbS мөлшері неғұрлым көп болса, күкіртпен тазалаудан кейін қалған мыс мөлшері солғұрлым аз.   2 – кезеңнен кейін қалған мыс мөлшері өте төмен. Процесс отқа төзімді шойын қазанда немесе дәнекерленіп пісірілген болат қазанда жүреді. Қабаттың қалыңдығы 35мм. Пішіні цилиндрге өтетін жартылай шар. Жұмыс істеу уақыты ұзақ, сыйымдылығы 100 – 150т. Кейбір зауыдта 250 – 370т. әрбір қазан жеке қыздырылады яғни температураны реттеп отыруға мүмкіндік бар. Отын ретінде көмір, мұнай, табиғи газ қолданылады. Практикада қара қорғасынды тазалау цехіна сұйық не қатты күйде әкеледі, қазандарды біртіндеп толтырады. Ондағы қорғасын температурасын 500 – 600 градусқа дейін көтереді. Қоспалардың бөлінуін жылдамдату үшін қысылған ауамен немесе қасықтармен араластырады. Процесс аяқталған соң ваннаны тыныштандырады, оның бетіне қалқып шыққан ұнтақ түрдегі бай ( 10 – 15%) құрғақ шликерді кранда орнатылған тесіктері бар қалқығышпен қалқып алады. Бірге сүзілген қорғасынды қазанға ағызады, соңынан шликерді жұмыстық алаңға түсіріп суытады, ары қарай өңдеуге жібереді. Қазанды 300 – 400градусқа суытып, майлы шликерді бөліп алады, соңынан күкіртпен тазалауды жүргізеді. Процесс толық жүру үшін күкіртті жылдам салып жақсы араластыру керек, себебі күкірт  ванна бетінде тотықпай мыспен әрекеттесуі тиіс. Процесс ұзақтығы бір сағат. Сульфидтік шликер құрамында 2 – 3 % мыс, 95% дан төмен қорғасын бар. Оны басқа порциямен ликвация процесіне бағыттайды. Шликердің шығымы қара қорғасын мыс шөмішіне байланысты . шликерден қорғасын қабыршықтарын бөліп алу үшін кокс ұсағын немесе айналымдық қож қосады. Шликердегі күшәла мөлшері 65 - 70%. Сүрме негізінен қара қорғасында қалады. Күкірт штейн құрамында және PbS , Cu2S түрде болады. Асыл металдар мөлшері қара қорғасынға қарағанда жоғары, олар мыспен ерітінділер түзеді.

Процесс артықшылықтары: температура төмен, мысты толық бөліп алуға болады, күкірт шығыны төмен, 1т қорғасынға 1кг күкірт керек.

Процес кемшілігі: процес ұзақтығы 18 – 24 сағат. Процестің мерзімділігі. Шликердің үлкен шығымы, қара қорғасынның 20 – 25%. Шликермен бірге қорғасын, алтын, күмістің көп мөлшерде әкетілуі.

1.5.2 Қара қорғасынды үздіксіз мыссыздандыру

Процесс 1960ж әзірленген. Процесс бір әгрегатта ликвация және мысты сульфидтеу процесін біріктіріп жүргізіп, мысты штейнге өткізуге негізделген. Процесті шарпымалы пеште немесе ванналы терең ( 1,7 – 1,9м) электр пешінде жүргізеді. Балқыманы үстінен қыздырады, үстіңгі қабатта температура 1100 – 1300 0С, ванна түбіндегі температура 400 – 450 0С. Суыған қорғасын ваннаның астыңғы жағынан сифон арқылы әкетіледі. Температураның айтарлықтай айырмашылығы ваннаның төменгі жағындағы қабаттан мыс шликерінің ликвациямен ванна бетіне қалқып шығуына мүмкіндік береді. Ванна бетінде бай қорғасын концентратының және Na2S көмегімен мыс сульфидтеледі. Na2S Na2SО3 пен, PbS пен реакция нәтижесінде түзіледі. Шихтада көміртегі болуы процесі жылдамдатады, ал Na2S түзілуі полиметалдық штейннің қасиеттерін жақсартады:

- балқу температурасы төмендейді ( 500 – 600 градус)

- онда қорғасын еруі төмендейді.

- қож түзілуі ( қож қорғасынды тотығудан сақтайды, басқа қоспалардан тазартады. )

мыс – қорғасынды натрийлік штейннің құрамы: Cu 40 – 55% . Pb 15 – 20%. Na 5 – 7%. Fe 5 – 8%. Мұнда қорғасындағы мыс мөлшері 0,3 - 1% . штейн конвертерлеуге жіберіледі.

1.5.3 Қара қорғасынды теллурдан тазарту

Қара қорғасында теллур 0,05 – 0,1%, шахталық балқыту кезінде қара қорғасынға 60 – 70% теллур өтеді. Теллурдан тазалауды тазалау процесінің ең басына қоюға болмайды, себебі бұл темпераурада мыс шликерлері бірге бөлінеді. Сондай – ақ процесті сұлбаның тотықтыра тазалау просесінен кейін қоюға болмайды, себебі ол басқа өндірістік өнімге таралып кетеді.

Қара қорғасынға металдық натрий қосу арқылы тазартуға болады. Бұл процесс теллурдың қорғасында ерімейтін Na2Te түзуіне негізделген. Онда 400 – 450градусқа дейін балқытылған қара қорғасынға кристалдық натрий қосады, натрий теллурмен таңдамалы түрде әрекеттесіп Na2Te түзеді. Бұл интерметалдық қосылыстың тығыздығы төмен,  балқу температурасы 953градус. сұйық қорғасын ваннасының бетіне қалқып шығады, ваннаның бетіне NaOH қабатын салады, ол құрамында теллур бар алынды коллектордың ролін атқарады. Процесстің жылдамдығы өте жоғары, араластырып тұндыру кезінде 5 – 10 минут ішінде теллурды толық бөліп алуға болады. Теллурды бөліп алу дәрежесі 90%. Натрий шығыны теллур массасына тең. Алынған қалқыманың құрамында Te 10 – 30%, Se 0.5 – 1% ,NaOH және механикалық  жолмен әкетілген қорғасын бар.    Оны қорғасын тазарту үшін 340 – 370градуста қайта балқытады, суытады, ұсатады. Соңынан  сумен ерітінділеп сүзеді. Нәтижеде 15 – 30% теллур бар кек, 20 – 35г/л теллур бар натрий поли теллурит алынады. Тұнбаны ыстық сумен жуады, кептіреді, соңынан вакуумдық дистилияцияға жібереді. Құрамы: S 0.01 – 0.09% . Sb 0.2 – 1% . Pb 0.03% . Na 0.02 – 0.12% . Te 98 – 99% . Se 0.15%.

1.5.4 Қара қорғасынды қалайы, күшәла, сүрмеден тазарту

Бұл металдар қара қорғасында 3% ға дейін болады. As 0.2 – 1.5% . Sb 0.5 – 3%  . Sn 0.1%. олар қорғасынның механикалық қасиетін нашарлатады және сүрме, қалайы өндірістің жеке бағалы өніміне жатады. Процес теллурді тазартудан кейін жүргізіледі. Бұл процесті күміссіздендіруден бұрын жүргізу, себебі бұл металдар асыл металды бөліп алуды қйындатады. өндірісте екі әдісті қолданады.

- Оттық тазарту

Шарпымалы пеште 750 – 800градуста жүреді. Сұйық қорғасын ваннасын ауамен үрлеп, күшәла, сүрме қосындыларын +3 күйде, қалайыны +4 күйде қожға өткізеді. Бұл метал тотықтары амфотерлі, глетқа қатынасы бойынша қышқылдық көрсетеді және стонат, арсенит, антимонат түзеді. Процесс осы металдардың оттегіне тартылысының жоғары болуына негізделген, ал алынған олардың тотықтары сұйық қорғасында ерімейді.

Sn + 2 PbO = PbO * SnO2 + 2 Pb                                                (100)

2As + 3 PbO = 3PbO * As2O3 + 3 Pb                                              (101)

2 Sb + 3 PbO = PbO * Sb2O3 + 3 Pb                                               (102)

Бұл қоспалардың  қорғасын тотығымен жалпы реакциясын төменнен көрсетеміз.

Sn + 2 PbO = SnO2 + 2 Pb                                                       (103)

As + 3 PbO = As2O3 + 3 Pb                                                 (104

Sb + 3 PbO = Sb2O3 + 3 Pb                                                  (105)

Процесс кезінде оксид түзілуінің еркін энергиясына негізделген қоспалардың тотығу реті байқалады. Қорғасын бетіне алдымен қалайы, одан кейін күшәла, соңынан сүрме қожы қалқып шығады. Процесс жылдамдығы қорғасын температурасына, оттегі мөлшеріне тәуелді. Процесс ұзықтығы 24 сағат. Газ температурасы 1100 – 1200градус. Отын ретінде сұйық газ немесе шаң түрдегі отындық материал қолданылады. Тазартылған қорғасын шығымы 90 – 92%, қож шығымы 5 – 8%, қорғасынның булануы және шаңмен әкетілуі 5 – 7%. Отын шығыны 3 - 8%.

Кемшілігі: қорғасынның қожбен жоғалымы 5 – 8%, қождан қорғасын алу қйын. Қожға күміс пен вимуттың біршама мөлшері өтеді, жүйеде күшәла жиналып, цех ластануын тудырады.

- Сілтілік тазарту

Процесс мәні: тұздар мен сілтілер балқымасы (NaNO3 ,NaOH, NaCl) арқылы тотықтырғыш қатысуымен ( әдетте NaNO3) сұйық қорғасынды өткізеді. NaOH реакцияға қатысушы және қатты станаттар мен антимонатты және жартылай еріген натрий арсенатын жинақтау рольн атқарады. Процесс температурасы 400 – 450градус, жылдамдығы оттық тазалаудан жоғары. Бұл процессте қоспаларды жеке тауарлық өнім ретінде алуға болады. Процесс 0,02% сүрме қалғанда аяқталады.

2Pb + 2NaNO3 = Na2O + 5 PbO + N2                                      (106)

PbO + Na2O = Na2PbO2                                                 (107)

4 PbO + 8 NaOH= 4 Na2PbO2 + 4 H2O                                  (108)

2 As + 5 Na2PbO2 + 2 H2O = 2 Na3AsO4 + 4 NaOH + 5Pb                      (109)

Sn + 2 Na2PbO2 + H2O = Na2SnO3 + 2 NaOH + 2Pb                              (110)

2 Sb + 5 Na2PbO2 + 2 H2O = 2 Na3SbO4 + 4 NaOH + 5Pb                         (111)

Процес әдеттегі тазалау қазандарында жүреді. өнім жинайтын арнайы аппараы бар. Процес сүрменің қалдық мөлшері 0,02% болғанда аяқталады, асыл метал және висмут қара қорғасында қалады.

Артықшылығы: қорғасынды бөліп алу дәрежесі жоғары 99,5% , процес төмен температурада жүреді, қоспалар жеңіл бөлінетін қосылыс түрде болады.

Кемшілігі: реагент қымбат, процес ұзақ, алынған қалқыманы гидрометаллургиялық өңдеу күрделі.

Қалқыманы гидрометаллургиялық жолмен өңдеу

Процес келесі кезеңдерден тұрады:

1,ерітінділеу

2,барлық қоспа тұздарын тұнбаға түсіру үшін пульпаны суыту.

3, қоюлату, сүзу

4, ертіндіні өңдеп NaOH, NaCl

5, алынған қоспаны әр түрлі сұрыпты өнімге бөлу

Бұл технолдогиялық схема негізінде қалқыманың негіздік тұздарының қосындыларының әр түрлі ерігіштігі алынған.

Натрий стонаттары, арсенаты, антимонаты ергіштігі температурамен, NaOH мөлшерімен шектеледі. Гидрометаллургиялық өңдеу кезінде қалайы, күшәла осы металдардың тұздары ретінде тұнбаға түседі.

NaSn(OH)6 + CaCO3 = CaSnO3 + 3 H2O + Na2CO3                                  (112)

3 Na3AsO4 + 3 Ca(OH)2 = Ca3(AsO4)2 + 6 NaOH                              (113)

2 Na2AsO4 + 4 Ca(OH)2 = Ca3(AsO4)2 + CaO + 6 NaOH + H2O             (114)

Процес NaOHның 90 – 95% және ас тұзын толығымен негізгі процеске қайтаруға мүмкіндік береді. Алынған коллективті кек құрамы: Sb 45 - 47% ,As 0.5 – 2%, Pb 0.5 – 2% ,Te 0.2 – 0.5%.

1.5.5 Қара қорғасынды асыл металдардан тазарту

Асыл металдарды бөліп алудың үш әдісі бар:

1. Қорғасынсыздандыру – тотықтыра балқыту, ауаның қатысуымен қыздырғанда алтын, күміс тотықпайды, ал қорғасын оксид түзе тотығады. Бұл процессте күміске өте бай қорғасынды пайдалану тиімді.

2. Бөлшектеп кристалдандыру – ликвацияға негізделген. Қорғасынды 300 – 324градус аралығында баяу суытқанда балқыма кристалданады. Ал бағалы металл балқымада жинақталады.  Соңғы қазанда асыл металмен байытылған балқыма алынады. 1 – қазанда тазартылған қорғасын алынады.

3. Қара қорғасынға мырыш араластыру арқылы асыл металды бөліп алу. Мырыш қорғасынмен әрекеттеспейді, онда аз ериді. Асыл металдар мырышпен  балқуы қиын интер металды қоспаар түзеді, AuZn3 ,AgZn3. бұл қоспалардың тығыздығы төмен. Яғни ванна бетіне қалқып шығып күмісті – мырышты көбік түзеді. Процесс келесі операциядан тұрады:

3.1 мырышты сұйық қорғасынмен араластыру.

3.2 балқыманы суытып, ванна бетіне қалқып шыққан күмісті – мырышты көбікті қалқып алу.

3.3 көбікті мырыштан дистилиациялық әдіспен тазарту.

3.4 алынған күміске бай қорғасынды қорғасынсыздандыру.

Купелияцияға қорғасынның 2% ы түседі. Асыл металмен баю дәрежесі 40 – 50есе.

Процесті периодты және үздіксіз режимде жүргізеді. Процес алдымен 530градуста араластыра отырып, айналымдық қорғасынға бай күмісті көбікті ерітуден басталады. Соңынан 480- 510 градуста суытып, алғашқы тауарлық күміс көбігін бөліп алады. Оның шығымы қорғасын массасынан 1 - 2%. Тауарлы көбік құрамы:  Zn 25 – 30%,  Au 100 – 200г/л,    Ag 60 – 110г/л,  Bi 0.05%,  Sb 0.2 – 0.3%,  Cu 1%,  Pb 60 – 70%.  Қорғасында бай көбікті алған соң 0,15 – 0,3г/л  күміс қалады. Содан соң қазанға металдық мыоыш тиеиді,оның меншікті шығыны 10 – 12кг/т. Процесті 330 – 480 градуста жүргізеді. Көбікті тесіктері бар шөмішпен қалқып алады. Қорғасынға бай көбік айналымға жіберіледі. Оның құрамы: 95% Pb,  2 – 3% Zn,  1% Ag . қара қорғасындағы күмістің қалдық мөлшері 1 – 3г/л. Бай көбікті алдымен қорғасын, мырыштан тазалайды. Механикалық әкетілген қорғасынды ликвациямен бөледі. Бай көбікті 650градуста қыздырып, қорғасынды ерітеді. Мырыштан дистилияция арқылы тазалайды. Процес мырыш, қорғасын, күмістің ір түрлі қайнау температураларына негізделген. Процесті ТМД да электр пеште жүргізеді. Мырыш буын конденсаторда немесе шаң тұту құрылғысында тұтады, сондай – ақ вакуумдық дистьилияциямен мырыштан тазалауға болады.

Қорғасынмен  асыл металды бөліп алудың соңғы басқышы – купеляция. Шағын шарпымалы пеште ауамен үрлей балқыту арқылы қорғасынды тотықсыздандырады. Нәтижеде ванна бетінде қорғасын оксидке дейін тотығады, оны бөлек құйып алады. Ал асыл металдарды доре қорытпасы түрде бөліп алып, аффинаж алуға жібереді.

1.5.6 Қара қорғасынды мырышсыздандыру

Күміссіздендіруден кейін қара қорғасын құрамындағы мырыш 0,5 – 0,7%, яғни қара қорғасын мырышпен ластанады, сондықтан қара қорғасынды мырыштан тазалау керек.

Тотықтыру арқылы тазарту - 	тотықтыру процессі қорғасынмен мырыштың әр түрлі тартылыс күшіне негізделген. Мұнда ауамен тотықтыруда мырыш тотығып, сілтілік қалқыма түрде ванна бетіне қалқып шығады, оны ванна бетінен қалқып алады.

хлормен тазалау кезінде балқыған қорғасынды хлормен үрлеп, мырыш хлоридін түзеді. Бұл процесс өнімдері 92 – 95% ZnCl2 бар сұйық хлорлы мырыш

Вакуумда тазалау - 	қорғасын мен мырыштың жоғары температурада буларының әр түрлі қысымға ие болуына негізделген. Процесс 600 – 620градуста жүреді, қысым 4 – 7па, ұзақтығы 12 – 15сағ. Конденсат құрамында 80 – 90% Zn, 10 – 20% Pb бар. Қара қорғасын құрамында 0,005 – 0,05% мырыш қалады.

1.5.7 Қара қорғасынды висмутсыздандыру

Қара қорғасындағы висмут мөлшері ондық бірлікке дейін. Оның мөлшері 0,05% дан артық болғанда қара қорғасынның қышқылға қарсы тұрақтылығы төмендейді, яғни ол химия өндірісіне жарамсыз. Сондықтан қара қорғасын құрамына қатаң талап қойылады. ГОСТ қа сәйкес қара қорғасындағы висмут мөлшері мыңдық үлестен артық болмау.

Әдіс висмуттың кальций, магниймен балқу температурасы жоғары интерметалдық қоспа түзуіне негізделген. Алынған интерметалдық қосылыстың тығыздығы қорғасын тығыздығынан төмен. Ванна бетіне қалқып шыққан дросс қалқып алынып арнайы өңдеуге жіберіледі. Процесс температурасы 350 – 440градус, ұзақтығы 10 – 12 сағат. Процесс бірнеше кезеңмен жүреді, висмутқа кедей дросс қайтадан қайтарылып отырады. Тазаланған қорғасындағы висмут мөлшері 0,	01 – 0,05%.

Қорғасынды висмуттан тереңдете тазалау үшін қорғасын ваннасына металдық сүрме қосады,  тұрақты интерметалдық қосылыс түзеді. Процесстен кейін қорғасындағы висмут мөлшері 0,004 – 0,005%.

Кальций шығыны қорғасын салмағының 0,1%, магний шығыны 0,2%. Дросс құрамы : Bi 10% ,Pb 90%  ,Ca 0.5 – 0.7%  ,Mg 0.8 – 1.2%.

1.5.8 Қара қорғасынды кальций, магнийден тазарту

Процессті NaOH, NaNO3  қосу арқылы тазалау қазанында жүргізеді. Процесс кальций, магнийдің оттегіне тартылыс күшінің жоғары болуына негізделген. Висмутсыздандырудан кейін қорғасынды 400 – 420 градусқа қыздырады. Ванна бетіне күйдіргіш натр қосып араластырады. Қоспалар ванна бетіне қалқып шығады, оны агломерацияға немесе шахталық балқытуға жібереді. Ал қалған қорғасын тауарлық болып оны құйма қалыпқа құяды.

1.5.9 Қорғасынды гидрометаллургиялық жолмен алу,

Қара қорғасынды электролиттік жолмен тазалау.

Процесс 1901 ж ұсынылған. Электролит ретінде Si-F сутек қышқылының сулы ерітіндісі алынады. Сонымен қарар Si-F қорғасын электролиті қолданылады. Бұл реогенттер күкірт қышқылына қарағанда қымбат, біраққорғасын күкірт қышқылының сулы ерітіндісінде ерімейді, яғни қорғасын электролизіне қолдану мүмкін емес. Процесс металдардың стандарттық потенциалдарының әртүрлілігіне негізделген. Pb-0,13 Sn-0,14 Sb +0,15 As+0,25В

SbAs Si-F электролитте ерімейді, яғни қара қорғасын анодтық еріту кезінде катодты Sn ластауы мүмкін. Сондықтан қара қорғасынды алдымен Sn тазалап алу керек. Анод салмағы 200кг. Қорғасын пластинасы, катод тазартылған қорғасын жаймасы, қалындығы шамамен 1 мм. Келесі реакциялар жүреді:

А: Pb-2еPb+2                                                (115)

К: Pb+2+2еPb                                                   (116)

Технологиялық режим бұзылған кезде, катодта сутегі бөлінуі мүмкін. Электролит құрамы: H2SiF68-10%, PbSiF66-8%, ток бойынша шығым 90-96%, температура 40-50°С, температура жоғарласа H2SiF6ыдырауы мүмкін. Шлам құрамы: Pb12-20%, Ag4-5%, Cu6-15%; Sb30%, As10%. Шлам анодта кеуекті қабық түрінде шөгеді. Оны тазалап арнайы өндеуге жібереді.