# Лекция 6

# 6 Реакциялық балқыту

# 6.1 Реакциялық балқытудың теориялық негіздері

# Шахта пешінде 65% Pb бар бай қорғасын концентраттарын өңдеу кезінде бірқатар қиындықтар туындайды. Мұндай концентратты агломерациялау кезінде сұйық фазаның көп мөлшері пайда болады. Нәтижесінде шикіқұрамның бөлшектері қабықшамен қапталады да, бұл толықтай күйдіруді қиындатады. Нәтижесінде тығыз, жеткіліксіз мөлшерде күйдірілмеген агломерат алынады. Бұған жол бермеу үшін концентрат көп мөлшерде флюстермен араластыруды қажет етеді, бұл агломерациялық машиналардың өнімділігінің төмендеуіне байланысты, агломерация процесін күрт қымбаттатады. Сонымен қатар, тығыз және күкіртке бай агломератты шахта пешінде балқыту үлкен қиыншылықтарды туғызады. Мұндай концентраттарды өңдеу үшін реакциялық балқыту неғұрлым тиімді процесс болып табылады.

# Реакциялық балқыту процесін жүргізу үшін концентратты келесі реакциялар бойынша қорғасын сульфидін толық тотықтыра отырып, ішінара күйдіреді:

# 2PbS + 3O2 = 2PbO + 2SO2                     (1.64)

# PbS + 2O2 = PbSO4                                (1.65)

# Түзілген PbO және PbSO4 реакциялық  балқытуына негізделген реакциялар бойынша, қорғасын сульфидтерінің тотықтанбаған бөлшектерімен қатты фазалық әрекетке түсіп,  сұйық металлдық қорғасын келесі реакциялар бойынша түзіледі:

# PbS +2PbO = 3Pb + SO2                          (1.66)

# PbS + PbSO4 = 2Pb + 2SO2                     (1.67)

# Қорғасын минералдарының көп болуы және бос тау жыныстарының аз мөлшері реакциялық балқыту реакцияларына қатысушылар арасында жақсы байланысты орнатады, бұл реакциялық балқыту реакциясының жеткілікті жылдамдықпен жүруіне қажетті жағдай жасайды.

# Шикіқұрамда Cu2S, FeS, ZnS, Sb2S3, As2S3 сульфидтерінің болуы реакциялық балқыту процесіне теріс әсер етеді. Бұл сульфидтердің болуы қорғасын сульфиді еритін штейннің пайда болуына әкеледі. Бұл жағдайда қорғасын сульфиді металлдық күйге дейін тотықсызданбайы және қара қорғасынға өтпейді, бұл қара металға қорғасынның бөлініп алынуын төмендетеді. Сонымен қатар, сұйық штейн шикіқұрам бөлшектерін қаптайды да, қорғасынның оксидтері мен сульфидтері арасындағы байланысқа кедергі келтіреді,сондықтан реакциялық балқыту процесін қиындатады.

# Реакциялық балқытуды, қысқа барабанды пештерде және электр пештерінде жүзеге асырылуы мүмкін.

6.1.1 Қысқабарабанды пештерде реакциялық балқыту

Пештің схемалық қондырғысы 1-ші суретте келтірілге

Пеш – бұл болат цилиндр болып келеді, ішінен отқа төзімді жоғары глиноземді кірпішпен қапталған. Пештің ұзындығы – 2,4 м, диаметрі – 2,4 м, пештің ішкі көлемі – шамамен 10 м3. Балқыту ваннасының тереңдігі 0,8 м, пештің шеткі қабырғаларының бірінде пешке шикіқұрамды жүктеуге қызмет ететін қақпақпен жабылған тесік бар. Пештің қарама-қарсы қабырғасының тесігіне шаң-көмір жанарғысы немесе мазут бүріккіші орнатылған. Сол тесік арқылы пештен шығатын газдар шығарылады.

Пешті жүктегеннен кейін және пешті үрлегеннен кейін олар айналмалы қозғалысқа әкеледі, бұл шикіқұрам бөлшектері мен балқыту өнімдерінің жақсы жанасуына ықпал етеді. Пештің айналу жылдамдығы 0,5-1,0 айн/мин құрайды.

Сурет 1 – Қысқа барабанды пештің құрылғысы

1 – пеш корпусы; 2 – Отқатөзімді қалау; 3 – тиеу терезесі; 4- отынды жағуға арналған терезе; 5 –шығатын газдарды шығаруға арналған тесік; 6- отынды жағуға арналған жанарғы; 7- венец; 8 – балқытудың сұйық өнімін шығаруға арналған тесік; 9 –бандажды сақина; 10- тіреуіш ролик.

1,5-2,0 сағаттан кейін реакциялық балқытудың барлық процестері аяқталады. Сұйық балқыту өнімдері – қорғасын мен қож. Пештің айналуы тоқтатылады және бір сағат ішінде балқыту өнімдері бөлініп, тұндырылады. Қара қорғасын бөлініп, тұндырылғаннан кейін қожды пештен бөлек шығарады. Балқытудың жалпы ұзақтығы 3-4 сағатты құрайды. Пеш мерзімді режимде жұмыс істейді. Бір цикл үшін 4-5 тонна қорғасын алынады.

Қара металға қорғасынның тікелей алынуы 80-88 % құрайды. Қорғасынның шамамен 6-8% шаңға, ал 4-12% қожға өтеді. Қожды қайта өңдеуге шахталық тотықсыздандыра балқытуға жібереді, ал шаңды агломерация процесіне жібереді. Қож бен шаңды өңдегеннен кейін қорғасынның жалпы алынуы 97-98% құрайды.

Қысқа барабанды пештерде балқытудың кемшіліктері: процестің периодтылығы, пештің салыстырмалы түрде төмен өнімділігі, қорғасынның қара металға тікелей алынуының төмен болуы және қождарды қайта өңдеу қажеттілігі.

Қысқа барабанды пештерде балқыту Польша мен Германиядағы зауыттарда қолданылады.

6.1.2 Электр пештерінде реакциялық балқыту

Электр пештерінде реакциялық балқытудың бір нұсқасы келесі технологиялық операцияларды қамтиды: шикіқұрамды түйіршіктеу, агломерациялық күйдіру, агломератты қорғасынға балқыту және қорғасынды тазарту.

Шикіқұрамды түйіршіктеу процесі келесідей жүзеге асырылады. Айналмалы агломераттың бөлшектеріне шаң қабаты, содан кейін әктас, содан кейін концентрат дәйекті түрде оралады. Агломерация процесінде түйіршіктердің осындай құрылымының арқасында күкірттің 4-5% қалдық құрамына дейін жануы жүзеге асырылады. Нәтижесінде қорғасын мөлшері 70% - дан асатын агломерат пайда болады.

Алынған агломерат ұсақтауға ұшырайды, содан кейін мөлшері бойынша жіктеледі. Ең үлкен фракция агломерация процесіне жіберіледі, онда ол агломерациялық таспада төсеніш ретінде қолданылады. Орта класс шекемтастауға түсетін айналымды агломерат болып  келеді. Көлемі 8 мм-ден аз ұсақ фракция электр балқытуға түседі.

Электр балқытуға арналған шикіқұрам 85 % агломераттан, 3-5 % әктастан, 10% шаңнан және 2,5-5,0 % кокстан тұрады. Сұйық балқыту өнімдері – қорғасын мен қож.

Пештегі температура 1350-1450 о С аралығында сақталады. Алынған шикіқұрам келесі құраммен сипатталады,%: FeO – 20-23; СаО - 33-36; SiO2 - 20-22; ZnO - 12 дейін, Pb-3% дейін. Қождың шығымы аз. Сондықтан онымен қорғасынның жоғалуы да аз және шамамен 1,5 %-ды құрайды.

Қара металға қорғасынның тікелей бөләнәп алынуы 97 % құрайды.

Сондай-ақ, қорғасын концентратын электр пешінде қалқымалы күйде балқыту арқылы реакциялық балқыту мүмкіндігі бар. Бұл жағдайда әктас қоспасындағы сульфидті концентрат 2 мм мөлшеріне дейін ұсақталады және шикіқұрамда шамамен 1% ылғал болғанша кептіріледі. Дайындалған шикіқұрам электр пешіне 300 ° C дейін қыздырылған ауа үрлеуімен немесе 30% оттегімен байытылған үрлеумен бірге беріледі. Шикіқұрамды беру электродтарға тікелей жақын пеш күмбезінде орналасқан арнайы тиеу құрылғылары арқылы жүзеге асырылады.

Үрлеу пештің астына көлденең ауа беруді қамтамасыз ететін арнайы саңылаулар арқылы жүзеге асырылады, бұл күйдірудің жеткілікті ұзақтығын қамтамасыз етеді. Сульфидтердің жану аймағындағы температура шамамен 1150-1200 оС. Сұйық және қатты күйдіру өнімдері қож ваннасының бетіне түсіріледі. Қож балқымасы арқылы электр тоғын өткізу кезінде бөлінген  жылудың есебінен қож ваннасының температурасы шамамен 1350 оС болады. Мұнда балқытудың барлық реакциялары аяқталып, балқытудың  сұйық өнімдері – қож пен қорғасын бөлінеді.

Қождағы қорғасын мөлшерін азайту үшін қож балқымасында СаО мөлшері 32-35% аралығында болады. Қожда кемінде 9% FeO және 15% ZnO болады. Бұл қождың жеткілікті мөлшерде электр өткізгіштігін қамтамасыз етеді. Қождағы SiO2 мөлшері 23% дейін.

Қождағы қорғасын мөлшерін азайту және көмір электродтарының шығынын азайту үшін, қож ваннасының бетіне кокс қожының массасының 5,5% жүктейді. Кокс оксидтен қорғасынды тотықсыздандырады және электродтар материалының қожбен әрекеттесуін азайтады.

Балқыту процесінде концентраттағы қорғасынның шамамен 36 %-ы шаңмен пештен шығарылады, ол процестің басына қайтарылады. Алайда, қара металға қорғасын бөлінуі 97,8% құрайды, ал қорғасынның қожбен жоғалымы 1,1% - дан аспайды.

Балқытудың артықшылығы – оны жүзеге асыру кезінде алдын-ала күйдірудің қажеттілігі жоқтығында. Бұл жағдайда бір агрегатта күйдіру және балқыту біріктіріледі.

Процестің кемшіліктері – шикіқұрамға қойылатын қатаң талаптар, материалды терең кептіру қажеттілігі және пештен ірі шаңды шығару, бұл қуатты және жетілдірілген шаң жинау жүйесін қажет етеді.

# 6.2 Көріктік балқыту

Көріктік балқыту үшін құрамында 75-78% Pb бар бай қорғасын концентраттары қолданылады. Көріктік балқытуға арналған шикіқұрам  60-75% қорғасын концентратынан, 20-25% айналым шаңынан, 2-8% әктен және 3-10% кокстан тұрады. Агрегаттан шаң шығаруды төмендету үшін, шикіқұрамды көрікке тиеудің алдында 9-12% - ға дейін ылғалданады. Шикіқұрам алдын ала қыздырылған көрікке салынады. Содан кейін көрікке ауа үрленеді. Көрікте коксты жағу есебінен шамамен 750-850оС температура сақталады. Сонымен қатар, кокс қорғасын оксидінің металға қосымша тотықсыздануын қамтамасыз етеді. Шикіқұрамдағы әк көрікте шикіқұрамды ерітілмеген күйде, ал қамыр тәрізді (тестообразное) күйде ұстауды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Ауадағы оттегі қорғасын сульфидін шикіқұрам бөлшектерінің бетінен оксид пен сульфатқа дейін тотықтырады. Беттік оксид пен сульфат қабаты қорғасын сульфидімен әрекеттеседі, реакциялық балқуы негізделген реакциялардың жүруін қамтамасыз етеді.

Көріктің схемалық құрылғысы 2-ші суретте келтірілген.

Сурет 2. Көріктік балқытуға арналған схемалық құрылғысы

1- тұғырық; 2-сұйық қорғасынның науасы; 3-қожды бөліп алуға арналған плита; 4- бүгілетін механизм; 5- механикалық араластырғыш перегребатель;                                    6- сумен суылатын кессон; 7- сорғыш зот (вытяжной зонт); 8- ауалы коллектор; 9- ауамен үрлеуге арналған фурма.

Көрік шойыннан жасалған қорап болып келеді, өлшемдері келесідей: ұзындығы – 2,0 - 2,5 м; ені – 0,5 м және биіктігі 2,5 м. Қорап металдық тұғырықта (станина)  немесе кірпіш қалауынды орнатылады. Көріктің реакциялық кеңістігі сол жағынан сумен салқындататын кессондармен, ал алдыңғы жағынан – табақты болаттан жасалған пердемен шектелген. Пештен қожды түсіруге арналған плита көріктің алдыңғы жағына қосылады. Қораптың үстіне эксгаустерге қосылған сорғыш зонт орнатылған. Бүйір қабырғаларының біріне сұйық қорғасын шығару үшін ағынөзек орнатылады. Шикіқұрам көріктің қиябетінде орналасқан. Балқыту кезінде ол мезгіл-мезгіл механикалық тазартқышпен араластырылады.

Сұйық қорғасын жиналған кезде мезгіл-мезгіл көріктен шығарылады, ал сұр қож деп аталатын қатты қалдық сұйық науаның бетінен алынады және өңдеуге жіберіледі. Көріктен шығатын газдармен бірге шаң шығарылады.Көріктен шаңды шығару шамамен 25-30% құрайды. Шығатын газдар газ құбырына түседі, онда ірі шаң жиналады. Шығарылған газдарды майда шаңнан тазарту жеңдік сүзгілерде немесе электр сүзгілерінде жүзеге асырылады. Шаң құрамында шамамен 60-70 % қорғасын бар. Түйіршіктелгеннен кейін ол процестің басына жіберіледі.

Қорғасынның тікелей қара қорғасынға шығарылуы төмен және 70-75% құрайды. Бұл ретте шаңға 20-25%, ал қожға 10-15% өтеді. Сұр қождағы қорғасын мөлшері шамамен 30% құрайды. Шаң мен қожды өңдегеннен кейін қорғасынның толық бөлінуі 95-98 % құрайды. Шығарылатын газдарда 5-5% SO2 болады. Олар күкірт қышқылын өндіру үшін пайдаланылуы мүмкін.

Көріктік балқытудың кемшіліктері – балқыту қондырғысының төмен өнімділігі, балқыту процесін әлсіз механикаландыру, қайта өңделетін материалға жоғары талаптар, қара  металға қорғасынның тікелей алынуы төмен, цехтардағы жұмыс істеуге зиянды жағдайлар.

Қазіргі жағдайда көріктік балқыту қорғасынның бай концентраттарынан қорғасынның бір бөлігін отын мен флюстерсіз алуға мүмкіндік беретін көмекші процесс ретінде қолданыла алады.