Лекция 6

1.6 Автогенные процессы в металлургии свинца

1.6.1 Теоретические основы автогенных процессов

Автогенные процессы – это технологические процессы, которые полностью осуществляются за счёт внутренних ресурсов без затрат посторонних источников теплоты. Тепло при автогенных процессах выделяется за счёт окисления серосодержащих материалов шихты.

В условиях плавки большая часть сульфидов шихты диссоциирует с выделением элементарной серы, которая взаимодействует с кислородом воздуха.  Реакции диссоциации высших сульфидов являются эндотермическими:

4CuFeS2 = 2Cu2S + 4FeS + S2 - 4 456,94 кДж/моль               (1.68)

2FeS2 = 2FeS + S2                                         (1.69)

2Fe7S8 = 14FeS + S2 -1 2470 кДж/моль                      (1.70)

Окисление серы кислородом воздуха является экзотермическим процессом

S2 + 2O2 = 2SO2 + 296 529,2 кДж/моль                      (1.71)

Выделяющегося за счёт окисления сера тепла не достаточно для расплавления шихты. Основная доля тепла выделяется за счёт окисления сульфида железа:

2FeS + 3O2 = 2FeO +2SO2 + 46 9992,2 кДж                       (1.72)

3FeO + SiO2 = 2FeO·SiO2 + 29 260 кДж                            (1.73)

3FeS + 5O2  = Fe3O4 + 3SO2 + 1 720 655 кДж                   (1.74)

Поэтому возможность проведения автогенной плавки в автогеном режиме прежде всего определяется содержанием сульфида железа. Для свинцовых концентратов возможность  автогенный  режим плавки возможен при содержании серы в концентрате не менее 20-23% и 15-20% железа. Технологически все автогенные плавки различаются по методу сжигания сульфидного сырья, которое может осуществляться в факеле или в расплаве.

Сжигание сульфидов  в факеле заложено в основу всех  плавок во взвешенном состоянии. В качестве шихты здесь используется измельченный  до 0, 1мм и просушенный  до 1% сульфидный материал, который вдувается в  плавильное пространство печи в струе кислородсодержащего  дутья. В этом случае сульфидные частицы окисляются в факеле  во взвешенном состоянии, частично или полностью расплавляются и под действием сил тяжести опускаются на поверхность шлакового расплава, в отстойной зоне, где и завершаются основные физико-химические процессы  плавки: плавления, шлакообразования, штейнообразования, разделения продуктов плавки.

Сущность плавки в расплаве состоит в том, что перерабатываемое сырьё любой крупности загружается на поверхность расплава, через который барботируется окислительное дутьё.   В этом случае   все основные процессы протекают непосредственно в определённом объёме  расплаве. Полученные жидкие продукты плавки расслаиваются в подфурменной зоне и непрерывно выпускаются из печи.

Каким бы способом не осуществлялся  процесс автогенной плавки, в нём всегда можно выделить следующие стадии:

- нагрев шихты  и диссоциация высших сульфидов и других соединений;

- окисление сульфидов, взаимодействие оксидов и сульфидов;

- расплавление легкоплавких составляющих шихты с образованием  первичных расплавов;

- растворение тугоплавких составляющих шихты в первичном расплаве;

- разделение   продуктов плавки.

Все автогенные процессы по своей сути являются окислительными процессами. При их осуществлении степень десульфуризации можно регулировать в любых пределах изменяя соотношение между количеством перерабатываемой шихты и количеством дутья.

Тепловая работа печей  автогенных плавок характеризуется тем, что температура отходящих газов превышает температуру плавления шлака. (1200-1250оС), что обуславливает большую потерю тепла с отходящими газами. Дополнительная теплота для процесса может быть получена за счёт подогрева до 200-600оС за счёт сжигания некоторого количества углеродистого топлива.

Уменьшение статьи расхода тепла  с отходящими газами может быть достигнуто применением дутья, обогащённого кислородом, и применением в качестве дутья технического кислорода, поскольку в этом случае значительно уменьшается объём отходящих газов.

Основными реакциями  окисления сульфидов свинца в процессе автогенной плавки являются:

PbS + 3O2 = 2PbО + 2SO2                                    (1.75)

PbS + 2O2 = PbSO4                                       (1.76)

PbS + 2PbO = 3Pb + SO2                                 (1.77)

PbS + PbSO4 = 2Pb + 2SO2                                (1.78)

Реакции (1.10) и (1.11) эндотермичны и обратимы, Поскольку конденсированные участники этих реакций не растворяются друг в друге, то константы равновесия этих реакций определятся уравнениями, соответственно:

K= P  и      K= P                               (1.79)

Процесс будет протекать в сторону образования металлического свинца, если парциальное давление SO2 в печных газах будет ниже равновесного. Этому способствует своевременный отвод газов из реакционного пространства и повышение температуры. При повышении температуры равновесное давление SO2  быстро возрастает и при 1000оС достигает атмосферного давления. Поэтому при температуре выше 920оС преимущественно протекает процесс твёрдофазного взаимодействия сульфида и оксида свинца.

В реальных процессах в открытых системах PSOдолжно быть постоянным и зависеть от содержания кислорода в дутье.

Реакция диссоциации SO2 имеет вид

2SO2  = S2 + 2O2                                         (1.80)

Константа равновесия которой определится уравнением:

КР=                                 (1.81)

Если содержание SO2 в газовой фазе постоянно, то при получении свинца возможны два пути развития автогенных процессов вметаллургии:

- получение свинца с повышенным содержанием серы в виде растворённого сульфида свинца с относительно низким содержанием свинца в шлаке;

- получение малосернистого свинца, но с повышением содержания свинца в шлаках.

Содержание свинца в шлаках автогенных плавок обычно значительно. При этом, получая даже металлический свинец     с содержанием 3% серы, не удаётся снизить содержание свинца в шлаке ниже 5%. 
     Следовательно, после окислительной плавки шлак должен подаваться  в восстановительную зону, расположенную в том же ил другом агрегате.  Необходимость доработки шлаков в восстановительной атмосфере диктуется также требование комплексного использования       перерабатываемого сырья, поскольку содержащиеся в свинцовом сырье цинк, редкие металлы, перешедшие в шлак,  должны быть извлечены. Доработку шлаков можно осуществить фьюмингованием, вельцеванием или электротермическим путём.

Для выбора оптимального режима плавки необходимо найти условия минимального перехода свинца в возгоны. Свинец может переходить в возгоны  в форме металла, сульфида и оксида. Соотношение различных форм свинца, переходящего в возгоны при 1200оС, зависит от РS. При высоких значениях  РSв возгонах практически весь свинец представлен его сульфидом.

При уменьшении  РSзаметно возрастает доля металлического свинца в возгонах.

Парциальное давление кислорода наиболее сильно влияет на возгонку оксида свинца. Но даже при значительных парциальных давлениях  РО=1·10-1 Па общая доля оксида свинца в возгонах не превышает 15%.

Определяющим фактором выхода свинца в возгоны является  РS.  Уменьшение в атмосфере печи  РSснижает выход свинца в возгоны в 4-5 раз.  Таким образом,  выбор термодинамических условий  плавки позволяет управлять выходом свинца в возгоны.

Для заключения о целесообразности того или иного  режима процесса автогенной плавки требуются также данные о кинетике взаимодействия основных соединений свинца и сведения о механизме этого процесса.

В автогенных процессах плавки свинцового концентрата скорости взаимодействия сульфида свинца с оксидом и сульфатом довольно высокие.  В шлаковом расплаве близком по составу к шлакам автогенных процессов  взаимодействие сульфида свинца с оксидом практически заканчивается за 10 минут. В этом случае при 1200 оС в металл переходит до 50% свинца. Часть свинца переходит в возгоны. Исследования показали, что оптимальные условия для ведения автогенной плавки  могут быть достигнуты при соотношении PbS : PbO в расплаве должно быть равным 0,54.

1.6.2 Виды автогенных плавок свинцовых концентратов

В промышленной практике встречается значительное количество автогенных процессов свинцовых концентратов,  в которых используется принцип «реакционной плавки».

Фирмой «Оутокумпу» (Финляндия) разработан процесс выплавки чернового свинца в  плавке во взвешенном состоянии. (Рис. 1.10 ).

Рисунок 1.10 Устройство печи для взвешенной плавки «Оутокумпу»

1- шихтовая горелка;  2- плавильная шахта;  3- аптейк; 4 –котёл- утилизатор; 5- отстойная зона

Речь для плавки концентратов снабжена вертикальной шахтой высотой 5,5 м с площадью поперечного сечения 1,2 м2 .  Шахта соединена с отстойником, где скапливаются жидкие продуктов плавки.  Концентрат предварительно подсушивают в трубчатой вращающейся печи  до влажности 0,1%, смешивают с флюсом и вдувают в печь воздухом, нагретым до 350-550оС.  Температура в печи составляет 1250оС. Через 2 часа накопленный свинец, штейн и шлак выпускают в печь для обеднения шлаков, которая по устройству представляет собой отражательную печь.

На заводе «Берцелиус» (Германия) переработка свинцовых концентратов осуществляется по процессу  «O-S-L». Процесс «O-S-L» представляет собой    непрерывную совмещённую   кислородную  автогенную  плавку, которая осуществляется в горизонтальном реакторе типа конвертера. Здесь совмещены процессы плавки свинцовых концентратов и восстановления свинца из богатых шлаков.

Концентрат в смеси с  оборотной пылью, увлажняют, окатывают и  загружают в окислительную зону реактора.  Через фурмы, расположенные в дне реактора,  продувают кислород. В окислительной зоне при температуре 960-980оС осуществляется реакционная плавка с получением свинца и богатого, содержащего до 60% свинца,  шлака. Полученный в окислительной зоне свинец непрерывно вытекает через сифон из реактора. Богатый шлак перетекает в восстановительную зону, где восстанавливается  вдуваемой через фурмы угольной пылью до конечного содержания свинца в шлаке 2%. В восстановительной зоне поддерживается температура 1100-1230о.

Шлаковая ванна окислительной и восстановительной зон разделена перегородкой. Восстановленный из шлака свинец выпускается из восстановительной зоны. Обеднённый шлак после отстаивания  выпускают из печи и гранулируют. Планируется строительство на этом же заводе промышленного комплекса на 100 тыс. т чернового свинца в год.  Процесс «O-S-L» планируется внедрить в промышленном масштабе на заводе в Бей-Ине (Китай). Производительность завода 50 тыс. т свинца в год.

Фирмой «Маунт-Айза»(Австралия) разработала процесс «Айзасмелт» - автогенную плавку свинцовых концентратов в жидкой ванне. Процессс осуществляется в две стадии. На первой стадии свинцовые концентраты плавятся с образованием богатого шлака  и свинца при плавке богатых концентратов (65-70 %Pb) а бедные концентраты (45-50% Pb) плавят на шлак.  Во второй  стадии осуществляют восстановление шлаков  углём  с образованием чернового свинца  и отвального шлака.

При плавке на воздушном дутье при 1000оС выход возгонов составляет 20%. Обогащение степени дутья кислородом до 35% резко повышает температуру и увеличивает выход свинца в возгоны до 40%. Содержание свинца в отвальном шлаке составляет 3%.

Принципиальное устройство печи «Айзасмелт» представлено на рисунке 1.11.

Рисунок 1.11 Схема устройства печи «Айзасмелт»

1-футерованный корпус; 2- слой шлака; 3- отверстие для выпуска металла; 4- отверстие для выпуска шлака; 5- слой штейна; 6 - топливно- воздушные и кислородные трубки.

Печь «Айзасмелт» представляет собой вертикальный стальной цилиндр, футерованный изнутри огнеупорным кирпичом. Печь снабжена вертикальной подвижной фурмой, которая опускается в расплав шлака  через отверстие в своде печи.  Воздух подаётся  через фурму и вдувается в расплав шлака, ниже его поверхности, что способствует интенсивному перемешиванию расплава. Внешняя стенка фурмы изнутри  охлаждается воздухом, что приводит к образованию слоя гарнисажа на внешней стенке, который предохраняет фурму от  воздействия на неё высокой температуры и коррозионно-активного шлака.

В случае необходимости для поддержания теплового режима может быть использовано топливо, которое вводится через фурму в печь. В качестве топлива используют мазут, природный газ или угольную пыль.

Может быть использован кусковый уголь, который смешивают  концентратом, флюсами и  вводят в печь через загрузочное отверстие в своде печи.

Самым распроостранённым автогенным процессом для плавки свинцовых концентратов является КИВЦЭТ-ЦС – кислородо-взвешенная циклонно- электротермическая плавка.

Способ плавки основан на применении в качестве дутья технического кислорода, принципов взвешенной и циклонной  плавок с электротермической доработкой шлака.  Процесс КИВЦЭТ-ЦС  включает в себя следующие основные операции: обжиг-плавку  исходного сырья в атмосфере технического кислорода, углетермическое восстановление шлакового расплава, окисление возгонов и улавливание их из технологических газов. Процесс КИВЦЭТ-ЦС является совмещённым и  эквивалентен трём процессам переработки свинцовых концентратов: агломерирующему обжигу, восстановительной плавке и фьюмингованию шлаков. Но он превосходит эти процессы по комплексности использования сырья и технико-экономическим показателям.

На плавку в аппарат КИВЦЭТ-ЦС поступает шихта, состоящая из концентрата, кварцевых и известковых флюсов, углеродитстых материалов, кеков и других оборотных материалов свинцового и цинкового производств.

Перед плавкой проводят сухую или мокрую шихтоподготовку. После сухой подготовки шихта должна быть тщательно перемешана и вовсём объёме иметь постоянный состав. Крупность частиц шихты не должна превышать 2 мм, а влажность не более 1,0-1,5 %.

Мокрая подготовка включает репульпацию всех свинецсодержащих материалов, мокрое измельчение флюсов и кокса с классификацией в гидроциклонах, усреднение шихты. Пульпу усреднённой шихты фильтруют, подвергают двухступенчатой сушке до остаточной влажности 1,0%, после чего направляют на плавку в аппарат КИВЦЭТ-ЦС. Схема принципиального устройства печи КИВЦЭТ-ЦС приведена на рисунке 1.12.

Рисунок 1.12 Схема устройства агрегата КИВЦЭТ-ЦС

1-газоохладительный стояк; 2-обжигово-плавильная камера; 3- циклонная горелка;  4-факел ; 5- электротермическая камера; 6-загрузочные отверстия для кокса; 7-электроды; 8-газоход электротермической камеры.

Шихту из бункера и технический кислород (95-96% О2) через вертикальную горелку вводят в обжигово- плавильную печь  Шихту и кислород вводят в соотношении, обеспечивающим 100%  десульфуризацию. Обжиг и плавление шихты осуществляется во взвешенном состоянии. Смесь шихты с кислородом, выходящая из сопла горелки , воспламеняется, образуя факел длиной более 2м. В верхней области факела  вблизи горелки происходит окислительный обжиг шихты по реакциям:

PbS + 1,5O2 = PbO + SO2                                 (1.82)

ZnS + 1,5O2 = ZnO + SO2                                   (1.83)

FeS2 + 2,5O2 = FeO + 2SO2                                   (1.84)

Cu2S + 1,5O2 = Cu2O + SO2                                  (1.85)

2CuFeS2 + 6O2 = Cu2O + Fe2O3 +4SO2                   (1.86)

Реакции окисления сульфидов шихты протекают с большим выделением тепла.  Вследствие этого температура в факеле составляет порядка 1300оС. Степень десульфуризации достигает 90%. После этого тепловыделение  сокращается и температура понижается до 1200оС. На расстоянии 1,5-2,0 м от горелки идёт интенсивное силикатообразование по реакциям:

PbO + SiO2 = PbO·SiO2                            (1.87)

ZnO + SiO2 = ZnO·SiO2                               (1.88)

В факеле за счёт взаимодействия сульфидами и оксидами протекают химические реакции:

2PbO +PbS = 3Pb + SO2                          (1.89)

PbS +PbSO4 = 2Pb + 2SO2                       (1.90)

ZnS + 2ZnO  = 2Zn + 2SO2                       (1.91)

Cu2O + Cu2S =  6Cu + SO2                         (1.92)

В обжигово- плавильной камере получают жидкие продукты плавки: черновой свинец, шлак, иногда штейн и концентрированные сернистые газы до 70% SO2. Извлечение свинца в черновой свинец  в обжигово-плавильной камере составляет 35-40% от исходного в концентрате.

Если в исходном концентрате содержится медь, то её переводят в черновой свинец, либо в некондиционный  с высоким содержанием свинца штейн. Шлак, полученный в обжигово-плавильной камере, подвергают углетермической обработке  в электротермической камере печи. Окисленные соединения свинца, цинка и других металлов восстанавливаются до металлов или низших оксидов. В электротермическом отделении печи поддерживают температуру 1350-1400оС. Для создания восстановительной атмосферы сюда загружается кокс. В восстановительной части аппарата протекают следующие основные реакции:

ZnO + C = Zn + CO                    (1.93)

ZnO + CO = Zn + CO2                    (1.94)

ZnO·SiO2 + CO = Zn + SiO2 + CO2            (1.95)

PbO + CО= Pb + CO2                        (1.96)

PbO·SiO2 +CO = Pb + SiO2 +  CO2         (1.97)

CO2 + C = 2CO                          (1.98)

Fe2O3 + CО = 2FeO + CO2                      (1.99)

FeO + CО = Fe + CO2                          (1.100)

ZnO + Fe = Zn + FeO                            (1.101)

PbO + Fe = Pb + FeO                             (1.102)

PbS + Fe = Pb + FeS                               (1.103)

В пространстве над жидкой ванной и в газоходе пары металлов окисляются до оксидов:

2Zn + O2  = 2ZnO                                (1.104)

Zn + CO2 = ZnO + CO                           (1.105)

2Pb + O2 = 2PbO                               (1.106)

Образовавшиеся оксиды в виде пыли уносятся газами из аппарата и поступают в в систему газоочистки от пыли. Уловленные возгоны содержат до 50% Zn и 22-30% Pb.

В электротермической части агрегата образующийся металлический свинец в основном переходит в черновой свинец. Часть свинца поступает в возгоны. Цинк на 90-92% переходит в возгоны.

Газы, поступающие из обжигово-плавильной камеры, охлаждаются  в газоохладительном стояке и очищаются от пыли в электрофильтрах. Очищенные газы содержат 30-70% SO2. Они могут быть использованы для производства серной кислоты, жидкого ангидрида или элементарной серы.

В электрофильтрах улавливается 99,99% пыли.  Пыль либо возвращается в шихту для плавки,  либо поступают на специальную переработку.

Агрегат КИВЦЭТ-ЦС характеризуется следующими технико- экономическими показателями. Извлечение свинца в черновой свинец -94,1-97,2 %, извлечение цинка в возгоны- 90,3-92,1 %, извлечение меди в штейн-70%. Расход на 1 т шихты составляет: кислорода 230-240 м3, кварцевого флюса- 51,6- 68 кг, известняка – 34,4-51,7 кг. Выход шлака составляет 20-24 % от массы шихты. Степень десульфуризации составляет 90-99,5 %.

Недостатком процесса является низкая производительность электротермической камеры, низкое извлечение свинца в обжигово –плавильной камере, большое содержание свинца в возгонах, что ухудшает их качество.

Для повышения извлечения свинца в плавильно-обжиговой камере на поверхность шлакового расплава ванны камеры загружают слой кокса или клинкера после вельцевания цинковых кеков. Усовершенствованный агрегат получил название КИВЦЭТ- КФ. Полученный  в обжигово-плавильной камере расплав в виде мелких капель фильтруется через слой раскалённого кокса или клинкера. При этом оксид и силикат свинца восстанавливаются до металла, который переходит в черновой свинец. Извлечение свинца  в обжигово-плавильной камере в этом случае повышается до 90%.

Оксид цинка  в обжигово -лавильной камере не восстанавливается. Оксид Fe2O3  проходя через коксовый фильтр, восстанавливается до FeO.

Восстановительный коксовый фильтр  в обжигово-плавильной камере позволяет получать меньшее количество шлака   с невысоким содержанием свинца.  В электротермической камер агрегата, куда переходит шлак  для доработки, концентрация оксида свинца в шлаке быстро снижается до 1 %.

Плавка свинцовых концентратов в аппарате КИВЦЭТ-КФ с коксовым фильтром позволяет значительно повысить производительность аппарата,  увеличить извлечение свинца в черновой свинец, значительно улучшить качество цинковых возгонов, которые содержат мало свинца и не содержат фтора и хлора.

С целью увеличения производительности аппарата КИВЦЭТ, уменьшения затрат электроэнергии, снижения капитальных затрат на строительство, было предложено шлаки, получаемые  при плавке, направлять на доработку методом фьюмингования. Технологическая схема переработки свинцовых концентратов в агрегате КИВЦЭТ-КФ с доработкой шлака фьюмингованием представлена на рисунке 1.13.

Рисунок 1.13 Технологическая схема переработки свинцовых концентратов в агрегате КИВЦЭТ-КФ с доработкой шлака фьюмингованием

При этом значительно ускоряется   восстановление и возгонка цинка.  В этом случае значительно уменьшается площадь электротермической камеры с 22 м2 до 6-8 м2. Удельная производительность аппарата возрастает при этом в 2-2,8 раз. Расход электроэнергии снижается в 3-4 раза. Извлечение цинка в возгоны увеличивается до 94-95 %, а свинца в черновой свинец до 99%.