Лекция 5

Режимы работы тепловых агрегатов металлургического производства

1.3.1. Радиационные режимы работы печей-теплообменников

В каждой печи, работающей по радиационному режиму, в состоянии лучистого теплообмена между собой находятся обычно три компонента: источник излучения тепловой энергии, футеровка печи и нагреваемый материал.

Так, в пламенных печах в состоянии теплообмена находятся пламя (раскаленные газы), кладка печи и нагреваемый материал. Характера теплообмена в системе газ-кладка-металл может быть разным, поскольку и пламя, и кладка, и нагреваемый материал могут иметь различные температуры, размеры и радиационные характеристики. Общая теория печей позволяет выбрать наиболее оптимальный режим для нагрева (расплавления) той или иной садки печи. Возможны следующие, наиболее распространенные случаи.

1. Нагреву подвергаются изделия, заполняющие в том или ином порядке все рабочее пространство или большую его часть (нагревательные колодцы, печи для обжига кирпича и др.). Излучение от кладки не попадает на все изделия, основное количество тепла к изделиям передается от пламени и раскаленных газов, заполняющих объем печи. Интенсивность нагрева зависит от температуры и степени черноты газов. В качестве топлива в таких печах использовать мазут или природный газ, поскольку они содержат углеводороды, способные разлагаться с выделением сажистого углерода.

2. Нагреваемые изделия располагаются на поду печи.

Сжигается топливо, дающее так называемый несветящийся факел, т. е. факел, в котором имеет место лишь селективное излучение раскаленных газов (СО2 и Н20). Высокотемпературный, интенсивно излучающий факел целесообразно приближать к поверхности нагрева. При этом необходимо максимально повысить теплоотдачу к металлу и не пережечь огнеупорную футеровку печи. Различные технологические операции нагрева или расплавления металла требуют соответствующих режимов теплообмена. Выбор оптимального режима теплообмена, в том числе радиационного, для различных технологических операций требует четких представлений о возможностях того или иного режима.

Прямой направленный режим

Прямой направленный режим теплообмена возможен при условии, когда падающий поток от пламени на металл больше потока, падающего от пламени на кладку. Это условие выполняется, если высокотемпературное хорошо светящееся пламя будет максимально приближено к поверхности нагрева обрабатываемого материала. При этом слой газов, располагающийся между пламенем и сводом печи, как основным элементом кладки, будет поглощать часть теплового потока Qп к и обеспечивать тем самым условие существования прямого направленного теплообмена. Создать такое пламя, которое имело бы несимметричное относительно оси пламени распределение температуры и степени черноты, пока, практически, невозможно, поэтому создание режима прямого направленного теплообмена возможно лишь одним, путем - размещением пламени в непосредственной близости от теплопотребляющей поверхности.

Для обеспечения такого режима теплообмена необходимо использовать топливо, имеющее высокую температуру горения и значительную светимость пламени. Для удержания пламени в непосредственной близости от поверхности нагрева необходимо использовать устройства для сжигания топлива, обеспечивающие высокие скорости истечения топлива и окислителя. В этих условиях пламя имеет сравнительно небольшую толщину, поэтому высокая излучательная способность пламени должна создаваться и поддерживаться за счет соответствующих радиационных характеристик факела. При этом режиме надо стремиться избегать излишней циркуляции газов, поскольку может быть снижена скорость движения газов в факеле и увеличен его поперечный размер, что в свою очередь влечет нарушение условий прямого направленного теплообмена.

Косвенный направленный режим

При режиме косвенного направленного теплообмена падающий поток от пламени на кладку больше потока, падающего от пламени на металл. В данном случае необходимо развивать собственное излучение кладки, стремясь увеличить ее эффективное излучение. Для этого требуется, увеличить температуру кладки.Косвенный направленный режим теплообмена можно получить практически при любом топливе, если обеспечить его рассредоточенное сжигание в непосредственной близости от поверхности кладки. Наиболее целесообразно применение такого режима теплообмена при сжигании бедного топлива (смеси коксового и доменного газов), которое в условиях иного режима теплообмена не может обеспечить высокой эффективности нагрева. Косвенный направленный режим теплообмена может иметь место, когда излучение кладки играет решающую роль. Это достигается, прежде всего, при сводовом отоплении, а также при газовом торцевом отоплении с использованием беспламенных горелок и в нагревательных электрических печах сопротивления, заполненных лучепрозрачной средой.

Равномерно-распределенный режим

Одинаковое по величине излучение пламени на металл и кладку равномерно распределенный режим может иметь место при равномерном или симметричном распределении температуры по высоте печи при условии приблизительно аналогичного изменения степени черноты пламени. Для создания такого режима необходимо применять такое топливо, которое при использовании соответствующих методов сжигания может обеспечить значительную величину степени черноты пламени. Например, мазут или природный газ. Главным фактором, влияющим на радиационные режимы, является степень черноты пламени, поскольку определяет как излучающую, так и поглощательную способность пламени.

Для обеспечения равномерно-распределенного режима теплообмен необходимо выбирать такой метод сжигания мазута или природного газа, который обеспечивает высокие и равномерные температуру и степень черноты пламени в рабочем пространстве. Подобное распределение температуры может быть достигнуто при рассредоточенном подводе топлива и весьма развитой циркуляции газов в рабочем объеме печи.

1.3.2. Конвективные режимы работы печей-теплообменников

При конвективном режиме работы печей преобладает теплоотдача конвекцией, теплоотдачей радиацией, как от пламени, так и от футеровки пренебрегают. Наибольшее распространение получили конвективные печи-теплообменники, работающие с использованием газообразных теплоносителей, которыми являются продукты сгорания топлива и подогретый воздух. Преобладающее значение в общей теплоотдаче конвекция приобретает в низкотемпературных печах, сжигание топлива, в рабочем пространстве которых невозможно по двум причинам:

1) при низких температурах невозможно обеспечить устойчивое горение топлива;

2) интенсивное тепловыделение в рабочем пространстве не позволяет поддерживать необходимую достаточно низкую и равномерную температуру.

В силу этого зона теплогенерации и технологическая зона в таких печах разделены, и топливо сжигается вне рабочего пространства печи в подподовых или выносных топках.

Конвективный режим работы печей-теплообменников подразделяется на проточный и циркуляционный.

При проточном режиме газообразный теплоноситель, продвигаясь около поверхности нагрева, постепенно остывает и его температура уменьшается. При этом режиме теплоноситель отдает нагреваемому изделию часть тепла, приобретенного в зоне теплогенерации, и пополнить запас энергии теплоноситель может снова только в этой зоне.

При циркуляционном режиме наличие интенсивной циркуляции, приводящей к непрерывному перемешиванию объемов теплоносителя, поступающих в печь с теми объемами, которые в результате контакта с поверхностью нагрева теряют свое тепло, обеспечивает поддержание температуры теплоносителя на необходимом постоянном уровне.

Проточный режим бывает двух видов: канальный и фильтрующий. В первом случае поток теплоносителя, приобретший запас энергии в зоне генерации тепла, проходит около поверхности нагрева, отдавая тепло обрабатываемому материалу. Например, печи для нагрева листов, ленты. При фильтрующем режиме нагретый теплоноситель проходит через поверхность нагрева. Характерно для обработки сыпучих материалов.

В настоящее время конвективные режимы работы печей находят в металлургии все большее распространение, как при нагреве металла, так и при его охлаждении. Наиболее эффективным является сравнительно новый метод скоростного конвективного (ударного) нагрева металла перед обработкой давлением, позволяющий достигнуть высокой интенсивности нагрева металла без перегрева футеровки печи. Все большее значение приобретают процессы струйного нагрева и охлаждения в протяжных термических печах.

Режим плотного слоя

В печах-теплогенераторах зона теплогенерации и зона технологического процесса совмещены, и процессы тепловыделения неразрывно связаны с технологическими физико-химическими и массообменными процессами, протекающими в рабочих пространствах печей.

Выделение тепла в печах-теплогенераторах может осуществляться как в результате сжигания твердого топлива, перемешанного с обрабатываемым материалом, так и в результате окисления примесей, содержащихся в расплавленном металле и проплавляемой шихте. Массообменные режимы нашли практическое применение в печах кипящего слоя, в конвертерах и печах кислородно-взвешенной плавки.

В этих печах существует теснейшая взаимосвязь между процессами тепловыделения и технологическими процессами. Горение топлива или окисление примесей расплавленного металла или вдуваемой в печь шихты вызывают соответствующие изменения температуры в микрообъемах зоны технологического процесса и оказывают влияние на развитие массообменных процессов, лежащих в основе технологических операций.

В печах для автогенной плавки на штейн, в которых осуществляются процессы, связанные с окислением сульфидов, выгорание серы и железа создает температурные условия, необходимые для расплавления шихты и последующего разделения расплава на штейн и шлак. Следует отметить, что принципиально возможны и находят практическое применение смешанные топливно-автогенные процессы.

Электрический режим

При электрическом режиме работы печей тепло в зоне технологического процесса возникает в результате преобразования электрической энергии, вводимой непосредственно в эту зону. В электрическом режиме работают печи-теплогенераторы. Зона технологического процесса при электрическом режиме работы печей может находиться в твердом, жидком или газообразном состоянии.

При твердом состоянии технологической зоны электрическая энергия подводится прямо к обрабатываемому материалу, который нагревается с целью обработки давлением или для термической обработки. Это часто встречающиеся на практике контактный или индукционный нагревы. Технологическая зона находится в жидком состоянии в индукционных плавильных печах, применение которых непрерывно расширяется. Газообразная технологическая зона составляет основу работы плазменных, чаще всего, плавильных печей, обеспечивающих получение особо качественных сталей.

1.3.3. Массообменный режим работы печей.

Разуплотненный плавящийся слой

Разуплотненным называется такой слой, в котором характеристики, присущие плотному слою, изменяются вследствие постепенного плавления части или всего твердого материала слоя по мере его опускания сверху вниз.

Состояние разуплотненного плавящего слоя характерно для многих шахтных плавильных печей, например, доменных, печей цветной металлургии для производства штейна, вагранок для переплава чугуна и др. Во всех этих печах по высоте слоя можно наблюдать зону, в которой генерация тепла сочетается с протеканием технологического процесса. При подобных условиях тепловой работы этой зоны работают печи-теплогенераторы.

Псевдоожиженное состояние зоны технологического процесса

В условиях массообменного режима твердая сыпучая фаза содержит энергетические ингредиенты, а псевдоожижающая среда, обычно воздух, является реагентом окислителем. Образование в псевдоожиженном слое жидкой фазы приводит к нарушению работы слоя, поэтому печитеплогенераторы этого типа не используются как плавильные агрегаты.

Массообменный режим в псевдоожиженном слое является практически полностью автогенным.

Автогенным режимом называется такой режим, при котором в зоне генерации тепла тепло получается за счет химической энергии сырьевых материалов технологического процесса. Носителями такой энергии могут быть различные химические элементы. Возможны также смешанные топливноавтогенные режимы с использование газообразного, твердого или жидкого топлива, когда рабочие температуры слоя приближаются к 1000оС.

Жидкое состояние зоны технологического процесса

Печи-теплогенераторы с жидким состоянием зоны технологического процесса могут быть двух типов. Печи первого типа служат для переработки жидкого исходного продукта в конечный жидкий продукт иного состава, такие печи называются конвертерами. В черной металлургии конвертерные процессы применяются для переработки чугуна в сталь, в цветной – для переработки штейна в белый штейн. Конвертирование – автогенный рафинировочный процесс, в течение которого происходит очищение исходного продукта от нежелательных примесей, сопровождающееся генерацией тепла, в необходимом количестве для перегрева жидкой фазы.

Второй тип печей-теплогенераторов с жидким состоянием зоны генерации тепла – плавильные реакторы. Жидкая ванна шлакового типа поддерживается при определенной температуре за счет автогенных процессов, происходящих при плавлении твердой, как правило, сыпучей фазы.

Энергетика автогенного технологического процесса определяется течением реакций окисления энергетических примесей шихты. Развитие этих реакций при рабочих температурах зависит только от массообменных процессов, которые определяются распределением окислителя по объему зоны технологического процесса.

Зона технологического процесса в виде взвешенного слоя

Сжигание топлива, распределенного в рабочем пространстве печи называется пламенным. Пламя, образованное горелочными устройствами называется факелом. Факел – гетерогенная среда, в которой присутствует газовая и твердая (иногда жидкая) фракции, взвешенные в газовой фазе.

Когда твердая фаза представляет собой сырьевой материал, подвергаемый тепловой обработке, технологический процесс называется процессом во взвешенном слое и может носить топливный, автогенный или смешанный характер. При топливном режиме технологический процесс совершается в потоке пламени, который имеет более высокую температуру, чем взвешенная в нем твердая фаза, которая подвергается тепловой обработке.

При автогенном режиме твердая фаза имеет более высокую температуру, а газовая фаза выполняет функцию окислителя и носителя частицы. Энергетика таких процессов определяется взаимодействием с окислителем, поэтому эти режимы носят массообменный характер.

При топливном режиме энергетическое значение имеет массообмен между окислителем и топливом, а частицы сырьевого материала нагреваются за счет теплообмена. При автогенном режиме энергетическое значение имеет массообмен между окислителем и частицами материала, которые находятся в тепловом взаимодействии с окружающей средой. При топливном режиме внешний для частиц материала теплообмен имеет решающее значение, при автогенном режиме – подчиненное.