Лекция 7

1.6 Қорғасын өндірісіндегі автогендік процестер

1.7.1 Автогендік процесстердің теориялық негіздері

Автогендік процестер – бұл жылудың сыртқы көздерін қолданбай, ішкі ресурстар есебінен толығымен жүзеге асырылатын технологиялық процестер. Автогендік процестердегі жылу құрамында күкірті бар шикіқұрам материалдарының тотығуы арқылы шығарылады.

Балқыту жағдайында шикіқұрам сульфидтерінің көп бөлігі ауаның оттегімен әрекеттесетін қарапайым күкірт бөлінуімен ыдырайды. Жоғары сульфидтердің диссоциация реакциясы эндотермиялық болып табылады:

4CuFeS2 = 2Cu2S + 4FeS + S2 - 4 456,94 кДж/моль               (1.68)

2FeS2 = 2FeS + S2                                         (1.69)

2Fe7S8 = 14FeS + S2 -1 2470 кДж/моль                      (1.70)

Күкірттің оттегімен тотығуы экзотермиялық процесс болып табылады:

S2 + 2O2 = 2SO2 + 296 529,2 кДж/моль                      (1.71)

Күкірттің тотығуынан бөлінетін жылу шикіқұрамды балқыту үшін жеткіліксіз. Жылудың негізгі үлесі темір сульфидінің тотығуынан бөлінеді:

2FeS + 3O2 = 2FeO +2SO2 + 46 9992,2 кДж                       (1.72)

3FeO + SiO2 = 2FeO·SiO2 + 29 260 кДж                            (1.73)

3FeS + 5O2  = Fe3O4 + 3SO2 + 1 720 655 кДж                   (1.74)

Сондықтан автогендік режимде автогендік балқыту мүмкіндігі ең алдымен темір сульфидінің құрамымен анықталады. Қорғасын концентраттары үшін балқытудың автогендік режимі концентраттағы күкірт құрамында кемінде 20-23% және 15-20% темір болған кезде мүмкін болады. Технологиялық тұрғыдан алғанда, барлық автогенді балқыту алауда немесе балқымада жүзеге асырылуы мүмкін сульфидті шикізатты жағу әдісімен ерекшеленеді.

Алауда сульфидтерді жағу барлық қалқымалы күйде балқытудың негізіне салынған. Шикіқұрам  ретінде 0, 1 мм-ге дейін ұсақталған және 1% - ға дейін кептірілген сульфидті материалды пайдаланады, ол оттегі бар үрлеу ағынында пештің балқыту кеңістігіне түседі. Бұл жағдайда сульфидті бөлшектер алауда қалқымалы күйде тотығады, ішінара немесе толығымен ериді және ауырлық күшінің әсерінен қож балқымасының бетіне түседі, бұл балқытудың негізгі физикалық-химиялық процестері аяқталған тұндыру аймағында: балқыту, қождың түзілуі, штейннің түзілуі, балқыту өнімдерін бөлу процесстерімен аяқталады

Балқымадағы балқытудың мәні – кез-келген іріліктегі қайта өңделетін шикізат балқыманың бетіне тиеледі, ол арқылы тотықтырғыш үрленеді. Бұл жағдайда барлық негізгі процестер балқыманың белгілі бір көлемінде тікелей жүреді. Алынған сұйық балқыту өнімдері фурма астындағы аймақта қабаттап бөлінеді  және пештен үздіксіз шығарылады.

Автогендік балқыту процесі қандай жолмен жүргізілсе де, келесі кезеңдерді әрқашан бөліп көрсетуге болады:

- шикіқұрамды қыздыру және жоғары сульфидтер мен басқа қосылыстардың диссоциациясы;

- сульфидтердің тотығуы, оксидтер мен сульфидтердің өзара әрекеттесуі;

- бастапқы балқымаларды түзе отырып, шикіқұрамның жеңіл балқитын құраушыларын балқыту;

- бастапқы балқымада қиын балқитын шикіқұрам құраушыларының еруі;

- балқыту өнімдерін бөлу. Барлық автогендік процестер тотығу процестері болып табылады. Оларды жүзеге асыру кезінде күкіртсіздендіру дәрежесін қайта өңделетін шикіқұрам мөлшері мен үрлеу мөлшері арасындағы арақатынасты өзгерту арқылы кез келген шекте реттеуге болады.

Автогенді балқыту процесінде қорғасын сульфидтерінің тотығуының негізгі реакциялары:

PbS + 3O2 = 2PbО + 2SO2                                    (1.75)

PbS + 2O2 = PbSO4                                       (1.76)

PbS + 2PbO = 3Pb + SO2                                 (1.77)

PbS + PbSO4 = 2Pb + 2SO2                                (1.78)

Автогендік балқыту процесінің белгілі бір режимінің орындылығы туралы қорытынды жасау үшін қорғасынның негізгі қосылыстарының өзара әрекеттесу кинетикасы туралы мәліметтер және осы процестің механизмі туралы ақпарат қажет.

Қорғасын концентратын балқытудың автогендік процестерінде қорғасын сульфидінің оксидпен және сульфатпен әрекеттесу жылдамдығы өте жоғары. Автогендік процестердің қождарына жақын қожды балқымада қорғасын сульфидінің оксидпен әрекеттесуі шамамен 10 минут ішінде аяқталады. Бұл жағдайда 1200 оС кезінде қорғасынның 50% - ы металға өтеді. Қорғасынның бір бөлігі ұшырындыларға өтеді. Зерттеулер көрсеткендей, автогенді балқытудың оңтайлы жағдайларына балқымадағы PbS  : PbO қатынасы 0,54 болуы керек.

1.7.2 Қорғасын концентраттарын автогендік балқытудың түрлері

Өнеркәсіптік тәжірибеде қорғасын концентраттарының автогендік процестерінің едәуір түрі кездеседі, онда "реакциялық балқыту" принципі қолданылады. "Оутокумпу" фирмасы (Финляндия) қара қорғасынды балқымада қалқымалы күйде балқыту процесін әзірледі (сурет 1,10).

Сурет 1.10 «Оутокумпу» қалқымалы күйде балқытуға арналған пештің құрылғысы

1- шикіқұрамды жанарғы;  2- балқыту шахтасы;  3- аптейк; 4 –кәдеге асырғыш қазан; 5- тұндыру аймағы

Концентраттарды балқытуға арналған пеш көлденең қимасы 1,2 м2, биіктігі 5,5 м тік шахтамен жабдықталған. Шахта сұйық балқыту өнімдері жиналатын тұндырғышқа қосылған. Концентрат алдын ала құбырлы айналмалы пеште 0,1% ылғалдылыққа дейін кептіріледі, флюспен араластырылады және пешке 350-550оС дейін қыздырылған ауамен үрленеді. Пештегі температура - 1250оС. 2 сағаттан кейін жинақталған қорғасын, штейн және қож шарпымалы пешке құрылысы бойынша ұқсас болып келетін пешке қожды кедейлендіру үшін шығарады.

"Маунт-Айза"фирмасы(Австралия) сұйық ваннада қорғасын концентраттарын автогенді балқыту - "Айзасмелт" процесін әзірледі. Процесс екі кезеңде жүзеге асырылады. Бірінші кезеңде қорғасын концентраттары бай концентраттарды (65-70% Pb) балқыту кезінде бай қож пен қорғасын алу үшін балқытады, ал кедей концентраттар (45-50% Pb) қожға балқытады. Екінші кезеңде қожды көмірмен тотықсыздандырып,қара қорғасын бен күресінге жіберілетін қож түзілетіндей жүзеге асырылады.

1000оС температурада ауамен үрлеуімен балқыту кезінде ұшырындылардың шығымы 20% - ды құрайды. Үрлеу дәрежесін оттегімен 35% - ға дейін байытқанда температура күрт артады және қорғасынның ұшырындыға шығуын 40% - ға дейін арттырады. Үйінді қожындағы қорғасын мөлшері 3% құрайды.

Сурет 1.11 «Айзасмелт» пешінің схемалық көрінісі

1-шегенделген корпус; 2- қож қабаты; 3- металды шығаруға арналған тесік; 4- қожды шығаруға арналған тесік; 5- штейн қабаты; 6 – отын-ауалы және оттекті құбырлар.

"Айзасмелт" пеші – ішінен отқа төзімді кірпішпен қапталған тік болаттан жасалған цилиндр. Пеш тік жылжымалы фурмамен жабдықталған, ол пеш күмбезіндегі тесік арқылы қождың балқымасына түсіріледі. Ауа фурма арқылы беріледі және оның бетінен төмен қождың балқымасына үрленеді, бұл балқыманың қарқынды араласуына ықпал етеді. Фурманың сыртқы қабырғасы ішінен ауамен салқындатылады, бұл фурманы оған жоғары температура мен коррозиялық-белсенді қождың әсерінен қорғайтын сыртқы қабырғада гарниссаж қабатының пайда болуына әкеледі.

Қажет болған жағдайда жылу режимін сақтау үшін пешке фурма арқылы енгізілетін отын пайдаланылуы мүмкін. Отын ретінде мазут, табиғи газ немесе көмір шаңы қолданылады.

Концентратпен, флюстермен араластырылған және пешке пештің күмбезіндегі тиеу тесігі арқылы енгізілетін кесек көмірді пайдалануға болады.

Қорғасын концентраттарын балқыту үшін ең көп таралған автогендік процесс-КИВЦЭТ-ЦС-оттегі-қалқымалы циклонды-электротермиялық балқыту. Балқыту әдісі үрлеу ретінде техникалық оттегіні қолданып, қалқымалы және циклондық балқыту принциптерін қолдана отырып, қосымша қожды электротермиялық өңдеумен негізделген.

КИВЦЭТ-ЦС процесі мынадай негізгі операцияларды қамтиды: техникалық оттегі атмосферасында бастапқы шикізатты күйдіру-балқыту, қож балқымасын көмірлі термиялық тотықсыздандыру, ұшырындыларды тотықтыру және оларды технологиялық газдардан ұстау. КИВЦЭТ-ЦС процесі біріктірілген болып табылады және қорғасын концентраттарын қайта өңдеудің үш процесіне баламалы: агломерациялайтын күйдіру, тотықсыздандыра балқыту және қождарды фьюмингтеу. Бірақ ол шикізатты пайдаланудың күрделілігі мен техникалық және экономикалық көрсеткіштері бойынша осы процестерден асып түседі.

КИВЦЭТ-ЦС аппаратына балқытуға концентраттан, кварцты және әк флюстерінен, көміртекті материалдардан, кектерден және қорғасын мен мырыш өндірісінің басқа да айналым материалдарынан тұратын шихта түседі. Балқыту алдында құрғақ немесе дымқыл шикіқұрамды дайындауды жүргізеді. Құрғақ дайындаудан кейін шикіқұрам мұқият араластырылып, тұрақты құрамы болуы керек. Шикіқұрам бөлшектерінің ірілігі 2 мм-ден, ал ылғалдылығы 1,0-1,5% - дан аспауы тиіс.

Ылғалды дайындау құрамында қорғасыны бар барлық материалдарды репульпациялаудан, гидроциклондарда жіктеумен, флюстер мен коксты ылғалды ұсақтаудан, шикіқұрамды орташалаудан тұрады. Орташа шикіқұрамның қойыртпағы сүзіледі, 1,0% қалдық ылғалдылыққа дейін екі сатылы кептіруге ұшырайды, содан кейін КИВЦЭТ-ЦС аппаратына балқытуға жіберіледі. КИВЦЭТ-ЦС пешінің схемалық құрылғысы 1.12-суретте көрсетілген.

Сурет 1.12 КИВЦЭТ-ЦС пешінің схемалық құрылғысы

1-газ салқындату көтергіші (стояк); 2-күйдіру - балқыту камерасы; 3-циклон оттығы ; 4 - алау; 5-электротермиялық камера; 6-коксқа арналған тиеу тесіктері; 7-электродтар; 8-электротермиялық камераның газ жолы.

Бункерден шикіқұрамды және техникалық оттегіні (95-96% О2) тік жанарғы арқылы шикіқұрамды күйдіре-балқыту пешіне енгізеді және оттегі 100% күкіртсіздендіруді қамтамасыз ететін арақатынаста енгізеді. Шикіқұрамды күйдіру және балқыту қалқымалы күйде жүзеге асырылады. Жанарғының соплоларынан шыққан шикіқұрамның оттегімен қоспасы, тұтанады да, ұзындығы 2м жететін алауды туғызады. Алаудың жоғарғы аймағының жанарғының жанында шикіқұрамды тотықсыздандыра тотығуы клесі реакциялар бойынша жүреді:

PbS + 1,5O2 = PbO + SO2                                 (1.82)

ZnS + 1,5O2 = ZnO + SO2                                   (1.83)

FeS2 + 2,5O2 = FeO + 2SO2                                   (1.84)

Cu2S + 1,5O2 = Cu2O + SO2                                  (1.85)

2CuFeS2 + 6O2 = Cu2O + Fe2O3 +4SO2                   (1.86)

Шикіқұрам сульфидтерінің тотығу реакциясы үлкен жылу бөлінуімен жүреді. Нәтижесінде алаудағы температура шамамен 1300 °C құрайды. Күкіртсіздендіру дәрежесі 90% - ға жетеді. Осыдан кейін жылу бөліну азаяды және температура 1200 °C дейін төмендейді. Жанарғыдан 1,5-2,0 м қашықтықта келесі реакциялар бойынша қарқынды түрде силикаттардың түзілуі жүреді:

PbO + SiO2 = PbO·SiO2                            (1.87)

ZnO + SiO2 = ZnO·SiO2                               (1.88)

Алауда сульфидтер мен оксидтердің әрекеттесуінің әсерінен келесідей химиялық реакциялар жүреді:

2PbO +PbS = 3Pb + SO2                          (1.89)

PbS +PbSO4 = 2Pb + 2SO2                       (1.90)

ZnS + 2ZnO  = 2Zn + 2SO2                       (1.91)

Cu2O + Cu2S =  6Cu + SO2                         (1.92)

Күйдіре-балқыту камерасында сұйық балқыту өнімдері алынады: қорғасын, қож, кейде штейн және 70% SO2 дейін концентрацияланған күкірт газдары. Күйдіре-балқыту камерасында қорғасынды қара қорғасынға алу концентраттағы бастапқы қорғасынның 35-40% құрайды.

Егер бастапқы концентратта мыс болса, онда ол қара қорғасынға немесе қорғасынның мөлшері көп болатын конндицияланбаған штейнге өтеді. Күйдіру-балқыту камерасында алынған қожды пештің электротермиялық камерасында көмір термиялық өңдеуден өткізеді. Қорғасын, мырыш және басқа металдардың тотыққан қосылыстары металдарға немесе төменгі оксидтерге тотықсызданады. Пештің электротермиялық бөлімінде 1350-1400оС температура сақталады. Тотықсыздандырғыш атмосфераны құру үшін кокс осында жүктеледі. Аппараттың тотықсыздандыру бөлігінде келесі негізгі реакциялар жүреді:

ZnO + C = Zn + CO                    (1.93)

ZnO + CO = Zn + CO2                    (1.94)

ZnO·SiO2 + CO = Zn + SiO2 + CO2            (1.95)

PbO + CО= Pb + CO2                        (1.96)

PbO·SiO2 +CO = Pb + SiO2 +  CO2         (1.97)

CO2 + C = 2CO                          (1.98)

Fe2O3 + CО = 2FeO + CO2                      (1.99)

FeO + CО = Fe + CO2                          (1.100)

ZnO + Fe = Zn + FeO                            (1.101)

PbO + Fe = Pb + FeO                             (1.102)

PbS + Fe = Pb + FeS                               (1.103)

Сұйық ваннаның үстіндегі кеңістікте және газарнада металл буы оксидтерге дейін тотығады:

2Zn + O2  = 2ZnO                                (1.104)

Zn + CO2 = ZnO + CO                           (1.105)

2Pb + O2 = 2PbO                               (1.106)

Шаң түрінде пайда болған оксидтер газдармен аппараттан шығарылады және шаңнан газ тазарту жүйесіне енеді. Ұсталған возгондар 50% Zn және 22-30% Pb құрайды.

Құрылғының электротермиялық бөлігінде пайда болған металл қорғасын негізінен қара қорғасынға өтеді. Қорғасынның бір бөлігі қшырындыға түседі. Мырыш 90-92%-ға  қһұшырындыға өтеді.

Күйдіре-балқыту камерасынан келетін газдар газ салқындату тіреушесінде салқындатылады және электр сүзгілеріндегі шаңнан тазартылады. Тазартылған газдарда 30-70% SO2 болады. Оларды күкірт қышқылын, сұйық ангидридті немесе қарапайым күкіртті өндіру үшін пайдалануға болады.

Электрсүзгілерде шаңның 99,99% ұсталады. Шаң не шикіқұрамды балқыту қайтарылады немесе арнайы өңдеуге жіберіледі.

Кивцэт-ЦС агрегаты келесі техникалық-экономикалық көрсеткіштермен сипатталады. Қорғасынды қара қорғасынға бөліп алу – 94,1 - 97,2 %, мырышты ұшырындыға бөліп алу – 90,3-92,1 %, мысты штейнге бөліп алу-70%. 1 тонна шикіқұрамға шығыны: оттегі 230-240 м3, кварц флюсі – 51,6- 68 кг, әктас-34,4-51,7 кг. Қождың шығымы шикіқұрам массасының 20-24% құрайды. Күкіртсіздендіру дәрежесі 90-99, 5% құрайды.

Процестің кемшілігі – электротермиялық камераның өнімділігінің төмен болуы, күйдіре –балқыту камерасындағы қорғасынның аз бөлінуі, ұшырындыдағы қорғасынның көп мөлшері, бұл олардың сапасын нашарлатады.