Расчет фазового состава медной руды

Пример выполнения: Расчет фазового состава медной руды, содержащей, %: Сu 4; Fе 36; Zn 5; S 43,7; SiO2 7; СаО 2; прочие 2,3.

В руде присутствуют минералы: халькопирит СuFеS2, пирит FеS2, сфалерит ZnS, кварц SiO2 и известняк СаСО3. При больших отклонениях (более 2 %) следует уточнить исходные данные или проверить расчет.

В этом примере распределение элементов по минералам практически полностью задано простейшим минералогическим составом руды. Расчет фактически можно начинать с любого минерала, кроме пирита, так как железо содержится одновременно в двух минералах, а его распределение между ними пока неизвестно. Определим сначала количество халькопирита и содержащихся в нем элементов.

Количество халькопирита в 100 кг руды находим по атомным и молекулярным массам компонентов, входящих в состав данного минерала (63,6 Сu входит в 183,4 СuFеS2, тогда 4 кг меди в руде входят в х кг халькопирита): х= (183,4 . 4)/63,6 =11,53 кг.

В 11,53 кг халькопирита содержится железа и серы: (55,8 • 11,53)/183,4 = 3,51 кг; (64·11,53)/183,4 = 4,02кг.

Определяем количество железа, связанного в пирите: 36 - 3,51 = 32,49 кг.

Количество серы в пирите: (32,49·64)/55,8 = 37,2 кг.

Количество пирита: 32,49 + 37,2 = 69,69 кг.

Количество серы в сфалерите определяем по разности между исходным содер­жанием в руде и ее суммарным содержанием в халькопирите и пирите: 43,7 - (37,2 + 4,02) = 2,48 кг.

Для проверки правильности заданных исходных данных определяем потребное количество серы, теоретически необходимое для связывания присутствующего в руде цинка в сфалерите: (32 • 5)65,4 = 2,45 кг.

Таким образом теоретическое содержание серы в сфалерите отличается от рас­считанного на 0,03 кг, что составляет всего 0,03% от 100 кг исходной руды. Такая точность расчета вполне допустима. Она указывает в первую очередь на правиль­ность исходных данных, принятых для расчета.

Шлакообразующие оксиды при металлургических расчетах обычно на элементы не разлагают. Тогда количество кремнезема в 100 кг будет численно равно его про­центному содержанию по химическому анализу, т.е. составит 7 кг.

В заключение расчета нужно определить количество известняка и оксида углерода С02 в нем.

Количество СО2 в известняке равно: (44,2-2)/56 = 1,57 кг, а количество СаСО3: 2+1,57 = 3,57 кг.

Количество остальных компонентов, не учтенных в химическом анализе, находим по разности 2,3 – 1,57 = 0,73 кг. Результаты расчета сведены в табл.