2.7 Очистка сульфатных цинковых растворов.

Примеси, которые присутствуют в растворе сульфата цинка,  после нейтрального выщелачивания можно разделить на  три группы.

Первая группа объединяет примеси, которые можно удалить из раствора гидролизом, сорбцией, соосаждением и коагуляцией. К таким примесям  относятся железо, медь, алюминий, мышьяк, сурьма, индий, германий, галлий и кремнезём.

Гидролитическая очистка основана на способности какого-либо катиона металла взаимодействовать в растворе с водой с образованием труднорастворимого соединения, которое выпадает в осадок. При этом концентрация металла, образующего малорастворимое соединение,   в растворе снижается. В общем случае реакцию гидролиза можно записать в виде

Mez+ + nH2O = Me(OH)n + nH+                            (2.75)

где  Mez+ -катион металла

z+     -   заряд катиона

Направление протекания реакции зависит от рН раствора. В кислой среде гидроксид металла будет растворяться, а в щелочной – осаждаться.

Равновесие реакции гидролиза для каждого металла наступает при определённом значении рН раствора, называемым рН гидратообразования (рН). Ниже приведены значения рН для стандартных условий  (Ме =1моль/л,  T = 298К)

Катион Ме   Co3+  Sb3+   Sn2+  Fe3+ Al3+  Cu2+  Zn2+   Co2+  Fe2+  Cd2+ Ni2+ Mg2+

рН      1,0    1,2    1,4     1,6    3,1  4,5    5,9    6,4    6,7     7,0   7,1   8,4

Примеси, расположенные в ряду гидратообразования , расположенные левее цинка могeт быть отделены гидролизом, так как  их гидрооксиды  растворяются только при рН раствора значительно ниже цинка. При нейтральном выщелачивании рН пульпы поддерживается в пределах 5,2+5,4. В этих условиях цинк ещё не гидрализуется. Зато катионы Co3+  Sb3+  Sn3+  Fe3+   Al3+   образуют нерастворимые в  этих условиях гидраты. Катины Co2+  Fe2+  Cd2+ не гидролизуются и остаются в растворе. Катион Сu2+ гидролизуется частично.

Нейтральный раствор содержит значительное количество железа, которое находится, в основном, в виде сульфата (II).  Лишь незначительное количество железа находится в  виде Fe2(SO4)3.  Соль двухвалентного железа в условиях нейтрального выщелачивания не подвергается гидролизу, так как имеет значительно более высокое рН =6,7. Следовательно, для очистки раствора необходимо окисление двухвалентного железа до трёxвалентного.  Для окисления железа в пульпу вводят окислитель, в качестве которого используется марганцевая руда, содержащая МnO2 (пиролюзит).   Окисление двухвалентного железа протекает по реакции

2FeSO4 + МnО2 + 2H2SO4 = Fe2(SO4)3 +MnSO4 +2H2O                    (2.76)

При рН = 5,2-5,4 сульфат железа (III) гидролизуется по реакциям

Fe2(SO4)3 +6H2O = 2Fe(OH)3 +3H2SO4                     (2.77)

Fe2(SO4)3 +2H2O = 2Fe(OH)SO4 + H2SO4                    (2.78)

Гидрооксид Fe(OH)3  и основная соль  Fe(OH)SO4   переходят  из раствора в осадок,  вследствие чего раствор  очищается от железа

Вместе с железом в осадок переходят сурьма, мышьяк, индий, германий, галлий, теллур. При гидролитической очистке происходит нейтрализация и коагуляция  кремниевой кислоты. Гидролитическая очистка осуществляется в процессе нейтрального выщелачивания и сгущения нейтральной пульпы. Для этих целей в  раствор в  период нейтрального выщелачивания вводят тонкоизмельчённую марганцевую руду, которая содержит активный окислитель –пиролюзит (MnO2). В качестве окислителя используют марганцевый шлам с анодов ванн электролитического получения цинка.

В растворе после нейтрального выщелачивания  и после гидролитической очистки содержится (мг/л): 2-10 -Fe3+, 40-50 Fe2+, 0,3-0,4 As, 0,2-0,3 Sb, 0,1- Ge, 200-300 SiO2, 500-1000Cu, 200-500 Cd.

Во вторую группу входят металлы, более электроположительные,  чем цинк. Как видно из ряда напряжений

Me/Mez+ Al/Al3+ Mn/Mn2+ Zn/Zn 2+Cd/Cd2+ Co/Co2+  Ni/Ni2+  In/In3+ Sb/Sb3+  As/As3+ Cu/Cu2+

φo, B     -1,66       -1,18      -0,76     -0,403      -0,27     -0,25      -0,325   0,152     0,247      0,34

К ним относятся  Cu, Cd, Ni, Co. Эти примеси  могут быть выведены из раствора методом цементации. Цементацией называют процесс вытеснения и из раствора более электроположительного металл металлом более электроотрицательным. Для того, чтобы не загрязнять раствор другими примесями, в качестве цементатора используется цинк. В основе процесса цементации лежит реакция

Zn + MeSO4 = ZnSO4 + Me                            (2.79)

где Ме- Cu, Cd, Ni, Co.

В водных растворах всегда присутствуют ионы водорода, Восстановление которых является непроизводительным, процессом,  который приводит к увеличению расхода цинка и ухудшает очистку раствора от примесей. На поверхности цинка восстановление водорода происходит с небольшой скоростью, что связано с большим перенапряжением выделения водорода на цинке. Однако восстановление ионов водорода может происходить на других металлах, которые осаждаются на цинке. На кадмии восстановление водорода также происходит с малой скоростью. Однако на никеле восстановление водорода происходит с большой скоростью по реакции

Ni + 2H+ = Ni2+  + H2,                               (2.80)

что сильно затрудняет очистку раствора от никеля.

Взаимное влияние примесей на процесс цементации в целом положительное. Так основная примесь -  медь ускоряет цементацию никеля и кадмия. Мышьяк, сурьма и теллур ускоряют цементацию кобальта и никеля.

Для активации процесса цементации кобальта начасто используют ортосульфоантимонат натрия Na3SbS4·9H2O (соль Шлиппе).

Повышение температуры ускоряет цементацию меди, никеля и кобальта, но ухудшает осаждение кадмия, который  при повышении температуры интенсивно окисляется и переходит в раствор.

На эффективность цементации  оказывает влияние перемешивание пульпы. Для ускорения процесса цементации используют механическое перемешивание. Воздушное перемешивание не применяют, так как оно приводит к  окислению кислородом воздуха цинка и кадмия до ZnO и CdO.

На скорость цементации влияет также крупность металла – цементатора.

Чем меньше крупность, тем выше скорость цементации. Поэтому для цементационной очистки используют цинковый порошок, крупность частиц которого составляет 0,054-0,074 мм.

В результате цементации примесей цинковой пылью образуется осадок медно-кадмиевый кек, содержащий медь, кадмий и непрореагировавший цинк. Осадок отфильтровывают от раствора и направляют на извлечение кадмия.

Цементационная очистка может осуществляться периодически и непрерывно. При периодической очистке  цементацию проводят в баке с механическим перемешиванием. В бак заливают раствор, добавляют расчётное количество цинковой пыли и перемешивают в течение 45-60 мин при температуре 50-60оС. Затем осадок отфильтровывают. Периодическую цементацию обычно осуществляют в одну стадию и очень редко в две.

При одностадийной цементации получают медно- кадмиевый кек, содержащий, %: Cd-8-12; Cu-10-20; Zn- 35-40

На большинстве заводов внедрена двухстадийная непрерывная цементационная очистка от примесей, которая по сравнению с периодической очисткой является производительнее и более простой в обслуживании. На первой стадии очистки  осаждают большую часть меди и получают медный кек, содержащий порядка 24% Cu и 0,2% Cd, который направляется на извлечение меди. На второй стадии получают кадмиевый кек, который используется для получения кадмия.

Одним из вариантов двухстадийной очистки является выделение на первой стажи медно- кадмиевого кека (5% Cd, 15% Cu) и осаждение никеля и кобальта на второй стадии путём введения в раствор активирующих добавок.

В качестве добавок используют медный купорос с трёхоксидом сурьмы, соли теллура,  cульфосоли сурьмы и др.    После двухстадийной    очистки раствор содержит, мг/л:  0,3 Cu; 3,0 Cd; 2,0 Co и 2,0 Ni, 0,1 As; 0,2 Sb.

Получила распространение и трёхстдийная цементационная очистка раствора от примесей ( Рисунок 2.13).

Рисунок 2.13 Трёхстадийная технологическая схема очистки сульфатного цинкового раствора от примесей.

На первой стадии очистки осаждают медь с получением медного кека, содержащего порядка 70% Сu, который направляют на извлечение меди. На второй стадии цементации осаждают остаток меди и основную массу кадмия с получением Сu-Cd кека, который направляют на извлечение кадмия. На второй стадии очистки частично осаждаются кобальт и никель. Целью третей стадии цементации является глубокая очистка раствора от кадмия, кобальта, никеля и других примесей. Полученный в результате третей стадии очистки Zn-Cd кек направляют в качестве цементатора на вторую стадию очистки.

Раствор после трёхстадийной очистки содержит, мг/л:  Cu-0,1; Cd-1,0;  Co-0,5; Ni-0,5/

Трёхстадийная цементационная очистка в два раза сокращает выход кека, увеличивает в них содержание кадмия, повышает чистоту раствора и улучшает технико-экономичесие показатели процесса переделов очистки и , электролиза и переработки медно-кадмиевых кеков.

Третья группа примесей удаляется химическими методами с применением специальных реагентов для выделения примесей в виде труднорастворимых соединений. Они используются для очистки от хлора и фтора и иногда от кобальта и никеля.

Хлор в виде ионов накапливается в растворе  сульфата цинка до 500-800 мг/л при допустимом содержании 80-150 мг/л. Для удаления хлора из раствора на ряде заводов используют соль Ag2SO4, которая переводит ионы хлора в трудно растворимое соединение AgCl:

Ag2SO4 + 2Cl- = 2AgCl + SO                    (2.81)

В слабокислой среде хлор выделяется до остаточного содержания в растворе 1,0-2,0 мг/л. Серебро регенерируется из осадка обработкой концентрированной серной кислотой.

На других заводах из цинковых растворов слор выделяют в виде малорастворимого соединения Сu2Cl2, путём введения в раствор хорошо растворимой соли СuSO4:

2CuSO4 + Zn + 2Cl- = Cu2Cl2 + ZnSO4 + SO           (2.82)

Для образования ионов одновалентной меди в раствор вместе с купоросом вводить  порошок металлической меди:

CuSO4 + Cu  + 2Cl -= Cu2Cl2 + SO                       (2.83)

На практике часто для удаления хлора используют полупродукт кадмиевого производства –медный кек, содержащий 40% окисленной и 60% металлической меди. Расход медного кеаа составляет  10-14 г/л В растворе поддерживается концентрация двухвалентной меди 1,5-2.0 Г/Л. Продолжительность очистки составляет 5-6 часов. Остаточное содержание хлора  в растворе составляет порядка 100-150 мг/л.

Концентрация фтор-ионов в промышленных растворах достигает 50-100 мг/л. Высокая концентрация фтора в в цинковом электролите нежелательна, так как при этом возникают трудности при сдирке  цинковых осадков с алюминиевого катода.  Также получает развитие образование «дырочная» структура катодного осадка. Высокая концентрация фтора приводит также к увеличению растворения свинцового анода. Что приводит к загрязнению раствора, а, следовательно, катодного осадка свинцом.

Очистка от фтора осуществляется введением в раствор известкового молока или сульфата кальция. При этом в растворе образуется малорастворимое соединение CaF2:

СaO + NaF + H2O = CaF2 +2NaOH                           (2.84)

CaSO4 + 2NaF = CaF2 + Na2SO4                         (2.85)

Остаточное содержание фтора в растворе составляет порядка 20мг/л. Однако наличие в растворе ионoв Mn2+ повышает растворимость СaF2, что снижает эффективность очистки.

Химический способ используется также для глубокой очистки раствора от кобальта. В этом случае его осаждают в виде труднорастворимых солей  α-нитрозом-β- нафтолом (С10Н6NOOH), этиловым ксантогенатом натрия или  калия (С2Н5OCS2)K  Очитка ксантогенатом позволяет достичь содержания кобальта в растворе до 3-4 мг/л, однако обладает существенными недостатками: большой расход реагента, трудности при переработки кека, тяжёлые условия труда.

Очистка солей  α-нитрозом-β- нафтолом даёт остаточное содержание кобальта  в растворе 1-2 мг/л. Осадок содержит 2% Co и значительное количество цинка. После растворения цинка слабой кислотой  осадок α-нитрозом-β- нафтолом кобальта [(С10Н6NOO)2Со],  отфильтровывают флотацией отделяют от сульфата кальция и получают богатый кобальтовый кек, который направляется на получение кобальта.

Способ очистки раствора от кобальта α-нитрозом-β- нафтолом по сравнению с ксантогенатным более дешев, обеспечивает более глубокую очистку, позволяет получить легко перерабатываемый с целью извлечения кобальта кек.

Во «ВНИИЦВЕТМЕТЕ» (Казахстан)  были проведены исследования, которые показали возможность глубокой очистки  сульфатных цинковых растворов от кобальта путём его окисления до трёхвалентного состояния озоном, с последующим гидролизом и выделением из раствора в виде Со(ОН)3. Здесь же была разработана технология очистки цинкового раствора от никеля с применением диметилглиоксима и активированного угля. Диметилглиоксим образует с никелем малорастворимое соединение, что обеспечивает  глубокую очистку от никеля.

К четвёртой группе, относятся  примеси (K, Na, Mg, Mn), которые не извлекаются из раствора описанными методами очистки  и накапливаются в растворе. Их суммарная концентрация составляет порядка 15-30 г/л. Накопление этих примесей плотность и вязкость раствора, увеличивает его электропроводность. Эти свойства отрицательно сказываются на процессах отстаивания, фильтрации и электролиза. Пока не найдены способу очистки от этих примесей. Поэтому для поддержания концентрации указанных примесей в допустимых пределах необходимо выводить из технологического цикла определённую часть раствора. Из выведенной части раствора получают низкосортный цинковый купорос, который используют на обогатительных фабриках в процессе флотации.

Очищенный от примесей сульфатный цинковый раствор содержит 120-160 г/л цинка и содержит примеси,мг/л: Cu-0,2; Fe- 40; Co-3; Ni-2; As- 0,1; Sb-0,1; Ge-0,1; Cl-150.

Для  процесса  цементации используются агитаторы с механическим перемешиванием, аналогичные агитаторам,  применяемым при периодическом выщелачивании. Для процессов сгущения и фильтрации используются  сгустители и фильтры, которые применяются при выщелачивании огарка.