МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ВОСТОЧНО – КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им.Д.СЕРИКБАЕВА

Тестовый контроль остаточных знаний

для магистрантов 6М070900 «Металлургия» (1 неделя)

по дисциплине «Термодинамический анализ металлургических процессов»

1 Металлургия тяжелых цветных металлов ( Pb,  Zn,  Cu,  Ni,  Sn )

2.1  Природный минерал пироморфит {Pb5(PO4)3CI}указывает мольную долю свинца от элементного состава ——- %, ?   степень окисления свинца ——?   Расчет автогенности процесса связан с использованием расчета энтальпии реакции по закону Гесса: ——?

Реакция образования пироморфита, для которой стандартная энтальпия образования при 298 К приведена в термодинамических справочниках?

2.2 Формула минерала цинка  каламин  {Zn4[Si2O7](OH)2*H2O}указывает мольную  долю цинка от элементного состава ———%,?  Химический состав ?

Реакция образования смитсонита (ZnCO3), для которой стандартная энтальпия образования при 298 К приведена в термодинамических справочниках?

2.3  Природный минерал меди азурит   {Сu3(OH)2(CO3)2} указывает мольную  долю  меди от элементного состава ———%,?  Мольная доля гидроксида меди от химического состава? Реакция образования азурита, для которой стандартная энтальпия образования при 298 К приведена в термодинамических справочниках?

2.4 Природный минерал никеля гарниерит {(Ni,Mg)OSiO2 *2H2O} указывает мольную  долю  никеля от элементного состава ———%,?  Мольная доля оксида никеля в соответствием с химическим составом гарниерита?

Реакция образования гарниерита, для которой стандартная энтальпия образования при 298 К приведена в термодинамических справочниках?

При переработке окисленных никелевых руд применяется восстановительно-сульфидирующая шахтная плавка, определяемая реакцией:

3 NiO  + 7 CO + 2 SO2   = Ni3S2  + 7 CO2

Количество окислителя в реакции (1) на моль оксида никеля?

2.5  Характер физико-химических превращений в процессе штейнообразования между компонентами щихты определяется минералогическим составом. При 1800 К происходит диссоциация высших сульфидов по реакциям (1,2):

2 Cu5FeS4  = 5 Cu2S + 2 FeS + 0.5 S2     (1)

2 CuFeS2  = Cu2S  + 2 FeS + 0.5 S2         (2)

на откосах прогрев шихты приводит к протеканию реакций(3-8):

Cu2S + 6 Fe2O3  = 2 Cu + 4 Fe3O4  + SO2     (3)

ZnS + 9 Fe2O3  = ZnO  + 6 Fe3O4  + SO2     (4)

FeS +  Fe2O3  ↔   Fe3O4  + SO2                     (5)     (5 -8) схемы реакций

FeS +  Fe2O3  ↔   FeO  + SO2                        (6)

FeS2 +  Fe2O3  ↔   FeO  + SO2                        (7)

FeS2 +  Fe2O3  ↔   Fe3O4  + SO2                     (8)

Изменение энтальпии в реакциях (1-8) из расчета на моль окислителя?

2     Металлургия легких цветных металлов ( Na, K, Li, Be, Al, Mg)

3.1 Мольная доля оксида бериллия в минерале берилл  Be3{AI2(Si6O18)}—- % мол., в расчете на оксиды элементов? Мольная доля бериллия в соответствии с элементным составом?   Реакция образования берилла, для которой стандартная энтальпия образования при 298 К приведена в термодинамических справочниках?

3.2 Химический состав нефелина {(Na, K)2(AI2O3)*2(SiO2)}, что определяет мольную долю оксида алюминия ——%,?   Мольная доля алюминия в соответствии с элементным составом нефелина?  Реакция образования нефелина, для которой стандартная энтальпия образования при 298 К приведена в термодинамических справочниках?

3.3   Элементный состав алунитов {(K2AI6S4H12O28}, что определяет мольную долю  алюминия ——%, ? Количество глинозема на моль {(K2AI6S4H12O28}?

Реакция образования нефелина, для которой стандартная энтальпия образования при 298 К приведена в термодинамических справочниках?

3.4  Формула природного силиката магния асбеста (CaO*3 MgO* 4 SiO2)  указывает мольную долю оксида магния —- %, ? Мольная доля магния в соответствии с элементным составом асбеста?   Реакция образования асбеста, для которой стандартная энтальпия образования при 298 К приведена в термодинамических справочниках?

3.5 Элементный состав карналлита (KMgH12CI3O6) указывает мольную долю магния —- %, ?  Химический состав карналлита.   С чем связана проблема электролитического получения магния из водного раствора его солей (морской воды)?      Реакция образования карналлита, для которой стандартная энтальпия образования при 298К приведена в термодинамических справочниках?

3.6    Элементный состав петалита (Li Na)Si4Al10 указывает мольную долю лития —- %, ?  Химический состав петалита.

Реакция образования петалита, для которой стандартная энтальпия образования при 298К приведена в термодинамических справочниках?

3    Металлургия благородных металлов

3.1       Элементный состав комплексной соли золота, образующейся при  цианидном выщелачивании золота из золотосодержащих руд,    NaAu(CN)2   указывает мольную долю золота —- %,?   Валентность золота?

Реакция образования  NaAu(CN)2, для которой стандартная энтальпия образования при 298К приведена в термодинамических справочниках?

3.2       Элементный состав комплексной соли железа, образующейся при  цианидном выщелачивании золота, вкрапленного в пиритную матрицу золотосодержащих руд,  Na4Fe(CN)6   указывает мольную долю железа —- %,?   Валентность железа?

Реакция образования Na4Fe(CN)6, для которой стандартная энтальпия образования при 298К приведена в термодинамических справочниках ------?

3.3      Цементация свинцом  золота осуществляется   из кислых тиомочевинных элюатов  Au[SC(NH2)2]CI, что указывает мольную долю золота —- %,?   Валентность золота? Реакция образования Au[SC(NH2)2]CI, для которой стандартная энтальпия образования при 298К приведена в термодинамических справочниках?

4    Металлургия редких металлов

4.1   Перевод  диоксида  урана в раствор осуществляют азотной кислотой с получением нитрата уранила  UO2(NO3)2 , что указывает мольную долю урана от элементного состава-----? Валентность урана ---?

Реакция образования UO2(NO3)2, для которой стандартная энтальпия образования при 298К при UO2(NO3)2 приведена в термодинамических справочниках?    U  + 4 HNO3   = UO2(NO3)2 + 2 NO + 2 H2O     Изменение энтальпии  реакции из расчета на моль окислителя?

4.2 Металлический рений легко растворяется в азотной кислоте (концентрированной и разбавленной) с образованием рениевой кислоты (1)

3 Re   +  7 HNO3  = 3 HReO4  + 7 NO  + 2 H2O                           (1)

Количество окислителя на моль восстановителя?

4.3  При восстановлении водородом перрената аммония NH4ReO4        получают чистый металл - рений. Мольная доля рения от элементного состава-----? Валентность рения ---?

Реакция образования NH4ReO4, для которой стандартная энтальпия образования при 298К приведена в термодинамических справочниках?

4.4  Чистый рений получают электролизом  перрената калия в присутствии серной кислоты:

4 КReO4   + 2 H2SO4  =  4 Re  + 2 K2SO4  + 7 O2  + 2 H2O

Изменение энтальпии в реакции из расчета на моль восстановителя?

Мольная доля восстановителя   ….? (внутримолекулярное окисление-восстановление)

4.5   Металлический рений легко растворяется в азотной кислоте (концентрированной и разбавленной) с образованием рениевой кислоты (1),(2),(3)

3 Re   +  7 HNO3  = 3 HReO4  + 7 NO  + 2 H2O                           (1)

Re   +   HNO3  ↔  HReO4  +  NO  + NO2  +  H2O   (схема)        (2)

Re   +   HNO3  ↔  HReO4   + NO2  +  H2O               (схема)        (3)

Изменение энтальпии в реакциях (1-3) из расчета на моль окислителя?

4.6  Минерал кобальта – карролит содержит в химической формуле кобальт, медь (20.521% масс.) и серу. Указать химическую формулу карролита.    Мольная доля кобальта от элементного  состава? Реакция образования карролита, для которой стандартная энтальпия образования карролита при 298 К приведена в термодинамических справочниках?

4.7  Анализ пробы минерала кобальта (без примесей) указал состав% по массе:

Cu – 20.521;   Co – 38,06;  S – 41,418. Указать количественный и качественный состав минерала;  химические соединения, определяющие этот состав;  Реакция образования , для которой стандартная энтальпия образования карролита при 298 К приведена в термодинамических справочниках?

4.8       Элементный состав  соли индия, образующейся при гидролитическом осаждении индия из кислых растворов осуществляется при рН = 3-4,  In(OH)SO4  указывает мольную долю индия —- %,?   Валентность индия?

Реакция образования In(OH)SO4, для которой стандартная энтальпия образования при 298К приведена в термодинамических справочниках?

4.9  Переработка выдержанного облученного урана связана с растворением алюминиевой оболочки в горячем растворе едкого натра по уравнению реакции:

Al  + 0.85 NaOH + 1.05 NаNO3 + = NaAlO2 + 0.9 NaNO2 + 0.15 NH3 + 0.2 H2O

Изменение энтальпии в реакциях (1-8) из расчета на моль окислителя? Мольная доля кислорода от элементного состава нитрита натрия?

4.10  После растворения алюминиевых оболочек  уран растворяется в кипящей азотной кислоте, при этом, преимущественно с выделением монооксида азота при концентрации кислоты 35-40% (масс.); с выделением диоксида азота при концентрации кислоты  более 55% (масс.); с выделением одновременно NO и NO2 при концентрации кислоты 40-60% (масс.) по реакциям (1,2,3),

U  + 4 HNO3   = UO2(NO3)2 + 2NO +  2 H2O           (1)

U  + 8 HNO3   = UO2(NO3)2 + NO2 +  4 H2O            (2)

U  +  HNO3   ↔ UO2(NO3)2 + NO  + NO2 +   H2O     (3)  схема реакции

Изменение энтальпии в реакциях (1-3) из расчета на моль окислителя?

•	    Металлургия железа, марганца и хрома

5.1 Хром в железных рудах большей частью находится  в виде хромистого

железняка (FeO*Cr2O3). Восстановление хрома осуществляется при 1130 оС одновременно по реакциям:

14 Cr2O3 + +  54 C  =  4 Cr7C3   +  42 CO   (1)

Cr2O3  +  3 C  =  2 Cr   +  3 CO               (2)

Количество хрома, образующегося  на моль прореагировавшего оксида хрома по реакциям (1,2).

Мольная доля хрома от элементного состава (FeO*Cr2O3)?

Реакция образования FeO*Cr2O3,  для которой стандартная энтальпия образования при 298К приведена в термодинамических справочниках?

5.2	•	В жидком чугуне и стали фосфор  находится в виде Fe2P; дефосфорация     чугуна в сталеплавильном процессе осуществляется на границе металл-шлак по реакции:

2[Fe2P]  +  5( FeO)  + 4 (CaO)  = (4CaO*P2O5) + 9 [Fe]  (1)

Количество фосфора, удаленного из расплава  на моль прореагировавшего монооксида железа по реакции (1).

Мольная доля фосфора от элементного состава (4CaO*P2O5)?

Реакция образования 4CaO*P2O5 ,  для которой стандартная энтальпия образования при 298К приведена в термодинамических справочниках?

5.3	•	В жидком чугуне и стали фосфор  находится в виде растворенного [P]; дефосфорация     чугуна в сталеплавильном процессе осуществляется на границе металл-шлак по реакции:

2[P]  +  5( FeO)  + 4 (CaO)  = (4CaO*P2O5) + 5 [Fe]

Количество фосфора, удаленного из расплава  на моль прореагировавшего монооксида железа по реакции (1).

Мольная доля фосфора от элементного состава (4CaO*P2O5)?

Реакция образования 4CaO*P2O5 ,  для которой стандартная энтальпия образования при 298К приведена в термодинамических справочниках?

5.4	•	В шихтовых материалах доменного процесса фосфор в форме фосфатов железа и кальция. При выплавке передельного чугуна практически весь фосфор переходит в металл.  Процесс восстановления протекает по уравнениям реакций  (1,2.3):

2 (FeO)3*P2O5  +  16 CO  = 3[ Fe2P]  + [P]  +16 CO2          (1)     1000 0C

2( FeO)3 *P2O5  +  16 C  =   3[ Fe2P]  + [P]  +16 CO            (2)  > 1000 0C

( CaO)3 *P2O5  +  5 C  =   3(CaO)  + 2[P]  + 5  CO               (3)     1100 0C

- Мольная доля фосфора от элементного состава (3CaO*P2O5)?

- Реакция образования 3CaO*P2O5 ,  для которой стандартная энтальпия образования при 298К приведена в термодинамических справочниках?

Изменение энтальпии в реакциях (1-3) из расчета на моль восстановителя?

- 5.5  Соль хрома с молярной массой меньше 300 г имеет элементный состав, % масс.:   азота, водорода , кислорода, соответственно,  11.11,   3,17, 44,44. Определить формулу и название соли. Мольную долю хрома в соединении. Реакция образования соли ,  для которой стандартная энтальпия образования при 298К приведена в термодинамических справочниках?

5.6  Один из важнейших минералов никеля – гарниерит гидратированный:

Ni3Si4O10(OH)2*4H2O ; мольная доля никеля? Химические соединения, определяющие состав гарниерита? Реакция образования Ni3Si4O10(OH)2*4H2O,  для которой стандартная энтальпия образования при 298К приведена в  термодинамических справочниках?

Ni(OH)2*Ni2SiO4* 3SiO2*4 H2O

5.7   Один из важнейших минералов никеля – ревдинскит:

(Ni,Mg)6Si4O10(OH)8; мольная доля никеля? Химические соединения, определяющие состав – ревдинскита? Реакция образования (Ni,Mg)6Si4O10(OH)8,  для которой стандартная энтальпия образования при 298К приведена в термодинамических справочниках?

4Mg(OH)2*  Ni2SiO4* 3SiO2*4 H2O

5.8  Очистка газов от хлора, образующегося при вскрытии сырья редких металлов (либо при осаждении кобальта из растворов) осуществляют известковым методом, при этом протекает реакция (схема):

Cl2  + Ca(OH)2   ↔  Ca(OCl)2  + CaCl2  +  H2O

Оценить мольную долю хлора в соли  Ca(OCl)2 ?  название соли ?

Реакция образования Ca(OCl)2,  для которой стандартная энтальпия образования при 298К приведена в термодинамических справочниках?

6 Очистка промышленных газов (стоков) металлургической отрасли

6.1   Очистка газов от хлора, образующегося при вскрытии сырья редких металлов (либо при осаждении кобальта из растворов) осуществляют известковым методом, при этом протекает реакция (схема):

Cl2  + Ca(OH)2   ↔  Ca(OCl)2  + CaCl2  +  H2O  (1)

Оценить мольную долю хлора в соли  Ca(OCl)2 ?

Реакция образования Ca(OCl)2,  для которой стандартная энтальпия образования при 298К приведена в термодинамических справочниках?

Определить количество извести стехиометрически необходимое   на моль  хлора и на моль восстановителя в реакции (1).

6.2    При приготовлении электролита в аффинаже серебра (золота) в качестве растворителя используется азотная кислота (царская водка), что сопровождается выделением токсичных оксидов азота. Химическое подавление диоксида азота с регенерацией азотной кислоты протекает

при 380 К:

2 NO2   +   2 NH4NO3 +  3 O2  = 4 HNO3  + 2 NO  +2 H2O    (1)

Выполнить оценку СНК окислителя  на моль азотной кислоты;  роль энтропийного фактора при термодинамическом анализе направленности  реакции (1) при стандартных условиях.  ПДК оксидов  азота?   Мольная доля азота в соединении -нитрат аммония?

**  ПДК 0,005 мг/дм3

6.3   При приготовлении электролита в аффинаже серебра (золота) в качестве растворителя используется азотная кислота (царская водка), что сопровождается выделением токсичных оксидов азота. Химическое подавление диоксида азота с регенерацией азотной кислоты протекает

при 380 К:

2 NO  + 3 NH4 NO3  = 2 HNO3  + 3 N2  +  5 H2O    (1)

Выполнить оценку СНК окислителя  на  2 моля азотной кислоты;  роль энтропийного фактора при термодинамическом анализе направленности  реакции (1) при стандартных условиях.  ПДК оксидов  азота?   Мольная доля азота в азотной кислоте?

0,005 мг/дм3

6.4   Физико-химическая очистка щелочных производственных стоков, содержащих цианиды, осуществляется электрохимической  обработкой, что  обеспечивает на аноде окисление цианид-ионов до цианат-ионов с последующим образованием диоксида углерода по реакциям:

СN-   +2 OH-    - ?e    =CNO-  + H2O                   (1)

2  CNO-  + 4 OH-   - ?e   = 2 CO2 + N2  + 2H2O   (2)

Выполнить оценку количества электронов в процессах окисления (1) и (2);  роль энтропийного фактора при термодинамическом анализе направленности  реакции (2) при стандартных условиях.  ПДК  СN-  ?

0,3 мг/м3

6.5  Физико-химическая очистка щелочных производственных стоков, содержащих цианиды, электрохимической  обработкой, что  обеспечивает на аноде окисление цианид-ионов до цианат-ионов с последующим образованием диоксида углерода наиболее эффективна при добавлении хлорида натрия с выделением на аноде газообразного хлора:

Cl2  + CN-  + 2 OH-   =  CNO-  +  2Cl-  +  H2O    (1)

Выполнить оценку количества электронов в процессе  электронного баланса(1);  роль энтропийного фактора при термодинамическом анализе направленности  реакции (1) при стандартных условиях.  ПДК  СN-  ?

**  ПДК 0,3 мг/м3

6.6    Очистку загрязненного электролита (анолита), получаемого в результате электролитического рафинирования никеля, от кобальта проводят окислением газообразным хлором при рН=3 по схеме:

2 CoSO4 +Cl2  + 3 H2O  + 3 NiCO3   =  2 Co(OH)3   + 2 NiSO4  +  NiCl2  + 3CO2

Необходимое количество окислителя для удаления моля кобальта (СНК)?

Мольная доля кобальта от элементного состава в осадке: Co(OH)3 ?

Реакция образования  Co(OH)3,  для которой стандартная энтальпия образования при 298К приведена в термодинамических справочниках?

6.7***  Гидрометаллургические способы переработки сырья, содержащего цветные металлы, используют азотную кислоту (выщелачивание сульфидных материалов, электролит в аффинаже серебра и золота и пр.), что сопряжено с выделением токсичных оксидов азота (NOx).

Подавление  NOx  с регенерацией азотной кислоты протекает по следующим суммарным реакциям:  370 K

6 NO2  +   2 H2O = 4 HNO3  +   2 NO;                     (1)

2 NO  + 3 NH4NO3  = 3 N2  + 2 HNO3  +5 H2O        (2)

2 NO  +  NH4NO3  = 2 N2  + 2 HNO3  + H2O             (3)

3 NO  + 2 NH4NO3  = 2.5 N2  + 2 HNO3  +3 H2O       (4)

•	 Количество окислителя  на моль монооксида азота в реакциях (1-4)?

•	Мольная доля азота в формуле нитрата аммония?

•	Реакция образования NH4NO3 ,  для которой стандартная энтальпия образования при 298К приведена в термодинамических справочниках?

•	Объяснить некратные коэффициенты в реакциях (2-4), учитывая одинаковые исходные вещества и продукты реакции?

_

Металлический рений легко растворяется в азотной кислоте (концентрированной и разбавленной) с образованием рениевой кислоты (1),(2),(3)

3 Re   +  7 HNO3  = 3 HReO4  + 7 NO  + 2 H2O                           (1)

Re   +   HNO3  ↔  HReO4  +  NO  + NO2  +  H2O   (схема)        (2)

Re   +   HNO3  ↔  HReO4   + NO2  +  H2O               (схема)        (3)

Изменение энтальпии в реакциях (1-3) из расчета на моль окислителя?

Роль энтропийного фактора при термодинамическом анализе направленности  реакций (1 - 3) при стандартных условиях ?