## Slide 1: ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ металлургических процессов
ТАМП как научный инструмент исследования выбора и реализации металлургических процессов
Notes: Основу металлургии как науки составляет теория металлургических процессов, составной частью которой является термодинамический анализ. Предметом термодинамического анализа металлургических процессов служит физико-химический анализ сложных металлургических систем и процессов, в них протекающих. Одновременно с экспериментами в металлургии успешно используется теоретические методы исследования, главные из которых термодинамический и кинетический. Освоение этих методов анализа является одной из главных задач при подготовке магистров-металлургов (магистров Техники и Технологий), вследствие чего физическая химия и теория металлургических процессов занимают ведущие места среди дисциплин металлургического цикла.

## Slide 2: Энергия ГИББСА как критерий термодинамической возможности процесса

## Slide 3: ТАМП как научныйинструмент металлургии
Notes: Исследование металлургических процессов базируется на законах теории физико-химических превращений извлечения, разделения и рафинирования (получение металлов заданной степени чистоты). Металлургические расчеты материальных (стехиометрических, электронных, эквивалентных) и тепловых балансов составляют основу проектирования и предложения совершенствования металлургических процессов.

## Slide 4: ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
А. Эйнштейн
Об универсальности термодинамики
Теория производит тем большее впечатление, чем проще ее предпосылки, чем разнообразнее предметы, которые она связывает и чем шире область ее применения. Отсюда глубокое впечатление, которое произвела на меня классическая термодинамика. Это единственная физическая теория общего содержания, относительно которой я убежден, что в рамках применимости ее основных понятий, она никогда не будет опровергнута.

## Slide 5: ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Стандартное значение энергии Гиббса =
nRTln(1,01325105) - RTlnkp,
Р, Па
Notes: Cвязь энергии Гиббса с константой равновесия. Парциальные давления газообразных компонентов выражены в паскалях

## Slide 6: ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ (1)
ЭКСТРАКЦИЯ - извлечение компонентов из металлсодержащих материалов специальными растворителями (экстрагентами):
Выщелачивание
Жидкостная экстракция
ОСАЖДЕНИЕ – химическое, электролиз (электроэкстракция, электрорафинирование),
КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ солей из водных растворов

## Slide 7: Термодинамика гидрометаллургически х процессов
Уравнение связи стандартной энергии Гиббса c температурой для реакции
UO2 (тв ) + 2C = U (ж) + 2СО в интервале температур [ 1500 - 3000 K]
-1108,342 + 0,382Т, кДж
Указать минимальную абсолютную температуру, выше которой реакция термодинамически невозможна при стандартных условиях:
2900 K

## Slide 8: Температурная зависимость энергии Гиббса
Уравнение связи стандартной энергии Гиббса c температурой для реакции
UO2 (тв ) + 2C = U (ж) + 2СО в интервале температур [ 1500 - 3000 K]
-1108,342 + 0,382Т, кДж
Указать минимальную абсолютную температуру, выше которой реакция термодинамически невозможна при стандартных условиях:
2900 K
Notes: характеристики газовой фазы.
Общим критерием оценки термодинамической возможности в стандартных условиях или окисления железа является свободная энергия Гиббса
, характеристики газовой фазы.
Общим критерием оценки термодинамической возможности в стандартных условиях или окисления железа является свободная энергия Гиббса При равенстве энергии Гиббса нулю определяют температуру равновесия; тносительно которой оценивается направленность процесса; выше 2900 К энергия Гиббса больше нуля.
,

## Slide 9: ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
ЭКСТРАКЦИЯ - извлечение компонентов из металлсодержащих систем специальными растворителями (экстрагентами):
Выщелачивание
Жидкостная экстракция
ОСАЖДЕНИЕ – химическое, электролиз (электроэкстракция, электрорафинирование)
Notes: К области гидрометаллургических относят процессы, температура которых ограничивается интервалом существования водных растворов.
Основные операции гидрометаллургии в гетерогенных системах:
- выщелачивание – растворение многофазового твердого сырья селективно действующим раствором реагента;
- осаждение – извлечение из раствора в твердую фазу определенных составляющих селективно действующим реагентом или электролизом;
- жидкостная экстракция с последующей реэкстракцией – селективное извлечение из жидкой фазы целевого компонента другой жидкой фазой, в которой этот компонент растворим в соответствии с законом распределения. Растворители целевого компонента практически взаимно не растворяются.

## Slide 10: ВЫЩЕЛАЧИВАНИЕ
выщелачивание – растворение многофазового твердого сырья селективно действующим экстрагентом (в частности-схемы);
* Ag + HNO3 → AgNO3 + NO + NO2 + H2O
* MoS2 + ClO- + OH- → MoO42- + S + SO42- + Cl- + H2O
* Au + NаCN + O2 + H2O → Na[Au(CN)2] + NaOH
UO2 + 3Na2CO3 + H2O + 0,5O2 = Na4[UO2(CO3)3] + 2NaOH
Notes: выщелачивание – растворение многофазового твердого сырья селективно действующим раствором реагента;
Для рафинирования серебряных сплавов, содержащих золото (более 25 % по массе) применяют методы селективного выщелачивания серебра. Так как серебро растворимо в азотной кислоте, а золото нерастворимо, при выщелачивании сплава азотной кислотой протекает реакция с переводом серебра в раствор нитрата серебра.
В качестве растворителей в гидрометаллургии используются растворы солей.
Раствор сульфида натрия используется при выщелачивании шламов со значительным содержанием селена, теллура и их соединений (перерабатывают сульфидным способом.)
nSe + Na2S = Na2SSen (2.11)
Na2S + nТе = Na2STen
Наибольшее распространение получил раствор сернокислого железа Fe2(SO4)3, который широко используется в процессах кучного и подземного выщелачивания сульфидных руд. Сульфат железа в присутствии кислорода окисляет сульфидные минералы ценных компонентов руды до хорошо растворимых сульфатов
CuFeS2 + 2Fe2(SO4)3 + 2H2O + 3O2 =CuSO4 +5FeSO4 + 2H2SO4

## Slide 11: КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ из водных растворов
Кристаллизация из водного раствора – один из простых способов регенерации солей и метод извлечения ценных металлов из раствора после выщелачивания.
Диаграмма состояния водного раствора двух солей с эвтоникой и одноименным ионом, представлена треугольной диаграммой.
Notes: Один из способов регенерации компонентов раствора является кристаллизация как изотермическая, так и с понижением температуры, учитывая разную растворимость компонентов. Графо-аналитические методы расчета по диаграммам фазового равновесия позволяют достаточно просто для водного раствора двух компонентов, не взаимодействующих друг с другом и не образующих кристаллогидраты, определить составы и массы равновесных фаз по правилу коноды.
Кристаллизация из водного раствора – один из простых способов регенерации солей и метод извлечения ценных металлов из раствора после выщелачивания.
Диаграмма состояния водного раствора двух солей с эвтоникой и одноименным ионом, представленная треугольной диаграммой. (Приложение В, рисунок В 5), позволяет графо-аналитическим методом определить состав сопряженной фазы для любого интересующего состава одной из двух фаз и массы равновесных фаз.
Вершины концентрационного треугольника отвечают чистым Н2О и солям: S1 и S2. Точка е1 показывает массовую долю соли S1 в водном насыщенном растворе. Кривая е1Е определяет растворимость S1 в водных растворах соли S2 разного состава, а кривая е2Е – растворимость S2 в растворе соли S1. В точке Е раствор насыщен обеими солями (эвтоника). Любая точка на поле между вершиной Н2О и кривой е1Ее2 отвечает не насыщенным растворам солей. Любые точки на поле S1е1Е и S2е2Е отвечают двухфазным системам, соответственно, раствора двух солей - S1 и раствор - S2.
Точки поля S1Е S2 определяют трехфазные системы: водный раствор состава Е и кристаллы солей S1 и S2.

## Slide 12: ТЕРМОДИНАМИКА ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
В самопроизвольных процессах, проходящих в закрытых системах при постоянстве пар переменных естественного набора, со U(S, V, ni); H(S, P, ni); G(P, T, ni); F(V, T, ni)
Самопроизвольно протекают процессы с уменьшением термодинамических потенциалов ответствующий термодинамический потенциал

## Slide 13: ПИРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ процессы (2)
2.1 Обжиг сульфидов и спекание
2.2 Термодинамические характеристики металлургических расплавов
2.3 Автогенность металлургического восстановления
2.4 Влияние вакуума на рабочие параметры металлургического процесса

## Slide 14: Роль энтальпийного фактора в металлургических процессах
При спекании сподуменового концентрата с оксидом калия при 1373 К протекает реакция
2[LiAL(Si2O6]тв + K2Oтв = 2[KAL(Si2O6]тв + Li2Oтв + ∆Go1373 ( - 281.0 кДж)
Роль энтальпийного фактора при протекании реакции:
Является критерием направленности реакции при незначительном изменении энтропии.

## Slide 15: ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Уравнение связи стандартной энергии Гиббса c температурой для реакции
UO2 (тв ) + 2C = U (ж) + 2СО в интервале температур [ 1500 - 3000 K]
-1108,342 + 0,382Т, кДж
Указать минимальную абсолютную температуру, выше которой реакция термодинамически невозможна при стандартных условиях:
2900 K

## Slide 16: АВТОГЕННОСТЬ металлургических процессов
5 Изменение энтальпии в процессе алюминотермического восстановления гематита (Fe2О3(тв) ) меньше - 2300 Дж/г шихты
2/3 Fe2О3(тв) + 4/3 Al(ж) = 4/3 Fe(ж) + 2/3 Al2O3(тв) ,
следовательно, развитие процесса:
автогенно

## Slide 17: Энергия ГИББСА как критерий термодинамической возможности процесса

## Slide 18: КИСЛОРОДНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Количественной характеристикой окислительно-восстановительных свойств равновесной газовой фазы является ее кислородный потенциал (П0), определяемый по уравнению:
П0= RTln Р(О2)
П0 представляет собой величину химического потенциала кислорода, отсчитываемого от стандартного состояния, и зависящего от температуры и состава газовой фазы. При наличии в газовой фазе компонентов, которые могут реагировать с кислородом или при диссоциации образуют О2 необходимо учитывать развитие этих реакций

## Slide 19: Критерий термодинамической активности
0 = 0 = RTln( Р О2) кислородный потенциал,
Критерий термодинамической активности в атмосфере аппарата, содержащего металл, кислород, оксид металла;
где - свободная энергия Гиббса образования оксида MemOn, при условии чистых конденсированных фаз, Дж/мольО2.