Министерство образования и науки Республики Казахстан

НАО

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. Серикбаева

## Г.А.  Реутова

## ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

ЛЕКЦИОННЫЙ  КОМПЛЕКС

А. Эйнштейн

Об универсальности термодинамики

Теория производит тем большее впечатление, чем проще ее предпосылки, чем разнообразнее предметы, которые она связывает и чем шире область ее применения. Отсюда глубокое впечатление, которое произвела на меня классическая термодинамика. Это единственная физическая теория общего содержания, относительно которой я убежден, что в рамках применимости ее основных понятий, она никогда не будет опровергнута.

Усть-Каменогорск                                                                   2021

«Научно-методическое и нормативное обеспечение управления  металлургическими процессами

и развития горно-металлургического комплекса»

Цель: «Приобретение магистрантами повышенных профессиональных теоретических знаний в области  металлургии для решения научных задач при выборе, исследовании и внедрении инновационных технологий в металлургии»

Содержание дисциплины «Термодинамический анализ металлургических процессов»  Лекции  30 ч; практика 30ч;  (Форма блочная – 8 недель);  4ч + 4 ч

Введение - Термодинамические потенциалы металлургических систем как критерий их термодинамической возможности. - Физико-химический смысл термодинамических характеристик при термодинамическом анализе металлургических процессов. неделя 1 Цель: Знание термодинамического метода и умение использовать в практике металлургических расчетов термодинамические потенциалы как критерий возможности протекания процесса с участием химических реакций при заданном технологическом регламенте. - Температурная зависимость энергии Гиббса металлургических реакций с приложением к практике их осуществления. - Роль энтальпийного и энтропийного факторов при оценке направленности процессов. неделя 2 Цель: понимание и умение интерпретировать и применять температурную зависимость Энергии Гиббса для определения рабочих параметров процесса. Научное использование энтальпийного и энтропийного факторов при выполнении термодинамического анализа исследуемых процессов (по диссертационной теме, в частности) - Термодинамические параметры при оптимизации металлургических процессов. - Расчет термодинамических характеристик к задачам термодинамического анализа. Неделя 3 Цель: Практическое закрепление термодинамических расчетов на примерах металлургических исследований, включая диссертационную тематику. Расчет термодинамических параметров при оптимизации металлургического процесса. - Энергия Гиббса металлургических реакций на примерах практики оценки термодинамической возможности их протекания. - Химическое равновесие при оценке предела протекания металлургических процессов с протеканием химических реакций. неделя 4 Цель: Закрепление на примерах химического равновесия в системе металл-кислород-оксид металла расчета состава газовой фазы металлургического аппарата, определяющего возможность протекания термического восстановления металлов; металлотермии. - Термодинамическая связь константы химического равновесия с термодинамическими потенциалами. - Принцип расчета химических равновесий в гомогенных и гетерогенных металлургических процессах. Неделя 5 Цель: Закрепление физического смысла соотношения константы химического равновесия с термодинамическими потенциалами на примерах расчета химических равновесий в гомогенных и гетерогенных металлургических процессах. 11Термодинамическая оценка направленности металлургического процесса по константе равновесия. 12 Принцип Ле Шателье на примерах химического равновесия металлургических систем. Неделя 6 Тема 6 Методы расчета соотношения константы равновесия с исходным и равновесным составом реакционной смеси компонентов. Цель: применение термодинамической оценки направленности металлургических реакций по константе равновесия на примерах основных способов определения состава равновесной смеси. 13 Влияние параметров рабочего регламента металлургического процесса на выход продуктов. 14 Принцип Ле Шателье при управлении металлургическими процессами. Неделя 7 Тема 7 Управление технологическим регламентом процесса на основе принципа Ле Шателье. Цель: применение принципа Ле Шателье при оценке влияния параметров рабочего регламента процесса на выход продуктов по константе равновесия. 15 Термодинамический анализ на примере металлургической системы. Неделя 8 Тема 8 Методы термодинамического анализа на примерах исследования по диссертационной тематике. Цель: Применение метода термодинамического анализа на примерах исследования по диссертационной тематике. ВВЕДЕНИЕ Уважаемые магистранты, в соответствии с образовательной программой специальности «Металлургия» для изучения предлагается дисциплина «Термодинамический анализ металлургических процессов» (ТАМП) на платформе Moodle массового курса МООК . Освоение программы «ТАМП» обеспечит вас научным инструментом при работе по теме диссертации. Ожидаемый результат изучения курса: использование термодинамического метода при исследовании металлургического объекта, связанного с темой диссертации, что соответствует цели и задачам изучения курса (цель-освоение термодинамического метода анализа; задачи - запоминание, понимание, применение, анализ).Для успешного изучения ТАМП необходимы базовые знания по физической химии и металлургическим технологиям. .Вам будут предложены: рабочая программа (силлабус) на трех языках, лекционный комплекс, МУ к практическим, СРО; тесты для самоконтроля (квизы), составляющие основу тестов РК1, РК2 и экзаменационных тестов (экзаменационных вопросов) - электронный вариант. Еженедельные консультации по вопросам изучаемой дисциплины (2ч) – чат; дискуссии на форуме. Ваши предложения и замечания будут учтены в совместной работе. Основу металлургии как науки составляет теория металлургических процессов. Предметом теории металлургических процессов служит физико-химический анализ сложных металлургических систем и процессов, в них протекающих. Одновременно с экспериментами в металлургии успешно используется теоретические методы исследования, ведущим из которых является термодинамический анализ. Освоение этого метода анализа является одной из главных задач при подготовке магистров металлургии, вследствие чего термодинамический метод анализа металлургических процессов занимает ведущее место среди дисциплин металлургического цикла. Современные действующие и исследуемые перспективные схемы получения металлов из природного сырья и продуктов его обогащения предложены металлургами исследователями и практиками как результат умения использовать термодинамический метод анализа. Процессы получения и рафинирования металлов изучает гидро- и пирометаллургия, основу теории которых составляет термодинамика. Знание законов термодинамики в приложении к различным металлургическим процессам позволяет оценить термодинамическую возможность осуществления желаемого или предполагаемого процесса в условиях инертной либо агрессивной газовой атмосферы; установить функциональную связь состава и окислительно-восстановительных свойств газовой фазы; выполнить термодинамический анализ процессов образования и термической диссоциации разнообразных соединений в гетерогенных системах; оценить необходимые параметры процессов испарения, возгонки и конденсации; перегонки веществ при помощи химических транспортных реакций. Знание и умение пользоваться диаграммами состояния реальных металлургических систем (металлических, шлаковых, штейновых, солевых, комбинированных) необходимы при решении вопросов ликвации, зонной плавки, направленной кристаллизации, выбора шлака заданного состава и оценка его физико-химических характеристик; выбора флюсов при компоновке шихты и при решении вопросов разработки и усовершенствования металлургических процессов получения металлов и их соединений. Применение термодинамического анализа металлургических процессов как научный инструмент определяет возможность выбора схем технологического процесса и его физико-химических параметров, обеспечивающих оптимальный выход продуктов при максимальной скорости процесса в задачах исследований и практики металлургии Текстовый материал: 8 -10мин Дополнительный материал ( самостоятельное изучение) Видео: Ввод в курс ТАМП на платформе open edX Презентация: ТАМП; Лекционный комплекс по курсу ««Термодинамический анализ металлургических процессов» Русско-казахский словарь специальных терминов металлургии. Задание (контроль остаточных знаний по физической химии) Сформулируйте: - какую информацию содержат справочники термодинамических величин; - физический смысл приведенных термодинамических величин;

Форма обучения блочная    (7,5 недель)

Лекция 1  Термодинамические потенциалы металлургических систем как критерий их термодинамической возможности.

Лекция 2    Физико-химический смысл термодинамических характеристик при термодинамическом анализе металлургических процессов

Основу металлургии как науки составляет теория металлургических процессов, научным методом  которой является термодинамический анализ металлургических процессов. Предметом углублённого изучения служит физико-химический анализ сложных металлургических систем и процессов, в них протекающих. Одновременно с экспериментами в металлургической технологии успешно используется теоретические методы исследования, главные из которых термодинамический и кинетический. Освоение специальных вопросов термодинамического анализа является важной задачей при подготовке  магистров металлургии.

Глубокое знание термодинамического метода и умение применять его при практическом решении металлургических задач определяют возможность выбора схем технологического процесса и его физико-химических параметров, обеспечивающих оптимальный выход продуктов при максимальной скорости процесса в задачах исследований по темам магистерской диссертации.

Научное и методическое значение законов термодинамики определяют  их общность и универсальность в применении к сложным технологическим процессам.

Термодинамические характеристики. Критериями направленности технологических процессов являются термодинамические потенциалы (энтальпия, внутренняя энергия, энергии Гельмгольца и Гиббса) при постоянстве их естественных переменных. В электрохимических гидрометаллургических системах важным критерием направленности процессов являются электродные потенциалы окислительно-восстановительных систем.В соответствии с первым и вторым началом термодинамики в каждом состоянии системы сохраняется взаимосвязь термодинамических функций: энтальпии (Н), энтропии (S) и свободной энергии Гиббса (G) при постоянных Т и Р:

G = H – TS	  (1)

т.е. переход системы из начального состояния в конечное сопровождается изменением всех термодинамических функций системы; при этом следует помнить, что по определению функции Н, S и G – функции состояния системы, а это значит: их изменение не зависит от пути процесса и определяется только начальным и конечным состоянием системы. С помощью этих функций можно выразить все термодинамические свойства, поэтому они носят название «характеристические функции». Характеристичность термодинамической функции имеет место только при наборе ее естественных переменных

Н (S, Р, ni);              S (U, V, ni)

G (P, T, ni);              S (H, P, ni)

Характеристические функции называют термодинамическими потенциалами, если их убыль в равновесных процессах, происходящих при условии постоянства соответствующих естественных переменных, равна максимальной полезной работе процесса, что характеризует функции: энергии Гиббса и Гельмгольца (G и F), энтальпию и внутреннюю энергию.

Частные производные термодинамических потенциалов по интенсивным параметрам дают сопряженные экстенсивные параметры, а частные производные по экстенсивным параметрам – сопряженные интенсивные параметры.

;					(2)

Термодинамическая возможность, направление и полнота протекания процесса (химических реакций, образования раствора и т.п.) определяются знаком и численным значением свободной энергии Гиббса (в общем случае, значением термодинамических потенциалов).

Для реакции общего вида:

aA + bB  rR + dD + H, S, G  (при Р, Т – idem)            (3)

ΔG < 0 процесс протекает самопроизвольно в прямом () направлении

ΔG = 0 химическое равновесие

Изменение энтальпии в уравнении (3) называют энтальпийным фактором процесса, а выражение «ТΔS» - энтропийным фактором общего критерия (ΔG) при оценке направленности процесса.

Самопроизвольному процессу способствует сочетание условий: ΔН < 0; ΔS > 0.

Реакции, для которых ΔН > 0; ΔS < 0 термодинамически невозможны. Таким образом, разные знаки ΔН и ΔS свидетельствуют о термодинамической возможности лишь односторонних процессов, а одинаковые знаки ΔН и ΔS указывают на возможность протекания процесса как в прямом, так и в обратном направлении; если факторы (ΔН) и (ТΔS) соизмеримы по абсолютной величине, то реакция практически обратима; критерием равновесия служит равенство:

ΔН = ТΔS;				(4)

ΔG = 0.

В частных случаях, когда ΔS = 0, критерием термодинамической возможности процесса служит энтальпийный фактор (знак и величина теплового эффекта процесса); при ΔН = 0 критерием служит энтропийный фактор. Таким образом, изоэнтропийные процессы могут быть только экзотермическими, а изоэнтальпийные самопроизвольно протекают с ростом энтропии.

При расчете ΔG, ΔН и ΔS необходимо привести все термодинамические характеристики к одинаковым стандартным условиям при температуре Т: для газов – парциальное давление каждого газообразного компонента равно 1 атм (101325 ПА); для индивидуальных твердых и жидких веществ – чистые (100%) конденсированные фазы при Рi = 1 атм и для компонентов раствора, в том числе и для ионов, Сi = 1 моль/дм3.

ΔGТ связано с ΔGо уравнением:

ΔGТ = 				(5)

Необходимо учесть, что стандартная энергия Гиббса по определению не зависит ни от давления, ни от концентрации, а лишь от температуры и природы веществ. Если знак ΔG позволяет судить однозначно о направлении процесса, то знак  в общем случае, этой информации не несет, так как  отвечает процессу при стандартных условиях. Но можно считать, что при << 0 процесс осуществим не только в стандартных, но и в заданных реальных условиях. Ориентировочно принято считать, если кДж/моль процесс можно считать в принципе реализуемым в прямом или в обратном направлениях. Если величина по абсолютному значению невелика, то путем соответствующего изменения условий можно изменить направление процесса. Очевидно, что условие = 0  не является критерием равновесия, можно лишь однозначно судить о величине константы равновесия: Кр = 1.

Пример расчёта термодинамических характеристик с учётом их экстенсивного характера: При выщелачивании серебра из Ag - An сплава азотной кислотой  молярная концентрация азотной кислоты уменьшается с соответствующим разбавлением раствора по HNO3, что позволяет предполагать следующие возможные схемы реакций выщелачивания.:

4Ag + 6HNO3  4AgNO3 + NO + NO2 + 3H2O

и реакция

5Ag + 8HNO3 = 5AgNO3 + NO + 2NO2 + 4H2O		(6)

в общем случае,

Ag + HNO3  AgNO3 + хNO + уNO2 + H2O

где 	3х + у = 1;

у = 1 – 3х;		х  ;	х <

при 	х = ;		у =

Определить для реакции с большей термодинамической возможностью при стандартных условиях количество эквивалентов окислителя на один моль прореагировавшей азотной кислоты.

Ag + HNO3 = AgNO3 + NO + NO2 + H2O + (1)

Ag + HNO3 = AgNO3 + NO + NO2 + H2O + (2)

т.о.  достаточно знать  для AgNO3, NO, NO2 при одинаковых количествах Н2O, HNO3, а (Ag) = 0.

Соответственно, (i), кДж/моль

(Ag+) = 77,11;  в водном растворе

( NO3-) = -110,5; в водном растворе

( NO(газ) ) = 86,6

( NO2 (газ))   = 51,5

(+77,11 – 110,5) + (86,6) + (51,5) = (-28,26 + 14,43 + 8,6) = -5,23 кДж 	(7)

(+77,11 – 110,5) + (86,6) + (51,5)  - 26,5 + 10,8 + 12,9 = -2,8	 кДж		(8)

Реакции близки по термодинамической возможности протекания при стандартных условиях с незначительным предпочтением (7) реакции           |5,23| > |2,8|.

На 1 моль прореагировавшей азотной кислоты для первой реакции

моль

z1 = 1 моль;		z2 = 3 моль

моль,

т.е.  моль/моль HNO3,

что подтверждает закон эквивалентов:

=

Лекция 3 Температурная зависимость энергии Гиббса металлургических реакций с приложением к практике их осуществления.

Лекция 4 Роль энтальпийного и энтропийного факторов при оценке направленности процессов.

Термодинамический анализ в приложении к химическим реакциям различных металлургических процессов необходимо при выполнении любых количественных расчётов по уравнениям реакций использовать стехиометрические коэффициенты, подтверждающие соблюдения материального, электронного и эквивалентного балансов. В качестве примера:

Для рафинирования серебряных сплавов, содержащих золото (более 25 % по массе) применяют методы селективного выщелачивания серебра. Так как серебро растворимо в азотной кислоте, а золото нерастворимо, при выщелачивании сплава азотной кислотой протекает реакция:

4Ag + 6HNO3  4AgNO3 + NO + NO2 + 3H2O		(9)

Серебро переходит в раствор, с дальнейшим осаждением из раствора в виде хлорида и восстановлением до металла с помощью железного скрапа. Золотой осадок промывают, сушат и плавят в слитки.

Определить:

- количество окислителя на один моль растворенного серебра;

- объем выделившихся газов (NO и NO2) на один моль-эквивалент восстановителя при нормальных условиях (V1);

- изменится ли объем «нитрозных» газов (NO и NO2), если на один моль серебра взять один моль азотной кислоты (нитрозные газы окисляют с целью регенерации азотной кислоты)?

Для определения n(Ox) необходимо схему реакции заменить уравнением, расставив стехиометрические коэффициенты.

Метод электронного баланса позволит одновременно с нахождением коэффициентов определить количество окислителя

что указывает: на 4 моля серебра приходится по одному молю оксидов NO и NO2.

Таким образом, из шести молей азотной кислоты только два моля является окислителями; значит на 1 моль растворенного серебра приходится  0,5 молей окислителя при условии практической необратимости реакции.

Число эквивалентности серебра {z(Ag)} равно одному молю, определяемому количеством молей электронов, отданных молем восстановителя. Это указывает, что один моль серебра содержит один моль эквивалентов восстановителя:  = 1 моль.  По уравнению реакции на один моль серебра выделяется 0,5 моль (NO + NO2), что при нормальных условиях по закону Авогадро соответствует

22,4 дм3  0,5 = 11,2 дм3

При соотношении исходных Ag и HNO3 в количестве 1 : 1 с одним молем  HNO3 прореагирует 2/3 моль серебра, а 1/3 моль серебра останется в избытке.

Значит, объем выделившихся газов составит (2/3)V1, т.е.

11,2  (2/3)  7,47 дм3

Термодинамика процессов экстракции, сопровождающихся химическими реакциями

В гидрометаллургии система: экстрагент (водный раствор) – твердое вещество является основной гетерогенной системой, в которой осуществляют разделение ценных компонентов от примесей. Гидрометаллургические схемы состоят из четырех ступеней:

а) подготовка сырья – руды или концентрата – к выщелачиванию;

б) выщелачивание (экстрагирование) – избирательное извлечение одного или нескольких компонентов из подготовленного сырья с помощью растворителей (экстрагентов, из которых наиболее используемые – водные растворы);

в) очистка раствора от примесей;

г) получение из раствора металла или чистого соединения извлекаемого компонента.

Концентрация целевых компонентов в растворах после выщелачивания в металлургии крайне разнообразны. В металлургии золота оперируют с растворами цианидов, содержащими доли грамма всех растворенных веществ в 1 дм3 раствора, из них только миллиграммы золота, а в металлургии алюминия, меди, цинка рабочие растворы могут содержать более 100 г/дм3 извлекаемого металла.

В процессе выщелачивания промышленного сырья, как правило многокомпонентного и многофазного, протекают реакции растворения различных соединений, окислительно-восстановительные реакции, реакции образования и осаждения малорастворимых соединений и реакций гидролиза с образованием гидроксидов и основных солей.

Термодинамика растворов

Термодинамика растворов. Энтальпийный и энтропийный факторы физико-химических процессов при выщелачивании.

В соответствии с первым и вторым началом термодинамики в каждом состоянии системы сохраняется взаимосвязь термодинамических функций: энтальпии (Н), энтропии (S) и свободной энергии Гиббса (G) при постоянных Т и Р:

G = H – TS					               (10)

а изменение энергии Гиббса любого физико-химического процесса определяется уравнением Гиббса – Гельмгольца:

G = H – TS				                (11)

т.е. переход системы из начального состояния в конечное сопровождается изменением всех термодинамических функций системы; при этом следует помнить, что по определению функции Н, S и G – функции состояния системы, а это значит: их изменение не зависит от пути процесса и определяется только начальным и конечным состоянием системы. С помощью этих функций можно выразить все термодинамические свойства, поэтому они носят название «характеристические функции». Характеристичность термодинамической функции имеет место только при наборе ее естественных переменных

Н (S, Р, ni);              S (U, V, ni)           или

G (P, T, ni);              S (H, P, ni)             (12)

Характеристические функции называют термодинамическими потенциалами, если их убыль в равновесных процессах, происходящих при условии постоянства соответствующих естественных переменных, равна максимальной полезной работе процесса, что характеризует функции: энергии Гиббса и Гельмгольца (G и F), энтальпию и внутреннюю энергию.

Частные производные термодинамических потенциалов по интенсивным параметрам дают сопряженные экстенсивные параметры, а частные производные по экстенсивным параметрам – сопряженные интенсивные параметры.

;

Дополнительный материал (для самостоятельного изучения)

Стехиометрический баланс как метод математического описания химических реакций позволяет выполнить расчёт химического состава по данным элементного состава исследуемой системы либо выполнить обратную задачу: по данным химического состава исследуемой пробы рассчитать её элементный состав как дифференцированный по химическим соединениям, так и в виде интегрального содержания элементов.

Стехиометрический баланс как метод расчёта представляет равенство количества каждого химического элемента левой части уравнения количеству этого химического элемента в правой части химического уравнения реакции. Стехиометрический баланс определяет соблюдение закона сохранения массы химических элементов: полная масса всех составных частей в начале химической реакции равняется массе системы в результате реакции при соблюдении постоянства изотопного состава элементов; при этом можно пренебречь изменением массы, связанной с изменением энтальпии системы (Е = mc2) в виду её крайне малого значения при отсутствии ядерных превращений; в частности, при термической диссоциации молекул водорода энергетический эффект составляет порядка  230 кДж/ г , что соответствует изменению массы на 2,5*10-9 г. Такие малые изменения массы могут не учитываться при расчёте материального баланса. Для закрытых систем условие материального баланса представлено в виде аналитического выражения закона сохранения массы химических элементов.

При наличии в рассматриваемой многокомпонентной системе ионов необходимо обеспечить соблюдение общей электронейтральности.

Для всех компонентов всех фаз должно выполняться условие неотрицательности концентраций. Масса конденсированных фаз может быть не только положительной, но и строго нулевой величиной.

Стехиометрическое уравнение химической реакции, по сути, является математическим описанием химической реакции и, как было уже сформулировано, представляет собой краткое выражение материального баланса реакции (для одной стадии):

υ1А1  +  υ2А2  +  ….. + υmAm   =  0    (3)

Различие    Аi  между исходными веществами (реагентами) и продуктами реакции отражена в различных знаках стехиометрических коэффициентов (для расходуемого в реакции реагента υ ˂ 0, а для продукта (образующегося вещества) υ ˃ 0

- УСЛОВИЕ  стехиометрического баланса

Количество атомов любого элемента химической реакции в левой и правой частях уравнения равны,  моль.

- Материальный баланс– масса веществ, вступивших в реакцию, равна массе веществ получившихся в результате реакции

- Электронный баланс окислительно-восстановительных реакций -

количество электронов, отданное восстановителем (восстановителями - больше одного), равно количеству электронов, принятых окислителем (окислителями), моль;

- Эквивалентный баланс (закон эквивалентов) -  количество эквивалентов окислителя равно количеству эквивалентов восстановителя, моль.