Министерство образования и науки Республики Казахстан

НАО

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. Серикбаева

## Г.А.  Реутова

## ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

ЛЕКЦИОННЫЙ  КОМПЛЕКС

А. Эйнштейн

Об универсальности термодинамики

Теория производит тем большее впечатление, чем проще ее предпосылки, чем разнообразнее предметы, которые она связывает и чем шире область ее применения. Отсюда глубокое впечатление, которое произвела на меня классическая термодинамика. Это единственная физическая теория общего содержания, относительно которой я убежден, что в рамках применимости ее основных понятий, она никогда не будет опровергнута.

Усть-Каменогорск                                                                   2021

«Научно-методическое и нормативное обеспечение управления  металлургическими процессами

и развития горно-металлургического комплекса»

Цель: «Приобретение магистрантами повышенных профессиональных теоретических знаний в области  металлургии для решения научных задач при выборе, исследовании и внедрении инновационных технологий в металлургии»

Лекция 5 Роль энтальпийного и энтропийного факторов при оценке направленности процессов.

Лекция 6 Термодинамические параметры при оптимизации металлургических процессов.

Термодинамическая возможность, направление и полнота протекания процесса (химических реакций, образования раствора и т.п.) определяются знаком и численным значением свободной энергии Гиббса (в общем случае, значением термодинамических потенциалов).

Для реакции общего вида:

aA + bB  rR + dD + H, S, G  (при Р, Т – idem)   (13)

ΔG < 0 процесс протекает самопроизвольно в прямом () направлении

ΔG < 0 процесс самопроизволен (химическое) равновесие (при равенстве скоростей прямой и обратной реакций).

Изменение энтальпии в уравнении (2) называют энтальпийным фактором процесса, а выражение «ТΔS» - энтропийным фактором общего критерия (ΔG) при оценке направленности процесса.

Самопроизвольному процессу способствует сочетание условий: ΔН < 0; ΔS > 0.

Реакции, для которых ΔН > 0; ΔS < 0 термодинамически невозможны. Таким образом, разные знаки ΔН и ΔS свидетельствуют о термодинамической возможности лишь односторонних процессов, а одинаковые знаки ΔН и ΔS указывают на возможность протекания процесса как в прямом, так и в обратном направлении; если факторы (ΔН) и (ТΔS) соизмеримы по абсолютной величине, то реакция практически обратима; критерием равновесия служит равенство:

ΔН = ТΔS;					                                                         ΔG = 0            (14)

В частных случаях, когда ΔS = 0, критерием термодинамической возможности процесса служит энтальпийный фактор (знак и величина теплового эффекта процесса); при ΔН = 0 критерием служит энтропийный фактор. Таким образом, изоэнтропийные процессы могут быть только экзотермическими, а изоэнтальпийные самопроизвольно протекают с ростом энтропии.

При расчете ΔG, ΔН и ΔS необходимо привести все термодинамические характеристики к одинаковым стандартным условиям при температуре Т: для газов – парциальное давление каждого газообразного компонента равно 1 атм (101325 ПА); для индивидуальных твердых и жидких веществ – чистые (100%) конденсированные фазы при Рi = 1 атм и для компонентов раствора, в том числе и для ионов, Сi = 1 моль/дм3.

ΔGТ связано с ΔGо уравнением:

ΔGТ = 				(15)

Важно то, что стандартная энергия Гиббса по определению не зависит ни от давления, ни от концентрации, а лишь от температуры и природы веществ. Если знак ΔG позволяет судить однозначно о направлении процесса, то знак  в общем случае, этой информации не несет, так как  отвечает процессу при стандартных условиях. Но можно считать, что при << 0 процесс осуществим не только в стандартных, но и в заданных реальных условиях. Ориентировочно принято считать, если кДж/моль процесс можно считать в принципе реализуемым в прямом или в обратном направлениях. Если величина по абсолютному значению невелика, то путем соответствующего изменения условий можно изменить направление процесса. Очевидно, что условие = 0 в отличие от  не является критерием равновесия, можно лишь однозначно судить о величине константы равновесия: Кр = 1.

Термодинамические характеристики образования растворов, сопровождающихся химическими реакциями

Термодинамический анализ гидрометаллургических процессов

Количественная связь термодинамических потенциалов раствора с его составом выражается через химический потенциал i-го компонента в растворе  который определяется как частная производная термодинамического потенциала по числу молей этого компонента при постоянстве значений соответствующего набора естественных переменных:

(16)

Химический потенциал универсальным образом выражает условия термодинамического равновесия систем: в равновесной гетерогенной системе химический потенциал каждого из компонентов во всех фазах, в которых этот компонент присутствует, одинаковый (условие фазового равновесия); в любой химической реакции сумма произведений химических потенциалов всех участвующих в реакции веществ на их стехиометрические коэффициенты равна нулю (условие химического равновесия). В равновесной гомогенной системе химический потенциал любого из компонентов во всех точках системы одинаков.

В термодинамике растворов важную роль играют уравнения Гиббса-Дюгема:

(17)

для бинарного раствора

(18)

С помощью уравнений (46) и (47) устанавливается связь между изменениями парциальных мольных величин компонентов раствора, которые определяются как частные производные экстенсивных свойств системы (V, S, U, F, G, H, Cp(v)) по изменению количества i-компонента (ni) при постоянных Т, Р и количестве остальных компонентов системы (nJ)

;	(j  i)				(19)

(20)

Свободная энергия Гиббса является универсальной характеристической функцией, являясь и термодинамическим потенциалом, и химическим потенциалом численно равным парциальной мольной энергии Гиббса по i-компоненту раствора (фазы).

Термодинамические функции различных растворов (идеальных, регулярных, реальных) приведены в термодинамических справочниках.

Роль энтальпийного и энтропийного факторов в оценке термодинамической возможности осуществления реакций на примерах конкретных физико-химических процессов приведены в Приложении Д, рисунок Д 1.

При гидрометаллургической переработке сульфидных медных руд растворителем халькопирита может быть сульфат железа (III); при этом возможны реакции (21) и (22)

CuFeS2 + 2Fe2(SO4)3 = CuSO4 + 5FeSO4 + 2S		(21)

CuFeS2 + 2Fe2(SO4)3 + 2H2O + 3O2 = CuSO4 + 5FeSO4 + 2H2SO4	(22)

Для оценки наиболее термодинамически вероятной реакции при стандартных условиях достаточно определить

= 2( SO42-) - 2(Н2О) = 2∙(-742,99) – 2(-237,3) = -1011,4 кДж

т.е. реакция (22) как более термодинамически возможная в сравнении с реакцией (21) с энергией Гиббса меньшей на 1011,4 кДж указывает и на условие ее протекания: достаточная аэрация водного раствора кислородом.

Методом комбинирования уравнений легко подтвердить, что полученная разность – 1011,4 кДж определяет энергию Гиббса реакции окисления серы кислородом с участием воды:

2S + 2H2O + 3O2 = 2H2SO4 + 				(23)

Лекция 7  Энергия Гиббса металлургических реакций на примерах практики оценки термодинамической возможности их протекания.

Лекция 8 Химическое равновесие при оценке предела протекания металлургических процессов с протеканием химических реакций

Устойчивость водных растворов в электрохимических системах

В окислительно-восстановительных процессах участие Ме, О2, Cl2, Н2 в водных растворах определяется электродными потенциалами, которые по сути являются также  окислительно-восстановительными, когда одна из форм реагирующего вещества имеет нулевую степень окисления.

Стандартные величины Ox-Red потенциалов дают простейшую количественную оценку Ox-Red свойств различных веществ в водных растворах.

Высокие отрицательные значения электродного потенциала указывают на сильное восстанавливающее действие формы, отдающей электроны, а высокие положительные значения – на сильное окисляющее действие формы, получающей электроны.

Для веществ, реагирующих с участием воды и продуктов ее диссоциации, границы устойчивого существования водных растворов, в пределах которых не будут иметь место процессы разложения воды, определяются двумя величинами: окислительно-восстановительным потенциалом () и величиной водородного показателя (рН).

На рисунке Г 1 Приложения Г в координатах рН -  пунктирными линиями представлены прямые, соответствующие выделению водорода по схеме

2Н2О + 2е-  Н2 + 2ОН-,

что возможно при потенциале водородного электрода, равном или меньшем

1 = - 0,05912 рН  	(4.16)

и выделению кислорода по схеме

2Н2О - 4е  О2 + 4Н+,

что возможно при потенциале кислородного электрода, равном или большем

2 = 1,237 - 0,05912 рН  (4.17)

Термодинамически устойчивыми будут только водные растворы, потенциалы веществ в которых соответствуют точкам, расположенным между верхней и нижней пунктирными прямыми.

Если потенциалу раствора () соответствует точка, расположенная выше верхней пунктирной прямой, то вода будет разлагаться (окисление воды) с выделением кислорода; если ниже - вода должна разлагаться с выделением водорода (восстановление воды).

По положениям точек для (1), (2), (3) процессов:

Zn  Zn2+ + 2e;			1 = -0,762 В

Zn + 4OH-  [Zn(OH)4]2- + 2e;	2 = -1,216 В

Zn + 2OH-  Zn(OH)2 + 2e;		3 = -1,245 В

следует сделать заключение о неустойчивости растворов, так как будет происходить разложение воды с выделением водорода при рН от -1 до 13.

Исследования показали, что в кислых растворах преобладает ион Zn2+, в щелочных  ZnO22+. При средних значениях рН количества всех сортов Zn-содержащих ионов соизмеримы и при точных расчетах общей концентрации цинка должны быть учтены.

В водном растворе ионов золота Au  Au3+ + 3e   c (4) = +1,42 В должно идти разложение воды с выделением кислорода (рисунок Г 1) в интервале рН от – 1 до 13.

В водном растворе ионов кобальта Со  Со3+ + 3e   c (5) = +0,43 В вода не разлагается во всем интервале рН от 0 до 13.

Предел и полнота протекания металлургического процесса определяется обратимостью реакций, его представляющих.

Количественной термодинамической характеристикой полноты протекания процесса является константа равновесия (термодинамическая, концентрационная).

Концентрация целевых компонентов в растворах после выщелачивания в металлургии крайне разнообразны. В металлургии золота оперируют с растворами цианидов, содержащими доли грамма всех растворенных веществ в 1 дм3 раствора, из них только миллиграммы золота, а в металлургии алюминия, меди, цинка рабочие растворы могут содержать более 100 г/дм3 извлекаемого металла.

В процессе выщелачивания промышленного сырья, как правило многокомпонентного и многофазного, протекают реакции растворения различных соединений, окислительно-восстановительные реакции, реакции образования и осаждения малорастворимых соединений и реакций гидролиза с образованием гидроксидов и основных солей.

Степень полноты протекания процесса, т.е. положение равновесия в системе можно изменить в соответствии с принципом Ле Шателье – Брауна. Изменение любого из параметров, определяющих положение  равновесия системы, находящейся в равновесии, усилит то из направлений процесса, которое ослабляет влияние произведенного воздействия.

Повышение температуры нагреванием равновесной системы сместит равновесие в сторону эндотермической реакции. Чем больше по абсолютной величине тепловой эффект реакции, тем сильнее влияет на положение  равновесия изменение температуры. Если тепловой эффект реакции близок к нулю, возможно перемена его знака при изменении температуры, что необходимо учесть при оценке смещения равновесия. В случае равенства нулю теплового эффекта, изменение температуры не сместит равновесия в системе.

Введение в равновесную систему дополнительного количества какого-либо реагента сместит равновесие в сторону уменьшения молярной концентрации этого реагента.

Повышение (уменьшение) давления в равновесной системе за счет изменения объема реагирующей смеси приведет к смещению в сторону меньшего (большего) числа молей газовой смеси при Т = idem.

Вакуумирование системы (уменьшение давления) при постоянном объеме равнозначно уменьшению давления при увеличении объема, т.к. уменьшается молярная концентрация  всех компонентов, что приведет к смешению равновесия в сторону большего числа молей газовой смеси (n  0).

При введении инертного газа в систему (Робщ = idem) происходит разбавление реакционной газовой смеси, что равноценно увеличению объема и смещение при n0 произойдет в сторону большего числа молей газообразных компонентов.

Металлургический расчет процесса выщелачивания ставит задачу определения термодинамически необходимого количества  реагента-растворителя к его стехиометрически необходимому  количеству  (ТНК и СНК)  при известной константе равновесия  (из расчета или эксперимента) на моль растворенного ( FeWO4 ,  CaWO4 , MnWO4 ) при условии обратимости реакции.

СНК - это стехиометрическое количество реагента по уравнению реакции;

ТНК - это термодинамически необходимое  количество реагента, учитывающее термодинамический избыток, определяемый значением термодинамической константы равновесия Ка (концентрационной константы равновесия Кс).

ТНКреагента  = СНКреагента  +  [ R ] равн.   * V            (24)

где  [R]равн.  равновесное количество реагента (избыток к стехиометрическому) из расчета на моль растворенного целевого компонента, моль/ м3 ℃                                                                                      V  -  объем раствора реагента, приходящего на 1 моль растворенного компонента,  м3.

Пример: проблема-решение

Выщелачивание  вольфрама из минерала шеелита раствором фторида натрия осуществляют в автоклаве при 225 ℃  по реакции;

CaWO4(тв)  + 2 NaF (р-р)  =  Na2WO4р-р)   +  CаF2 (тв)  (25)

Каково соотношение  термодинамически необходимого количества  фторида натрия к его стехиометрически необходимому  количеству  (ТНК и СНК)  и константы равновесия  (25,5) на моль растворенного   CaWO4 при условии обратимости реакции.  V = 1 м3

Кс  = [Na2WO4 ] / [NaF ] *[NaF ]                             (26)

При полном растворении 1 моль  CaWO4 его равновесная концентрация

будет равна 1 моль; равновесную концентрацию фторида натрия определим  по уравнению  25,5  = 1 / ( [NaF ] *[NaF ])

[NaF ]*[NaF ]равн  =  (1 / 25,5 );     [NaF ]равн  = 0,2 (0,198) моль/ м3

ТНК(NaF ) = СНК(NaF) +  [ NaF] равн.   * V

ТНК(NaF ) = 2  + 0.2   * 1 = 2.2 моль

Задание: проблема - решение

Выщелачивание  MnWO4 вольфрамитовых концентратов    раствором гидроксида натрия осуществляют в автоклаве при 150 ℃  по реакции;

MnWO4(тв)  + 2 NaOH (р-р)  =  Na2WO4р-р)   +  Mn(OH)2 (тв)     (27)

Каково соотношение  термодинамически необходимого количества  гидроксида натрия к его стехиометрически необходимому  количеству  (ТНК и СНК)  и константы равновесия  (2,27) на моль растворенного   MnWO4  при условии обратимости реакции.  V = 3 м3;