Лекция 5-8

Кислородный потенциал как критерий термодинамической активности металлов

Количественной характеристикой окислительно-восстановительных свойств равновесной газовой фазы является ее кислородный потенциал (0), определяемый по уравнению:

0= RTln				             (33)

0 представляет собой величину химического потенциала кислорода, отсчитываемого от стандартного состояния, и зависящего от температуры и состава газовой фазы. При наличии в газовой фазе компонентов, которые могут реагировать с кислородом или при диссоциации образуют О2 необходимо учитывать развитие этих реакций. В частности, окислительные свойства СО2 и Н2О при высоких температурах определяются развитием реакций диссоциации этих соединений; для газовых смесей СО-СО2 парциальное давление кислорода определяется из условия равновесия реакции окисления монооксида углерода:

2СО + О2 = 2СО2					[7]

(7) = -565390 + 175,17Т в интервале 273-2273К; , Дж/мольО2.

Кислородный потенциал системы в которой протекает реакция (7):

0= 2RTln - RTlnkp,	  			    (34)

так как kp =

При постоянном заданном отношении  величина 0 (4.19) линейно зависит от температуры и может быть представлена через (7):

= - 565390+Т(175,17-38,31  lg	              (35)

В частности, при соотношении СО/СО2 = 1 : 1 для 8200С 0=
= -373929Дж/мольО2,      = 10-13Па.

Графически для различных в газовой фазе из чистого кислорода получается семейство прямых, берущих начало в точке 0= 0 при Т = 0 рисунок Б1 приложения Б.

Для системы СО-СО2 при Т=0 0= - 565390 Дж/мольО2; аналогично для системы Н2 – Н2О при Т=0 0= - 492230Дж/мольО2, так как

0= - 492230 + Т.

Лекция 5,6  Термодинамическая активность металлов

в системе «металл-кислород-оксид металла»

Для сложных оксидных систем удобной термодинамической характеристикой свойств оксида является величина кислородного потенциала оксида:

0 = 0 = RTln()= 	    (36)

где  - свободная энергия Гиббса образования оксида MemOn, при условии чистых конденсированных фаз, Дж/мольО2.

Анализ различных процессов с участием оксидов удобно выполнять с использованием номограммы (рисунок Б.1 приложения Б).

По номограмме легко определить:

- прочность оксида при любой заданной температуре;

- условия окисления чистого металла газовой фазой с заданным парциальным давлением кислорода; в атмосфере чистого кислорода, газов Н2 – Н2О;  СО – СО2;  Н2 – Н2О - СО – СО2;

- определить среднее значение энтальпии образования оксида и энтальпии фазовых превращений Ме и МеmOn;

- определить свободную энергию образования (диссоциации) оксида MemOn при температурах в интервале температур оси абсцисс.

При этом следует руководствоваться следующими правилами:

1) чем ниже располагается линия  = f(T), тем более прочным является данный оксид;

2) металл с меньшим 0 может служить раскислителем для металла с большим 0 при одинаковой температуре;

3) для определения равновесного парциального давления кислорода в системе Ме- MemOn соединяют точку ''0'', соответствующую 0 = 0 при Т = 0 с точкой на линии  (MemOn) для реакции образования оксида при заданной температуре. Соответствующее равновесное (MemOn) определяют на продолжении этой прямой до пересечения со шкалой , Па;

4) на номограмме приведены две шкалы, характеризующие изменение 0=f(T) газовых смесей СО-СО2 и Н2-Н2О различного состава. Соединяя точки С и Н на ординате нулевого значения температуры с соответствующими значениями отношения СО/СО2 или Н2/Н2О на дополнительных шкалах, получают линии температурной зависимости 0(СО-СО2) и 0(Н2-Н2О). Для заданной температуры газовая смесь (СО-СО2) или (Н2-Н2О) будет окислительной по отношению к металлу, если 0 (г.ф.).> 0 (MemOn);

5) на диаграмме (MemOn) = f(T) для реакции образования оксида в точках, отвечающих фазовым превращениям  оксида или металла, изменяется наклон прямой = f(T); наибольшие изменения соответствуют процессам  сублимации или испарения. Экстраполируя прямую = f(T) после фазового перехода до ординаты Т=0 получают среднее значение энтальпии в интервале температур этой прямой, а разность (Н2-Н1) указывает энтальпию фазового превращения.
Аналитически значения Нф.п. и Sф.п. определяют как разность соответствующих коэффициентов М и N в приведенных формулах зависимости = f(T);

6) определение термодинамических характеристик в системах с участием сульфидов, карбонатов, сульфатов, галогенидов при наличии в газовой фазе Sn(газ) SO2; SO3; СО2; Г2 выполняют аналогично п.п. 1-5 в соответствии с основными положениями химической термодинамики и химического равновесия в системе;

7) степень полноты протекания процесса, т.е. положение равновесия в системе можно изменить в соответствии с принципом Ле Шателье – Брауна. Изменение любого из параметров, определяющих положение  равновесия системы, находящейся в равновесии, усилит то из направлений процесса, которое ослабляет влияние произведенного воздействия.

Повышение температуры нагреванием равновесной системы сместит равновесие в сторону эндотермической реакции. Чем больше по абсолютной величине тепловой эффект реакции, тем сильнее влияет на положение  равновесия изменение температуры. Если тепловой эффект реакции близок к нулю, возможно перемена его знака при изменении температуры, что необходимо учесть при оценке смещения равновесия. В случае равенства нулю теплового эффекта, изменение температуры не сместит равновесия в системе.

Вышесказанное подтверждается аналитически:

Кр = 		    (37)

Введение в равновесную систему дополнительного количества какого-либо реагента сместит равновесие в сторону уменьшения молярной концентрации этого реагента.

Повышение (уменьшение) давления в равновесной системе за счет изменения объема реагирующей смеси приведет к смещению в сторону меньшего (большего) числа молей газовой смеси при Т = idem.

Вакуумирование системы (уменьшение давления) при постоянном объеме равнозначно уменьшению давления при увеличении объема, т.к. уменьшается молярная концентрация  всех компонентов, что приведет к смешению равновесия в сторону большего числа молей газовой смеси (n  0).

При введении инертного газа в систему (Робщ = idem) происходит разбавление реакционной газовой смеси, что равноценно увеличению объема и смещение при n0 произойдет в сторону большего числа молей газообразных компонентов.

Состав газовой атмосферы, степень превращения реагирующих веществ, селективность по целевому компоненту, расчет оптимальных параметров  ведения процесса возможны при использовании термодинамического метода; кинетический метод в пирометаллургии позволяет оценить теоретическую продолжительность процесса и, соответственно, производительность металлургических аппаратов и условия их наиболее эффективного проведения.

Все термодинамические свойства металлургической системы можно выразить в явном виде через характеристические функции и их частные производные: U, H, S, G и F. Частные производные термодинамических потенциалов по интенсивным параметрам дают сопряженные экстенсивные параметры, а частные производные по экстенсивным параметрам – сопряженные интенсивные параметры.

В самопроизвольных процессах, проходящих в закрытых системах при постоянстве пар переменных естественного набора, соответствующий термодинамический потенциал:

U(S, V, ni);  H(S, P, ni);  G(P, T, ni);  F(V, T, ni)

всегда уменьшается; его минимум является условием равновесия системы, определяющего предельную глубину протекания процесса, состав равновесной системы.

В соответствии с первым и вторым началом термодинамики в каждом состоянии системы сохраняется взаимосвязь термодинамических функций: энтальпии (Н), энтропии (S) и свободной энергии Гиббса (G) при постоянных Т и Р: ΔG = ΔH – TΔS     (1)

Переход системы из начального состояния в конечное сопровождается изменением всех термодинамических функций системы; при этом следует помнить, что по определению функции Н, S и G – функции состояния системы, а это значит: их изменение не зависит от пути процесса и определяется только начальным и конечным состоянием системы. С помощью этих функций можно выразить все термодинамические свойства, поэтому они носят название «характеристические функции». Характеристичность термодинамической функции имеет место только при наборе ее естественных переменных

Н (S, Р, ni);              S (U, V, ni)

G (P, T, ni);              S (H, P, ni)

Характеристические функции называют термодинамическими потенциалами, если их убыль в равновесных процессах, происходящих при условии постоянства соответствующих естественных переменных, равна максимальной полезной работе процесса, что характеризует функции: энергии Гиббса и Гельмгольца (G и F), энтальпию и внутреннюю энергию.

Термодинамическая возможность, направление и полнота протекания процесса (химических реакций, образования раствора и т.п.) определяются знаком и численным значением свободной энергии Гиббса (в общем случае, значением термодинамических потенциалов).

Для реакции общего вида:

aA + bB  rR + dD + ΔH, ΔS, ΔG  (при Р, Т – idem)

ΔG < 0 процесс протекает самопроизвольно в прямом ( ) направлении

ΔG < 0 процесс самопроизволен (химическое) равновесие (при равенстве скоростей прямой и обратной реакций).

Изменение энтальпии в уравнении (2) называют энтальпийным фактором процесса, а выражение «ТΔS» - энтропийным фактором общего критерия (ΔG) при оценке направленности процесса.

Самопроизвольному процессу способствует сочетание условий: ΔН < 0; ΔS > 0.

Реакции, для которых ΔН > 0; ΔS < 0 термодинамически невозможны. Таким образом, разные знаки ΔН и ΔS свидетельствуют о термодинамической возможности лишь односторонних процессов, а одинаковые знаки ΔН и ΔS указывают на возможность протекания процесса как в прямом, так и в обратном направлении; если факторы (ΔН) и (ТΔS) соизмеримы по абсолютной величине, то реакция практически обратима; критерием равновесия служит равенство:

ΔН = ТΔS;					(2)

ΔG = 0.

В частных случаях, когда ΔS = 0, критерием термодинамической возможности процесса служит энтальпийный фактор (знак и величина теплового эффекта процесса); при ΔН = 0 критерием служит энтропийный фактор. Таким образом, изоэнтропийные процессы могут быть только экзотермическими, а изоэнтальпийные самопроизвольно протекают с ростом энтропии (Приложение А).

При расчете ΔG, ΔН и ΔS необходимо привести все термодинамические характеристики к одинаковым стандартным условиям при температуре Т: для газов – парциальное давление каждого газообразного компонента равно 1 атм (101325 ПА); для индивидуальных твердых и жидких веществ – чистые (100%) конденсированные фазы при Рi = 1 атм и для компонентов раствора, в том числе и для ионов, Сi = 1 моль/дм3.

ΔGТ связано с ΔGо уравнением:

ΔGТ =  				(3)

Важно то, что стандартная энергия Гиббса по определению не зависит ни от давления, ни от концентрации, а лишь от температуры и природы веществ. Если знак ΔG позволяет судить однозначно о направлении процесса, то знак  ΔG0 в общем случае, этой информации не несет, так как   отвечает процессу при стандартных условиях. Но можно считать, что при ΔG0 << 0 процесс осуществим не только в стандартных, но и в заданных реальных условиях. Если величина стандартной свободной энергии Гиббса   по абсолютному значению невелика, то путем соответствующего изменения условий можно изменить направление процесса. Очевидно, что условие ΔG0 = 0  не является критерием равновесия в общем случае, можно лишь однозначно судить о величине константы равновесия: Кр = 1.

Количественная связь термодинамических потенциалов раствора с его составом выражается через химический потенциал i-го компонента в растворе   который определяется как частная производная термодинамического потенциала по числу молей этого компонента при постоянстве значений соответствующего набора естественных переменных