Лекция 9 Термодинамическая связь константы химического равновесия с термодинамическими потенциалами.

Лекция 10  Принцип расчета химических равновесий в гомогенных и гетерогенных металлургических процессах.

Термодинамика растворов определяет константу равновесия в обратимых химических реакциях. Энтальпийный и энтропийный факторы физико-химических процессов при выщелачивании.

В соответствии с первым и вторым началом термодинамики в каждом состоянии системы сохраняется взаимосвязь термодинамических функций: энтальпии (Н), энтропии (S) и свободной энергии Гиббса (G) при постоянных Т и Р:        G = H – TS. F  изменение энергии Гиббса любого физико-химического процесса определяется уравнением Гиббса – Гельмгольца: G = H – TS

Переход системы из начального состояния в конечное сопровождается изменением всех термодинамических функций системы; при этом следует помнить, что по определению функции Н, S и G – функции состояния системы; это значит: их изменение не зависит от пути процесса и определяется только начальным и конечным состоянием системы. С помощью этих функций можно выразить все термодинамические свойства, поэтому они носят название «характеристические функции». Характеристичность термодинамической функции имеет место только при наборе ее естественных переменных:

Н (S, Р, ni);              S (U, V, ni)

G (P, T, ni);              S (H, P, ni)

Характеристические функции называют термодинамическими потенциалами, если их убыль в равновесных процессах, происходящих при условии постоянства соответствующих естественных переменных, равна максимальной полезной работе процесса, что характеризует функции: энергии Гиббса и Гельмгольца (G и F), энтальпию и внутреннюю энергию.

Частные производные термодинамических потенциалов по интенсивным параметрам дают сопряженные экстенсивные параметры, а частные производные по экстенсивным параметрам – сопряженные интенсивные параметры.

;					(28)

Термодинамическая возможность, направление и полнота протекания процесса (химических реакций, образования раствора) определяются знаком и численным значением свободной энергии Гиббса (в общем случае, значением термодинамических потенциалов).

Для реакции общего вида:

aA + bB  rR + dD + H, S, G  (при Р, Т – idem)          (29)

ΔG < 0 процесс протекает самопроизвольно в прямом () направлении

ΔG < 0 процесс самопроизволен (химическое) равновесие (при равенстве скоростей прямой и обратной реакций).

Изменение энтальпии в уравнении (2) называют энтальпийным фактором процесса, а выражение «ТΔS» - энтропийным фактором общего критерия (ΔG) при оценке направленности процесса.

Самопроизвольному процессу способствует сочетание условий: ΔН < 0; ΔS > 0.

Реакции, для которых ΔН > 0; ΔS < 0 термодинамически невозможны. Таким образом, разные знаки ΔН и ΔS свидетельствуют о термодинамической возможности лишь односторонних процессов, а одинаковые знаки ΔН и ΔS указывают на возможность протекания процесса как в прямом, так и в обратном направлении; если факторы (ΔН) и (ТΔS) соизмеримы по абсолютной величине, то реакция практически обратима; критерием равновесия служит равенство	ΔG = 0.

В частных случаях, когда ΔS = 0, критерием термодинамической возможности процесса служит энтальпийный фактор (знак и величина теплового эффекта процесса); при ΔН = 0 критерием служит энтропийный фактор. Таким образом, изоэнтропийные процессы могут быть только экзотермическими, а изоэнтальпийные самопроизвольно протекают с ростом энтропии (Приложение А).

При расчете ΔG, ΔН и ΔS необходимо привести все термодинамические характеристики к одинаковым стандартным условиям при температуре Т: для газов – парциальное давление каждого газообразного компонента равно 1 атм (101325 Па); для индивидуальных твердых и жидких веществ – чистые (100%) конденсированные фазы при Рi = 1 атм и для компонентов раствора, в том числе и для ионов, Сi = 1 моль/дм3.

ΔGТ связано с ΔGо уравнением:

ΔGТ = 				(30)

Важно то, что стандартная энергия Гиббса по определению не зависит ни от давления, ни от концентрации, а лишь от температуры и природы веществ. Если знак ΔG позволяет судить однозначно о направлении процесса, то знак  в общем случае, этой информации не несет, так как  отвечает процессу при стандартных условиях. Но можно считать, что при << 0 процесс осуществим не только в стандартных, но и в заданных реальных условиях. Ориентировочно принято считать, если кДж/моль процесс можно считать в принципе реализуемым в прямом или в обратном направлениях. Если величина по абсолютному значению невелика, то путем соответствующего изменения условий можно изменить направление процесса. Очевидно, что условие = 0 в величине от  не является критерием равновесия, можно лишь однозначно судить о величине константы равновесия: Кр = 1.

Количественная связь термодинамических потенциалов раствора с его составом выражается через химический потенциал i-го компонента в растворе  который определяется как частная производная термодинамического потенциала по числу молей этого компонента при постоянстве значений соответствующего набора естественных переменных:

(31)

Химический потенциал универсальным образом выражает условия термодинамического равновесия систем: в равновесной гетерогенной системе химический потенциал каждого из компонентов во всех фазах, в которых этот компонент присутствует, одинаковый (условие фазового равновесия); в любой химической реакции сумма произведений химических потенциалов всех участвующих в реакции веществ на их стехиометрические коэффициенты равна нулю (условие химического равновесия). В равновесной гомогенной системе химический потенциал любого из компонентов во всех точках системы одинаков.

В термодинамике растворов важную роль играют уравнения Гиббса-Дюгема:

(32)

для бинарного раствора

(33)

С помощью уравнений (46) и (47) устанавливается связь между изменениями парциальных мольных величин компонентов раствора, которые определяются как частные производные экстенсивных свойств системы (V, S, U, F, G, H, Cp(v)) по изменению количества i-компонента (ni) при постоянных Т, Р и количестве остальных компонентов системы (nJ)

;	(j  i)				(34)

;                                                   (35)

Свободная энергия Гиббса является универсальной характеристической функцией, являясь и термодинамическим потенциалом, и химическим потенциалом численно равным парциальной мольной энергии Гиббса по i-компоненту раствора (фазы).

Термодинамические функции различных растворов (идеальных, регулярных, реальных) приведены на рис.

Роль энтальпийного и энтропийного факторов в оценке термодинамической возможности осуществления реакций на примерах конкретных физико-химических процессов приведены в таблице.

Химическое равновесие в гетерогенных системах с участием жидкой фазы.

Для гетерогенной системы

(36)

при растворении оксидов металлов (CuO, ZnO, FeO, PbO…) в кислотах (СН3СООН, НСl)p-p) в реальных системах константа равновесия, выраженная по закону действующих масс, численно определяется через активности компонентов равновесной системе (МеО – в избытке).

(37)

Концентрационная константа реакции при избытке воды (бесконечно разбавленный раствор) определяется:

(38)

следует

(39)

Следовательно, для растворения моля оксида металла  необходимо иметь кислоты в количестве не менее, чем

моль;			(40)

моль/дм3.		(41)

Термодинамическая константа равновесия может быть определена из уравнения нормального сродства:

(42)

(43)

где		            (44)

(45)

Активность компонента в растворе (аi) связана с его содержанием в растворе: мольной долей (хi), молярной концентрацией (сi) и моляльностью (mi) следующими соотношениями, соответственно:

aх =   х;		ас = f  c;		am =   m		(46)

где  	- рациональный коэффициент активности;

- мольный коэффициент активности;

- молярный (практический) коэффициент активности.

В концентрированных растворах и различны по величине, в достаточно разбавленных растворах, в которых  и  пропорциональны друг другу, и , равны между собой.

Для экспериментального определения константы (Кс) определяют численное значение отношений  за время при  при котором

(47)

Лекция 11 Термодинамическая оценка направленности металлургического процесса по константе равновесия.

Лекция 12 Принцип Ле Шателье на примерах химического равновесия металлургических систем.

Равновесное давление кислорода в газовой фазе в присутствии твердого углерода можно рассчитать по реакции 2COгаз + O2 газ 2CO2 газ + G40; (53):

;                       	(54)

при условии, что отношение определяется реакцией (53)

;                         (55)

Равновесное давление кислорода при заданной температуре однозначно определяет окислительно-восстановительные свойства газовой фазы по отношению к металлу и его оксиду.

Более общей характеристикой Ox-Red свойств газовой фазы является ее кислородный потенциал, равный разности химических потенциалов кислорода в изучаемой фазе и в газовой фазе из чистого кислорода при нормальном давлении:

(56)

Константу равновесия реакции (53) можно рассчитать, зная состав равновесной газовой смеси СО – СО2:

(57)

где	х – мольная доля СО в смеси газов;

Робщ – общее давление в системе ( РСО +);

ас = 1,0 (графит).

Автогенность  металлургических процессов

Приоритетным направлением развития металлургических плавок являются технологии, основанные на применении автогенных процессов (АП). Автогенными называют металлургические процессы, протекание которых осуществляется за счет энергии тепла экзотермических реакций, в них протекающих.

При плавке сульфидного сырья окисление его компонентов при определенных условиях обеспечивает необходимую температуру расплавления шихты без подвода дополнительной энергии, что определяет их название – автогенные плавки

Наибольшее значение в тепловом балансе имеет реакция окисления сульфида железа:

2FeS  +  3O2  + SiO2  = 2FeO*SiO2  + 2SO2 +( ΔН  = -1030кДж)    (58)

Дополнительными источниками теплоты является  окисление элементной серы, являющейся продуктом диссоциации пирита (высших сульфидов) и реакций шлакообразования. При расчете теплового баланса АП необходимо учитывать реакции взаимодействия сульфидов с продуктами окисления  плавки:

Fe2S2O8 = Fe2O3  +  SO2  + SO3                                                            (59)

2FeS2O6 = Fe2O3  +  3SO2  + SO3                                                          (60)

2FeS2O7 = Fe2O3  + 2 SO2  + 2SO3  + 0.5 O2                                             (61)

2(FeO * SO2 * SO3) = Fe2O3  + 2 SO2  + 2SO3  + 0.5 O2                              (62)

2(FeO3 * SO2 * SO3) = Fe2O3  + 2 SO2  + 2SO3  +10.5 O2                       (63)

FeS2  + 16Fe2O3  = 11Fe3O4  + 2SO2                                                             (64)

В общем случае автогенный режим плавки зависит:

- от содержания серы в шихте;

-  рационального состава шихты;

- содержания кислорода в дутье;

- состава и количества продуктов плавки;

- температуры и способа ввода дутья (верхнее, боковое, факельное…)

По диаграммам фазовых равновесий в системе Cu-Fe-S-O  в АП можно варьировать основными факторами, влияющими на теплоэнергетические показатели плавки, диапазон состава штейнов (от бедных металлизированных до богатых штейнов и металлов, получаемых в окислительной зоне), содержанием диоксида серы в газовой фазе.

Металлотермическое восстановление является примером автогенных процессов.

Широко используется правило Жемчужного: к автогенным процессам  относят металлургические процессы, в которых выделяется не менее 2300 Дж на грамм шихты.

Пример: проблема-решение

Автогенность металлотермического восстановления

Проблема: можно ли считать автогенными процессы при алюминотермическом восстановлении оксидов марганца (MnO2, Mn3O4, MnO).

Решение:

MnO2 тв + 4/3Al ж = Mn ж + 2/3 Al2O3 тв			(1)

1/2 Mn3O4 тв + 4/3 Al ж = 3/2 Mn ж + 2/3 Al2O3 тв		(2)

2MnO тв  + 4/3 Al ж = 2 Mn ж + 2/3 Al2O3 тв			(3)

по данным [10]

(1) = - 596 кДж/моль О2

(2) = - 423,6 кДж/моль О2

(3) = 347,2 кДж/моль О2

г

г

г

Дж/г

q2 = 2816 Дж/г

q3 = 1952 Дж/г

Автогенное нормальное развитие процесса только для Mn3O4 , т.к. для MnO2 процесс излишне экзотермичен (>> 2300 Дж/г), необходимо отводить избыточное тепло.

Марганцевые руды обычно содержат диоксид марганца; такие руды предварительно обжигают (термическое разложение), переводя MnO2  Mn3O4.

Проблемный вопрос:  Предложите  теоретический способ определить указанные значения изменения энтальпии;

(1) = - 596   кДж/моль О2

(2) = - 423,6 кДж/моль О2

(3) = 347,2  кДж/моль О2

Дополнительный материал  (для самостоятельного изучения)

В мировой практике медеплавильного производства  используются автогенные плавки, при переработке сульфидного медьсодержащего сырья.  По способу окисления сульфидов принято подразделять на две группы: факельные и в расплаве. К первой категории, получивших наиболее широкую известность относят: взвешенную плавку (ВП); кислородно-факельная плавка (КФП); ко второй- плавка Ванюкова (ПВ); совмещенная плавка шихты и конвертирование штейнов в одном агрегате (СПК); факельно-барботажная плавка (ФБП); кислородно-взвешенная циклонная электротермическая плавка (КИВЦЭТ)  и многие другие. И разогревом агрегата до наступления автогенного режима плавки;

Технологические преимущества АП:

- низкий расход топливно-энергетических ресурсов, связанный лишь с получением технологического кислорода

- возможность получения высокосернистых газов с их последующей утилизацией;

-  регулирование десульфуризации расплава вплоть до получения черновой меди;

-  высокие производительность процесса и уровень автоматизации производства.

Лекция 13 Влияние параметров рабочего регламента металлургического процесса на выход продуктов.

Лекция 14 Принцип Ле Шателье при управлении металлургическими процессами.

Введение в равновесную систему дополнительного количества какого-либо реагента сместит равновесие в сторону уменьшения молярной концентрации этого реагента.

Повышение (уменьшение) давления в равновесной системе за счет изменения объема реагирующей смеси приведет к смещению в сторону меньшего (большего) числа молей газовой смеси при Т=idem.

Вакуумирование системы (уменьшение давления) при постоянном объеме равнозначно уменьшению давления при увеличении объема, т.к. уменьшается молярная концентрация  всех компонентов, что приведет к смешению равновесия в сторону большего числа молей газовой смеси (n0).

При введении инертного газа в систему (Робщ = idem) происходит разбавление реакционной газовой смеси, что равноценно увеличению объема и смещение при n0 произойдет в сторону большего числа молей газообразных компонентов.

Термодинамическая активность компонентов в растворах и газовой фазе

Критерием термодинамической активности металлов в водных растворах является электродный потенциал:  металл с меньшим электродным потенциалом является более термодинамически активным и будет вытеснять металл с большим электродным потенциалом из растворов его соединений (солей);

В процессе электролиза раствора соединений металлов на катоде будет восстанавливаться прежде всего металл с большим электродным потенциалом;  на аноде прежде всего протекает окисление восстановителя с меньшим электродным потенциалом  (при прочих равных условиях в электрохимической системе).

Критерием термодинамической активности металлов в пирометаллургических системах является кислородный потенциал:  металл с меньшим кислородным  потенциалом является более термодинамически активным и будет вытеснять металл с большим кислородным потенциалом из  его кислородных соединений (оксидов); Процесс окисления металла (элемента) в атмосфере металлургических газов будет протекать при условии, что кислородный потенциал  рабочей атмосферы больше кислородного потенциала металла (элемента); если меньше – протекает безокислительный процесс (термическое разложение оксида, термическое восстановление металла).

Типовой тестовый вопрос: при электролитическом рафинировании черновой меди примеси с меньшим электродным потенциалом:

А)  восстанавливаются на катоде

В)  накапливаются на аноде

С)  переходят в шлам

D) окисляются на катоде

Е) накапливаются в растворе

Количественной характеристикой окислительно-восстановительных свойств равновесной газовой фазы является ее кислородный потенциал (0), определяемый по уравнению:

0= RTln		  (65)

0 представляет собой величину химического потенциала кислорода, отсчитываемого от стандартного состояния, и зависящего от температуры и состава газовой фазы. При наличии в газовой фазе компонентов, которые могут реагировать с кислородом или при диссоциации образуют О2 необходимо учитывать развитие этих реакций. В частности, окислительные свойства СО2 и Н2О при высоких температурах определяются развитием реакций диссоциации этих соединений; для газовых смесей СО-СО2 парциальное давление кислорода определяется из условия равновесия реакции окисления монооксида углерода:

2СО + О2 = 2СО2			(66)

(7) = -565390 + 175,17Т в интервале 273-2273К; , Дж/мольО2

Кислородный потенциал системы в которой протекает реакция (7):

0= 2RTln - RTlnkp,	  			                (67)

так как   kp =                           (68)

При постоянном заданном отношении  величина 0  линейно зависит от температуры и может быть представлена через (7):

= - 565390+Т(175,17-38,31  lg          (69)

В частности, при соотношении СО/СО2 = 1 : 1 для 8200С 0=
= -373929Дж/мольО2,      = 10-13Па.

Графически для различных в газовой фазе из чистого кислорода получается семейство прямых, берущих начало в точке 0= 0 при Т = 0 рисунок Б1 приложения Б.

Для системы СО-СО2 при Т=0 0= - 565390 Дж/мольО2; аналогично для системы Н2 – Н2О при Т=0 0= - 492230Дж/мольО2, так как

0= - 492230 + Т.      (70)

Для сложных оксидных систем удобной термодинамической характеристикой свойств оксида является величина кислородного потенциала оксида:

0 = 0 = RTln()=      (71)

где  - свободная энергия Гиббса образования оксида MemOn, при условии чистых конденсированных фаз, Дж/мольО2.

Анализ различных процессов с участием оксидов удобно выполнять с использованием номограммы (рисунок В.1 приложения В).

По номограмме определяется:

- прочность оксида при любой заданной температуре;

- условия окисления чистого металла газовой фазой с заданным парциальным давлением кислорода; в атмосфере чистого кислорода, газов Н2 – Н2О; СО – СО2; Н2 – Н2О - СО – СО2;

-  среднее значение энтальпии образования оксида и энтальпии фазовых превращений Ме и МеmOn;

- свободная энергия образования (диссоциации) оксида MemOn при температурах в интервале температур оси абсцисс.

При этом следует руководствоваться следующими правилами:

1) Чем ниже располагается линия  = f(T), тем более прочным является данный оксид;

2) Металл с меньшим 0 может служить раскислителем для металла с большим 0 при одинаковой температуре;

3) Для определения равновесного парциального давления кислорода в системе Ме- MemOn соединяют точку ''0'', соответствующую 0=0 при Т=0 с точкой на линии  (MemOn) для реакции образования оксида при заданной температуре. Соответствующее равновесное (MemOn) определяют на продолжении этой прямой до пересечения со шкалой , Па;

4) На номограмме приведены две шкалы, характеризующие изменение 0=f(T) газовых смесей СО-СО2 и Н2-Н2О различного состава. Соединяя точки С и Н на ординате нулевого значения температуры с соответствующими значениями отношения СО/СО2 или Н2/Н2О на дополнительных шкалах, получают линии температурной зависимости 0(СО-СО2) и 0(Н2-Н2О). Для заданной температуры газовая смесь (СО-СО2) или (Н2-Н2О) будет окислительной по отношению к металлу, если 0 (г.ф.).> 0 (MemOn);

5) На диаграмме (MemOn) = f(T) для реакции образования оксида в точках, отвечающих фазовым превращениям  оксида или металла, изменяется наклон прямой = f(T); наибольшие изменения соответствуют процессам  сублимации или испарения. Экстраполируя прямую = f(T) после фазового перехода до ординаты Т=0 получают среднее значение энтальпии в интервале температур этой прямой, а разность (Н2-Н1) указывает энтальпию фазового превращения.
Аналитически значения Нф.п. и Sф.п. определяют как разность соответствующих коэффициентов М и N в приведенных формулах зависимости = f(T);

6) Определение термодинамических характеристик в системах с участием сульфидов, карбонатов, сульфатов, галогенидов при наличии в газовой фазе Sn(газ) SO2; SO3; СО2; Г2 выполняют аналогично п.п. 1-5 в соответствии с основными положениями химической термодинамики и химического равновесия в системе;

7) Степень полноты протекания процесса, т.е. положение равновесия в системе можно изменить в соответствии с принципом Ле Шателье – Брауна. Изменение любого из параметров, определяющих положение  равновесия системы, находящейся в равновесии, усилит то из направлений процесса, которое ослабляет влияние произведенного воздействия.

Повышение температуры нагреванием равновесной системы сместит равновесие в сторону эндотермической реакции. Чем больше по абсолютной величине тепловой эффект реакции, тем сильнее влияет на положение  равновесия изменение температуры. Если тепловой эффект реакции близок к нулю, возможно перемена его знака при изменении температуры, что необходимо учесть при оценке смещения равновесия. В случае равенства нулю теплового эффекта, изменение температуры не сместит равновесия в системе.

Вышесказанное подтверждается аналитически:

Кр = 		    (72)