Лекция 9 - 15   Тема 3    Химическое равновесие

Принцип Ле Шателье при управлении технологическим регламентом металлургических процессов.     Неделя 5-7

Практически все металлургические процессы получения, разделения и рафинирования металлов являются гетерогенными, включающими как одну из фаз газовую атмосферу, которая может быть нейтральной либо реакционной.

Условием активного взаимодействия газовой атмосферы с конденсированными фазами является ее высокая температура и состав, соответствующий химическому характеру проводимого процесса – выщелачивания, окисления, восстановления, галогенирования, сульфатизации, азотирования, дегазации.

Обязательно знать и понимать.Термодинамические характеристики. Критериями направленности технологических процессов являются термодинамические потенциалы (энтальпия, внутренняя энергия, энергии Гельмгольца и Гиббса) при постоянстве их естественных переменных. В электрохимических гидрометаллургических системах важным критерием направленности процессов являются электродные потенциалы окислительно-восстановительных систем.В соответствии с первым и вторым началом термодинамики в каждом состоянии системы сохраняется взаимосвязь термодинамических функций: энтальпии (Н), энтропии (S) и свободной энергии Гиббса (G) при постоянных Т и Р:

ΔG = ΔH – TΔS

ΔG < 0 процесс протекает самопроизвольно в прямом ( ) направлении

ΔG < 0 процесс самопроизволен (химическое) равновесие (при равенстве скоростей прямой и обратной реакций).

Изменение энтальпии в уравнении (2) называют энтальпийным фактором процесса, а выражение «ТΔS» - энтропийным фактором общего критерия (ΔG) при оценке направленности процесса.

Самопроизвольному процессу способствует сочетание условий: ΔН < 0; ΔS > 0.

Реакции, для которых ΔН > 0; ΔS < 0 термодинамически невозможны. Таким образом, разные знаки ΔН и ΔS свидетельствуют о термодинамической возможности лишь односторонних процессов, а одинаковые знаки ΔН и ΔS указывают на возможность протекания процесса как в прямом, так и в обратном направлении; если факторы (ΔН) и (ТΔS) соизмеримы по абсолютной величине, то реакция практически обратима; критерием равновесия служит равенство:

ΔН = ТΔS;					(2

ΔG = 0.

В частных случаях, когда ΔS = 0, критерием термодинамической возможности процесса служит энтальпийный фактор (знак и величина теплового эффекта процесса); при ΔН = 0 критерием служит энтропийный фактор. Таким образом, изоэнтропийные процессы могут быть только экзотермическими, а изоэнтальпийные самопроизвольно протекают с ростом энтропии

Химический потенциал универсальным образом выражает условия термодинамического равновесия систем:

условие фазового равновесия – химические потенциалы каждого из компонентов во всех фазах, в которых этот компонент присутствует, одинаковы;

условие химического равновесия – в любой химической реакции сумма произведений ìi всех участвующих в реакции веществ на их стехиометрические коэффициенты равна нулю: Óõiìi=0;

условие равновесия в гомогенной системе - ìi любого из компонентов во всех точках системы одинаковы. Связь стандартной энергии Гиббса с константой химического равновесия определяется уравнением нормального сродства:

ΔGо  = - RTlnkp    		 ΔGо  = + RTlnk*p   	kp  =  1 /  k*p

в котором константа химического равновесия выражена через равновесные парциальные давления участников реакции в газообразном состоянии:

аА(газ) + bB(газ)←→rR(газ) + dD(газ) +   ΔGо

где kp – выражена  в атм  (Än ≠ 0),  безразмерная величина (Än = 0)

Än = (r + d) – (a + b)

При отрицательных значениях  ΔGо   равновесие смещено в направлении прямой реакции; при положительном значении       ΔGо равновесие смещено в сторону обратной реакции; выход продуктов реакции оценивается знаком и абсолютной величиной  в стандартных условиях. Термодинамическая возможность протекания реакции в условиях, отличающихся от стандартных, определяется по уравнению изотермы Вант-Гоффа:

Уменьшение энергии Гиббса при переходе от исходного состояния к равновесному указывает на термодинамическую возможность протекания реакции в прямом направлении; система находится в равновесии, если  ΔG  равно нулю.

При использовании системы единиц СИ, выражая парциальные давления и kр в Н/м2 (паскалях) связь  EMBED Equation.3   и kр будет представлена уравнением:

ΔG =ÄnRTln(1,01325×105) - RTlnkp,

где Än – изменение числа молей газообразных компонентов реакции.

Метод комбинирования уравнений для вычисления температурной зависимости    ΔGо  = M + NT удобно использовать при наличии табличных значений М и N для реакций, комбинации которых позволяют получать искомую зависимость в заданном интервале температур.

Например, для определения  ΔGо = f(T) в виде двучленного уравнения для реакции:

2Mn + MnO + 3/2O2 = Mn3O4 +  ΔGо	(1)

по данным таблицы А2 приложения А  ΔGо= M + NT

Mn(тв) + 1/2O2 = MnO(тв) ΔGо= -385186 + 73,73T (2)

3Mn(тв) + 2O2 = Mn3O4(тв)      ΔGо= -1385412 + 350,6T (3)

в интервале температур, К  [298-1516]

Реакция (1) получается вычитанием (3)-(2), значит

ΔGо  (1) =ΔGо(3)--ΔGо(2) = (-1385412 + 385186) + +(350,6 – 73,73)Т  = -1000226 + 276,870Т;

для температур (298-1516),К.

ΔGо  (1) = -1000226 + 276870 = -723356 Дж/мольMn3O4

при  1000 К

средние значения энтальпии и энтропии реакции (1), соответственно:

ΔHо= -1000226 Дж/мольMn3O4

ΔSо  = -276,87 Дж/( мольMn3O4 *К)

Для определения энтальпии и энтропии фазового превращения

Со(тв)  =  Сож + ÄНпл0, ÄSпл0, ÄGпл0

при 1776 К воспользуемся данными  ΔGо  = M + NT  таблицы А2

Со(ТВ) + 1/2O2 = СоО(тв) +  ΔGо 		 (4)

Сож + 1/2O2 = СоО(тв) +ΔGо                       (5)

Со(тв) → Сож +ΔGо                                                  (6)

(6) = (4) – (5)

ΔGо = (-237319+261884)+(71,92-85,83)Т= +24565-13,91Т=24565-13,91××1766 = 0

ΔGо  ( Со(тв) → Сож) = 24565Дж/моль;

ΔSо( Со(тв) → Сож) = +13,91Дж/(моль×К).

Степень полноты протекания процесса, т.е. положение равновесия в системе можно изменить в соответствии с принципом Ле Шателье – Брауна. Изменение любого из параметров, определяющих положение  равновесия системы, находящейся в равновесии, усилит то из направлений процесса, которое ослабляет влияние произведенного воздействия.

Повышение температуры нагреванием равновесной системы сместит равновесие в сторону эндотермической реакции. Чем больше по абсолютной величине тепловой эффект реакции, тем сильнее влияет на положение  равновесия изменение температуры. Если тепловой эффект реакции близок к нулю, возможно перемена его знака при изменении температуры, что необходимо учесть при оценке смещения равновесия. В случае равенства нулю теплового эффекта, изменение температуры не сместит равновесия в системе.

Введение в равновесную систему дополнительного количества какого-либо реагента сместит равновесие в сторону уменьшения молярной концентрации этого реагента.

Повышение (уменьшение) давления в равновесной системе за счет изменения объема реагирующей смеси приведет к смещению в сторону меньшего (большего) числа молей газовой смеси при Т=idem.

Вакуумирование системы (уменьшение давления) при постоянном объеме равнозначно уменьшению давления при увеличении объема, т.к. уменьшается молярная концентрация  всех компонентов, что приведет к смешению равновесия в сторону большего числа молей газовой смеси (Än≠0).

При введении инертного газа в систему (Робщ = idem) происходит разбавление реакционной газовой смеси, что равноценно увеличению объема и смещение при Än≠0 произойдет в сторону большего числа молей газообразных компонентов.