1.8 Переработка продуктов свинцовой шахтной плавки

1.8.1 Переработка шлаков свинцовой плавки

При плавке свинцового агломерата в шахтной печи а шлак переходит 80% цинка, 20% меди, 2-3% свинца, 90% германия, 45% индия, 55% таллия, 30% теллура, 30% селена, кадмий, олово, благородные металлы. Шлак, полученный при плавке содержит ценные компоненты. %: 5-25Zn; 1,5-2.0 Pb; 0,3-0,6 Cu; 0,05-0,1 Cd; 10-30 г/т Ag, редкие металлы.

Переработка шлаков свинцовой плавки с целью извлечения ценных компонентов может производиться разными способами: фьюмингованием, вельцеванием и электроплавкой.

Наибольшее распространение получил метод фьюмингования, так как он обеспечивает высокое извлечение металлов, высокую производительность, небольшой расход кокса или природного газа и возможность безотвальной технологии переработки шлаков.

Процесс фьюмингогвания заключается в продувке расплавленного шлака воздухом в смеси с восстановителем, в качестве которых может быть использована  угольная пыль или природный газ. Процесс осуществляется при температуре 1200-1300ос в восстановительной среде. В этих условиях восстанавливаются оксиды цинка, свинца и других летучих металлов. Их пары возгоняются в газовую фазу.

Процесс осуществляют в шахтных печах прямоугольного типа со следующими внутренними размерами , м: ширина 2-3 м, длина 3-8 м, высота 3-11 м. Устройство печи для фьюмингования шлаков свинцовой плавки представлено на рисунке 1.24. Стенки печи изготовлены из водоохлаждаемых кессонов.  Подина печи изготовлена из чугунных плит, охлаждаемых с помощью залитых в плиты водоохлаждаемых трубок. Стенки газоходов также изготовлены из чугунных плит с залитыми змеевиками, по которым циркулирует охлаждающая вода. Схема устройства печи представлена на рисунке 1.19.

На каждой длинной стороне печи в зависимости от её размеров  установлены от 11 до 36 фурм, диаметром 55-100 мм. Каждая фурма имеет два ввода: для смеси воздуха с восстановителем и для вторичного воздуха.

Шлаковозгоночная печь работает циклически. Цикл состоит из четырёх периодов: загрузка шлака в печь, разогрев продувка шлака,  восстановление и отгонка цинка, выпуск шлака из печи. Весь цикл длится 2-3 ч. В зависимости от размеров печи за один цикл перерабатывают 35-95 т шлака

После заливки шлака в печь до уровня 0,9-1,6 м расплав сначала продувают сжатым воздухом, а затем угольной пылью. Температуру расплава регулируют, изменяя соотношение воздух-угольная пыль. На стадии разогрева шлака воздух подают в количестве 80-100% от его необходимого количества для полного сгорания угольной пыли. При этом все твёрдые частицы шлака расплавляются и температура расплава повышается до 1200оС.

Рисунок 1.24 Устройство печи для фьюмингования шлаков свинцовой плавки

1- полугазовая топка -фурма. 2-летка для выпуска шлака; 3,6- торцевой и боковой кессоны; 4- газоход; 5- привод заслонки; 7- заслонка; 8- заливочное окно с жёлобом; 9- фурменный кессон; 10 - подовая плита.

На стадии восстановления  в ванну подают углевоздушную смесь с недостатком воздуха (60-70% от стехиометрии) для создания в печи восстановительной атмосферы. В этих условиях в печи протекают процессы  восстановления оксидов и силикатов свинца и цинка:

ZnО + C = Zn + CO                                      (1.136)

ZnO + CO = Zn + CO2                                   (1.137)

ZnO·SiO2 + CO = Zn + SiO2 + CO2                        (1.138)

PbO + CO = Pb + CO2                                      (1.139)

PbO·SiO2 + CO = Pb + SiO2 + CO2                        (1.140)

В этих условиях восстанавливается оксид железа

FeO + CO = Fe + CO2                                       (1.141)

Образовавшееся металлическое железо способствует восстановлению оксидов цинка и свинца:

Fe + ZnO = Zn + FeO                                 (1.142)

Fe+ PbO = Pb + FeO                                   (1.143)

Fe + PbS = Pb + FeS                                     (1.144)

В пространстве над жидкой ванной  и в газоходной системе пары металлов вновь окисляются  кислородом воздуха

2Zn + O2 = 2ZnO                                      (1.145)

2Pb + O2 = 2PbO                                      (1.146)

Возогнанные из шлака цинк и свинец в газовой фазе за счет кислорода подсосов воздуха переходят в форму оксидов и уносятся из печи в виде возгонов газовым потоком, имеющим температуру 1200-1300 С. Охлаждение газов до температуры 300-350 С происходит сначала в котле-утилизаторе, а затем в экономайзере или в воздухоподогревателе. В этих аппаратах осаждается часть возгонов. Окончательно возгоны улавливают в рукавных фильтрах, в которые подают газы при температуре 120-150 С.

По мере отгонки цинка, концентрация его в шлаке уменьшается, что приводит к замедлению процесса. Поэтому в конце фьюмингования целесообразно поддерживать высокую температуру шлака и высокое  содержание  СО в газовой фазе. Повышение температуры с 1200 до 1300оС интенсифицирует процесс отгонки цинка в 2 раза, а повышение концентрации СО  в газовой фазе с 75 до 80% - в 3-4 раза.

Длительность процесса фьюмингования составляет  2-3 часа. Расход угольной пыли  составляет 20-25% от массы шлака. Извлечение цинка в возгоны составляет 90-84%, свинца 95-97%, кадмия-98%, редких металлов(индия, германия, таллия, теллура, селена) – 95%. Содержание цинка  в шлаке после процесса фьюмингования составляет 2-3%, свинца  0,05-0,1%.

Медь и благородные металлы в процессе фьюмингования практически полностью остаются в шлаке, что является недостатком процесса. Для их извлечения после процесса фьюмингования необходимо обрабатывать шлак сульфидами в присутствии восстановителя с целью извлечения меди и благородных металлов в штейн или сплав.

С целью интенсификации процесса фьюмингования шлаков было использовании дутьё, обогащённое кислородом., подогрев дутья, металлургическите восстановители, фьюмингование с применением паровоздушного дутья.

Существенным недостатком процесса фьюмингования шлаков является использование угольной пыли, приготовление которой требует дорогих и взрывоопасных установок для помола и сушки угля, транспортировки пыли и дозирования подачи её в печь. Кроме того, угольная пыль не полностью сгорает в процессе фьюмингования. Механический унос угольной пыли составляет порядка 25% от общего расхода,  что значительно затрудняет утилизацию тепла отходящих газов, улавливание и последующую переработку возгонов.

1.8.2 Переработка штейна свинцовой плавки

Одним из жидких продуктов свинцовой плавки является медно- свинцовый штейн, который характеризуется следующим составом, %: 20-35 Cu; 20-25 Fe; 10-20 Pb; 10-15 Zn; 20-25 S; 0,01-0,03 Se; 0,01-0,03 Sc; 0,01-0,03 Te; 150-500 г/т Ag; 15-50г/т Au. Переработка медно-свинцового штейна осуществляется конвертированием. Суть процесса конвертирования заключается в продувке сульфидного расплава воздухом с целью удаления железа и частичного или полного удаления серы. Штейн содержит много железа и значительное количество свинца, которые при конвертировании образуют большое количество шлака, что снижает производительность конвертера и увеличивает потери меди со шлаком.  Поэтому штейн, полученный в процессе шахтной  свинцовой плавки, подвергается сократительной	плавке в шахтной или  электрической печи.

Плавка на штейн в шахтной печи осуществляется при режимах, мало отличающихся от  режима шахтной свинцовой плавки. На плавку поступают штейн, агломерат, флюсы, кокс. Снизу в печь подают воздух.

В процессе плавки в печи создаётся восстановительная атмосфера. Сульфид свинца, присутствующий в штейне взаимодействует с оксидом  свинца агломерата по реакции

PbS + 2PbO = 3Pb + SO2                              (1.150)

В результате плавки получают черновой свинец, содержащий 86-88% Pb,  обогащённый медью штейн, содержащий  40-50% Сu и 5-7%, а также шлак , с который характеризуется составом, %: 1-1,5 Cu; 1-2 Pb; 14-15 Zn, 34-35 FeO;25-26 SiO2; 11-13 CaO.

Черновой свинец поступает на рафинирование, штейн – на конвертирование, а шлак – на восстановительную свинцовую плавку  агломерата в качестве оборота.

Концентрационную (сократительную) плавку  штейна в электрических печах осуществляют с добавкой магнитной фракции, полученной при обогащении клинкера  вельц-процесса свинцовых шлаков. Магнитная фракция содержит 70% Fe,  4% Cu, 1% Pb, некоторое количество серебра и золота.

В электропечь заливают горячий штейн из шахтной печи и  добавляют магнитную фракцию в количестве 10% от массы штейна. В процессе электроплавки штейна с магнитной фракцией протекает реакция

PbS + Fe = Pb + FeS                                       (1.151)

По этой реакции значительная часть свинца из штейна  переходит в черновой свинец. В результате штейн обогащается медью. Обогащённый штейн поступает на конвертирование.

Конвертирование штейна осуществляют при температуре 1200оС в два периода. В первом периоде ошлаковывают железо и свинец.

В горячий конвертер заливают порцию  штейна, продувают 5-10 мин воздухом, затем добавляют кварцевую руду из расчёта получения шлака содержанием кремнезёма 18-22% и холодные добавки и продувают ещё 45 мин.

В процессе конвертирования  ошлакование железа и свинца протекает по реакциям

2FeS + 3O2 + SiO2 = 2FeO·SiO2 + 2SO2                          (1.152)

PbO +  SiO2 = PbO·SiO2                                             (1.153)

Часть свинца сульфидируется по реакции

2Pb + 2FeS + O2 = 2PbS + 2FeO                              (1.154)

Пока в конвертере присутствует сульфид железа, основная масса свинца остаётся в виде сульфида.

Продолжительность продувки первого периода составляет порядка 45 мин. Жидкими продуктами первого периода конвертирования являются конвертерный шлак и белый штейн (белый матт). Шлак состоит из фаялита, свободного кремнезёма, оксидов свинца и цинка. Содержание меди в шлаке составляет порядка 1,5-2%.  Шлак, полученный в первом периоде конвертирования, богатый медью и свинцом, направляют на процесс агломерации свинцовых концентратов. Она находится в лаке  в виде механических примесей Cu2S.  Конвертерный шлак сливают в ковш, добавляют в конвертер новую порцию штейна, флюсов, холодных присадок и продолжают продувку до полного перевода железа в шлак. По мере накопления  определённой массы белого штейна проводят второй период конвертирования. Во  втором периоде конвертирования получают черновую медь, образующуюся в результате продувки воздухом белого штейна. Во втором периоде протекают химические реакции

Cu2S + O2 = Cu2O + SO2                                    (1.155)

Cu2S + 2Cu2O =  6Cu +SO2                                  (1.156)

Cуммарная реакция второго периода конвертирования может быть выражена уравнением

Cu2S + O2 = 2Cu + SO2                                      (1.157)

Свинец, содержащийся в белом штейне частично возгоняется в виде PbO, частично шлакуется при добавке небольшого количества кремнезёма по реакции (1.80), образуя богатый по меди (40% Сu) шлак второго периода конвертирования. Этот  шлак направляют на первый период конвертирования штейна.

Черновая медь, получаемая во втором периоде конвертирования,  имеет состав, %: 96 Cu; 1-1/5 Pb; 0,2-0,3 Zn; 0,9-1,2 As; 0,05-0,2 Sb; 0,07-0,3 S; 0,5-0,8 O2, 3,0-3,5 кг/т Ag; 30-50 г/т Au. Черновая медь направляется на рафинирование.

Прямое извлечение меди в черновую медь в процессе конвертирования составляет 83-86%, а с учётом переработки шлака второго периода конвертирования95-96%.

Свинец распределяется по  продуктам конвертирования следующим образом: в шлак-40-45%; в возгоны -50-55%;  в черновую медь - 0,5%.

В процессе конвертирования 85% цинка переходят в шлак, 15-20% в возгоны.

Уловленная пыль характеризуется составом, %: 50-51 Pb; 6-10 Zn; 1,5-1,7 Cu; 0,02-0,2 Cd; 12-22 As; 0,8-1,0 Se.

Для процесса конвертирования используются конвертеры горизонтального типа. Ёмкость от 8-до 75 т.  Он представляет собой цилиндрическую ёмкость, опирающуюся с помощью опорных бандажей на ролики и способен поворачиваться  вокруг горизонтальной оси  Заливка штейна, загрузка флюсов, холодных присадок, слива шлака и штейна  осуществляются через горловину, расположенную в верхней части цилиндрического корпуса. Поворот конвертера вокруг горизонтальной оси осуществляется с помощью электродвигателя подсоединенного через редуктор к зубчатой паре, в которую входит зубчатый венец охватывающий корпус конвертера и  ведущая шестерня.

Воздух в расплавленную ванну  конвертера поступает от воздуходувной машины по трубопроводам через фурмы. Количество и диаметр фурм определяется размерами конвертера.

Кожух конвертера изготовлен из листовой стали и футерован изнутри огнеупорным кирпичом (хромомагнезит, периклазошпинелид, магнезит). Горловина конвертера закрыта водоохлаждаемым напыльником для отвода конвертерных газов. Транспортировку расплавов осуществляют ковшами.

1.8.3 Переработка шпейзы

Шпейза при свинцовой плавке образуется, если в процессе агломерирующего обжига из свинцового концентрата недостаточно полно были удалены мышьяк и сурьма. Шпейза характеризуется составом: %: 2-15 Pb; 2-34 Cu; 18-30 As; 1-6 Sb; 0,001-0,01 Au; 0,015-0,02 Ag/

В горне печи шпейза располагается между слоем свинца и штейна. Часто граница между ними бывает размытой, что значительно затрудняет их разделение.

Наиболее распространённым способом переработки шпейзы является её конвертирование совместно со штейном свинцовой плавки. В процессе конвертирования в черновой металл извлекается 95% Cu, практически всё серебро и золото. В газовую полностью переходят  мышьяк и сурьма  и на 80% свинец. При последующей переработке конвертерных пылей в электропечи мышьяк и сурьма образуют свинцово- мышьяковистый сплав.

Шпейза может быть переработана плавкой в отражательной печи. Перед плавкой  в печи осуществляют окислительный обжиг шпейзы. При обжиге значительное количество мышьяка и сурьмы удаляется в газовую фазу в виде As2O3 и Sb2O3. В качестве флюса при плавке шпейзы в отражательной печи  используют кремнезём. В процессе плавки получают черновую медь, в которую извлекаются благородные металлы. В шлак переходят железо, свинец, часть мышьяка и сурьмы.  Полученный шлак направляют на переработку  на восстановительную плавку в месте с со свинцовым агломератом.

1.8. 4 Переработка пылей свинцового производства

При агломерирующем обжиге и шахтной плавке свинцового агломерата с газовой фазой уносится пыль. Крупная фракция пыли улавливается в циклонах и пылевых камерах. Тонкая пыль улавливается в рукавных фильтрах и электрофильтрах. Состав грубой пыли мало отличается от состава шихты и характеризуется составом, %: 45-55 Pb; 10-20 Zn; 0,5-1,5 As; 6-8 S; 0,1-1,5 Fe. Грубая пыль возвращается или на агломерацию или непосредственно на свинцовую плавку.

В тонкую пыль пререходит до 70% Тl, 50-55% Se, 40-50% Te, до 25% In, значительная часть кадмия и других ценных компонентов шихты. Селен концентрируется  в основном в пылях агломерирующего обжига, пылях свинцовой плавки и пылях процесса конвертирования. Таллий концентрируется преимущественно в пылях агломерации. Кадмий, цинк, индий, германий концентрируются в пылях шахтной плавки.

Тонкая пыль свинцового производства характеризуется составом, %: 45-60 Pb; 10-20 Zn; 1,6-3,5 Cd; 0,2-1,0 Se; 0,05-0,2 Te; 0,02-0,06 In; 0,1-0,2 Tl; 0,001-0,003 Ge, 0,4-3,0 As. Кроме того в пыли концентрируется фтор и хлор. Высокое содержание мышьяка в пыли делает практически невозможным извлечение из пыли цветных и редких металлов, без предварительного его удаления из пыли.

Переработка тонких пылей свинцового производства осуществляется как гидрометаллургическими, так и пирометаллургическими способами.

Наиболее распространённым способом является многократная циркуляция пылей в свинцовом производстве до максимального накопления в них ценных компонентов с последующей гидрометаллургической переработкой.

Технологическая схема  переработка пылей свинцового производства с применением процесса сульфатизации их серной кислотой  с получением цинкового купороса представлена на рисунке 1.20.

Рисунок 1.20 Технологическая схема переработки свинцовых пылей  с сульфатизацией крепкой серной кислотой

По этой схеме пыли подвергают грануляции на чашевом грануляторе  с крепкой серной кислотой с последующей термической обработкой  гранул в печах кипящего слоя при температуре 300-400 оС.  При сульфатизации из пылей удаляется 80-85% As, 70-75% Se, 85% Cl, 80-85% F.

Просульфатизированные гранулы поступают на водной выщелачивание, в результате которого в раствор извлекают 95-97% Zn, 93-95% Cd, 74-93% редких металлов. Остаток от водного выщелачивания сульфатного продукта  содержит около 65% цинка; 0,5% свинца; 0,2% кадмия.  Кек возвращают на на агломерирующий обжиг свинцового концентрата.

Из растворов от выщелачивания медь и кадмий извлекают методом цементации.  В качестве цементатора используется цинковая пыль. Процесс цементации основан на протекании реакций

Zn + CuSO4 = ZnSO4  + Cu                                   (1.158)

Zn + CdSO4 = ZnSO4  + Cd                                   (1.159)

Полученный медно-кадмиевый кек направляют на извлечение меди и кадмия.       Индий и таллий из раствора извлекают экстракцией.       Цинковый раствор упаривают до сухого цинкового купороса.

Переработка пылей свинцового производства с использованием сульфатизации концентрированной серной кислотой  обеспечивает комплексное извлечение ценных компонентов с одновременным выводом вредных примесей из процесса.

Недостатком метода является большой безвозвратный расход серной кислоты, низкое извлечение селена, получение цинка в виде сульфата и не решение экологических проблем.

Переработка пылей свинцового производства может быть  осуществлена электротермическим способом. По этому методу пыль смешивается с сульфатом натрия и коксом и плавится в электропечи при температуре 900-1000оС. В процессе плавки сульфат натрия восстанавливается до сульфида

Na2SO4 + 4C = Na2S + 4CO                                (1.160)

Сульфид натрия реагирует с оксидом цинка  по реакции

ZnO + Na2S = Na2O + ZnS                                   (1.161)

Сульфиды натрия и цинка образуют штейновый расплав.

Соединения свинца, присутствующие в пыли, восстанавливаются до металла

PbO + C = Pb + CO2                                            (1.162)

PbO·SiO2 + C = Pb + SiO2 + CO                               (1.163)

Кадмий при плавке переходит в возгоны.

Жидкими продуктами плавки являются металлический свинец, кадмиевые возгоны, натриевый штейно- шлаковый расплав. Металлический свинец направляют на рафинирование, кадмиевые возгоны на гидрометаллургическую переработку, а штейно-шлаковый расплав измельчают в струе воды и выщелачивают. В результате получают сульфидный цинковый концентрат и раствор, содержащий селен, теллур и индий.

Достоинством электротермического способа является высокое извлечение свинца в металл (96%), кадмия в возгоны (96%) и затем в металл  (92,5%), а также высокое извлечение цинка в концентрат (90%).