Лекция 10

Мырыш концентраттарын күйдіру

2.5.1  Гидрометаллургиялық әдіспен мырыш концентраттарын өңдеудің технологиялық сұлбасы

Мырыш концентраттарын өңдеудің ең көп таралған әдісі гидрометаллургиялық болып табылады, оған пирометаллургиялық және гидрометаллургиялық технологиялық операциялар кіреді: тотықтыра күйдіру, өртендіні ерітінділеу, ерітіндіні қоспалардан тазарту және мырыштың электролиттік өндірісі.

Сульфидті мырыш концентраттарын гидрометаллургиялық әдіспен өңдеудің негізгі технологиялық схемасы 1-суретте көрсетілген, ол келесі негізгі технологиялық операцияларды қамтиды: тотықтыра күйдіру, ерітінділеу, ерітіндіні қоспалардан тазарту, мырышты электролиттік алу, катодты мырышты балқыту және құю.

Сурет 1  Сульфидті мырыш концентраттарын өңдеудің негізгі гидрометаллургиялық технологиялық схемасы

Сульфидті мырыш концентраттарын өңдеудің гидрометаллургиялық әдісі қазіргі уақытта негізгі болып табылады. Бұл пирометаллургиялық әдіспен ерекшеленетін бірқатар артықшылықтарға байланысты. Оларға мыналар жатады:

- мырыштың және серіктес элементтердің жоғары алынуы;

- шикізатты пайдаланудың аса жоғары кешенділігі;

- мырышты алудың жоғары болуы;

- технологиялық процестерді жоғары механикаландыруы және автоматтандыруы;

- экологиялық тазарақ

Сульфидті мырыш концентраттарын өңдеудің гидрометаллургиялық схемасының негізгі технологиялық операцияларының бірі 900-950ос температурада қайнаған қабат пештерінде жүзеге асырылатын тотықтыра күйдіру болып табылады.

Тотықтыра күйдірудің мақсаты:

- сульфидтердің мөлшері аз болып келетінөотендіні алу мақсатында, күкірт қышқылында жақсы еритін металл сульфидтерін оксидтерге максималды мөлшерге дейін аудару, өртендідегі сульфидті күкірттің құрамы 0,5 %-дан аспауы тиіс;

- өртендіні ерітінділеу процесі кезінде күкірт қышқылының шығындарын өтеу үшін 2-4 % сульфатты күкіртті өртендіде қалдыру;

- обеспечить получение газов с концентрацией сернистого ангидрида, позволяющей получение из них серной кислоты.

- күкірт қышқылында ерімейтін мырыш ферриттерін мүмкіндігінше өртендіге азырақ өткізу;

- мырыш пен қорғасын силикаттарын өриендіде ең аз мөлшерін алу, өйткені олар ерітінділерді сүзу процесін қиындатады;

-бөлшектердің мөлшері 0,5-0,2 мм-ден аспайтын өртенділерді алу;

- күкірт қышқылын алуға мүмкіндік беретін, күкірт ангидридінің концентрациясы жоғары болып келетін газдарды алуын қамтамасыз ету.

2.5 2 Күйдіру процесінің теориялық негіздері

Қазіргі тұжырымдамаларға сәйкес металл сульфидтерінің тотығуы келесі соңғы химиялық реакциялар бойынша жүзеге асырылады:

MeS + 1,5O2 = MeO + SO2                                (2.12)

2SO2 + O2 = 2SO3                                             (2.13)

MeO + SO3 = MeSO4                                         (2.14)

(2.12) реакциясы қайтарымсыз. (2.13)  реакциясы үшін тепе-теңдік констатасы келесі теңдеумен анықталады:

КP(1) = ,                                      (2.15)

осыдан

=                                               (2.16)

(2.14) реакциясы үшін тепе-теңдік константасы келесі теңдеумен сипатталады:

KP(2) =                                             (2.17)

Металл сульфатының түзілуі (2.13) және (2.14) парциалдық қысымдарының қатынасымен анықталады. Егер >  болса, онда  >,шартына сәйкес, бұл пеште металл сульфатының түзілуіне әкеледі. Бұл жағдайда  пештегі SO3 парциалдық қысымы, сульфаттық диссоциациялану серпімділігінен жоғары болып келеді. Мұндай режим сульфаттай тотықтыруға  сәйкес келеді.

Егер де < , бұл < шартына сәйкес, онда пеште металл тотығы түзіледі. SO3 –тің мұндай парциалдық қысымында пеш атмосферасында сульфаттық металлдың диссоциациялану серпімділігінен төмен болады. Мұндай режим тотықтыра күйдіруге сәйкес келеді.

Күйдіру  процесінің жүруінің сипаты температураға байланысты. Күйдіруді салыстырмалы түрде төмен температурада (600-700оС) жүргізуінің нәтижесінде сульфаттардың пайда болуына ықпал етеді (сульфаттай күйдіру).

Сульфаттардың түзілуіне температура ғана емес, сонымен қатар бірқатар факторлар әсер етеді. Осылайша, концентраттағы күкіртке бай сульфидтердің (FeS2, CuFeS2) мөлшерінің жоғарылауы, ZnSO4-ке қарағанда жеңіл ыдырайтын сульфаттарды құрайды, күйдіру кезінде мырыш сульфаттарының пайда болуына ықпал етеді.

Артық ауа сульфаттардың пайда болуына да айтарлықтай әсер етеді. Артық ауаның жоғарылауымен газ ағынындағы оттегінің концентрациясы артады. Бұл SO3 - тің жоғарылауына ықпал етеді, яғни сульфаттардың пайда болуына ықпал ететін газ фазасындағы SO3 парциалдық қысымы жоғарылайды.

Сульфаттардың пайда болуы күйдірудің жылдамдығына байланысты. Күйдірудің жылдамдығы неғұрлым төмен болса, оксид SO3-пен неғұрлым ұзағырақ байланыста болады да, соғұрлым көбірек сульфаттар пайда болады.

Күйдіру нәтижесінде пайда болған темір, мыс, мырыш оксидтері SO2-ден SO3-тің түзілуін тездететін катализаторлардың рөлін атқарады. Сондықтан олардың күйдіру өнімдерінде болуы сульфаттың пайда болуына ықпал етеді.

Күйдіру барысында аса жоғары температураларда тотықтардың түзілуіне әкеліп соғады (тотықтыра күйдіру).

Сульфидті мырыш концентраттарында келесі минералдар бар: ZnS, PbS, CdS, CuFeS2, FeS2, Fe7S8, сонымен қатар силикаттар мен карбонаттар болады. Күйдіру кезінде жоғары сульфидтердің термиялық ыдырауы және төменгі сульфидтердің кейіннен тотығуы жүреді.

Жоғарғы сульфидтердің термиялық ыдырауы келесі реакциялар арқылы жүреді:

2FeS = 2FeS + S2                                        (2.18)

4CuFeS2 = 2Cu2S + 4FeS + S2                            (2.19)

2Fe7S8 = 14FeS + S2                                       (2.20)

Түзілетін элементарлы күкірт ауаның құрамындағы оттегімен келесі реакция бойынша әрекеттеседі:

S2 + 2O2 = 2SO2                                             (2.21)

Сульфидтік мырыш концентраттарын тотықтыра күйдіру процесінің негізгі реакциясы:

2ZnS + 3O2 =  2ZnO +2 SO2                    (2.22)

Мырыш сульфидінің бір бөлігі сульфатқа дейін тотығады:

ZnS + 2O2 = ZnSO4                                                (2.23)

Күйдіру шарттарында темір сульфиді келесі реакция бойынша тотығады:

2FeS + 3,5O2 = Fe2O3 + 2SO2                    (2.24)

3FeS +  5O2 = Fe3O4 + 3SO2                     (2.25)

2FeS + 3O2 = 2FeO + 2SO2                       (2.26)

Басқа сульфидтердің тотығуы келесі реакциялар бойынша жүзеге асырылады:

PbS + 1,5O2 = PbO + SO2                        (2.27)

PbS + 2O2 = PbSO4                                 (2.28)

Cu2S + 1,5O2 = Cu2O + SO2                      (2.29)

2Cu2O + O2 = 4CuO                                (2.30)

CdS + 1,5O2 =   CdO + SO2                       (2.31)

Күйдіру процесі кезінде ферриттердің түзілуі мүмкін, темір (III)  оксиді  650оС температурадан жоғары температурада мыс, мыпрыш және кадмийді ферриттермен байланысып клесі реакция бойынша түзіледі:

MeO + Fe2O3 =MeO·Fe2O3                               (2.32)

мұндағы Ме – Zn,Cd, Cu

Концентратта кальций карбонатының аздаған мөлшері міндетті түрде болады, ол күйдіру процесі кезінде термиялық ыдырайды:

CaCO3 = CaO + CO2                              (2.33)

Күйдіру шартында кальций тотығы келесі реакция бойынша сульфатқа өтеді:

CaO +SO2 + 0,5O2 = CaSO4                                       (2.34)

Мышьяк және сурьма мырыш концентратында FeAsS, As2S3 және Sb2S3 сульфидтері түрінде болады. Күйдірудің тотықтырғыш атмосферасында олар келесі реакция бойынша тотығады:

2FeAsS + 5O2 = Fe2O3 + As2O3 + 2SO2              (2.35)

2As2S3 + 9O2 = 2As2O3 +6SO2                          (2.36)

2Sb2S3 + 9O2 = 2Sb2O3 +6SO2                          (2.37)

Мышьяк (III) және сүрме (III) оксидтері ұшқыш қосылыстар болғанымен, оларды өртендіден толығымен шығару мүмкін емес, өйткені олар ұшқыш емес бес валентті оксидтерге (As3O5, Sb3O5) дейін тез тотығады және басқа оксидтермен байланыста тұрақты ұшқыш емес арсенаттар мен антимонаттар түзеді.

Күміс мырыш концентратында Ag2S сульфиді түрінде болады, ол күйдіру жағдайында металлдық күміске дейін азаяды:

Ag2S + O2 = 2Ag + SO2                          (2.38)

Металдық күміс өртендіде қалады.

Концентраттағы алтын ұсақ металл қосындылары түрінде болады және күйдіру процесінде ешқандай өзгерістерге ұшырамайды.

Күйдіру процесінде алынған өртенді келесі компоненттерден тұрады: мырыш – ZnO, ZnSO4, ZnS, ZnO•Fe2O3; қорғасын -50% PbO, 50%- PbSO4; мыс – 70%- CuO, 30%- CuO•Fe2O3; кадмий - 70%- CdO, 30%- CdO•Fe2O3; темір - 90% феррит, 5%-FeO, 5%-Feo, Fe2O3; кальций -100% CaSO4.

Негіздік және қышқылдық оксидтерінің өзара әрекеттесу процесінде сульфаттар, арсенаттар, антимонаттар, ферриттер мен силикаттар пайда болуы мүмкін. Күйдірудің ең байқалмалы қажетсіз реакциялары мырыш ферриттері мен қорғасын мен мырыш силикаттарының пайда болуы деп санаған жөн. Олардың түзілуі қажетсіз. Мырыш ферриті күкірт қышқылының сулы ерітінділерінде нашар ериді, ал ерітінділеу кезінде силикаттар коллоидты кремний қышқылын түзеді, бұл қойыртпақты сүзу және тұндыру процестерін қиындатады.

Мырыш концентратында аз мөлшерде таллий, индий, галлий, германий, селен және теллур болады. Күйдіру кезінде таллийдің негізгі бөлігі, селен мен теллурдың бір бөлігі сублимацияланады және газдармен бірге ұшып кетеді. Өртендіде селен, теллур, индий, галлий, германийдің бір бөлігі қалады.

Күйдіру кезінде бос тау жыныстың барлық оксидтері іс жүзінде өзгермейді және өртендідге өтеді. Өртенді құрамында шамамен 55-65% Zn болады. Онда 0,5% - ға дейін сульфидті күкірт қалады және 2% - ға дейін сульфаттық күкірт түзіледі.

2.5.3 Күйдіру процесінің технологиясы

Қазіргі уақытта мырыш концентраттарын күйдіру процесі қайнаған қабат пештерінде жүзеге асырылады. Бұл процесс автогендік болып табылады және жоғары өнімділікпен, тұрақты режиммен және алынған өртендінің жоғары сапасымен сипатталады. Мырыш концентраттарын күйдіру үшін диаметрі 5-7 м, биіктігі 7-12 м, пештің ауданы 20-40 м2 болатын цилиндрлік пештер қолданылады. Мұндай пештердің тәуліктік өнімділігі 3,5-6,0 т/м2 құрайды. Пештің схемалық құрылғысы 2.7 суретте көрсетілген.

Сурет 2.7 ҚҚ пешінің құрылғысының схемалық көрінісі

1-табаны; 2- форкамера; 3-тиеу құрылғысы; 4- пеш корпусы; 5-шегені; 6- күмбез; 7  - газдардың шығуына арналған тесіктер; 8- өртендіні шыгаруға арналған құю табалдырығы; 9 – ауаны жіберіге арналған сопло; 10 –ауатартқыш қораб; 11 – ысырма (задвижка).

Пешке ауа табанның астынан беріледі және саңылаулардағы тесіктер арқылы пештің жұмыс кеңістігіне өтіп, табанның үстінде орналасқан материалдың қабаты арқылы өтіп, оны сұйық тәрізді (псевдоожиженное) күйге келтіреді. Сұйық тәрізді күй – бұл қатты түйіршікті материалдың күйі газ ағынымен үрлеу барысында, қабаттың статикалық қысымы газ ағынының аэродинамикалық қысымымен теңестірілетін кезде болады. Бұл кезде сусымалы материалдар түйіршіктерінің арасындағы қашықтық артып, қабат көлемі 20-50 %-ға артады. Қабат оңай қозғалады және сұйықтық тәрізді, табалдырықтан ағып кетеді. Бұл қабат табан арқылы жүктеу камерасынан ағызу табалдырығына дейін қозғалады да, пештен шығарылады.

Барлық соплолардың қимасының ауданы, әдетте, табан ауданының 0,7-0,9% құрайды. Бұл пештің 1 м2 алаңында шамамен 50 соплоның болуына жауап береді.

Пешке өртендіні  жүктеу камерасы арқылы жүктеледі, оны көбінесе форкамера деп атайды. Форкамера пештің жұмыс кеңістігінің бөлігі болып табылады және ішінен отқа төзімді кірпішпен қапталған алынбалы металл қорап болып табылады. Оның ауданы шамамен 1,0-1,5 м2 құрайды.

Ауа тарату қорабы арқылы пешке ауа 15-25 кПа қысыммен жеткізіледі. Пешке берілетін ауаның жылдамдығы 10-12 м/с құрайды, тиеу камерасында тиелетін материалдың жатып қалмауйын болдырмау үшін оған жеке ауа беру жүзеге асырылады. Мұндағы ауа жылдамдығы пештің негізгі табанында орналасқан соплолар арқылы ауа жылдамдығынан асып түседі.

Пештен өртендіні шығарып алу пештің тиеу камерасына қарама-қарсы жағында орналасқан құю табалдырығы арқылы жүзеге асырылады, табалдырықтың биіктігі шамамен 1,0-1,3 м құрайды.

Күйдіру процесінде сульфидтердің тотығу процесі көп мөлшерде жылу шығарумен бірге жүреді. Егер артық жылу қайнаған қабаттан шығарылмаса, онда ондағы температура өртендінің балқуы мүмкін шамаларға дейін көтерілуі мүмкін, бұл пештің істен шығуына әкеледі. Сондықтан қабаттағы қажетті температураны ұстап тұру үшін жылуды шығару қажет. Қайнаған қабаттан жылуды шығару әртүрлі жолдармен жүзеге асырылуы мүмкін: сумен салқындататын кессондар, қайнаған қабатқа су шашырату арқылы, буландыра салқындатуды қолдану, қайнаған қабатқа орнатылған сумен салқындататын земеевиктер көмегімен. Суды салқындататын змеевиктердің көмегімен қайнаған қабаттан жылуды шығару әдісі кеңінен таралған. 55% - дан астам жылу шығатын газдармен жоғалады. Сондықтан, пештің артында тікелей кәдеге асырғыш қазан орнатылады, онда олар 500-600 оС дейін салқындатылады.

Мырыш концентратын күйдіру 950-980 оС температурада жүргізіледі. Пешкүмбезінің астындағы шығатын газдардың температурасы 900-950 о С, циклондар алдында-500-600 оС.

Күйдірудің өнімдері – өртенді, шаң және шығатын газдар.

Күйдіру кезінде алынған өртендіге келесі талаптар қойылады: сульфидті күкірттің минималды мөлшері (0,1-0,3 %); сульфатты күкірттің белгілі бір мөлшері (2-4%); ұсақ фракцияның жоғары мөлшері(-0,15 мм); ферриттер мен мырыш силикаттарының төмен мөлшері.

Күйдіру кезінде алынған өртендіде әдетте компоненттердің қышқылмен еритін түрлері болады: мырыш – 88-92 %; силикаттар-40-50%; сульфат күкірті-80-85 %.

Күйдіру процесінде пештен тозаңды шығару жүктелетін концентрат массасының шамамен 35-50%-ын құрайды. Сондықтан пеш 99,5% шаң газдарын тазартуды қамтамасыз ететін циклондар мен электрлі сүзгілерден тұратын қуатты шаң жинау жүйесімен жабдықталған. Шаңның негізгі бөлігі шамамен 95 % ірі шаңдар болып табылады, олар циклондарда, газ құбырларында және стояктарда ұсталады. Шамамен 5 % құрайтын ұсақ шаң электр сүзгілерінде ұсталады. Құрамы бойынша ол өртендіден өзгеше болуы мүмкін. Әдетте шаң дайын өнім болатындай күйдіру режимін жасайды. Бұл жағдайда ол өртендіге қосылады. Ұсақ  шаң электр сүзгілерінде ұсталады. Ол сирек кездесетін және шашыранды металдардың едәуір мөлшерінен шоғырланады. Бұл шаңды сирек кездесетін және шашыранды металдарды алу үшін өңдеуге болады. Шаңның құрамында негізінен сульфидті және сульфаттық күкірттің көп мөлшерімен ерекшеленеді.

Мырыш концентраттарын күйдіру ауамен үрлеу арқылы және оттегімен байытылған үрлеу арқылы да жүзеге асырылуы мүмкін.

Ауамен үрлеу арқылы күйдіру барысында шығатын газдардағы SO2 мөлшері шамамен 8,5-10 % құрайды. Газ құбырларындағы ауаның сорылуына байланысты күкірт қышқылын алу үшін құрамында SO2 бар газдар шамамен 5-7% құрайды. Үрлеуді оттегімен байыту кезінде 14-16% SO2 бар шығатын газдарды алуға мүмкіндік береді. Үрлеуді оттегімен байыту 30 % жетуі мүмкін.

Қайнау қабаты пештеріндегі мырыш концентраттарын күйдіру процесін қарқындату, пешке берілетін ауаның жылдамдығы мен меншікті шығынын арттыру арқылы оттегіні байытылған ауаменүрлеу арқылы жүзеге асырылуы мүмкін.

Оттегімен байытылған ауамен үрлеу арқылы күйдіру процесін қарқындату үлкен практикалық қызығушылық тудырады. Ауадан техникалық оттегінен басқа азот, гелий, аргон және неон сияқты компоненттердің алынғаны экономикалық тиімді болады. Ауаны 28-30% - ға дейін байытылған оттегімен үрлеуін пайдалану пештің өнімділігін 50% - ға арттыруға және  пештен шаңды шығаруын 30% - ға азайтуға, пештің және шығатын газдардың сапасын жақсартуға мүмкіндік береді. Өртенді мен шаңда сульфидті күкірт аз қалады және олардың құрамында ферриттер мен мырыш силикаттарының мөлшері азаяды.

Қайнау қабаты пешінің негізгі технико-экономикалық көрсеткіштері келесі кестеде келтірілген.

Кесте2.2     Қайнау қабаты пешінің негізгі технико-экономикалық көрсеткіштері

| Көрсеткіштер | Өлшем бірлігі | Мәні |
| --- | --- | --- |
| Температура, | оС |  |
| қабатта: |  | 900–980 |
| Пеш күмбезінің астында |  | 880–950 |
| Циклонның алдында |  | 550–600 |
| Пешке кететін ауа шығыны | (мың.м3) /сағ | 12–17 |
| Ауа қысымы | кПа | 15–25 |
| Пеш өнімділігі | т/тәул | 10–20 |
| Шығымы: | % |  |
| өртендінің |  | 60–65 |
| Шаңдардың циклоннан |  | 35–40 |
| Шаңдардың электр сүзгілерден |  | 2–5 |
| Өртендідегі мырыш мөлшері: | % |  |
| Жалпы |  | 60–62 |
| Қышқылда еритін |  | 56–59 |
| Өртендідегі мырыштың жалпы мөлшерінен қышқылда еритін үлесі | % | 93–95 |
| Газдардың шаңдануы: | г/м3 |  |
| Циклондар алдында |  | 150–200 |
| Циклоннан кейін |  | 3-4 |
| Электрсүзгіден кейін |  | 0,05–0,15 |
| Газдағы SO2 концентрациясы | % | 8-10 |