Лекция 10

1 Тепловой режим работы доменной печи

В доменной печи протекают одновременно взаимосвязанные аэродинамические, тепловые и химические процессы. Шихта при движении в печи сверху вниз претерпевает ряд последовательных изменений и превращений: дегидратацию, диссоциацию, восстановление, плавление, шлакообразование. В разных по высоте печи зонах идут разные процессы. Обусловлено это тем, что от зоны к зоне меняются температуры, состав шихты и газов. Температура газа на колошнике при выходе из слоя шихты составляет от 250 до 400 °С, в горне в фокусе горения 2000 °С.

В доменной печи восстановление железа из его окислов происходит двумя путями: газами (СО и Н2) и твердым углеродом. В первом случае восстановление называется непрямым (косвенным), а во втором - прямым. Реакции косвенного восстановления железа из его окислов протекают с положительным тепловым эффектом, реакции прямого восстановления сопровождаются большим поглощением тепла.

При температуре около 900 °С начинается шлакообразование и плавление. Образованию шлака предшествует спекание и размягчение рудных материалов. В нижней части печи в области распара при температурах выше 1250 °С образуется жидкий шлак и в твердом состоянии остаются только куски кокса. Раскаленные куски кокса, омываемые жидким шлаком, восстанавливают из окислов металла железо и другие элементы прямым путем. В интервале температур от 850 до 1150 °С идет смешанное восстановление. Обычно прямым путем восстанавливается от 20 до 30 % железа, косвенным от 80 до 70 %. Углерод кокса при температурах 1000 °С и более восстанавливает не только окислы металлов, но также углекислоту и водяные пары с большим отрицательным тепловым эффектом, вследствие чего в нижней зоне печи температура газов резко падает.

В верхней зоне в результате интенсивного теплообмена опускающаяся шихта быстро нагревается поднимающимися газами до температуры 900 °С. В интервале температур от 1000 до 1100 °С происходит как бы взаимная компенсация эндо- и экзотермических реакций.

Разность температур между газом и шихтой также быстро уменьшается от верха и низа печи к середине, пока не приблизится к области температур от 1000 до 1100 °С, где температуры шихты и газов близки. Tаким образом, в центральной части доменной печи существует зона (холостая высота), где из-за малой разности температур между газом и материалом процессы теплообмена развиты слабо.

Интенсивность работы печи определяется скоростью восстановления железа газами. Для интенсификации реакций восстановления железа необходимо обеспечить хорошую газопроницаемость столба шихтовых материалов, для чего требуется рассеивание рудных материалов и кокса на отдельные фракции оптимальных размеров и послойная загрузка этих фракций в печь. Оптимальными размерами являются куски кокса от 20 до 60 мм, агломерата, окатышей и руды от 10 до 25 мм.

При хорошо подготовленной шихте максимальная производительность доменной печи определяется допустимой скоростью газового потока в шахте. При слишком высокой скорости газа шихта в верхней части печи становится неустойчивой, в ней образуются каналы, в которые и будет устремляться основной поток газов, происходит выдув мелких фракций из печи и газ в этом случае используется хуже, в нем на выходе из печи содержится меньше СО2, больше СО, его температура выше. Уменьшить скорость движения газов при одном и том же расходе дутья можно за счет увеличения давления газов в печи (работа с повышенным давлением газов на колошнике от 150 до 250 кПа).

Важнейшим фактором, в значительной степени определяющим ход процесса и качество чугуна, является температура фурменной зоны, равная в фокусе горения от 1800 до 2000 °С и у оси печи от 1400 до 1500 °С. Температура выпускаемого из печи чугуна от 1450 до 1520 °С.

Топливо в доменных печах служит не только источником тепла, но реагентом, обеспечивающим восстановление железа из руды и образования чугуна (путем науглероживания железа).

Основные требования к доменному топливу – высокая теплотворность, малое содержание золы, чистота по содержанию вредных примесей. Топливо должно иметь высокую механическую прочность, так как его дробление и образование мелочи препятствует нормальному движению печных газов, а также высокую пористость для обеспечения интенсивного горения. Топливо должно быть недефицитным и иметь невысокую стоимость.

Кокс является главным видом топлива в доменных печах и в среднем содержит от 10 до 13 % золы, от 0,5 до 2 % серы. Он достаточно прочен, что позволяет строить крупные доменные печи объемом до 5000 м3. На выплавку 1т чугуна расходуется около 550 кг кокса. При этом стоимость кокса составляет от 45 до 55 % себестоимости чугуна.

Вдувание природного газа от 60 до 100 м3 на 1т выплавляемого чугуна снижает расход кокса на 15 %, повышает восстановительную способность доменных газов, обеспечивает более высокую производительность доменной печи. Наиболее эффективным оказалось применение природного газа в сочетании с высокотемпературным дутьем, обогащенным кислородом.