2.9 Переплавка катодного цинка

Длительное хранение катодных листов сопряжено с большими потерями от окисления цинка вследствие его большой активности и развитой поверхности листов. Плавка листов у потребителей в неприспособленных для этого печах также невыгодна из-за большого угара металла. Поэтому на всех цинковых заводах катодные листы плавят в специальных печах, разливая затем на чушки стандартных размеров. Плавку ведут в низкочастотных индукционных электропечах      (рис.  2.15).

Рис.  2.15.  Индукционная электропечь для плавки катодного цинка:

1 – загрузочная коробка; 2 – свод; 3 – каналы, соединяющие индукторы с ванной; 4 – перегородка, отделяющая разгрузочную часть печи от плавильной; 5 – индукторы.

Принцип их работы состоит в нагреве замкнутого контура из расплавленного цинка током большой силы и низкого напряжения. Греющие элементы печи – индукторы представляют собой низкочастотные трансформаторы. Первичной обмоткой индуктора является катушка, витки которой изготовлены из медного проката прямоугольного сечения.  Вторичной обмоткой служит расплавленный цинк в кольцевом канале печи. При подаче переменного напряжения на катушку в жидком цинке, находящемся в кольцевом канале, индуцируется ток,  сила которого в десятки раз выше тока катушки, а напряжение во столько же раз ниже. Кольцевой канал соединён с ванной печи, поэтому, когда под действием тока цинк в канале разогревается, тепло быстро передаётся конвекцией основному металлу печи. Применяемые на заводах индукционные печи имеют от 3 до 6 индукторов, ёмкость ванны жидкого цинка 20 – 40 т, производительность по цинку от 100 до 200 т/сут.      Печь служит от 4 до 6 лет в зависимости от качества её монтажа и обслуживания. Рабочее пространство печи разделено на плавильную и разгрузочную зоны. Перегородка между зонами имеет окно ниже поверхности металла. Загрузка катодных листов в печь механизирована. Загрузочное устройство, печь и разливочная машина объединены в поточную линию. Листы загружают в печь с помощью наклонного транспортёра пакетами по 15 – 20 штук. Плавку ведут при 743 – 773 К.     При плавлении катодных листов оксидные плёнки и находящийся в порах сернокислый цинк всплывают на поверхность жидкого цинка, захватывая при этом капли металла. Эту смесь солей, оксидов и металлического цинка называют дроссами. Для снижения содержания металлического цинка в дроссах в печь загружают хлористый аммоний, который реагирует с оксидом цинка по реакции

ZnO + 2NH4Cl = ZnCl2 + 2NH3 + H2O                    (2.105)

Аммиак и пары воды улетучиваются с отходящими газами, а расплавленный цинк обволакивает корольки металла. Это способствует слиянию корольков и их  переводу в основной металл печи. Легкоплавкая

плавкая соль ZnCl2 (tпл = 595 К) , а также жидкая смесь ZnCl2 и ZnSO4 (tпл = 573 К) придают слою дроссов на поверхности цинка малую газопроницаемость, благодаря чему затрудняется доступ кислорода к расплавленному цинку. Расход хлористого аммония для флюсования дроссов составляет 0,5 – 0,6 кг на 1 т чушкового металла. Толщина слоя дроссов поддерживается порядка 100 – 150 мм. Угар при таких условиях плавки не превышает 0,4 %. При накоплении дроссов в печи их снимают через рабочую дверцу плавильной зоны. В дроссах содержится до 50 % металлического цинка, поэтому их просеивают, возвращая металлическую фракцию в плавильную печь. Окисленную часть дроссов используют для приготовления цинковых белил.     Разливку цинка ведут на карусельных или прямолинейных разливочных машинах. Изложницы разливочной машины двигаются с такой скоростью, при которой металл в них успевает затвердеть, достигнув места разгрузки.  Здесь изложница переворачивается, чушка поступает на штабелеукладчик, а изложница возвращается в исходное положение. Заводы в настоящее время предпочитают работать на прямолинейных разливочных машинах, так как они более производительны, чем карусельные, и более удобны для конвейерной стыковки со штабелеукладчиком.

Чистоту выпускаемого цинка характеризует его марка. Чтобы определить, какую марку следует присвоить данной партии цинка, результаты химического анализа сравнивают с требованиями ГОСТ 3640 – 79. Верхние пределы содержания основных примесей в цинке различных марок приведены в таблице 2.3.

Например, в цинке марки ЦВОО массовая доля алюминия, висмута, никеля и сурьмы не должна превышать 0,00001 % каждого.     Чаще всего марка цинка определяется содержанием свинца. Его присутствие в электролите обусловлено растворением свинцовой футеровки, свинцовых или свинцово-серебрянных анодов. Практически весь поступающий в электролит свинец осаждается на катоде, так как потенциал его разряда положительнее, чем цинка. Основные пути снижения содержания свинца в катодном цинке – применение ванн из полимербетона вместо футерованных свинцом, замена свинцовых и свинцово-серебрянных анодов на свинцово-серебряноталлиевые. Установлено, что растворение анодов тем меньше, чем они прочнее. Механическую прочность увеличивают прокаткой свинцовых листов, идущих на изготовление анодов

Таблица 2.3-  Химический состав чушкового цинка

| Марка | Содержание Zn, % | Примеси, не более,% |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pb | Cd | Fe | Cu | Sn | As | Всего |
| ЦВ00 | 99,997 | 110-5 | 0,002 | 110-5 | 110-5 | 110-5 | - | 0,003 |
| Ц2 | 99,99 | 0,003 | 0,002 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | - | 0,005 |
| Ц2С | 99,99 | 0,005 | 0,002 | 0,003 | 0,001 | 0,001 | 510-4 | 0,01 |
| ЦОА | 99,98 | 0,011 | 0,004 | 0,003 | 0,001 | 0,001 | 510-4 | 0,02 |
| ЦО | 99,975 | 0,013 | 0,004 | 0,005 | 0,001 | 0,001 | 510-4 | 0,025 |
| Ц1С | 99,96 | 0,015 | 0,01 | 0,01 | 0,001 | 0,001 | - | 0,04 |
| Ц1 | 99,95 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,002 | 0,001 | 510-4 | 0,05 |
|  | 98,7 | 1,0 | 0,2 | 0,5 | 0,005 | 0,002 | 0,01 | 1,3 |
|  | 98,6 | 1,3 | 0,003 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1,4 |
| Ц3С | 98,5 | 1,4 | 0,2 | 0,05 | 0,02 | 0,04 | 0,01 | 1,5 |
| Ц3 | 97,5 | 2,0 | 0,2 | 0,1 | 0,05 | 05 | 0,01 | 2,5 |

При увеличении примеси свинца в катодном цинке в ванны 2 – 3 раза в смену добавляют раствор SrCO3 в расчёте 150 – 200 г SrCO3 на тонну цинка.

Содержание остальных примесей в цинке зависит главным образом от качества очистки раствора, поступающего в электролизные ванны.

2.10 Переработка промпродуктов цинкового производства

2.10.1 Переработка цинковых кеков пирометаллургическим способом

Цинковые кеки, получающееся после выщелачивания обожжённого цинкового концентрата,  характеризуются следуюшим составом, %: Zn- 19-24; Pb- 5-12; Cu- 0,5-1,5; 0,1-0,2 Cd; 23-32 Fe; 5-10 S; 1-12 SiO2; 0/4-3/2 Ca; 0,3-1,3 Mg; 0/5-1?0 Mn; 200-450 г/т Ag. В кеках находятся также индий, таллий, олово, мышьяк, сурьма, золото.

Пирометаллургические способы переработки цинковых кеков главным образом основаны на реакциях восстановления оксида и феррита цинка углеродитстым восстановителем при относительно высоких температурах, возгонки  цинка, свинца, редких металлов и окислении возгонов в газовой фазе.

Пирометаллургические способы включают плавку кеков  в печах различных типов (шахтных, электрических) и восстановительно- дистилляционный  обжиг- вельцевание в трубчатых вращающихся печах.

Плавка в шахтной печи применяется во Франции на заводе Вивье.

Для проведения плавки шихту, состоящую из влажных кеков и коксовой мелочи (18%) сушат в трубчатой печи, а затем брикетируют в брикеты массой около 1,5 кг, диаметром 130 мм и высотой 80 мм. Брикеты и кусковый кокс (22%) загружают в шахтную печь. Для лучшей отгонки цинка в шихту добавляют в качестве флюсов  известняк и кремнезём. В подают подогретое до воздушное  500-700оС воздушное дутьё. Температура в печи составляет 1000-1100оС.

Жидким продуктами плавки являются штейн и шлак. Штейн характеризуется составом: Cu-6-7 %; Fe- 55%; Ag-2 кг/т; Au- 5 г/т. Шлак имеет состав,%: SiO2-30-34; CaO-10-24; FeO-18-20.

Отходяшие газы содержат 10-12% СО2; 23-23% СО. После очистки газов получают пыль, содержащую 20 % Pb и 50 % Zn.  Пыль выщелачивают. Свинцовый кек после выщелачивания пыли, содержащий 50 % Pb, направляют на свинцовое производство,  а раствор на получение цинка.

Процесс характеризуется следующим извлечением металлов, %:  Zn-88; Pb-93; Cu-93; Ag и Au - 94-95.

Хотя процесс позволяет достаточно полно извлекать ценные металлы из кека, он характеризуется большим настылеобразованием в печи  и большим расходом  ( 40-45%) кокса. В этой связи он не получил широкого распространения.

Плавка цинковых кеков может быть осуществлена также в электопечи. В этом случае цинковый кек с добавкой 15-20% шлаков свинцовой плавки подвергают агломерации. Агломерат смешивают с подсушенным шлаком свинцовой плавки и плавят в закрытой электропечи с добавкой 2-3 % кокса. В процессе плавки возгоняется 75 % цинка и некоторое количество свинца. Возгоны конденсируются  в жидкий металл в орошаемом жидким цинком конденсаторе. Oколо 70 % Cu, а также  90% Ag и Au  извлекается в штейн. Около  70%  свинца извлекается в черновой металл. Шлак плавки плавят с добавкой извести и кокса на чугун, содержащий 1,5 % С, 2,0 % Si, 0,3 % S, 1 % Cu.  Шлак плавки характеризуется составом. %: SiO2 – 35; CaO- 30-35; Al2O3 7-9; Fe-1-2. Шлак может быть использован в строительном производстве.

Наибольшее распространение  для переработки цинковых кеков  получил процесс вельцевания кеков  в трубчатых вращающихся печах. Вельцевание цинковых кеков в смеси с коксом осуществляют в трубчатых вращающихся печах  при температуре  1100-1200оС.  Расход кокса составляет порядка 35-40% от массы перерабатываемого материала. Верхний   предел температуры  ограничивается плавлением шихты, которая в течение процесса должна находится в твёрдом состоянии.

В процессе вельцевания протекают следующие химические реакции.

ZnO + C = Zn + CO                               (2.106)

ZnSO4 + 2C = ZnS +2CO2                        (2.107)

ZnO·Fe2O3 + 2C = Zn + 2FeO +2CO        (2.108)

2CO + O2 = 2CO2                             (2.109)

При температуре процесса металлический цинк в виде паров удаляется в газовую фазу, где происходит его окисление до оксида:

2Zn + O2 = 2ZnO                                (2.110)

Cвинец находится в кеке в виде сульфата (60-70%), сульфида (5-10%), феррита (10-15 %), силиката (10%). Сульфат свинца способен восстанавливаться  по реакции:

PbSO4 +2C = PbS +  2CO2                          (2.111)

Некоторое колтчество сульфата диссоциирует по уравнению:

PbSO4 = PbO + SO3                                      (2.112)

В процессе вельцевания часть сульфида и оксида свинца удаляются из печи с газовой фазой. Другая часть сульфида свинца переходит в штейн. Между сульфатом, сульфидом и оксидом свинца протекают химические реакции:

PbSO4 + PbS = 2Pb + 2SO2                                  (2.113)

PhS + PbO = 2Pb + SO2                                     (2.114)

Металлический свинец возгоняется труднее, чем сульфид и оксид. Он Пропитывает частицы шихты, а иногда вместе со штейном стекает к разгрузочному концу печи. Такое явление нежелательно, так как свинец пропитывает клинкер, делает его тестообразным, что увеличивает потери свинца и цинка с клинкером.

Остаточное содержание свинца в клинкере составляет 0,5-0.8 %. Он представлен в нём металлом (40%), сульфидом (30%), алюмината (25%), оксида и силиката (5%).

Железо в кеке присутствует в виде ферритов цинка, меди, кадмия, а также в форме Fe3O4 и Fe2O3. В процессе вельцевания оно восстанавливается до металла, что способствует отгонке цинка из трудновосстановимых соединений (сульфидов и силикатов), а также из оксида цинка:

Fe + ZnS = FerS + Zn                            (2.115)

Fe + ZnO·SiO2 = Zn + FeO + SiO2              (2.116)

ZnO + Fe = Zn + FeO                                  (2.117)

Остаточное содержание цинка в клинкере составляет 0,1 -1,0 %. В клинкере цинк находится в виде сульфида ( 45%), силиката (20%) феррита (20%), оксида (15%).

Железо при вельцевании кеков способствует восстановлению цинка и и возгону его в газовую фазу. С другой стороны,  образующийся фаялит 2FeO·SiO2 образует с FeO легокоплавкую эвтектику, которая расплавляется при температуре 1180оС. Кроме того, образующееся металлическое железо науглероживается, что приводит к образованию чугуна, мелкие частицы которого свариваются в крупные комья. Поэтому желательно, чтобы зона температур выше 1150оС была, как можно короче.

Глинозём, содержащийся в кеках  снижает извлечение цинка и свинца, так как  образует с ними трудновосстановимые  алюминаты ZnO·Al2O3 и PbO·Al2O3.

Вельц-печь представляет собой стальной вращающийся барабан, расположенный под углом 3-5о к горизонту для обеспечения движения шихты от верхнего загрузочного конца к нижнему. Печь изнутри футерована огнеупорным кирпичём. Малые вельц - печи имеют длину 35-45 м и диаметр 2,5-3,5 м. Время пребывания шихты  такой печи составляет 2-3 часа. Всё большее распространение получают большие печи, длина которых составляет 90-95 м, а диаметр 4,0-4,5 м. Время пребывания шихты в такой печи составляет 4-5 часов.

Извлечение цинка в возгоны составляет 90-93%, а свинца 92-94%.

Вельц-оксиды, получаемые в процессе вельцевания, характеризуются следующим составом, %: 55-64 Zn; 15-20 Pb; 1,1-1,3 Cd; 0,35-0,95 Cu; 2,5-4,5 Fe; 0,25-0,35 As; 0,03-0,06 Sb; 0,25-0,35 Cl; 0,03-0,05 F; 0,1-0,2 In; 0,001-0,01 Tl. Благородные металлы полностью остаются в клинкере.

Для переработки вельц-оксидов в настоящее время применяют, в основном, технологию двухстадийного выщелачивания: нейтральное выщелачивание вельц-оксидов и кислое выщелачивание твёрдого остатка после нейтрального выщелачивания. После очистки от хлора, мышьяка кадмия  нейтральный  раствор направляется на получение цинкового купороса.  Извлечение цинка в раствор  составляет 90%, кадмия в кек 85%. Получающийся в процессе выщелачивания свинцовый кек , содержащий 30-33 % Pb, 13-15 % Zn, 0,35-0,4% Cd, направляется в свинцовое производство.

Состав клинкера колеблется в пределах, %: 0,9-6,0 Cu; 0,7-2.0 Zn; 0,5-1,5 Pb; 20-40 Fe; золото, серебро и компоненты пустой породы.  С целью извлечения из клинкера благородных металлов и меди  он направляется на медное производство.

2.10.2 Переработка цинковых кеков гидрометаллургическим способом.

Гидрометаллургические способы переработки цинковых кеков основаны  на растворении ферритов и сульфида цинка серной кислотой при атмосферном или повышенном давлении с переводом цинка, меди, кадмия, редких металлов и железа в раствор с последующим выделением железа  из раствора  в виде различных соединений.

В настоящее время известны следующие технологические схемы гидрометаллургической переработки цинковых кеков:

- выщелачивание кека под давлением с выделением железа в виде гематита Fe2O3 – гематит- процесс;

- выщелачивание кека при атмосферном  давлении с выделением железа в виде гетита FeООН – гетит- процесс;

- выщелачивание кека при атмосферном  давлении с выделением железа в виде ярозита МеFe3(SO4)2(ОН)6- ярозит- процесс.

Гематит- процесс основан на выщелачивании кека в автоклаве при температуре 110-180оС и концентрации серной кислоты в начале процесса начальной 150-180 г/л и 40-50 г/л в конце процесса. В этих условиях цинк, медь, кадмий, редкие металлы и  железо практически полностью переходят в раствор, из которого путём гидролиза выводится большая часть железа в виде гематита (Fe2O3). Железосодержащий продукт (60 % Fе) перерабатывается на сталелитейных заводах.  Недостатком процесса является необходимость использования дорогой автоклавной аппаратуры.

Этот способ используется в промышленности на японском заводе «Индузима» фирмы «Акита зинк» и в Германии на заводе «Dattelh».

Гетитная технология включает следующие  основные стадии: высокотемпературное кислое выщелачивание цинковых кеков,  восстановление трёхвалентного железа до двухвалентного, нейтрализация раствора, окисление и осаждение железа виде гетита.

По технологии гетит- процесса цинковый кек в течение 6-8 часов выщелачивают отработанным электролитом цинкового производства  при температуре 95оС.  Выщелачивание ведут до остаточного содержания кислоты в растворе 50-60 г/л. Полученный после фильтрации раствора свинцовый кек? содержащий до 25% Pb, 3-4% Zn, благородные металлы и пустую породу, отправляют на свинцовое производство. Выход кека составляет 30-33 % от массы цинкового кека.

В растворе от выщелачивания железо находится в виде сульфата Fe2(SO4)3. предотвращения несвоевременного гидролиза железа при нейтрализации раствора трёхвалентное железо восстанавливают до двухвалентного необожжённым цинковым концентратом:

ZnS + Fe2(SO4)3 = ZnSO4 + 2FeSO4 + S2       (2.118)

Восстановление ведут при  97оС в течение  3-4 часов. Полученный сульфидный кек, содержащий до 20% Zn и 50% S направляют на обжиг в месте с цинковым концентратом.

Раствор, содержащий до 20 г/л цинка и 20-30 г/л двухвалентного железа и 1 г/л трёхвалентного железа, подвергается процессу нейтрализации, которы который осуществляют цинковым огарком:

ZnO + H2SO4 = ZnSO4 + H2O                         (2.119)

В процессе нейтрализации концентрация серной кислоты в растворе снижается до 3 г/л. При этом происходит осаждение трёхвалентного железа. Пульпа подвергается процессу сгущения. Сгущенный продукт возвращают на выщелачивание, а из осветлённого раствора осаждают гетит.

Операцию осаждения железа проводят при температуре 90-95оС в течение 6 часов путём дальнейшей нейтрализации раствора  цинковым огарком, окисления двухвалентного железа кислородом воздуха  до достижения рН раствора 1,5-3,0. Окисленное железо гидролизуется до нерастворимого гетита по реакции:

Fe2(SO4)3 + Н2о = 2FeOOH +3H2SO4                 (2.120)

Гетитный кек содержит 3-4 % цинка. Раствор после отделения гетита направляют на выщелачивание цинкового огарка.

Пo гетитной технологии извлекается 80% Zn, 80% Cd  и 70% Cu.

Достоинством гетитной технологии относятся  высокое извлечение цинка, кадмия и меди, а также то, что происходит на 60-70%  очистка раствора от таких примесей, как мыщьяк, сурьма, германий, фтор, получение богатых свинцовых кеков, в которых концентрируются благородные металлы.

Наиболее широкое применение нашла ярозитная технология переработки цинковых кеков. Она включает высокотемпературное выщелачивание кеков в смеси отработанного электролита и серной кислоты, отстаивание пульпы после выщелачивания, фильтрацию сгущённой пульпы, промывку свинцового кека, нейтрализацию раствора после высокотемпературного выщелачивания вельц-оксидами или цинковым огарком, отстаивание пульпы после нейтрализации, окисление и осаждение железа  из цинксодержащего раствора в виде ярозита, фильтрацию, промывку и сушку ярозитного кека.

По ярозитной технолдогии цинковый кек обрабатывают раствором, содержащим 150-200 г/л серной кислоты при температуре 90-95оС в течение 4-6 часов до остаточной концентрации серной кислоты 60-90 г/л. В процессе выщелачивания протекают реакции:

MeO·Fe2O3 + 4H2SO4 = MeSO4 + Fe2(SO4)3 + 4H2O          (2.120)

MeS + Fe2(SO4)3 = MeSO4 + 2FeSO4 + S         (2.121)

где  Me – Zn, C u Cd

Извлечение  в раствор металлов составляет, %: 94-95 Zn; 93-  70-80 Fe; 93-94 Cu; 94-95 Cd; As; 60Co; 16 Sb.

Раствор после  высокотемпературного выщелачивания содержит 20-25 г/л железа в основном в трёхвалентной форме и значительное количество мышьяка.

Пульпу после выщелачивания подвергают сгущению с последующей фильтрацией сгущённого продукта.

Твёрдый остаток после выщелачивания представляет собой свинцовый кек, обогащённый серебром и золотом. После промывки и сушки его направляют на свинцовое производство.

Раствор, содержащий цинк, кадмий, медь, редкие металлы и железо направляют на нейтрализацию кислоты до содержания 10 г/л. Нейтрализация раствора осуществляется с целью создания необходимых условий, обеспечивающих качественное проведение последующей операции осаждения железа  в виде ярозита. Нейтрализация осуществляется путём подачи в раствор вельц – оксидов или цинкового огарка.

После нейтрализации раствора твёрдую фазу пульпы отделяют от раствора в сгустителях. Сгущённую пульпу возвращают на выщелачивание кеков, а раствор на осаждение железа в виде ярозита.

Ярозит – процесс основан на осаждении из раствора железа в виде нерастворимых комплексных соединений железа и щелочных металлов натрия, калия или аммония. Общая формула соединений может быть записана в виде: MeFe3(ОН)6(SO4)2, где Ме- К, Na, NH4. Целью операции является наиболее полный перевод трёхвалентного железа в комплексное соединение – ярозит.

Образование ярозита происходит в присутствии ионов калия, натрия или аммония по следующим реакциям:

6Fe(OH)SO4 + K2CO3 + 5H2O = 2KFe3(ОН)6(SO4)2 + CO2 +2H2SO4   (2.112)

3[Fe(OH)2]SO4+ K2CO3 +H2O = 2KFe3(ОН)6(SO4)2+ CO2+ H2SO4      (2.113)

3Fe2(SO4)3 + K2CO3 + 11H2O= 2KFe3(ОН)6(SO4)2 + CO2+ 5H2SO4       (2.114)

Для окисления двухвалентного железа используют марганцевую руду (MnO2) или воздух, обогащённый кислородом. Осаждение железа ведут при температуре 90-95оС. После окисления железа  в раствор вводят поташ (К2СО3), соду Na2CO3 или аммиачную воду (NH4OH)  в зависимости от того, какой ярозит нужно получить. Для нейтрализации раствора до рН 1,0-1,5  вводят цинковый огарок. Осадок ярозита сгущают, фильтруют и промывают.

Продолжительность осаждения железа зависит от исходной концентрации ионов трёхвалентного железа и обычно составляет 3-4 часа. За это время всё трёхвалентное железо и до 90% мышьяка и сурьмы осаждаются в железистый кек, который содержит 2-3% цинка.

По содержанию мышьяка, сурьмы, марганца, фтора, хлора и других элементов растворы от переработки цинковых кеков практически не отличаются от растворов, полученных при выщелачивании огарка, и смешиваются с этими растворами.

Ярозитная технология по сравнению с гетитной имеет ряд преимуществ. В ней значительно меньше потери цинка с железистым кеком. При более низком выходе железистого кека, в нём значительно больше содержится железа. Ярозитный кек хорошо отстаивается и промывается, поскольку имеет кристаллическую структуру.

Недостатком ярозитной технологии по сравнению с гетитной является ухудшение очистки раствора от тех примесей, которые практически полностью выводятся с гидроксидами железа (мышьяк,  сурьма, германий, и др.), а также то, что растворы необходимо очищать от остаточного железа.