2.8 Мырышты электролиттік жолмен алу

Электролизге қоспалардан тазартылған мырыш сульфатының күкірт қышқылындағы ерітіндісі беріледі.

Мырышты электролиздеу үрдісінде катод ретінде 1% Ag бар алюминий  қорытпасы қолданылады. Алюминийдің беті мырышпен жабылғаннан кейін катод мырыш электроды болып саналады.

Электролиз үрдісі кезінде катодта сутегі және мырыш иондарының разрядталуы мүмкін:

Zn2+ + 2e = Zn                                                     (4.33)

2H+ +2e = H2                                                        (4.34)

Сутегі иондарының разрядталу потенциалы (= 0) мырыш иондарының разрядталу потенциалынан (= - 0.76 В) көп оң. Сондықтан катодта алдымен сутегі бөлінуі керек. Бірақ бұлай болмайды, өйткені мырышта сутегінің бөлінуі үлкен асқын кернеумен (перенапряжение) жүреді. Бұл сутегінің бөліну потенциалының мырыштың бөліну потенциалынан терісірек болуына әкеледі. Сондықтан мырышты электролиттік алу кезінде бөлінетін сутегінің үлесі 5%-дан аспайды. Сондықтан мырышты электролиздеу үрдісі кезінде сутегі иондарының разрядталуы жоғары асқын кернеуде жүретіндей жағдай жасау керек. Мырыш және сутегінің разрядталу потенциалдарының айырмасы неғұрлым көп болса, сутегінің мырышпен бірге катодта бөліну ықтималдығы соғұрлым аз, мырыштың токтық  шығымы соғұрлым жоғары.

Катодта мырыштың бөлінуі аз асқын кернеуде жүреді. Оның потенциалы Нернст теңдеуімен анықталады:

(4.35)

Бұл теңдеуден мырыш иондарының концентрациясы неғұрлым жоғары болса, мырыш иондарының разрядталу потенциалы соғұрлым оң болатыны көрінеді.

Сутегі иондарының разрядталу потенциалы келесі теңдеумен анықталады:

(4.36)

мұнда  η – асқын кернеу, В.

Электролитте сутегі иондарының концентрациясы көтерілгенде сутегі иондарының разрядталу потенциалы оңға қарай жылжиды, ал пайда болатын асқын  кернеу теріс жаққа қарай жылжытады. Сутегі иондарының асқын кернеуі ток тығыздығына және температураға байланысты өзгереді. Ток тығыздығын арттырып, температураны төмендеткенде катодта сутегі бөлінуінің асқын кернеуі жоғарылайды. Сондықтан мырыштың ток бойынша шығымын арттыру үшін электролиз үрдісін жоғары ток тығыздығында және төменгі температурада жүргізу қажет.

Анод ретінде құрамында  1% Ag бар қорғасын балқымасы қолданылады. Анод ерімейді. Мырыш электролизі кезінде онда келесі процестер жүреді. Алдымен анод потенциалы - 0,34В болғанда қорғасын еріп, күкірт қышқылының ерітіндісінде аз еритін тұз PbSO4 түзеді.

Pb2+ + 2e + SO42+ = PbSO4                                         (4.37)

Қорғасын сульфатының кристалдары анодтың бетінде түзіліп, кеуекті қабыршақ түзеді, ол токты нашар өткізеді. Металдық қорытпаның ауданы кішірейгендіктен анодтық ток тығыздығы артады, анод потенциалы электр оңға қарай жылжиды.  Анод потенциалы + 0,65 В жеткенде қабыршық тесіктеріндегі қорғасын тотығады:

Pb – 4e + 2H2O = PbO2 + 4H+                                      (4.38)

Электрөткізгіштігі PbSO4–тікінен де нашар қорғасын оксидтері қабыршық тесіктерін жапқанда анодтың поляризациялануы қайтадан жүреді. Анодтың потенциалы +0,95 В жеткенде PbSO4-тің тотығу процесі  басталады:

PbSO4 – 2e + 2H2O = PbO2   + H2SO4 + 2H+                (4.39)

Осы процестің жүруінің нәтижесінде анодтың барлық беті PbO2 қабыршығымен жабылады, ал анод потенциалы +1,229 В жеткенде оттегінің бөліну процесі басталады:

2Н2О – 4е =  4Н+ + О2                                                    (4.40)

(4.40) реакция негізгі анодтық процесс.

Анодта негізгі реакциядан басқа қосымша процесстер жүреді.

Ерітіндінің құрамындағы марганец иондары анодта келесі реакция бойынша тотығады:

Mn2+ +2H2O – 2e = MnO2 + 4H+	      (2.96)

Mn2+ +4H2O – 5e = MnO + 8H+                (2.97)

Тотыққан марганец иондары катодтық кеңістікке түседі де, қайтадан Mn2+ дейін тотықсызданады. Бұл реакциялардың жүруі мырыштың ток бойынша шығымын төмендетеді.

Марганец анодта біртіндеп тотығып, ерімейтін MnO2 оксидінен шлам түзеді. Бұл шламда зиянды қоспалардың белгілі бір мөлшері жиналады (As, Sb, Ge, Cu, Ni, Pb), бұл олардың электролиттен шығарылуына ықпал етеді, сондықтан мырыш шығымын арттырады.

Марганец диоксидінің пайда болған гидраттары анодқа түсіп, оны коррозиядан қорғайды, ал катодта олар катодтың бетін тегістейтін беттік-белсенді зат ретінде әрекет етеді. Сонымен қатар, Mn2+ иондары Cl-иондарының тотығуы нәтижесінде анодтың коррозиясына жол бермейді. Анодта электролиз жағдайында газ тәрізді хлорды шығаруға болады:

2Cl- - 2e = Cl2.                                (2.98)

Газ тәрізді хлор цех атмосферасын қатты уландырады және анодты бұзады. Электролитте Mn2+ иондары болған кезде газ тәрізді хлор реакцияның жүруіне байланысты бөлінбейді:

Mn2+ + Cl2 + 2H2O = MnO2 + 2HCl + 2H+                    (2.99)

Электролиттегі марганецтің мөлшері шамамен 3 г/л болғанда, электролиз процесіне жағымды әсер етеді.

Мырышты электролиздеу  үрдісінде электролит ретінде, құрамында 100-150 г/л мырыш бар, қоспалардан тазартылған бейтарап ерітінді қолданылады. Ваннадағы кернеулік  3,3-3,8 В. Электролизді ерітіндіде 40-60 г/л мырыш қалғанша жүргізеді. Қолданылған эдектролитте 90-120 г/л H2SO4   болады. Электролиттік ваннада мырыштың концентрациясын тұрақты ұстап тұру үшін электролитті 3-5 л/мин жылдамдықпен айналым (циркуляция) жасайды. Мырышты электролиттік жолмен алатын көптеген зауыттарда ток тығыздығы 300-500 А/м2 болады. Катодтардың өсу уақыты әдетте 24 сағат. Электролитің температурасы 30-400С. Электр тоғын өткізгенде электролит қызады, сондықтан оны әртүрлі әдістермен суытады: орталықтандырылған вакуумды буландыру, градирнялар қолдану және жергілікті ирек құбырлар (змеевиктер) қолдану арқылы.  Мырыштың ток бойынша шығымы 90 – 95 %. Электр энергиясының шығыны 1 т. мырышқа шаққанда  3100-3800 кВт-сағ.

Электролиттегі қоспалар электролиз кезінде өздерін әртүрлі ұстайды.

Мырышқа қарағанда потенциалдары оң электрлі қоспалар Cu, Ni, Co мырышпен бірге катодта қона алады. Олардың бөлінуі тұнбаны ластаумен қатар, катодта сутегі аз асқын кернеумен бөлінетін аумақтардың түзілуі нәтижесінде, ток бойынша шығымды азайтады.

Темір катодтық тұнбаны ластамайды, бірақ катодта тотықсыздану және анодта тотығуының нәтижесінде ток бойынша шығымды азайтады.

Қорғасын мен кадмий ток бойынша шығымға көп әсер етпейді, бірақ катодты механикалық түсу арқылы ластай алады.

Сілтілік және жерсілтілік металдардың иондары, мырышқа қарағанда электртерістік потенциалдары артық болғандықтан, катодта қонбайды, олар электролитте жиналады.

Катодтық тұнбаға келесі талаптар қойылады: олар тегіс және тығыз болу керек. Ондай тұнба алу үшін электролитке беттік активті зат ретінде столяр клейін қосады.

Катодтан сырылып алынған беттер жуылған соң индукциялық пештерде 5000С температурада балқытылып құйма қалыптарға құйылады, суыған соң тұтынушыларға жіберіледі.

2.8.1 Электролиз процесінің аппаратурасы

Мырыштың электролиттік өндірісі темір немесе полимербетоннан жасалған қорап түріндегі ванналарда жүзеге асырылады.( Сурет 1).

Сурет 1 Темірбетонды электролиздік ваннаның құрылғысы

1 – жақтау; 2 – винипластты төсеу; 3 – оқшаулағыш; 4- ванна корпусы; 5 – ағызу шүмегі; 6- электролитті шығаруға арналған тесік; 7- электродтар.

Ваннаның ішкі қабырғасы қорғасын жаймаларымен, немесе полихлорвинилмен немесе винипластпен шегенделген.

Ваннаның корпусы биіктігі 2 м тіректерде орналасқан темірбетон жақтауына орнатылады.. Ванна төрт оқшаулағышқа сүйенеді. Электролитті ваннадан шығару үшін ағызу шүмектері, ал электролитті шығару және ваннадан шламды шығару үшін ваннаның түбіндегі тесік қарастырылған. Ванна ішкі өлшемдермен сипатталады 2,08-2,18×0,86-0,91× 1,45-1,50 м. Ваннаға 28-32 катод және 29-33 анод орнатылады. Ваннадағы анодтардың саны катодтардың санынан бірге асады. Катодтар мен анодтардың саны ваннаның мөлшеріне және электродтар арасындағы қашықтыққа байланысты. Бір атаудағы электродтардың осьтері арасындағы қашықтық 58-60 мм құрайды. Көптеген шетелдік зауыттарда ол 70-80 мм. Ванна 15-20 кА токқа арналған. Бірнеше электролиз ванналары блокқа, ал блоктар серияға топтастырылған. Ваннада катодтар мен анодтар параллель электр арқылы қосылады (катодтар тұрақты токтың теріс полюсіне, анодтар оңға қосылады). Блоктағы ванналар қатармен қосылған, ал сериялары параллельді.

Анодтар 99,99% таза қорғасыннан 1% Ag қоспасымен құйылады. Анодтың беті гофрленген. Анодты штангаларды  мысты қорғасындалған шиналардан жасайды және анодтарға күйдіре пісіреді. Анодтардың шеттері ағаштан, престелген шыныдан немесе винипласттан жасалған шектеулерді күшейтеді. Бұл шектегіштер катодтың шетіне сүйенеді. Олар электродтардың орнын бекітеді, қысқа тұйықталудың алдын алады және электролиттің айналымын жақсартады.

Катодтар қалыңдығы 3-4 мм алюминий жаймаларынан жасалады. Дендриттің түзілуін болдырмау үшін катодтар анодтарға қарағанда 20-25 мм кеңірек және ұзағырақ жасалады. Катодтың шетіне оларға мырыш бөлінуінің алдын алу мақсатында ағаш немесе резеңке рейкалар кигізіледі. Катод жаймасы алюминий штангаға дәнекерленген, оның бір ұшында мыс байланысы бекітілген немесе дәнекерленген. Тәулігіне бір рет катодтар ваннадан шығарылып, катод тұнбасын қырып алуға жіберіледі.

Мырышты электролиттік өндіру процесінде ванналарды қызмет көрсетуі келесі технологиялық операциялардан тұрады:

- электролиттің құрамы мен температурасын бақылау;

- катод жаймасын мезгіл-мезгіл қырып алу;

- ванналардың, ирек түтіктердің түйіспелерінің жай-күйін бақылау;

- айналым жылдамдығын реттеу;

- ванналар мен анодтарды шламнан мерзімді тазарту.