Лекция 13

ПРОИЗВОДСТВО СТАЛИ В ЭЛЕКТРОДУГОВЫХ ПЕЧАХ

Электроплавка – наиболее совершенный способ получения стали, имеющий ряд преимуществ по сравнению с производством стали в конвертерах и мартеновских печах. Простота регулировки теплового режима и высокие температуры процесса позволяют использовать шлаки высокой основности, что облегчает более полное удаление из металла вредных примесей. Восстановительная атмосфера печи способствует глубокому раскислению стали. В электрических печах выплавляют высококачественные конструкционные, инструментальные, жаростойкие и другие специальные стали и сплавы.

Для выплавки стали применяют дуговые и индукционные электрические печи. Вместимость наиболее широко применяемых дуговых печей колеблется в широких пределах 0,5…360 т. Печи средней и большой вместимости обычно используют на металлургических заводах для получения слитков, а печи малой вместимости – на машиностроительных предприятиях при производстве стальных отливок. Источником теплоты в печах является электрическая дуга, которая возникает между графитовыми электродами и металлической шихтой.

Схема устройства дуговой электропечи с тремя электродами приведена на рис. 1. Печь имеет цилиндрический сварной кожух с плоским или сферическим дном. Изнутри печь футерована огнеупорным кирпичом. Сверху печи расположен съемный свод 8 с тремя отверстиями для электродов, снизу - подина 6.  Электроды   9  удерживаются  электрододержателями и автоматически перемещаются по вертикали с помощью механизма подъема и опускания электродов 10. Механизм наклона печи 3 позволяет устанавливать печь под углом к ее вертикальной оси, при этом сектор наклона печи 5 перемещается по ее опоре 4. При выпуске стали печь наклоняют в сторону выпускного отверстия с желобом для выпуска металла 7, при скачивании шлака – в сторону загрузочного окна.

Первичная обмотка трансформатора 1 печи питается переменным током высокого напряжения 6…30 кВ, который на вторичной обмотке преобразуется в ток низкого напряжения нескольких ступеней от 90 до 280 В. К электрододержателям ток подводится с помощью гибких токопроводящих кабелей 2 и медных шин.

1 – трансформатор; 2 – токоподводящие кабели; 3 – механизм наклона печи; 4 – опора; 5 - сектор наклона печи; 6 – подина; 7 – желоб для выпуска металла; 8 – свод; 9 – электроды; 10 – механизм подъема и опускания электродов

Рисунок 9.1 - Схема дуговой электропечи

Шихта состоит из стального и чугунного лома, легированных отходов, чушкового чугуна, флюсов, железной руды, легирующих добавок. Загрузку шихты в печь производят сверху с помощью бадьи с открывающимся дном или грейфером. Лишь печи малой вместимости загружают шихтой через загрузочное окно. Плавка в электродуговых печах ведется основным и кислым процессами. Чаще применяют основной процесс. При основном процессе футеровка подины и стен печи выполняется из основных огнеупоров (магнезит, доломит), при кислом процессе – из кислых (динас).

Применение кислорода позволяет значительно интенсифицировать процесс плавки, ускорить окисление углерода и других примесей. Вдувание кислорода в ванну сокращает время расплавления шихты и нагрева металла, что уменьшает длительность окислительного периода. При этом уменьшается опасность дополнительного загрязнения металла неметаллическими включениями и газами. Особенно целесообразно применение кислорода при выплавке коррозионно-стойких и других сталей с низким содержанием углерода. Применение кислорода сокращает продолжительность электроплавки на 30…35 %, снижает расход электроэнергии на 20…25 % с одновременным улучшением качества стали.

После окончания окислительного периода начинается восстановительный период плавки. Основными задачами восстановительного периода являются раскисление стали, удаление серы, корректировка химического состава и температуры металла.

Сразу после скачивания окислительного шлака сталь раскисляют, присаживая на зеркало металла раскислители в виде молотых  ферромарганца, ферросилиция и др. Затем наводят новый известковый шлак в количестве 2,0…3,5 % от массы металла. Для более глубокого раскисления металла шлак дополнительно обрабатывают смесью раскислителей с порошком кокса. Раскисление шлака способствует восстановлению FеО.

В ходе восстановительного периода в печи образуется белый шлак с малым содержанием FеО и высокой основностью.

Белый шлак обеспечивает глубокую десульфурацию стали:

|  | FеS + С + СаО = СаS + Fе + СО | (1) |
| --- | --- | --- |
|  | МnS + С + СаО = СаS + Мn + СО | (2) |

Более глубокая десульфурация металла в электропечах по сравнению с мартеновскими печами обусловлена повышенной температурой процесса, высокой основностью шлака и низким содержанием в нем оксидов железа.

Плавка завершается введением в печь небольших количеств раскислителя (ферросилиция), а затем легирующих элементов. После этого производят небольшую выдержку до их полного усвоения перед выпуском стали в ковш.

После каждой плавки и выпуска стали производят осмотр поверхности футеровки печи и при необходимости производят ее заправку порошкообразным огнеупором.

Технико-экономические показатели электродуговых печей зависят от их вместимости и технологии ведения плавки. С увеличением вместимости расход электроэнергии на 1 т стали уменьшается. Для печей вместимостью 100 т расход электроэнергии составляет в среднем 575 кВт/ч; расход графитовых электродов – 6…9 кг/т стали.

Плавку в кислых электродуговых печах обычно применяют в литейных цехах при производстве фасонных стальных отливок. Печи имеют кислую футеровку и плавка ведется под кислым шлаком, содержащим до 65 % SiO2. Из-за невозможности удаления вредных примесей в шихте используют только чистые исходные материалы (стальной лом и отходы собственного производства). В окислительный период вводят небольшие порции железной руды, чистой по сере и фосфору. Кипение ванны при кислом процессе также важно для качества стали, как и при основном, так как в этот период металл перемешивается и из него удаляются газы и неметаллические включения. После окислительного периода шлак частично обновляют, вводя свежие шлакообразующие добавки – кварцевый песок, шамотный бой и др. Шлак раскисляют молотым ферросилицием и коксом. После получения заданного содержания углерода проводят раскисление  стали силикомарганцем и алюминием.

Плавка в кислой электродуговой печи является  одношлаковым  процессом и имеет меньшую продолжительность, чем при основном процессе. Кислая футеровка дешевле основной и более стойкая, чем основная. Полученный металл имеет меньшую газонасыщенность и повышенную жидкотекучесть, что особенно важно для производства фасонного литья. Вместимость таких печей - 1…5 т.