Лекция 14

Генерация за счет электрической энергии в электродуговых печах

Теплогенерация за счет электрической энергии нашла широкое применение в промышленности. Это обусловлено тем, что по сравнению с другими способами генерации тепла электрическая энергия обладает значительными

преимуществами:

-относительно легким преобразованием определяющих параметров (напряжения, силы тока, частоты);

-возможностью передачи на большие расстояния с высоким КПД;

-возможностью плавного регулирования потребляемой мощности и максимального коэффициента преобразования при теплогенерации.

Генерация теплоты за счет электрической энергии позволяет:

-широко использовать автоматизацию теплового и технологического процессов;

-дает возможность концентрации большой энергии в малых объемах рабочего пространства печей (вакуумных, дуговых, электронно-лучевых), что позволяет получать высокие температуры и скорости нагрева материала;

-преобразовывать электрическую энергию в тепловую в отсутствии воздуха (в вакууме или в защитной атмосфере), что значительно повышает коэффициент использования энергии и дает возможность проводить безокислительный нагрев, получать сверхчистые, высокореакционные и тугоплавкие материалы. Этот фактор значительно улучшает условия труда.

Наряду с большими преимуществами электронагреву свойственны определенные недостатки:

-капитальные затраты на сооружение электрических печей обычно больше, чем при строительстве топливных печей, в связи с их сравнительной сложностью и использованием более дорогих материалов;

-надежность и долговечность электрических печей ниже;

-эксплуатация электрических печей и установок находится в жесткой зависимости от обеспеченности предприятия электроэнергией и работы энергосистемы.

В ряде случаев технико-экономические показатели работы электрических печей из-за вышеперечисленных недостатков оказываются выше таковых для топливных печей. Поэтому применение электронагрева в каждом конкретном случае должно быть экономически и технически обосновано.

Дуговая сталеплавильная печь является печью периодического действия, в которой потребление мощности в различные периоды технологического процесса плавки существенно различается. Плавка в такой печи состоит из следующих характерных периодов:

1) период расплавления;

2) окислительный период;

3) период рафинировки металла;

4) период межплавочного простоя.

Во время расплавления происходит нагрев загрузки (обычно в виде стального лома, или скрапа) до температуры плавления и расплавления загрузки. В этот период печь потребляет преобладающую часть электроэнергии, причем чем больше средняя активная мощность печи, тем, при прочих равных условиях, меньше длительность расплавления.

В окислительный период потребляемая печью мощность существенно сокращается, так как необходимый перегрев жидкого металла, а также нагрев и расплавление шлакообразующих материалов в значительной мере осуществляются за счет экзотермических реакций окисления различных элементов в ванне печи, особенно при продувке ванны кислородом. В ряде случаев начальная стадия окислительного периода совмещается с расплавлением, для чего в печь наряду со стальным ломом загружаются шлакообразующие материалы, и к концу периода расплавления в ванне печи имеются нагретый до требуемой температуры жидкий металл и расплавленный шлак.

В период рафинировки металла печь потребляет энергию, необходимую для расплавления восстановительного шлака, расплавления легирующих добавок, перегрева металла до температуры выпуска и для покрытия потерь. Средняя активная мощность печи в период рафинировки обычно значительно ниже, чем в период расплавления. В период межплавочного простоя осуществляются различные технологические операции без потребления мощности из сети, а именно: слив металла, заправка футеровки печи и загрузка печи для очередной плавки.

При непрерывном технологическом процессе, характерном для выплавки стали на металлургических заводах, когда плавка производится за плавкой с обычным межплавочным простоем (круглосуточная работа печи), тепловые потери в период межплавочного простоя компенсируются при последующей плавке. В этом случае можно с достаточной для технических расчетов точностью принимать, что компенсация этих потерь происходит в период расплавления следующей плавки. При прерывистом технологическом процессе, например при двухсменной или односменной работе печи с перерывами на выходные дни, что характерно для многих дуговых печей в литейных цехах машиностроительных заводов, потери тепла за время простоя печи обычно компенсируются в течение нескольких 1 последующих плавок. В отдельных случаях практикуется предварительный подогрев частично остывшей футеровки включением печи на пониженной мощности перед началом рабочего дня. Для каждого из перечисленных выше периодов плавки может быть составлен свой энергетический баланс со всей совокупностью статей прихода и расхода энергии. В периоды расплавления, окислительный и рафинировки приход энергии происходит в основном за счет электрической энергии и энергии экзотермических химических реакций (иногда следует также учитывать теплосодержание загружаемых в печь материалов), а статьями расхода энергии являются:

1) полезное тепло на нагрев и расплавление металла, шлака, а также легирующих элементов и вспомогательных добавок;

2) тепловые потери печи за соответствующий период плавки;

3) тепловые потери печи за предшествующий период плавки, если эти потери не были компенсированы в тот период;

4) потери энергии на разогрев футеровки до установившегося теплового режима (при прерывистом процессе работы печи с существенным охлаждением футеровки во время длительного простоя или на первых плавках после смены футеровки при непрерывном процессе работы печи);

5) электрические потери установки печи.

В период обычного межплавочного простоя прихода энергии в дуговой сталеплавильной печи нет, а расход энергии имеет место в результате тепловых потерь. Лишь в отдельных случаях при длительных межплавочных простоях печи с существенным остыванием футеровки в этот период осуществляется подвод энергии для частичной или полной компенсации тепловых потерь (за счет электрической энергии или за счет тепловой энергии, например, посредством топливно-кислородных горелок). Строгий энергетический баланс каждого периода плавки составляется с учетом материального баланса соответствующего периода, что дает возможность определить теплосодержание всех вносимых в печь материалов, полезный расход энергии, приход и расход тепла за счет химических реакций, а по итоговым расходным показателям – рассчитать удельный расход электроэнергии и всей энергии на единицу массы выплавляемого в печи металла. Сводный энергетический баланс плавки в целом получается суммированием всех статей прихода и расхода энергии за все периоды плавки. Составление материально–энергетического баланса плавки дуговой сталеплавильной печи представляет собой длительную и трудоемкую работу, которая может быть выполнена только на действующей печи, причем достоверность полученных результатов зависит от ряда факторов, в том числе от количества балансовых плавок, проведенных в равных условиях.