Лекция 13

Электрдоғалы пештерде болатты өндіру

Қазіргі уақытта болатты балқыту үшін электр пештері кеңінен қолданылады. Электр пештерінің негізгі артықшылықтары:

- металлды тез қыздыру мүмкіндігі, бұл пешке көптеген легірленген қоспаларды енгізуге мүмкіндік береді;

- тотықтырғыш, тотықсыздандырғыш, бейтарап немесе вакуумдық атмосфераны құру мүмкіндігі, бұл кез-келген құрамдағы болатты балқытуға, металды тотығуға мүмкіндік береді, металл емес қоспалардың ең аз мөлшерін құрайды;

- металл температурасын бірқалыпты және дәл реттеу мүмкіндігі.

Сондықтан электр пештері жоғары легірленген, құрылымдық, арнайы болаттар мен қорытпаларды балқыту үшін қолданылады.

Балқыту пештері келесідей түрде болады:

- доғалы;

- индукциялық.

Электрлік болаттың едәуір бөлігі доғалық пештерде балқытып шығарады. Индукциялық пештерде болатты өндірудің мөлшері аз  болып келеді.

Электрбалқыту – болат өндірісіндегі конвертер мен мартен пештеріне қарағандажетілдірілген әдісі болып табылады.  Жылу режимін және жоғары технологиялық температураны реттеудің қарапайымдылығы жоғары негіздегі шлактарды қолдануға мүмкіндік береді, бұл металлдан зиянды қоспаларды толығымен алып тастауды жеңілдетеді. Пештің тотықсыздандырғыш атмосферасы болаттың терең қышқылсыздануына ықпал етеді. Электр пештерінде жоғары сапалы құрылымдық, аспаптық, ыстыққа төзімді және басқа да арнайы болаттар мен қорытпалар балқытылады.

Болатты балқыту үшін доғалы және индукциялық электр пештері қолданылады. Ең көп қолданылатын доғалық пештердің сыйымдылығы 0,5...360 тонна аралығында болады, орташа және үлкен сыйымдылықтағы пештер әдетте құймаларды алу үшін металлургиялық зауыттарда, ал төмен сыйымдылықтағы пештер болат құймаларын өндіру кезінде машина жасау кәсіпорындарында қолданылады. Пештердегі жылу көзі-графит электродтары мен металл зарядының арасында пайда болатын электр доғасы.

Үш электродты доғалы электр пешінің құрылымы 1-ші суретте көрсетілген. Пеште жалпақ немесе сфералық түбі бар цилиндрлік дәнекерленген бүркеніші бар. Ішінде пеш отқа төзімді кірпішпен қапталған. Пештің жоғарғы жағында электродтарға арналған үш саңылауы бар 8 алынбалы күмбезден,  төменгі жағында  табаны 6 бар. Электродтар 9 электрод ұстағыштармен ұсталады және  электродтарды көтеру және түсіру механизмі 10 арқылы автоматты түрде тігінен жылжиды. Пештің еңкіштеу механизмі 3, пешті оның тік осіне бұрышпен орнатуға мүмкіндік береді, ал пештің еңкіштеу секторы 5 оның тірегі 4 бойымен қозғалады. Болатты шығару кезінде пешті металды шығаруға арналған науасы бар шығатын тесікке қарай 7, қожды шығару кезінде – тиеу терезесіне қарай еңкейтеді.

Пештің трансформаторының 1 бастапқы орамасы 6...30 кВ жоғары кернеулі айнымалы токпен қоректенеді, ол екінші реттік орамада 90-дан 280 В-қа дейінгі бірнеше сатылы төмен кернеулі токқа айналады.

Электр ұстағыштарға ток 2 икемді ток өткізгіш кабельдер мен мыс шиналардың көмегімен жеткізіледі.

1 – трансформатор; 2 ток өткізгіш кабельдер; 3 – пештің еңкіштеу механизмі; 4 – тірегіш; 5 - пештің еңкіштеу секторы; 6 – табан; 7 – металды шығаруға арналған науа; 8 – күмбез; 9 – электродтар; 10 – электродтарды көтеру және түсіру механизмі

Сурет1 – Доғалық электрпешінің сұлбасы

Шикіқұрам болат және шойын сынықтарынан, қоспаланған қалдықтардан, құйма шойыннан, ағындардан, темір рудасынан, легірлеуші қоспалардан тұрады. Шикіқұрамды пешке тиеуді ашылатын түбі немесе грейфері бар қауғаның көмегімен жоғарыдан жүргізеді. Тек сыйымдылығы аз пештер жүктеу терезесі арқылы шикіқұраммен жүктеледі. Электр доғалы пештерде балқыту негіздікі және қышқылдық процестермен жүзеге асырылады. Көбінесе негіздік процесс қолданылады. Негіздік процесте пештің табаны мен қабырғаларын төсеу негіздікі отқа төзімді заттардан (магнезит, доломит), қышқылдық процесте – қышқылдан (динас) жасалады.

Оттегіні қолдану балқыту процесін едәуір күшейтеді, көміртегі мен басқа қоспалардың тотығуын тездетеді. Ваннаға оттегінің үрлеуінің нәтижесінде шикіқұрамның еру уақытын қысқартады және металды қыздырады, бұл тотығу кезеңінің ұзақтығын азайтады. Бұл металды металл емес қоспалармен және газдармен қосымша ластау қаупін азайтады. Коррозияға төзімді және құрамында көміртегі аз басқа болаттарды балқыту кезінде оттегін қолдану әсіресе орынды. Оттегіні қолдану электрбалқытуының ұзақтығын 30 – 35% қысқартады, Болат сапасын жақсартумен бірге электр энергиясын тұтынуды 20 – 25% төмендетеді.

Тотығу кезеңі аяқталғаннан кейін тотықсыздандыру кезеңі басталады. тотықсыздандыру кезеңінің негізгі міндеттері болатты тотықтыру, күкіртті кетіру, металдың химиялық құрамы мен температурасын реттеу болып табылады.

Тотықтырғыш қожды жүктегеннен кейін бірден болат металл айнасына ұнтақталған ферромарганец, ферросилиций және т.б. түрінде тотықтарғыштардыі орналастырып, содан кейін металл массасының 2,0...3,5% мөлшерінде жаңа әк қожын әкеледі. Металды тереңірек залалсыздандыру үшін қож кокс ұнтағы бар дезоксидтендіргіштердің қоспасымен қосымша өңделеді. Қождың тотығуы FеО –ң тотықсыздануына ықпал етеді. Тотықсыздандыру кезеңінде пеште аз мөлшерде Feo және жоғары негізділігі бар ақ қож пайда болады.

Ақ қож болаттың терең сульфидсізденуін қамтамасыз етеді:

|  | FеS + С + СаО = СаS + Fе + СО | (1) |
| --- | --- | --- |
|  | МnS + С + СаО = СаS + Мn + СО | (2) |

Мартен пештерімен салыстырғанда электр пештеріндегі металды терең күкіртсіздендіру процестің жоғары температурасына, қождың жоғары негізділігіне және ондағы темір оксидтерінің төмен болуына байланысты. Балқыту пешке аз мөлшерде дезоксидті (ферросилиций), содан кейін легірлеуші элементтерді енгізумен аяқталады.

Болатты әрбір балқытудан және шығарғаннан кейін пештің шегендеу бетіне тексеру жүргізіледі және қажет болған жағдайда оны ұнтақ тәрізді отқа төзімді затпен толтыру жүргізіледі.

Электр доғалы пештердің техникалық-экономикалық көрсеткіштері олардың сыйымдылығы мен балқыту технологиясына байланысты. Сыйымдылықтың жоғарылауымен 1 тонна болатқа электр энергиясының шығыны азаяды. Сыйымдылығы 100 тонна пештер үшін электр энергиясының шығыны орта есеппен 575 кВт / сағ құрайды; графит электродтарының шығыны – 6...9 кг/т болат.

Қышқылдық электрлі доғалы пештерде балқыту әдетте фасонды құйма болат құймаларын өндіруде құю цехтарында қолданылады. Пештерде қышқылды шегені бар және балқыту 65% SiO2 дейін қышқыл қождың астында жүргізіледі. Шикіқұрамдаағы зиянды қоспаларды жою мүмкін болмағандықтан, тек таза бастапқы материалдар (болат сынықтары мен өз өндірісінің қалдықтары) қолданылады. Тотығу кезеңінде күкірт пен фосфорға таза темір рудасының кішкене бөліктері енгізіледі. Ваннаның қышқылдық процесс кезінде қайнату болаттың сапасы үшін де маңызды, өйткені осы кезеңде металл араласып, одан газдар мен металл емес қосындылар алынады. Тотығу кезеңінен кейін қож ішінара жаңарып, жаңа қож түзетін қоспаларды – кварц құмын, отты шайқауды және т.б. енгізеді. Көміртектің белгілі бір мөлшерін алғаннан кейін болат силикомарганец және алюминиймен дезоксидтеледі.

Қышқылдық электрлі доғалы пеште балқыту бір қожды процесс болып табылады және негздік процеске қарағанда ұзақтығы аз болады. Қышқылдық шегендеу негізгіге қарағанда арзан және төзімді. Алынған металдың газға қанығуы аз және сұйықтықтың жоғарылауы байқалады, бұл құю өндірісі үшін өте маңызды. Мұндай пештердің сыйымдылығы-1 ... 5 тонна.