Лекция 12

1 Конвертерлік процестердегі жылулық және температуралық режимдңрі конвертерных процессов

Балқытудың жылу және температуралық режимдері болаттың сапасына, оның шығымына, қождың түзілуіне және шегенннің төзімділігіне айтарлықтай әсер етеді.

Дәстүрлі конвертерлік процестерде шикіқұрам бастапқы орташа температурадан балқудың соңында қажетті температураға дейін металл қоспаларының тотығуынан пайда болатын жылу әсерінен толығымен қызады. Бұл олардың болат балқыту процестерінің басқа түрлерінен түбегейлі айырмашылығы, себебі оларда сыртқы энергия көздерінен алынған жылу жұмсалады: отынды жағу, электр доғасы және т. б.

Шикіқұрам компоненттерінің әрқайсысы материалдың энтальпиясына байланысты конвертерге физикалық жылу әкеледі. Физикалық жылудың негізгі көзі – сұйық шойын. Температураға байланысты (1200-ден 1400°C-қа дейін) сұйық шойынның әр тоннасы конвертерге 1,11-ден 1,29 МДж-ге дейін жылу әкеледі. Егер материалда конвертрлеу кезінде тотығатын элементтер болса, онда ол осы элементтердің тотығуы нәтижесінде пайда болатын химиялық жылуды да қосады:

ΔQi = mi · ΔCi · Qi,

мұнд mi – i-ші элементтің массасы;

ΔCi — тотығудың нәтижесінде берілген шикіқұрамдық материалдағы i-ші элементтің концентрациясының өзгерісі;

Qi — i-ші элементтің масса бірлігіне бөлінетін жылу.

Баланстың кіріс бөлігін құрайтын жалпы енгізілген жылу көбінесе балқыту өнімдерін (металл, шлак, газдар және т.б.) жылытуға жұмсалады. Бұл жағдайда балқытудың жылу балансы, яғни кіріс-жылу шығыны, үрлеудің соңында металл технологиялық нұсқаулықта қарастырылған оңтайлы температураға ие болатындай болуы керек.

Жылу балансының жеке бөліктері арасында жылуды қайта бөлу көбінесе қолданылатын шойындардың құрамымен және тотыға үрлеудегі оттегінің құрамымен анықталады. Конвертерлік ваннаның температурасында шойынға кіретін элементтің 1 кг оттегімен тотығу процесінде пайда болатын жылу (бірінші саны 1200, екіншісі 1600 °С):

Si + O2 → SiO2; ΔQ = 26 (25,4) кДж/кг;

Mn + 1/2O2 → MnO; ΔQ = 6,4 (6,3) кДж/кг;

Fe + 1/2O2 → FeO; ΔQ = 4,1 (4) кДж/кг;

C + 1/2O2 → CO; ΔQ = 11,3 (11,1) кДж/кг;

C + O2 → CO2; ΔQ = 33,1 (32) кДж/кг;

2P + 5/2O2 → P2O5; ΔQ = 19,8 (16,5) кДж/кг.

Конвертер ваннасына енгізілген жылудың негізгі бөлігі металды және пайда болған қожды белгіленген температураға дейін қыздыру үшін жұмсалады. Сонымен қатар, Үрлеу кезінде пайда болған газдар және ваннадан шыққан үрлеудің инертті компоненттері (азот, аргон) жылуды да алып тастайды, соңында жылу конвертер шегендері мен арматуралар арасындағы салқындатқышты қыздыруға және басқа жылу шығынын өтеуге кетеді.

Сұйық болатты жылытуға арналған жылу шығыны барлық процестер үшін шамамен бірдей, ал қожды жылытуға кететін жылу шығыны пайда болған қождың мөлшеріне, қышқыл процестердегі минималды және жоғары фосфорлы шойынды қайта өңдеу кезінде максималды мөлшеріне байланысты.

Шығатын газдармен жылу шығыны үрлеу құрамымен анықталады. Егер ауа тотықтырғыш зат ретінде қызмет етсе, ваннадан өтетін азотты жылытуға айтарлықтай жылу жұмсалады. Металды техникалық таза оттегімен үрлеу кезінде конвертерден жылу тек көміртегі тотығуының газ тәрізді өнімдерімен (СО, СО2) алынады, ал шығатын газдардағы шығындар екі-үш есе азаяды.

Жоғарыдан және төменнен оттегімен үрлеу процестерінде көміртектің тотығуы әдетте химиялық жылудың негізгі (50% - дан астам) көзіне айналады, тек жоғары фосфорлы шойындарды қайта өңдеу кезінде қалған қоспалардың тотығуы көміртектің тотығуынан бөлінетін жылу мөлшерін береді.

Балқытудың температуралық режимі көбінесе қолданылатын салқындатқыштардың түрі мен жағдайына байланысты. Егер ванна негізінен үрлеуді бастамас бұрын конвертерге  енгізілетін сынықпен салқындатылса, онда суық сынықпен байланысқан сұйық шойын оның қызуының бір бөлігін оны жылытуға береді. Қалыңдығы аз және беті үлкен (жеңіл) сынықтардың бөліктері тез қызады (шойынның физикалық жылуының едәуір бөлігін және тазартудың басында қоспалардың тотығуынан пайда болатын жылуды таңдайды) және ваннаның температурасын төмендеді.

Қождың пайда болуын жақсарту және әктің ұсақ фракцияларын алып тастау арқылы шығындарды азайту үшін оның негізгі бөлігі (60-тан 80% - ға дейін) Үрлеудің басында немесе үрлеу барысында енгізіледі. Бұл ваннаны одан әрі салқындатады және қолайлы жылу балансын алуды қиындатады.

Болаттың жылу мөлшері жылу балансының негізгі шығын статьясы болып табылады және 51-ден 66%-ға дейін құрайды, ол оттегімен үрлеу кезінде максималды болады. Металл компоненттерінің тотығу реакциясы кезінде пайда болатын барлық жылудың шамамен 70%-ы металды және қожды қыздыруға жұмсалады, шойынды төменнен ауамен үрлеу кезінде 40-тан 55%-ға дейін жұмсалады. Энергияны пайдалану коэффициентінің мәні өте жоғары, әсіресе оттегімен үрлеу үшін. Бүйірлік тазарту кезінде жылудың пайдалы сіңуі 20% аспайды.

Жылуды пайдалану коэффициентімен сипатталатын жылуды пайдалы пайдалану тұрғысынан әр түрлі процестер ғана емес, сонымен қатар тотықтыратын қоспалар да эквивалентті емес болады. Кремний мен фосфордың негізгі клнвертерде тотығуы үлкен жылу шығарумен қатар жүретінін ескеру керек, сонымен қатар осы элементтердің тотығу өнімдерін (ЅіО2, Р2О5) қождау үшін енгізілген суық әк, ваннаның температурасына дейін қыздыру үшін айтарлықтай жылу шығынын қажет етеді.

Көміртектің тотығуы шығатын газдармен жылу жоғалтуымен бірге жүреді. Әр түрлі элементтердің тотығуы кезінде металдың температурасына дейін бастапқы инертті үрлеу компоненттерін (азот, аргон және т.б.) қыздыруға арналған жылу шығыны айтарлықтай ерекшеленеді. Сондықтан элементтердің тотығуының жылу тиімділігі (пайдалылығы) 1 кг элементтің тотығуы кезінде ваннаға берілетін жылудың есептелген мәндерімен бағаланады немесе элементтің 1% тотығуы кезінде ванна температурасының өсуіне пропорционалды шамалар қолданылады.

Ваннаны оттегімен үрлеу кезінде, оттегі ағыны сұйық металға кіретін жерде 2200-ден 2500 °C-қа дейінгі өте жоғары температурасы бар бастапқы реакциялар аймағы пайда болады. Конвертердегі металдың қозғалысы өте күрделі; оттегі ағынынан басқа, көміртегі тотығы көпіршіктері сұйық ваннаға әсер етеді. Араластыру процесі де қиындайды, өйткені қож газ ағынымен металдың қалыңдығына итеріліп, онымен араласады.