Лекция 14

Электрдоғалық пештерде электр энергиясының есебінен генерациялау

Электр энергиясына байланысты жылу генерациясы өнеркәсіпте кеңінен қолданылады. Бұл жылу өндірудің басқа әдістерімен салыстырғанда электр энергиясының айтарлықтай артықшылықтары бар:

- анықтайтын параметрлерді (кернеу, ток күші, жиілік)салыстырмалы түрде жеңіл түрлендіру;

- жоғары ПӘК-мен ұзақ қашықтыққа беру мүмкіндігі;

- тұтынылатын қуатты біркелкі реттеу мүмкіндігі және жылу генерациясы кезінде максималды түрлендіру коэффициенті.

Электр энергиясына байланысты жылу генерациясы келесідей мүмкіндіктерді береді:

- жылу және технологиялық процестерді автоматтандыруды кеңінен қолдану;

-пештердің (вакуумдық, доғалық, катодты-сәулелі) жұмыс кеңістігінің шағын көлемінде үлкен энергияны шоғырландыруға мүмкіндік береді, бұл жоғары температура мен материалды қыздыру жылдамдығын алуға мүмкіндік береді;

- электр энергиясын ауа болмаған кезде (вакуумда немесе қорғаныс атмосферасында) жылу энергиясына айналдыру, бұл энергияны пайдалану коэффициентін едәуір арттырады және қышқылсыз қыздыруды жүргізуге, ультра таза, жоғары реактивті және отқа төзімді материалдарды алуға мүмкіндік береді. Бұл фактор еңбек жағдайларын едәуір жақсартады.

Электр жылытудың үлкен артықшылықтарымен қатар белгілі бір кемшіліктер де бар:

- Электр пештерін салуға жұмсалатын күрделі шығындар, әдетте, отын пештерінің құрылысына қарағанда, олардың салыстырмалы күрделілігіне және қымбат материалдарды пайдалануына байланысты көп болады;

- электр пештерінің сенімділігі мен беріктігі төмен;

- электр пештері мен қондырғыларын пайдалану кәсіпорынның электр энергиясымен қамтамасыз етілуіне және энергия жүйесінің жұмысына қатаң тәуелді.

Кейбір жағдайларда электр пештерінің техникалық-экономикалық көрсеткіштері жоғарыда аталған кемшіліктерге байланысты отынмен жанатын пештерге қарағанда жоғары болады. Сондықтан әр жағдайда электр жылытуды қолдану экономикалық және техникалық тұрғыдан негізделуі керек.

Доғалы болатты балқыту пеші – бұл периодты түрде жұмыс істейтін пеш, технологиялық балқыту процесінің әртүрлі кезеңдерінде қуатты тұтыну айтарлықтай әртүрлі болады. Мұндай пеште балқыту келесі сипаттамалық кезеңдерден тұрады:

1) балқу кезеңі;

2) тотығу кезеңі;

3) металды тазарту кезеңі;

4) балқыту аралық бос тұрып қалу кезеңі.

Балқыту кезінде жүктеменің қызуы (әдетте болат сынықтары немесе скрап түрінде) балқу температурасына дейін және жүктеменің балқуына дейін қызады. Осы кезеңде пеш электр энергиясының басым бөлігін тұтынады, ал пештің орташа белсенді қуаты неғұрлым көп болса, бақа шарттар тең болған жағдайда, балқу уақыты соғұрлым аз болады.

Тотығу кезеңінде пештің тұтынатын қуат айтарлықтай азаяды, өйткені сұйық металдың қажетті қызып кетуі, сондай-ақ қож түзетін материалдарды қыздыру және балқыту көбінесе пеш ваннасындағы әртүрлі элементтердің экзотермиялық тотығу реакцияларына байланысты жүзеге асырылады, әсіресе ваннаны оттегімен үрлеу кезінде. Кейбір жағдайларда тотығу кезеңінің бастапқы кезеңі балқымамен біріктіріледі, ол үшін пешке болат сынықтарымен бірге қож түзетін материалдар тиеледі, ал балқу кезеңінің соңында пештің ваннасында қажетті температураға дейін қыздырылған сұйық металл және балқытылған қож болады.

Металды тазарту кезеңінде пеш тотықсыздандыратын қожды балқытуға, легірленетін қоспаларды балқытуға, металды шығару температурасына дейін қыздыруға және шығындарды жабуға қажетті энергияны тұтынады. Тазарту кезеңіндегі пештің орташа белсенді қуаты, әдетте, балқу кезеңіне қарағанда едәуір төмен. Желіден қуат тұтынусыз әр түрлі технологиялық операциялар жүзеге асырылады, атап айтқанда: металды ағызып алу, пештің шегенін толтыру және келесі балқыту үшін пешті жүктеу.

Металлургиялық зауыттарда болатты балқытуға тән үздіксіз технологиялық процесс кезінде балқыту әдеттегі балқымалар арасындағы бос тұрып қалумен (пештің тәулік бойы жұмыс істеуі) жүргізіледі, балқымалар арасындағы бос тұрып қалу кезеңіндегі жылу шығындары кейіннен балқыту кезінде өтеледі. Бұл жағдайда техникалық есептеулер үшін жеткілікті дәлдікпен осы шығындардың орнын толтыру келесі балқыту кезінде болатындығын қабылдауға болады. Үзіліссіз технологиялық процесс кезінде, мысалы, демалыс күндері үзілістері бар пештің екі ауысымдық немесе бір ауысымдық жұмысы кезінде, бұл машина жасау зауыттарының құю цехтарындағы көптеген доғалық пештерге тән, пештің тоқтап қалуы кезінде жылу шығыны әдетте бірнеше 1 балқыту кезінде өтеледі. Жекелеген жағдайларда жартылай салқындатылған шегенді жұмыс күні басталар алдында қуаты төмен пешті қосу арқылы алдын ала қыздыру практикасы қолданылады.

Жоғарыда аталған балқыту кезеңдерінің әрқайсысы үшін энергияның кіріс және шығыс баптарының барлық жиынтығымен өзінің энергетикалық балансын құруға болады. Балқу, тотығу және тазарту кезеңдерінде энергияның келуі негізінен электр энергиясы мен экзотермиялық химиялық реакциялардың энергиясына байланысты болады (кейде пешке жүктелген материалдардың жылу құрамын да ескеру қажет), ал энергия шығыны:

1) Металды, қожды, сондай-ақ қоспалаушы элементтерді және легңрлеуші элементтреді қыздыру және балқыту үшін пайдалы жылу;

2) балқытудың тиісті кезеңіндегі пештің жылу шығындары;

3) балқытудың алдыңғы кезеңіндегі пештің жылу шығындары, егер бұл шығындар сол кезеңде өтелмесе;

4) шегенді белгіленген жылу режиміне дейін қыздыруға энергия шығыны (пеш жұмысының үздіксіз процесінде шегенді ауыстырғаннан кейін ұзақ тұрып қалу кезінде немесе бірінші балқымаларда шегенді байқалмалы түрде салқындата отырып, пеш жұмысының үзік-үзік процесінде);

5) пеш қондырғысының электр шығыны.

Кәдімгі аралық бос тұрып қалу кезінде доғалы болат балқыту пешінде энергия кірісі болмайды, ал жылу шығыны нәтижесінде энергия шығыны пайда болады. Тек жекелеген жағдайларда ғана осы кезеңде футеровканы едәуір суытып, пештің ұзақ аралық бос тұрып қалу жағдайларында жылу шығындарын ішінара немесе толық өтеу үшін энергия беру жүзеге асырылады (электр энергиясы есебінен немесе жылу энергиясы есебінен, мысалы, отын-оттегі жанарғылары арқылы).

Балқытудың әр кезеңінің қатаң энергетикалық балансы тиісті кезеңнің материалдық балансын ескере отырып жасалады, бұл пешке енгізілген барлық материалдардың жылу құрамын, химиялық реакциялар арқылы энергияның пайдалы шығынын, кіріс пен жылу шығынын анықтауға мүмкіндік береді, ал қорытынды шығындар көрсеткіштері бойынша – электр энергиясының нақты шығынын және пеште балқытылған металдың бірлігіне шаққандағы барлық энергияны есептейді.

Балқытудың жиынтық энергетикалық балансы тұтастай алғанда балқытудың барлық кезеңдеріндегі энергия кірісі мен шығынының барлық баптарын қосу арқылы алынады. Доғалы болат балқыту пешін балқытудың материалдық-энергетикалық балансын құру ұзақ және көп уақытты қажет ететін жұмыс болып табылады, оны тек жұмыс істеп тұрған пеште жасауға болады, ал нәтижелердің сенімділігі бірқатар факторларға, соның ішінде тең жағдайда жүргізілген баланстық балқыту санына байланысты болады.