2.9 Катодтық мырышты қайта балқыту

Катод парақтарын ұзақ уақыт сақтау мырыштың тотығуынан оның жоғары белсенділігі мен парақтардың дамыған бетіне байланысты үлкен шығындарға әкеледі. Бұл процеске  жарамсыз пештерде тұтынушылар арасында парақтарды балқыту металдың аса күйіп кетуіне байланысты да қолайсыз. Сондықтан, барлық мырыш зауыттарында катод парақтары арнайы пештерде балқытады, содан кейін стандартты мөлшердегі құймаларға құйылады. Балқыту төмен жиілікті индукциялық электр пештерінде жүзеге асырылады (сурет 1).

Сурет 1.  Катодтық мырышты балқытуға арналған индукциялық электрпеші

1 – тиеу қорабы; 2 – күмбез; 3 – индукторларды ваннамен қосатын каналдар; 4 – пештің балқыту бөлігінен шығарып алатын бөлігінен бөлетін

Олардың жұмыс істеу принципі – балқытылған мырыштың жабық тізбегін үлкен шамалы ток күші мен төмен кернеулі токпен қыздырудан тұрады. Пештің қыздыру элементтері – индукторлар төмен жиілікті трансформаторлар болып табылады. Индуктордың бастапқы орамасы катушкалар, олардың орамдары тікбұрышты қимасы бар мыс илемесінен жасалған. Екінші орам пештің сақиналы каналындағы балқытылған мырыш болып келеді.Сақиналы каналда орналасқан сұйық мырышқа катушкаға айнымалы кернеу қолданылған кезде ток пайда болады, оның күші катушканың тогынан он есе жоғары, ал кернеу сонша есе төмен. Сақиналы канал пештің ваннасына қосылған, сондықтан каналдағы мырыш токтың әсерінен қызған кезде жылу пештің негізгі металына конвекция арқылы тез беріледі.

Зауыттарда қолданылатын индукциялық пештерде 3-тен 6-ға дейін индукторлар болады, сұйық мырыш ваннасының сыйымдылығы 20-40 т, мырыш бойынша өнімділігі 100-ден 200 т/тәул. Пеш монтаждау сапасына байланысты  және қызмет көрсетуіне қарай 4-тен 6 жылға дейін қызмет етеді. Пештің жұмыс кеңістігі балқыту және түсіру аймақтарына бөлінеді. Аймақтар арасындағы қалқада металл бетінен төмен терезе бар. Катод жаймаларын пешке салу механикаландырылған. Жүктеу құрылғысы, пеш және құю машинасы ағындық желіге біріктірілген.

Жаймалар пешке көлбеу конвейердің көмегімен 15-20 дана пакеттермен жүктеледі. Балқытуды 743 – 773 К температурада жүргізеді. Катод жаймаларын балқыту кезінде оксид қабықшалары мен кеуектердегі мырыш сульфаты сұйық мырыштың бетіне жүзіп, металл тамшыларын ұстап алады. Тұздардың, оксидтердің және мырыш металының бұл қоспасы дроссы деп аталады. Дросстардың мырыш металын азайту үшін аммоний хлориді пешке тиеледі, ол реакция арқылы мырыш оксидімен әрекеттеседі:

ZnO + 2NH4Cl = ZnCl2 + 2NH3 + H2O                    (2.105)

Аммиак пен су буы шығатын газдармен ұшып кетеді, ал балқытылған мырыш металл патшаларын жабады. Бұл патшалардың бірігуіне және олардың пештің негізгі металына айналуына ықпал етеді. Жеңілбалқитын балқығыш тұз ZnCl2 ( tбалқу = 595 К), сондай-ақ ZnCl2 және ZnSO4 сұйық қоспасы (tпл = 573 К) мырыш бетіндегі дросстар қабатына аз газ өткізгіштігін береді, бұл балқытылған мырышқа оттегінің қол жетімділігін қиындатады. Тұншықтырғыштарды ағыту үшін аммоний хлоридінің шығыны 1 тонна металл үшін 0,5-0,6 кг құрайды. Дросстар қабатының қалыңдығы шамамен 100 – 150 мм, мұндай балқыту жағдайында күю 0,4 % - дан аспайды. Пеште дроссылар жиналған кезде олар балқыту аймағының жұмыс есігінен шығарылады. Дроссылардың құрамында 50 %-ға дейін мырыш металы бар, сондықтан олар металл фракциясын балқыту пешіне қайтару арқылы електен өткізіледі. Дроссылардың тотыққан бөлігі мырыш ақтығын дайындау үшін қолданылады.

Мырышты құю карусельді немесе тік сызықты құю машиналарында жүргізіледі. Құю машинасының құймақалыптары, олардағы металл, түсіру орнына жетіп, қатайып кететін жылдамдықпен қозғалады. Мұнда құймақалыптар төңкеріліп, құймалар жинауышқа түседі, ал құймақалыптар бастапқы қалпына оралады. Қазіргі уақытта зауыттар тікелей құю машиналарында жұмыс істегенді жөн көреді, өйткені олар карусельге қарағанда өнімдірек болады.

Шығарылатын мырыштың тазалығы оның маркасымен сипатталады. Мырыштың осы партиясына қандай марканы тағайындау керектігін анықтау үшін химиялық талдау нәтижелері ГОСТ 3640 – 79 талаптарымен салыстырылады.

Катодты мырыштағы қорғасын қоспасының ұлғаюымен ванналарға ауысымда 2-3 рет мырыштың тоннасына 150 – 200 г SrCO3 есебінде SrCO3 ерітіндісі қосылады. Мырыштағы қалған қоспалардың құрамы негізінен электролиз ванналарына кіретін ерітіндіні тазарту сапасына байланысты.

2.1 Мырыш өндірісінің өндірістік өнімдерін қайта өңдеу

2.1.1 Пирометаллургиялық әдіспен мырыш кектерін қайтаөңдеу

Күйдірілген мырыш концентратын ерітінділеуден кейін алынған мырыш кектері келесі құраммен сипатталады,%: Zn - 19-24; Pb - 5-12; Cu - 0,5-1,5; 0,1-0,2 Cd; 23-32 Fe; 5-10 S; 1-12 SiO2; 0/4-3/2 Ca; 0,3-1,3 Mg; 0/5-1?0 Mn; 200-450 г / т Ag. Сондай-ақ, индий, таллий, қалайы, мышьяк, сурьма, алтын бар.

Мырыш кектерін өңдеудің пирометаллургиялық әдістері негізінен салыстырмалы түрде жоғары температурада көміртегі тотықсыздандырғышымен мырыш оксиді мен ферритінің тотықсыздану реакцияларына, мырыш, қорғасын, сирек металдарды сублимациялауға және газ фазасындағы сублимациялардың тотығуына негізделген. Пирометаллургиялық әдістерге әртүрлі пештерде (шахталық, электрлік) кектерді балқыту және құбырлы айналмалы пештерде тотықсыздандыра - дистилляциялау - вельцтеу жатады.

Шахталық  пеште балқыту Францияда Вивье зауытында қолданылады. Балқытуды жүргізу үшін дымқыл кектер мен коксты ұсақ заттардан тұратын шикіқұрамды (18%) құбырлы пеште кептіреді, содан кейін салмағы шамамен 1,5 кг, диаметрі 130 мм және биіктігі 80 мм брикеттерге брикеттейді. Мырышты жақсы айдау үшін қоспаға флюс ретінде әктас пен кремний қосылады. 500-700 0С-қа дейін қызған ауа үрлейді. Пештегі температура 1000-1100оС.

Сұйық балқыту өнімдері – штейн және қож. Штейн келесідей құрамымен сипатталады: Cu-6-7 %; Fe - 55%; Ag-2 кг/т; Au - 5 г/т. Қождың құрамы,%: SiO2-30-34; CaO-10-24; FeO-18-20.

Пайдаланылған газдардың құрамында 10-12% СО2; 23-23% СО бар. Газдарды тазалағаннан кейін 20% Pb және 50% Zn бар шаң алынады. Шаң ерітінділенеді. Құрамында 50% Pb бар шаңды ерітінділеуден кейін қорғасын кегі қорғасын өндірісіне, ал ерітінді мырыш алуға жіберіледі.

Процесс характеризуется следующим извлечением металлов, %:  Zn-88; Pb-93; Cu-93; Ag и Au - 94-95.

Хотя процесс позволяет достаточно полно извлекать ценные металлы из кека, он характеризуется большим настылеобразованием в печи  и большим расходом  ( 40-45%) кокса. В этой связи он не получил широкого распространения.

Процесс металдардың келесі мөлшерде бөлініп алынуымен сипатталады,%: Zn-88; Pb-93; Cu-93; Ag және Au - 94-95.

Процесс құнды металдарды кектен толығымен алуға мүмкіндік берсе де, ол пеште үлкен тұнба түзілуімен және кокстың көп шығынымен ( 40-45%) сипатталады. Осыған байланысты ол кең таралмады.

Мырыш кектерін балқыту электр пештерінде де жүзеге асырылуы мүмкін.

Бұл жағдайда 15-20 % қорғасынның балқыту қождарының қоспасы бар мырышты кек агломерацияға ұшырайды. Агломерат қорғасын балқымасының кептірілген қожымен араластырылады және 2-3% кокс қосып, жабық электр пешінде ерітіледі. Балқыту процесінде мырыштың 75% және қорғасынның белгілі бір мөлшері сублимацияланады. Айдау сұйық мырышпен суланған конденсатордағы сұйық металға конденсацияланады. Шамамен 70% Cu, сондай-ақ 90% Ag және Au штейнге шығарылады. Қорғасынның шамамен 70%-ы қара металға шығарылады. Балқыту қожын 1,5% С, 2,0% Si, 0,3% S, 1% Cu бар шойынға әк пен кокс қосып балқытады. Балқыту қожы келесідей құрамымен сипатталады. %: SiO2 – 35; CaO- 30-35; Al2O3 7-9; Fe-1-2. Қож құрылыс өндірісінде пайдаланылуы мүмкін.

Мырыш кектерін өңдеу үшін ең көп тарағаны түтікшелі айналмалы пештерде кектерді вельцтеу процесі болып табылады. Мырыш кектерін кокс қоспасымен вельцтеу 1100-1200оС температурада құбырлы айналмалы пештерде жүзеге асырылады. Кокс шығыны өңделетін материал массасының шамамен 35-40 % құрайды. Температураның жоғарғы шегі шикіқұрамның балқуымен шектеледі, ол процесс барысында қатты күйде болуы керек.

Вельцтеу процесінде келесі химиялық реакциялар жүреді.

ZnO + C = Zn + CO                               (2.106)

ZnSO4 + 2C = ZnS +2CO2                        (2.107)

ZnO·Fe2O3 + 2C = Zn + 2FeO +2CO        (2.108)

2CO + O2 = 2CO2                             (2.109)

Процесс температурасы барысында металдық мырыш бу түрінде газ фазасына өтеді, онда ол оксидке дейін тотығады:

2Zn + O2 = 2ZnO                                (2.110)

Қорғасын кекте сульфат түрінде (60-70 %), сульфид түрінде (5-10 %), феррит түрінде (10-15 %), силикат түрінде (10 %) болады. Қорғасын сульфаты келесі реация бойынша тотықсызданады:

PbSO4 +2C = PbS +  2CO2                          (2.111)

Сульфаттың бір бөлігі  келесі теңдеу бойынша ыдырайды:

PbSO4 = PbO + SO3                                      (2.112)

Вельцтеу процесінде сульфид пен қорғасын оксидінің бір бөлігі газ фазасы бар пештен шығарылады. Қорғасын сульфидінің басқа бөлігі штейнге өтеді. Сульфат, сульфид және қорғасын оксиді арасында химиялық реакциялар жүреді:

PbSO4 + PbS = 2Pb + 2SO2                                  (2.113)

PhS + PbO = 2Pb + SO2                                     (2.114)

Металдық қорғасын сульфид пен оксидке қарағанда қиынырақ ұшырындыға өтеді. Ол шикіқұрамның бөлшектерін сіңдіреді, кейде штейнмен бірге пештің түсіру ұшына қарай ағып кетеді. Бұл құбылыстың өтуі қажетсіз, өйткені қорғасын клинкерді сіңдіреді, оны қамыр тәрізді етеді, бұл клинкермен қорғасын мен мырыштың жоғалуын арттырады.

Клинкердегі қорғасынның қалдық мөлшері 0,5 – 0,8 % құрайды. Онда ол металл түрінде (40 %), сульфид түрінде (30 %), алюминат түрінде (25 %), оксид және силикат  түрінде (5 %) болады.

Кектегі темір мырыш, мыс, кадмий ферриттері түрінде, сонымен қатар Fe3O4 және Fe2O3 түрінде болады. Вельцтеу процесінде ол металға дейін тотықсызданады, бұл мырышты қиын тотықсызданатын қосылыстардан  сульфидтер мен силикаттар), сондай-ақ мырыш оксидінен шығаруға ықпал етеді:

Fe + ZnS = FerS + Zn                            (2.115)

Fe + ZnO·SiO2 = Zn + FeO + SiO2              (2.116)

ZnO + Fe = Zn + FeO                                  (2.117)

Клинкердегі мырыштың қалдық мөлшері 0,1 -1,0 % құрайды. Клинкерде мырыш сульфид түрінде ( 45 %), силикат түрінде (20 %) феррит түрінде (20 %), оксид түрінде (15 %) түрінде болады.

Кектерді вельцтеу кезінде темір мырышты тотықсыздандыруға және оны газ фазасына шығаруға көмектеседі. Екінші жағынан, пайда болған 2FeO·SiO2 фаялит FeO-мен 1180 °C температурада балқитын эвтектиканы түзеді. Сонымен қатар, пайда болған металлдық темір көміртектенеді, бұл шойынның пайда болуына әкеледі, оның ұсақ бөлшектері үлкен кесектерге күйежентектеледі. Сондықтан 1150 °C-тан жоғары температура аймағы мүмкіндігінше қысқа болғаны жөн.

Кектердегі глинозем мырыш пен қорғасынның шығарылуын азайтады, өйткені олармен бірге қиын тотықсызданатын ZnO·Al2O3 және PbO·Al2O3 алюминаттарын құрайды.

Вельц-пеш шикіқұрамның жоғарғы тиеу ұшынан төменгі ұшына қарай қозғалысын қамтамасыз ету үшін горизонтальді 3-5о бұрышта орналасқан болаттан жасалған айналмалы барабан болып табылады. Пеш ішінен отқа төзімді кірпішпен қапталған. Шағын вельц пештерінің ұзындығы 35-45 м және диаметрі 2,5-3,5 м.мұндай пештің шикіқұрамының болу уақыты 2-3 сағатты құрайды. Үлкен пештер кеңінен таралуда, олардың ұзындығы 90-95 м, диаметрі 4,0-4,5 м. Мұндай пеште шикіқұрамның болу уақыты 4-5 сағатты құрайды.

Ұшырындыға мырышты бөліп алу 90-93 %, ал қорғасын 92-94 % құрайды.

Вельцтеу процесінен алынған вельц-тотықтар келесіжей құраммен сипатталады, %: 55-64 Zn; 15-20 Pb; 1,1-1,3 Cd; 0,35-0,95 Cu; 2,5-4,5 Fe; 0,25-0,35 As; 0,03-0,06 Sb; 0,25-0,35 Cl; 0,03-0,05 F; 0,1-0,2 In; 0,001-0,01 Tl. Асыл Благородные металдар толығымен клинкерде қалады.

Қазіргі уақытта вельц-тотықтарды өңдеу үшін негізінен екі сатылы ерітінділеу технологиясы қолданылады: вельц-тотықтарын бейтарап ерітінділеу және бейтарап ерітінділеуден кейін қатты қалдықты қышқылдық ерітінділеу. Хлордан, мышьяктан, кадмийден  тазартылғаннан кейін бейтарап ерітінді мырыш купоросын алуға жіберіледі. Ерітіндіге мырыштық бөлінуі 90 %, кекке кадмийдің өтуі 85 % құрайды.

Ерітінділеу процесінен алынған, құрамында 30-33 % Pb, 13-15 % Zn, 0,35-0,4 % Cd бар қорғасын кегі қорғасын өндірісіне жіберіледі. Клинкердің құрамы, %: 0,9-6,0 Cu; 0,7-2,0 Zn; 0,5-1,5 Pb; 20-40 Fe; алтын, күміс және бос жыныстың компоненттері. Клинкерден асыл металдар мен мысты алу мақсатында ол мыс өндірісіне жіберіледі.

2.1.2 Мырыш кектерін гидрометаллургиялық әдіспен қайта балқыту

Мырыш кектерін өңдеудің гидрометаллургиялық әдістері ферриттер мен мырыш сульфидін атмосфералық немесе жоғары қысым кезінде күкірт қышқылымен ерітуге, мырыш, мыс, кадмий, сирек металдар мен темірді ерітіндіге айналдыруға, содан кейін ерітіндіден әртүрлі қосылыстар түрінде темір шығаруға негізделген.

Қазіргі уақытта мырыш кектерін гидрометаллургиялық өңдеудің келесі технологиялық схемалары белгілі:

- Fe2O3 гематиті түрінде темірді бөліп шығару арқылы кекті қысыммен сілтілеу – гематит-процесс;

- атмосфералық қысым кезінде кекті ерітінділеу, гетит түрінде темір бөлу FeООН – гетит-процесс;

- ярозит түрінде темір бөле отырып, атмосфералық қысым кезінде кекті шаймалау МеFe3(SO4)2(ОН)6  – ярозит-процесс.