Лекция 27,28

Утилизация осадков станций водоподготовки

Направления утилизации осадков зависят от химико-минералогического и  физико-химического составов, содержания в них ценных веществ и компонентов, а также от водоотдающей способности осадков. Формирование водопроводного осадка, его характеристики и химический состав непосредственно связаны с качеством исходной воды. Если исходная вода сильно  загрязнена (например, при разливах рек), то содержание сухого вещества в осадке может достигать 100 г/л, в обычных условиях оно не превышает 15 г/л. Осадок после очистки воды часто содержит значительное количество органических веществ (БПК20=400-2000 мг/л, ХПК = 500-1000 мг/л) и гидрооксидов металлов. После  прокаливания осадка в его составе могут содержаться: Si02 - до 45%, AI2O3 - до 40%, СаО - до 3%, MgO - до 2%. Химический состав указывает на возможность его применения в качестве добавок к сырью стройматериалов. Наличие в осадке до 40%  оксида алюминия позволяет рассматривать его не как отход, а как исходное сырье для получения сорбента и регенерированного коагулянта (регенерата после кислотной  обработки осадка).

Некоторые направления утилизации водопроводных осадков  представлены на рисунке 14.1.

Рис. 14.1 – Утилизация осадков в зависимости от способа обработки

После обработки осадка щелочью, газообразным хлором или, что наиболее эффективно, кислотой можно получить эффективный коагулянт (регенерат) для неоднократного использования в технологии очистки воды.

Для очистки сточных вод от фосфатов и некоторых органических загрязнений можно использовать сорбент,  полученный термообработкой (при температуре 1600С в течение 24 часов) водопроводного осадка. Последовательная обработка воды на загрузке из сорбента (оксида алюминия) и активированного угля обеспечивает снижение концентрации общего органического  углерода на 95%. Получение сорбента основано на термообработке в 2 этапа: испарение свободной воды при 1200 - 1З00С; удаление связанной воды при 1600 - 2000C.

Еще одним направлением утилизации осадка является использование его в качестве добавок к сырью стройматериалов. Предложено осадки, полученные при очистке поверхностных водоисточников средней мутности, использовать в качестве керамического сырья, компонентов строительных материалов, в том числе цементов, бетонов, защитных покрытий; осадки, полученные при очистке высокоцветных маломутных вод поверхностных водоисточников, использовать для получения пористых заполнителей и фильтрующих материалов. Применение осадков в качестве керамического сырья определяется количеством в них гидроокиси алюминия и других продуктов гидролиза алюмосодержащего коагулянта. Наличие аморфного гидрооксида алюминия в осадке двояким образом влияет на прочностные характеристики обожженных образцов. Увеличение его содержания в осадках повышает температуру спекания и показатель огнеупорности керамических изделий, а при больших его количествах происходит разрушение образцов вследствие существенной усадки гидроокиси алюминия при нагревании. Смешивание осадков с предварительно увлажненной бетонной смесью в количестве, обеспечивающем водоцементное отношение, придает прочность изготовленным из этой смеси изделиям, идентичную прочности изделий из бетонной смеси, приготовленной на водопроводной воде. Использование водопроводного осадка в составе цементных сырьевых смесей в качестве добавки взамен дефицитных высокоалюминатных обводненных глин повышает прочность цемента. Получение быстротвердеющей смеси, обладающей повышенной прочностью, может быть достигнуто путем добавления водопроводного осадка к жидкому стеклу и цементу. Термодинамический анализ процессов, происходящих при получении автоклавных строительных изделий с использованием водопроводного осадка, показал энергетическую выгодность реакций, лежащих в основе твердения этого материала.

При производстве силикатного кирпича благодаря добавлению водопроводного осадка (до 5% по массе) могут быть снижены эксплуатационные расходы и увеличена производительность технологического оборудования. Посредством высокотемпературного обжига сырьевых смесей при изготовлении стеновых керамических изделий авторы отмечают возможность их формования практически целиком из осадков водопроводных станций. В литейном производстве в качестве защитного жаростойкого покрытия для поддонов и изложниц рекомендуется использовать водопроводный осадок. Его огнеупорность 1300 °С, вполне достаточна для применения в качестве изолирующего покрытия. Наличие в шламе органических примесей (до 30%) обеспечивает газотворную способность осадка при заливке стали. Опудривание гранул при производстве керамзита повышает качество, увеличивает выпуск заполнителя и позволяет полностью отказаться от дорогостоящего высокоупорного опудривателя — глинозема.

Широкое внедрение находящихся в стадии проработок новых предложений сдерживается отсутствием постоянно действующих цехов механического обезвоживания осадков водопроводных станций, сложностью транспортирования осадка на предприятия, которые могли бы использовать его как сырье в производстве строительных материалов.