      - ПРИРОДА, ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КЛАССИФИКАЦИЯ ГРУНТОВ

        - Основные физические характеристики грунтов

Прочность, устойчивость и нормальная эксплуатация зданий и сооружений определятся не только конструктивными особен- ностями сооружения, но и свойствами грунтов, на которых они возводятся. Состав, строение и свойства грунтов разных строи- тельных площадок определены природой и могут существенно различаться, требуя каждый раз специального изучения [1 с.6].

Оценка каждой конкретной разновидности грунта как физи- ческого тела производится с помощью ряда физических харак- теристик [1 с.31]. Разнообразие состава, строения и состояния грунтов делает неизбежным введение значительного числа таких характеристик. Некоторые из них непосредственно применяются в расчетах оснований, другие – для классификации грунтов. Ко- личественные показатели одних характеристик всегда опреде- ляются из опытов, чаще всего с образцами грунта, другие – с помощью расчетов с использованием значений характеристик, полученных опытным путем.

Соответствие полученных таким образом характеристик со- стоянию грунта, залегающего в основании, является одним из важнейших условий точности инженерных прогнозов, поэтому чтобы полностью сохранить состояние грунта в естественных условиях залегания, правила отбора упаковки и транспортиров-

ки образцов грунта, а также методики определения их физиче- ских характеристик регламентируются ГОСТ [2,3].

0

M  m1  m2  m3 ;

V  V1  V2  V3 .

Vпор

Рис. 1. Схема для расчета физических характеристик грунта

Плотность грунта:

|   M , г , т . V см3 м3 | (1) |
| --- | --- |

Для определения плотности грунта обычно используются два способа:

- режущего кольца, когда в кольцо отбирается известный объем грунта;

- парафинирования образца неправильной формы, объем которого определяется по объему вытесненной воды.

Массу образцов определяют путем их взвешивания. Плотность твердых частиц:

|   m1 . S V 1 | (2) |
| --- | --- |

Плотность частиц определяется пикнометрическим мето- дом.

Влажность грунта:

| w  m2 100, % или д. ед. m1 | (3) |
| --- | --- |

Определяется взвешиванием образца в естественном со- стоянии и после высушивания при температуре 105°С до посто- янной массы.

Плотность сухого грунта:

|   m1   . d V 1 w | (4) |
| --- | --- |

Удельный вес грунта:

|    g, кН , g  9,81 м м3 с2 | (5) |
| --- | --- |

Удельный вес твердых частиц:

|  S  S  g. | (6) |
| --- | --- |

Удельный вес сухого грунта:

| d  d  g. | (7) |
| --- | --- |

Пористость грунта:

| n  Vпор  1 d ; % или д.ед V S | (8) |
| --- | --- |

Относительное содержание в грунте твердых частиц:

| m  V1 ; % или д. ед. V | (9) |
| --- | --- |
| n  m 1 (100%); | (10) |

| m 1 n. | (11) |
| --- | --- |

Коэффициент пористости:

| e  n  Vпор , д. ед. m V1 | (12) |
| --- | --- |

Влагоемкость грунта – влажность соответствующая полно- му водонасыщению грунта, т.е. когда все поры заполнены водой.

| w  e w , sat  S | (13) |
| --- | --- |

где w – плотность воды, w  1 г/см3 . Коэффициент водонасыщения:

| S  w . r w sat | (14) |
| --- | --- |

Число пластичности грунта:

| I p  wL  wp | (15) |
| --- | --- |

где

wL  – влажность на границе текучести, при которой

стандартный конус погружается в грунт на 10 мм за 5 с (верхний предел пластичности), %, (рис.3);

Рис. 2. Граница раскатывания wp

Рис. 3. Граница текучести wL

Балансирный конус А.М. Васильева

wp     – влажность на границе раскатывания, при которой

грунт раскатывается на жгуты

d  3 мм , длиной 3–10 мм (ниж-

ний предел пластичности), %, (рис.2).

По консистенции различают три состояния глинистого грунта: твердое, пластичное и текучее. Границами между этими состояниями как раз и являются влажность на границе раскаты-

вания (нижний предел пластичности) wp

и влажность на грани-

це текучести (верхний предел пластичности) wL . Показатель текучести:

| I  w  wL L w  w L p | (16) |
| --- | --- |