ЖОЛ ТӨСЕМДЕРІН БЕТТІК ӨҢДЕУ

Беттік  өңдеу – жол жамылғысының  кедір-бұдырлығын, су өткізбеушілігін, тозуға төзімділігін және тығыздығын қамтамасыз ету мақсатында жол бетіне жұқа қабаттарды орнатудың технологиялық процесі.

Беттік өңдеу:

* ауа-райының қолайсыздығында жол жамылғысынын негізгі құрылымдық қабаттарын мерзімінен бұрын бұзудан қорғайтын алдын-алу (профилақтыкалық) қабаты ретінде қолданылады;

* жолдың құрылымын жақсы сақтай отырып, қозғалыс кезінде тозуға бейім тозу қабаты ретінде қолданылады. Мұндай қабат жолдың құрылымына өзінің бастапқы қасиеттерін беру үшін тек мерзімді жаңартуды қажет етеді;

* беткі сулардың адгезиясы мен жақсы дренажын қамтамасыз ететін кедір-бұдыры бар жол жамылғысының жоғарғы қабаты ретінде қолданылады, бұл қысымның жоғарылауына байланысты мұздың пайда болмауын қамтамасыз етеді.

Беттік өңдеу қабатын орналастыру кезінде мына принциптерді сақтау керек:

- Беткі қабат пен негізді қатты байланыстыратын байланыстырғыш қолдану

- Тас материалдары беткі қабатқа және әр қиыршық тас бір-біріне берік бекітілу керек

- Байланыстырғыш, әр қиыршық тасты керекті биіктікте пленка секілді жауып жататындай жеткілікті мөлшерде болуы керек және қиыршық тасты қабаттан асып кетпейі керек

- Тас материалдары таза және физика-механикалық  қасиеттері (беріктігі, суыққа төзімділігі,тозуға қарсылығы) жоғары болуы керек, қажетті форма мен өлшемде болу керек.

- Тас материалдарының мөлшері артық не жеткіліксіз болмауын қадағалау

- Нығыздалу процесі дұрыс жүргізу

- Беткі өңдеу қабатын жайлы ауа-райында орналастыру

- Жұмысты ұйымдастыру басқы кезеңде шешілуі тиіс

- Материалдар сапасы және технологияны сақтау

Жол төсемі типі мен жағдайына байланысты беттік өңдеу бір немесе екі қабатты болу мүмкін; цементбетон жабындыларда тек екі қабатты болады

Материалдарда қойылатын талаптар:

Қиыршық тас

Жүктемені қабылдап төменгі қабаттарға жібереді, тозу қабаты ретінде қызмет етіп, автомобиль мен жол байланысын қамтамасыз етеді.

Тас материалы жоғары физико-механикалық қасиеттерге ие болуы керек.

Сурет 1.қиыршық тас формасының  орнықтылығына әсері

Қиыршық  тас формасы шаршы немесе куб тәрізді болғаны дұрыс, себебі  орнықты орналасады.

Қиыршық  тас таза болуы, себебі сазды топырақтың болмауын қамтамасыз ету(саз су әсерінен ісініп кетуі)

қиыршық тас формасының, өлшемінің дұрыс тандалуы, беткі өңдеу қабатының кедір-бұдырлығын қалыптастырады.

Байланыстырғыш

Байланыстырғыш ретінде битум, дегди қосылған битум, полимер қосылған битум мен дегти, битумды эмульсия қолданылады.

Байланыстырғыш беткі қабаттың  гидроизоляциясын, тас материалдарынының  жабысуын қамтамасыз етеді

Битум маркасы жол-климаттық зоналарға байланысты,  ГОСТ 22245-90 бойынша:

I – БНД 90/130 и БНД 130/200,

II и III – БНД 60/90, БНД 90/130, БНД 130/200, БН 60/90, БН 90/130 и БН 130/200,

IV и V – БНД 60/90, БНД 90/130, БН 60/90 и БН 90/130.

Беттік өңдеу түрлері

- бір қабатты беттік өңдеу

олшемі 5-10 мм қиыршық тастардан, кедір-бұдырлықты, тозу қабаты бар жол жамылғысы.

- Байланыстырғыш үстіне (10-15 немесе 15-20мм) кесек қиыршық тасты салып нығыздап, ұсақ қиыршық тасты салып,  тағы нығыздау. Жоғары қарқындылықты жолдарда қолданылады, беткі қабаттын су өткізбеуін қамтамасыз етеді және ұсақ деформацияларды жояды

- Берік емес беткі қабаттарда, жарықшақтар, щұңқырлар, жолтабандар бар қарқындыллығы жоғары жолдарда кедір-бұдырлы қорғау қабатын орналастыруда қолданады. Цементбетонды жабындыларда қолдануға болады.

- Тегіс емес  жолдарды тегістеу бекіту ушін керек. Жергілікті қолданыстағы жолдарда істеледі

Беткі өңдеудің екі әдісі бар :

- Традиционды -  материалдарды бөлек бөлу

- Синхронды бөлу қиыршық тас пен битумды

Жұмыс технологиясы

- Жол бетін тазалау

- Байланыстырғыш құю

- Қиыршық тас салу

- Нығыздау

- Қалыптасу кезінде күту

Екі қабатты беттік өңдеу:

- Жол бетін тазалау

- Байланыстырғыш құю

- Қиыршық тас салу

- Нығыздау

- Байланыстырғыш құю

- Қиыршық тас салу(3-5 күн арсы болу керек)

- Нығыздау

- Қалыптасу кезінде күту

Жол бетін механикалық щеткамен немесе суағызатын машина көмегімен істейді

Жарықшақтар арасында қалған шаң-тозаңнан тазалау қиын болса, подгрунтовка жасайды (0,3-0,5 л/м2 битуммен немесе 0,5-0,8 л/м2 битум эмульсиясы мен автогудронатор көмегімен)

Битум температурасы  БНД 60/90, БНД 90/130, БН 60/90 и БН 90/130 150–160°C;

БНД 130/200 и БН 130/200 – 100–130°C;

Полимерлі битум – 140–160°C;

Дегтиполимерлі битум – 100–110°C.

Оборудование машины типа «Стоппер»

1 – теплоизолированный бак для вяжущего;
2 – грейферный ковш для погрузки щебня;
3 – кузов для щебня;
4 – площадка оператора;
5 – распределитель вяжущего;
6 – распределитель щебня;
7 – пневматический каток;
8 – направление движения