Занятие 5

I Сварные соединения              I ÏIÑIÐIËÃÅÍ KÎÑÛËÛÑÒÀÐ

II.  Болтовые соединения

| I Сварные соединения 1 Виды сварки и их характеристика Простота конструктивной формы, пластичность материалов, толщина элементов конструкций и характер нагрузок позволяют использовать в основном электродуговую, реже газовую и контактную. Автоматическая сварка применяется при длинномерных швах в заводских условиях под слоем флюса. Полуавтоматическая сварка применяется при относительно коротких швах, чаще в среде защитного газа (СО2). Ручная сварка выполняется качественными электродами (с толстым покрытием), универсальна и широко распространена, выполняется в любом пространственном положении, часто на монтаже МК. Недостатки – малая глубина проплавления и производительность, меньшая стабильность ручного процесса. Электрошлаковая сварка удобна для вертикальных стыковых швов при t=20 мм и более, ведется голой электродной проволокой под слоем расплавленного шлака, сварочная ванна защищена с боков медными ползунами, охлаждаемыми проточной водой. Качество шва получается очень высоким. Ванная сварка применяется при сварке арматуры большего диаметра в ЖБК. Аргонодуговая сварка применяется при сварке конструкций из алюминиевых сплавов. В настоящее время все шире внедряются такие процессы, как электронно-лучевая, плазменная, лазерная и другие виды сварки. По месту выполнения соединения бывают заводские и монтажные. 2 Виды сварных швов и соединений Сварные швы классифицируются по следующим признакам: - по конструктивному – стыковые и угловые (валиковые); - по виду разделки кромок соединяемых элементов – V, K, X, U-образные (при t > 8 мм). Для V и U-образных швов, свариваемых с одной стороны, обязательна подварка корня шва; - по протяженности – сплошные, прерывистые; - по числу слоев – однослойные, многослойные; - по назначению – рабочие (расчетные), связующие (конструктивные); - по положению в пространстве – нижние, потолочные, вертикальные и горизонтальные. Угловые швы, расположенные параллельно действующему усилию, называются фланговыми, а расположенные перпендикулярно – лобовыми. Сварные соединения бывают стыковые, внахлестку, угловые и тавровые, или впритык. Стыковые соединения могут быть выполнены прямым или косым стыковым швом. Все остальные соединения выполняются с помощью угловых швов. 3 Термическое влияние сварки на соединения, сварочные напряжения Процесс сварки сопровождается структурными и химическими изменениями металла в зоне сварного соединения и возникновением сварочных напряжений и деформаций. Различают три зоны соединения: зона расплавления, зона термического влияния и основной металл. В зоне расплавления – металл нагревается выше t=1535˚С, перемешивается и после прекращения нагрева начинается первичная кристаллизация, приобретает вторичную структуру, качество металла улучшают легированием элементами флюса и скоростью охлаждения. 1 – участок неполного расплавления; 2 – участок перегрева; 3 – участок нормализации; 4 – участок неполной перекристаллизации; 5 – участок рекристаллизации; 6 – основной металл Рисунок 5.1 – Зона термического влияния сварного соединения в элементах из малоуглеродистой стали. Зона термического влияния – прилегающая к шву часть основного металла t > 723 С и < 1535 С, глубина при ручной сварке 36 мм, автоматической - 24 мм, структура неравномерная и имеет 5 участков. Проникновение зоны расплавления в основной металл называют глубиной проплавления, или проваром шва: при ручной сварке – 1.5÷2 мм, при механизированной больше. Чем глубже провар, тем лучше шов. Собственные напряжения при сварке разделяются на макронапряжения – уравновешены в макрообъёме, вследствие неравномерного распределения температуры, структурных превращений, происходящие с изменением удельного объёма металла (при увеличении – образование мартенситных прослоек при закалке) фазовая составляющая σ будет иметь знак "минус" – сжатие и микронапряжения, распределенные и уравновешенные в объёме соизмеримом с объёмом кристалла, учитываются при определении механических свойств металла. Наличие макронапряжений учитывается специальными методами расчета МК, либо назначением специальных коэффициентов надежности сварных соединений. По мере изменения температуры в изделии изменяется и его напряженно деформированное состояние, поэтому σ и ε называют временными, приводят к возникновению остаточных σ, называемые начальными. а – вид полосы с наплавленным на кромку валиком; б – временные деформации полосы; в – остаточные деформации полосы; г – остаточные напряжения Рисунок 5.2 – Расчетная схема определения остаточных сварочных напряжений и деформаций в полосе с наплавленным валиком по методу фиктивных сил. Металл шва, обычно, упругопластически сжатый при нагреве, становится растянутым после остывания. Происходит явление усадки – сокращение линейных размеров элементов в отдельных участках соединения (продольная и поперечная усадка), в результате, форма конструкции оказывается искаженной по отношению к исходному состоянию – коробление. Механизм развития сварочных напряжений и деформаций можно видеть на примере – наплавке шва на кромке пластины (рисунок 5.2). Для того, чтобы компенсировать деформации при сварке применяют следующие мероприятия: - закрепление свариваемых элементов (кондукторы, кассеты и т. п.); - создание обратного выгиба; - пластичные деформации обратного знака (растяжение металла шва и околошовной зоны); - местный подогрев; - применение правильного порядка сварки; - механическая правка деформированных изделий и т. д. 4 Материалы для сварных соединений Для ручной дуговой сварки МК применяют электроды, сварочную проволоку, флюсы, углекислый газ, которые изготавливаются по соответствующим ГОСТам и должны обеспечивать значения механических характеристик металла сварных соединений, установленные соответствующими нормативными документами. Для швов, выполняемых автоматической и полуавтоматической сваркой значения Rwun следует принимать по таблице 4* СНиП. При расчете сварных соединений, прежде всего, необходимо учитывать вид соединения, способ сварки и сварочные материалы, соответствующие основному материалу конструкции (см. таблицу 5.1). Для проволоки Св-08Г2С следует принимать Rwun=49кН/см2 и Rwf =21.5 кН/см2 кроме угловых швов kf =8 мм. Материалы для сварки, соответствующие стали, нормативные и расчетные сопротивления металла швов сварных соединений с угловыми швами следует принимать ещё и по таблицам 55* и 56 приложения 2 СНиП. Таблица 5.1 Сталь; Материал; Нормативное сопротивление металла шва Rwun, кН/см2; Расчетное сопротивление угловых швов Rwf, кН/см2. Марка сварочной проволоки при сварке в СО2 или в смеси с аргоном; Марка флюсов; Тип электродов при ручной сварке. С235, С245, С255, С275, С285, Ст3кп, Ст3пс,Ст3сп, 20; Св-08А Св-08ГА; АН-348-А АН-60; Э42*, Э42А Э46*, Э46А; 41 45; 18 20. С345, С345Т, С375, С390, С375Т, С390Т, С390К, С440, 09Г2С, 6Г2АФ; Св-08Г2С*; Св-08ГА* Св-10ГА Св-10Г2 Св-10НМА; АН-17-М АН-42 АН-47 АН-348-А*; - Э50*, Э50А - -; 45 49 - 59; 20 21,5 - 24. С345К; Св-08ХГ2СД10, Св-08Х1Д10; АН-348-А; 49; 21.5. 5 Конструирование, работа и расчет сварных соединений а). Стыковые соединения имеют небольшую концентрацию "σ" от внешних нагрузок, различия разделки кромок элементов не влияют на статическую прочность соединения и могут не учитываться. Сварной шов в начале и в конце насыщен дефектами (в силу не установившего теплового режима сварки), поэтому торцы швов выводят на технологические планки, которые после сварки удаляются. При невозможности это сделать расчетная длина шва будет меньше фактической w = b – 2·t, (5.1) где 2·t – называется "непровар". Надежными методами контроля являются физические (ультразвук, рентгеноскопия, просвечивание гамма-лучами). Как правило, стыки МК выполняются прямыми, при невозможности физических методов контроля стык проектируют косым, т.к. большая длина шва компенсирует снижение качества шва. Наклон шва 60º к оси элемента гарантирует достаточную прочность. При работе соединения на сжатие контроль необязателен. а – прямой стык; б – косой стык; в, г – при разной ширине соединяемых элементов; д, е – при разной толщине соединяемых элементов; ж – однослойный с подваркой корня; 1 – технологические планки; 2 – подварочный шов Рисунок 5.3 Виды сварных стыковых соединений. Для снижения концентрации напряжений следует делать при сварке элементов: разной ширины – скосы на элементе большей ширины; разной толщины – на элементе большой толщины. Без скосов СНиПом разрешается сваривать элементы, толщина которых отличается не более 4 мм. а – на продольную силу; б – на продольную силу с косым швом; в – на изгиб Рисунок 5.4 – К расчету стыковых швов Расчет стыковых соединений при действии осевой силы N (рисунок 5.4) выполняют по формуле: , (5.2) где t – наименьшая толщина соединяемых элементов; w – расчетная длина шва; Rwy – расчетное сопротивление по пределу текучести (табл. 3 СНиП); γс – коэффициент условий работы (табл. 6* СНиП). Расчетные сопротивления сварных соединений Rwy, Rwu, Rws, Rwf, и Rwz следует определять по формулам таблицы 3 СНиП. При расчете соединений элементов из стали Ru/γu>Ry, при Run>440 кН/мм2 вместо Rwy следует принимать Rwy/γn. При отсутствии физических методов контроля Rwy=0,85Ry. Косой шов с наклоном tgα=2:1 равнопрочен с основным металлом и не требует проверки прочности. При действии сдвигающей силы Q в стыковом шве возникают срезывающие напряжения τw и при сдвиге Rws=Rs, если Rws<Rs, то проверку выполняют по металлу шва. При действии усилия N в косом шве возникают два вида напряжений (рисунок 5.4 б): нормальные перпендикулярно шву ; (5.3) касательные (сдвигающие) вдоль шва . (5.4) При одновременном действии σwx, σwy и τwxy прочность соединения проверяют по формуле . (5.5) При изгибе (рисунок 5.4 в) соединения проверка прочности производится по формуле ; (5.6) где (5.7) б). Угловые соединения: - фланговые швы, вызывают неравномерность распространения напряжений как по ширине (большую), так и по длине соединения. Работают одновременно на срез и изгиб. - лобовые швы передают усилия равномерно по ширине элемента и крайне неравномерно по толщине шва (особенно велики σw в корне шва). Уменьшить концентрацию σw достигается обработкой поверхности шва, увеличением пологости (1:1.5), применением вогнутого шва и увеличением провара. Рисунок 5.5 – Фланговые швы. а) – траектория силовых линий; б) – распределение напряжений в сечении с-с с учетом концентрации напряжений; в) – сечение вогнутого лобового шва Рисунок 5.6 – Работа лобового шва. Разрушение фланговых и лобовых швов от осевых, изгибных и срезывающих напряжений происходит как по металлу шва, так и по металлу границы сплавления. Расчет выполняют по, указанным выше, двум сечениям, в зависимости от того, какое из них более опасно (рисунок 5.7). 1 – по металлу шва; 2 – по металлу границы сплаврения Рисунок 5.7 – Расчет сечения шва. Так как, доминирующим напряжением является срезывающее, то допускается производить расчет на срез, названный «условным» срезом. Принимается площадь сечения шва при разрушении: по металлу шва (5.8) по металлу сплавления (5.9) Если βf·Rwf/0,45 βz·Run<1, то расчетным (опасным) является сечение по металлу шва и напряжение (5.10) Если βf·Rwf/0.45 βz·Run<1, то проверка прочности выполняется по металлу границы сплавления, тогда (5.11) где βf и βz – коэффициенты, учитывающие проплавление металла и принимаются при стали с σт<530 МПа – по таблице 34* СНиП и при σт>530 МПа – βf=0,7 и βz=1. γwf и γwz – коэффициенты условий работы шва, равные 1, во всех случаях, кроме конструкций, возводимых в климатических районах I1; I2; II2 и II3, для которых γwf=0,85 для металла шва с Rwun=410 МПа и γwf=0,85 – для всех сталей. При ручной сварке βf=0,7. Из формул (5.10) и (5.11) можно определить требуемый катет шва Кf, который не должен быть менее нормируемых минимальных значений таблицы 38* СНиП, а также определить требуемую длину угловых швов. При действии на соединение момента в плоскости перпендикулярной плоскости швов, расчет их выполняется на условный срез по металлу шва ; (5.12) по металлу границы сплавления . (5.13) При действии момента в плоскости расположения швов - по следующим формулам по металлу шва (5.14) по металлу границы сплавления (5.15) x и y – координаты точки «А», наиболее удаленной от центра тяжести расчетного сечения соединения. При действии на соединение N, Q и М должны быть выполнены следующие условия (5.16) в). Комбинированные соединения – это стыковое соединение, усиленное накладками (рисунок 5.8). Применяется в случаях особой необходимости, так как возникает концентрация напряжений. При расчете их условно принимается, что напряжения в стыковом шве и в накладке одинаково. а – односторонней; б - двухсторонней Рисунок 5.8 – Усиление стыкового шва накладками. Тогда, при расположении накладок с двух сторон, напряжение в шве определяется по формуле (5.17) где Ал и Ан – площади сечений листов и накладок, тогда усилие в накладке будет равно , (5.18) по которому можно определить требуемую длину угловых швов, приваривающих накладку с одной стороны (5.19) чем и определяются размеры накладок. 6 Конструктивные требования к сварным соединениям Требования предусматривают надежность работы, удобство выполнения работ и наибольшую экономичность конструкции: - предусматривать высокопроизводительные механизированные способы сварки; - обеспечить свободный доступ к местам сварных соединений; - стремиться к наименьшему объему сварки, избегать близкого расположения швов друг к другу, образования замкнутых контуров швами и ориентации швов поперек направления растягивающих напряжений; - стыки балок, колонн и т. п. следует выполнять без накладок встык, с двухсторонней сваркой и полным проплавлением и подваркой корня шва или на подкладках; - катеты угловых швов Кf должны быть не более 2t; - Кf вдоль кромки прокатных профилей принимать 0.9t; - при ручной сварке за один проход может быть выполнен шов Кf до 8 мм, более толстые швы получают путем многослойной сварки; - на одной отправочной марке желательно иметь не более 2-3 различных толщин швов; - расчетная длина углового шва должна быть не менее 4 Кf и не менее 40 мм, флангового шва – не более 85βf Кf, за исключением швов, в которых усилие действует на всем протяжении шва; - размер нахлестки должен быть не менее 5t; - соотношение катетов как правило принимается 1:1. Конструирование и расчет сварных конструкций из алюминиевых сплавов принципиально не отличается от стальных конструкций, за исключением некоторых особенностей, обусловленные теплофизическими и механическими характеристиками сплавов: - используется аргоно-дуговая сварка неплавящимся электродом, не исключая других способов; - требует концентрированных источников тепла; - применение способов снижения деформативности (нагартовка – разупрочнение в области соединения, выбор режима сварки и сварочных материалов, обработка после сварки); - назначение соответствующих коэффициентов при проектировании. 7 Условные изображения сварных швов при выполнении чертежей КМ Швы обозначают без выносных линий. Обозначения располагают над или под изображением шва (6-100; 4-75, катет-длина мм) независимо видимый или невидимый. Условные изображения сварных швов приводятся в таблице 5.2. Таблица 5.2 – Условные изображения сварных швов Вид сварного шва; заводской; монтажный. а) стыковой. - с видимой стороны. - с невидимой стороны. б) тоже, прерывистый. - с видимой стороны. - с невидимой стороны. в) угловой. - с видимой стороны. - с невидимой стороны. г) тоже, прерывистый. - с видимой стороны. - с невидимой стороны. II. Болтовые соединения 1 Виды болтов и болтовых соединений Простота соединения и надежность в работе позволяют широко использовать в строительстве при монтаже МК, но они более металлоемки, а отверстия для болтов ослабляют сечения элементов. а – болт с шайбой (1) и гайкой (2); б – самонарезающий болт; в – фундаментные болты: тип 1 при d 36 мм, тип 2 при d > 30 мм Рисунок 6.1 – Виды болтов. Применяют следующие виды болтов (рисунок 6.1): - грубой (класс точности «С») и нормальной точности (класс «В»), отклонение диаметра болта и отверстия могут достигать 1 и 0.52 мм соответственно (для dв30 мм). Изготовляют из углеродистой стали или холодной высадкой. Применяются при монтаже конструкций из стали с σт до 380 Н/мм2. Ставят в отверстия, образованные продавливанием или сверлением, диаметр отверстий на 2-3 мм больше диаметра болта (черные болты – класс С). - повышенной точности (класс А), ставят в просверленные отверстия, допуск по диаметрам не более 0,3 мм, изготавливают обтачиванием. Применяют в МК с σт>380 Н/мм2. - высокопрочные болты изготовляют из легированной стали, термически обрабатывают, являются болтами нормальной точности и ставят в отверстия большего диаметра. Передача усилия сдвига происходит трением между соединяемыми элементами и называются часто фрикционными. - самонарезающие болты из термоупрочненной стали, диаметр dв=6 мм и применяют для крепления профнастила к прогонам. Завинчивают в ранее образованное отверстие. - фундаментные (анкерные) болты бывают двух типов: тип I при dв 36 мм и II при dв 30 мм. В МК используются болты различных классов прочности и обозначаются цифрами от 4.6 до 10.9. Первое число, умноженное на 10, обозначает временное сопротивление σв, кН/см2, а произведение первого числа на второе – σт, кН/см2. Расчетные сопротивления одноболтовых соединений определяют по формулам, приведенные в таблице 6.1, а расчетные сопротивления срезу и растяжению болтов приведены в таблице 58*, смятию элементов – в таблице 59* СНиП. Таблица 6.1 – Расчетные сопротивления одноболтовых соединений Напряженное состояние; Условное обозначение; Расчетные сопротивления одноболтовых соединений. срезу и растяжению болтов класса; смятию соединяемых элементов из стали с пределом текучести до 440 Мпа (4500 кгс/см2). 4.6; 5.6; 6.6; 4.8; 5.8; 8.8; 10.9. Срез; Rbs; Rbs = 0,38Rbun; Rbs = 0,4Rbun; Rbs = 0,4Rbun. Растяжение; Rbt; Rbt s = 0,38Rbun; Rbt = 0,38Rbun; Rbt = 0,38Rbun. Смятие; Rbp. а) болты класса точности А. б) болты класса В и С. Примечание. Допускается применять высокопрочные болты без регулируемого натяжения из стали марки 40Х “селект”, при этом расчетные сопротивления Rbs и Rbt следует определять как для болтов класса 10.9, а расчетное сопротивление как для болтов класса точности В и С. Высокопрочные болты по ТУ 14-4-134585 допускается применять только при их работе на растяжение.. Расчетные сопротивления фундаментных болтов приведены в таблице 60*, а высокопрочных болтов растяжению определяют по формуле (6.1) Rbun – наименьшее временное сопротивление болта разрыву (таблица 61*). Болтовые соединения бывают фланцевые, срезные, фрикционные, фрикционно-срезные, клееболтовые и специальные (дюбельные, на самонарезающих и самосверлящих болтах, комбинированные, на заклепках и др.). Различаются соединения и по другим признакам: - по числу болтов – одноболтовые, многоболтовые; - по характеру передачи усилия – несдвигоустойчивые, сдвигоустойчивые (фрикционные); 6.2 Работа и расчет болтовых соединений. а). Одноболтовые соединения. Работу такого соединения (рисунок 6.1) можно разбить на 4 этапа: 1-ый – болты работают на растяжение, соединение – упруго пока силы трения между элементами не преодолены; 2-ой – сдвиг всего соединения на величину зазора между болтом и отверстием, силы трения преодолены; 3-ий – сдвигающее усилие передается давлением поверхности на стержень болта, которые постепенно обминаются, болт изгибается и растягивается; 4-ый – характеризуется упругопластической работой. Разрушение происходит от среза болта, смятия и выкола одного из соединяемых элементов или отрыва головки болта. а – срез болта; б – смятие отверстия; I – однорезные соединения; II – двухрезные соединения; 1 – поверхность смятия; 2 – поверхность среза; t – толщина пластины Рисунок 6.1 – Работа болтов. б). В многоболтовом соединении, отдельные болты работают неравномерно, что учитывается коэффициентом условий работы соединения γb, который принимается по таблице 6.2. Таблица 6.2 - Коэффициент условий работы соединения b Характеристика соединений; Коэффициент условий работы соединения b. 1. Многоболтовое в расчетах на срез и смятие при болтах:. класса точности А; 1,0. класса точности В и С, высокопрочных с нерегулируемым натяжением; 0,9. 2. Одноболтовое и многоболтовое в расчете на смятие при a = 1,5d и b = 2d в элементах конструкций из стали с пределом текучести, МПа (кгс/см2):. до 285 (2900); 0,8. св. 285 (2900) до 380 (3900); 0,75. Обозначения, принятые в таблице 6.1: a расстояние вдоль усилия от края элемента до центра ближайшего отверстия; b то же, между центрами отверстий; d диаметр отверстия для болта. Примечания: 1. Коэффициенты, установленные в поз. 1 и 2, следует учитывать одновременно. 2. При значениях расстояний a и b, промежуточных между указанными в поз. 2 в табл. 39 СНиП, коэффициент b следует определять линейной интерполяцией.. Расчет ведут исходя из возможного вида разрушения соединения по срезу болта при толстых листах или смятию при тонких листах. Расчетное усилие, которое может быть воспринято одним болтом, определяют по формулам на срез (6.2) на смятие (6.3) на растяжение 6.4) где γс – коэффициент условия работы конструкции. Σt – наименьшая сумма толщин листов. Расчетная формула (6.4) применяется и при расчете фундаментных болтов (анкерные болты). Число болтов в многоболтовом соединении определяют, предполагая работу всех болтов одинаковой (6.5) Nmin – наименьшее из значений, вычисленных по (6.2 - 6.4). Расчет самих соединяемых элементов на прочность ведут с учетом ослабления сечения отверстиями по площади нетто Аn. При действии на соединение момента М, распределение усилий на болты принимают пропорционально расстояниям от центра тяжести соединения до рассматриваемого болта. Болты, работающие на срез от одновременного действия Q и М, проверяют на равнодействующее усилие. Расчет фундаментных болтов выполняется аналогично обычным болтам, но для должного закрепления болта в фундаменте необходимо определить длину заделки в бетон и проверить на вырывание из фундамента. в). Соединения на высокопрочных болтах (фрикционные) – это соединения с контролируемым натяжением болтов (рисунок 6.2). Силы трения в соприкасающихся поверхностях от натяжения болтов, воспринимающие сдвигающие силы, определяются в зависимости от прочности болта и характера обработки соприкасающихся поверхностей. Сила натяжения болта принимается равной расчетному усилию высокопрочного болта на растяжение (6.6) Rbh=0,7Rbun – расчетное сопротивление растяжению. Тогда, расчетное усилие, которое может быть воспринято каждой поверхностью трения соединяемых элементов, стянутых одним болтом, определяется по формуле (6.7) где μ – коэффициент трения, принимаемый по таблице 36* СНиП; γh – коэффициент надежности (по таблице 36*); Abn - площадь сечения болта нетто (таблица 62*); γb - коэффициент условий работы соединения, зависящий от количества болтов «n» (0,8 при n<5; 0,9 при 5n<10; 1,0 при n10); Рисунок 6.1 – К расчету одноболтового (а) многоболтового (б) соединений (треугольниками обозначают болты фрикционного соединения с контролируемым усилием натяжения болтов. Таким образом, количество болтов в соединении при действии N будет равно (6.8) к – количество поверхностей трения. При этом, проверку ослабленных отверстиями сечений элементов производят при статических нагрузках по площади А в том случае, когда Аn0,85А – а при Аn<0,85А – по условной площади Ас= 1,18Аn. При динамических нагрузках принимают Аn. Механические характеристики высокопрочных болтов принимают по таблице 61* СНиП. Наиболее часто применяемые марки стали - 40Х "селект", 30Х3МФ. Для стали 40Х "селект" Rbun=6001100 Н/мм2. 3 Конструктивные требования к болтовым соединениям Различают две конструктивные разновидности соединений – стыки и прикрепления элементов друг к другу. Стыки осуществляют с одно- и двухсторонними накладками, а прикрепления – в нахлестку. При конструировании следует стремиться к применению болтов одного диаметра в пределах элемента и к малому числу диаметров во всем сооружении. Наиболее применимые болты диаметром dв=20-24 мм, а в тяжелых конструкциях – dв=24-30 мм. Допускается, элементы крепить в узле одним болтом. Следует стремиться к наилучшей передаче усилия с одного элемента на другой кратчайшим путем. Болты располагают по прямым линиям – рискам, параллельно усилию. Расстояние между смежными рисками называется дорожкой, а расстояние между двумя смежными по риске болтами – шагом. Болты в соединениях следует размещать в соответствии с таблицей 39 СНиП, где минимальные расстояния определяются условиями прочности основного материала, а максимальные – определяют устойчивостью сжатых частей элементов в промежутках между болтами или условием плотности соединения растянутых элементов во избежание попадания влаги в щели (рисунок 6.2). Расстояния между центрами болтов min=2.5d и max=(16 и 24)d. Расстояние до края элемента – min=2d, max=4d или min=4d и 8d. Расположение болтов принимают как шахматное, так и рядное. Для высокопрочных болтов минимальное расстояние от центра болта до края элемента принимается 1.3d. Для облегчения пользования кондукторами для сверления отверстий желательно иметь шаг и дорожку, кратные 40 мм. В конструкциях из Al-х сплавов применяются стальные и алюминиевые болты нормальной и повышенной точности. Высокопрочные болты изготавливают из стали, при этом шайбы и сами болты должны быть кадмированы или оцинкованы, для недопущения электрохимической коррозии. а – минимальное расстояние при рядовом (I) и шахматном (II) расположении болтов; б – максимальное расстоянье при растяжении (I) и сжатии (II) элементов; 1 – окаймляющий уголок Рисунок 6.2 – Размещение отверстий для болтов в соединении. Большое распространения получили болты с обжимными кольцами – лок-болты диаметром 6, 8, 10, 12 и 14 мм. Стержень болта из жесткого сплава, имеет большую длину и свободный конец снабжен рифами. Стержень вставляется в отверстие и на него надевают обжимное кольцо из пластинчатого сплава, захватывают пистолетом-заклепочником, натягивают и обжимают кольцо рифами. 4 Условные изображения болтов и отверстий Болт постоянный -; Болт высокопрочный -. Болт временный -; Болт самонарезающий -. Отверстие -; Болтовое соединение -. | I ÏIÑIÐIËÃÅÍ KÎÑÛËÛÑÒÀÐ 1 Ïiñiðóäin òyðëåði æaíå îëàðäûn ñèïàòòàìàëàðû Kuðûëûì ïiøiíiíin ºàðàïàéûìäûëûfû, ìàòåðèàëäàðäûn èiëiìäiëiãi, ºuðûëûì ýëåìåíòòåðiíin ºàëûnäûfû ìåí æyêòåìåëåðäin ñèïàòòàìàëàðû íåãiçiíäå ýëåêòðëi äîfàëû, ãàçäû æaíå òyéiñòiðiï ïiñiðó òyðëåðií ºîëäàíófà ìyìêiíäiê áåðåäi. Àâòîìàòòàíäûðûëfàí ïiñiðóäi çàóûòòûº æàfäàéäà, ôëþñ ºàáàòû àñòûíäà uçûí oëøåìäi òiãiñòåðäå ºîëäàíàäû. Æàðòûëàé àâòîìàòòàíäûðûëfàí ïiñiðóäi ºûñºà òiãiñòåðãå (ÑÎ2) ºîðfàfûø ãàç îðòàñûíäà æèi ºîëäàíàäû. Kîëìåí ïiñiðó ñàïàëû ýëåêòðîäòàðìåí îðûíäàëàäû. Æàí-æàºòû, êån òàðàfàí, êåç-êåëãåí êåniñòiê æàfäàéûíäà ºîëäàíófà áîëàäû. Êoáiíåñå ìåòàëë ºuðàëûìäàðûí æèíàºòàóäà ºîëäàíûëàäû. Êåìøiëiãi-áàëºûòó òåðånäiãiíin æaíå oíiìäiëiãiíin àçäûfû, ºîë ïðîöåñi òuðàºòûëûfûíûn àçäûfû. Ýëåêòðëi øëàêòû ïiñiðó òiãiíåí ºîñûëó òiãiñòåðiíin ºàëûnäûfû t20ìì æaíå îäàí æîfàðû áîëfàíäà ûnfàéëû. Îë áàëºûfàí ºîæ ºàáàòû àñòûíàí ýëåêòðîäòûº ñûììåí æyðãiçiëåäi. Ïiñiðó âàííàñû æàí-æàfûíàí àfûí ñóìåí ñàëºûíäàòûëfàí ìûñ æûëæûfûøïåí ºîðfàëfàí. Òiãiñ ñàïàñû oòå æîfàðû áîëàäû. Âàííàëûº ïiñiðó àðìàòóðàíûn äèàìåòði yëêåí áîëfàíäà ÆÁK-äà ºîëäàíûëàäû. Àðãîíäû äîfàëû ïiñiðó àëþìèíèé ºîðûòïàëàðûíàí æàñàëàòûí ºuðàëûìäàðäû ïiñiðiï æàáûñòûðó êåçiíäå ºîëäàíûëàäû. Kàçiðãi óàºûòòà ýëåêòðîíäû ñaóëåëi, ïëàçìàëûº, ëàçåðëi æaíå òàfû áàñºà ïiñiðó òyðëåði êåniíåí ºîëäàíûëóäà. Áiðiêòiðó îðíûíà áàéëàíûñòû ïiñiðó çàóûòòûº æaíå æèíàºòûº áîëûï áoëiíåäi. 2 Ïiñiðó òiãiñòåðiíin æaíå ºîñûëûñòàðûíûn òyðëåði Ïiñiðó òiãiñòåði êåëåñi áåëãiëåði áîéûíøà æiêòåëåäi: -ºuðûëûìû áîéûíøà - òyéiñïåëi æaíå áuðûøòûº (âàëèêòi); -ºîñûëó ýëåìåíòòåðiíin æèåêòåðiíin áoëiãiíin òyðëåðiíå áàéëàíûñòû- V, Ê, Õ, È- òaðiçäåñ (t 8 ìì). Áið æàfûíàí ïiñiðiëåòií V æaíå È òaðiçäi òiãiñòåð yøií ìiíäåòòi òyðäå òiãiñ òyáií àçäàï ïiñiðó êåðåê. -áîéëûfû áîéûíøà –òuòàñ, yçiê; -ºàáàò ñàíû áîéûíøà –áið ºàáàòòû, êoïºàáàòòû; -áåëãiëåíói áîéûíøà –æuìûñòûº (åñåïòiê), áiðiêòiðãiø (ºuðàëûìäûº); -êåniñòiêòå îðíàëàñóû áîéûíøà –àñòûnfû, òoáåëiê, òiê æaíå êoëäåíån; Añåð åòåòií êyøêå ïàðàëëåëü îðíàëàñºàí áuðûøòûº òiãiñòåð ºàïòàëäûº, àë ïåðïåíäèêóëÿð îðíàëàñºàí áuðûøòûº òiãiñòåð ìànäàéøàëûº òiãiñòåð äåï àòàëàäû. Ïiñiðiëãåí áiðiêòiðóëåð òyéiñïåëi, àéºàñïàëû, áuðûøòûº æaíå òàâðëû íåìåñå òàÿòûëfàí áîëàäû. Òyéiñïåëi áiðiêòiðóëåð òyçó íåìåñå ºèñûº òyéiñó òiãiñòåðiìåí îðûíäàëóû ìyìêií. Áàðëûº ºàëfàí áiðiêòiðóëåð áuðûøòûº òiãiñ êoìåãiìåí îðûíäàëàäû. 3 Áiðiêòiðóãå ïiñiðóäin òåðìèÿëûº añåði, ïiñiðó êåðíåóëåði Ïiñiðó ïðîöåñiìåí ïiñiðiï áiðiêòiðó àóìàfûíäàfû ìåòàëäûn ºuðûëûìäûº æaíå õèìèÿëûº oçãåðiñòåði æaíå ïiñiðó êåðíåóëåðiìåí äåôîðìàöèÿíûn òóóû ºîñà æyðåäi. Áiðiêòiðóëåð yø àóìàººà áoëiíåäi: áàëºûòó àóìàfû, òåðìèÿëûº añåð àóìàfû æaíå íåãiçãi ìåòàëë. Áàëºó àóìàfûíäà ìåòàëë Ò1535 Ñ-äàí æîfàðû òåìïåðàòóðàäà ºûçäûðûëàäû, àðàëàñòûðûëàäû äà, ºûçäûðóäû òîºòàòºàí êåçäå áiðiíøi êðèñòàëäàíó áàñòàëûï, åêiíøi ºuðûëûìfà êoøåäi. Ìåòàëë ñàïàñûí ôëþñ ýëåìåíòòåðiíin ºîñïàñûìåí æaíå ñàëºûíäàòó æûëäàìäûfûìåí æàºñàðòàäû. 1 – толыk балkытылмайтын аумаk; 2 –kызып кету аумаfы; 3 – нормализациялану аумаfы; 4 –жартылай kайтадан кристалдану аумаfы; 5 – рекристраллизациялану аумаfы; 6 –негiзгi металл Сурет 5.1 – Азкoмiртектiк болат элементтерiнде пiсiрiлген kосы-лыстардыn термиялыk aсер ету аумаfы. Òåðìèÿëûº añåð åòó àóìàfû-íåãiçãi ìåòàëäûn òiãiñêå æàáûñàòûí áoëiãi Ò 723 Ñ æaíå Ò 1535Ñ ºîëìåí ïiñiðó êåçiíäåãi òåðånäiãi 3-6 ìì, àâòîìàòòàíäûðûëfàíäà 2-4 ìì, ºuðûëûìû áiðêåëêi åìåñ æaíå 5 øàfûí àóìàfû áàð. - Áàëºó àóìàfûíûn íåãiçãi ìåòàëfà åíóií áàëºó òåðånäiãi íåìåñå òiãiñòin уûëæóû äåï àòàéäû. Îë: ºîëìåí ïiñiðó êåçiíäå 1,52 ìì, ìåõàíèçìäåëãåí êåçäå îäàí æîfàðû. Óûëæó íåfuðëûì òåðån áîëñà, ñîfuðëûì òiãiñ æàºñû áîëàäû. Ïiñiðó êåçiíäåãi oçiíäiê êåðíåó ìàêðîêåðíåóãå áoëiíåäi. Îë ìàêðîêoëåìäå ñàëìàºòû òåìïåðàòóðàíûn áiðêåëêi òàðàëìàó ñàëäàðû, ìåòàëäûn ìåíøiêòi êoëåìiíin oçãåðóiìåí áîëàòûí ºuðûëûìäûº oçãåðóëåð êåçiíäå ôàçàëûº ºuðàóøû òåðiñ òànáàëû áîëàäû, òàðàëfàí æaíå áiðêåëêiëåíãåí êoëåìäå êðèñòàëë êoëåìiìåí øàìàëàñ áîëñà, îíäà ìåòàëäûn ìåõàíèêàëûº êàñèåòií àíûºòàfàí êåçäå åñåïòåëiíåäi. Ìàêðîêåðíåóëåðäin áîëóû ÌK-íûn àðíàéû åñåïòåó aäiñòåðiìåí íåìåñå àðíàéû ïiñiðiï áiðiêòiðóäin ñåíiìäiëiê êîýôôèöèåíòií òàfàéûíäàóìåí åñåïòåëiíåäi. Áuéûìäàðäûn òåìïåðàòóðàíûn oçãåðóiìåí ºàòàð, îíûn êåðíåóëi äåôîðìàöèÿëàífàí êyéi oçãåðåäi. Ñîfàí áàéëàíûñòû -ìåí -äi óàºûòøà äåéäi äå, îíû áàñòàïºû äåï àòàëàòûí ºàëäûfûíûn òóóûíà aêåëåäi. а –кoмкермесiне бiлiкше балkытылfан табаkша тyрi; б- табаkшаныn уаkытша деформациясы; в – табаkшаныn kалдыk деформациясы; г – kалдыk кернеу; Сурет 5.2 – Пiсiру кезiндегi кернеу жaне табаkшадаfы балkытылfан бiлiкшенin деформациясын фиктивтi кyштер aдiсiмен есептiк сuлбасы. Aäåòòå ñåðiïïåëi-ïëàñòèêàëûº ñûfûëfаí òiãiñ ìåòàëû ºûçäûðûëfàííàí êåéií ñàëºûíäàòûëfàíäà ñîçûëìàëû áîëàäû. Áiðiãóäin æåêå àóäàíäàðûíäà ýëåìåíòòåðäin ñûçûºòûº oëøåìäåðiíin ºûñºàðóû ìåí øåãói òóàäû. Íaòèæåñiíäå ºuðàëûìíûn ïiøiíi áuðûífû ºàëïûíà ºàðàfàíäà áuðìàëàífàí áîëûï øûfàäû. Ïiñiðó êåðíåói ìåí äåôîðìàöèÿíûn äàìó ìåõàíèçìií òàáàºøà êoìêåðìåñiíin òiãiñiíin áàëºó ìûñàëûíàí êoðóãå áîëàäû. Ïiñiðó êåçiíäå äåôîðìàöèÿíû òånåñòiðó yøií êåëåñi øàðàëàðäû ºîëäàíàäû: -Ïiñiðó ýëåìåíòòåðií áåêiòó (êîíäóêòîðëàð, êàññåòàëàð ò.á.); -êåði èþ òófûçó; 4 Ïiñiðiëãåí ºîñûëûñòàðfà àðíàëfàí ìàòåðèàëäàð ÌK ïiñiðó yøií ÌÅÌÑÒ-fà ñaéêåñ äàéûíäàëfàí äîfàëû ºîë ïiñiðó yøií ýëåêòðîäòàð, ïiñiðó ñûìäàðû, ôëþñòåð, êoìið ºûøºûë ãàçû ºîëäàíûëàäû æaíå îëàð íîðìàòèâòiê ºuæàòòàðfà ñaéêåñ áåëãiëåíãåí ìåòàëäû ïiñiðiï áiðiêòiðóäin ìåõàíèêàëûº ñèïàòòàìàëàðûíûn ìåäåðií ºàìòóû êåðåê. Àâòîìàòòàíäûðûëfàí æaíå æàðòûëàé àâòîìàòòàíäûðûëfàí ïiñiðóìåí îðûíäàëàòûí òiãiñòåð yøií Rwun ìaíi ÑÍèÏ 4 êåñòåñi áîéûíøà ºàáûëäàíàäû. Ïiñiðiï áiðiêòiðóäi åñåïòåó êåçiíäå ån àëäûìåí ºuðàëûìíûn íåãiçãi ìàòåðèàëûíà ñàé êåëåòií áiðiêòiðó òyðií, ïiñiðó aäiñií æaíå ïiñiðó ìàòåðèàëäàðûí åñêåðó êåðåê. Кесте 5.1 Áîëàò; Ìàòåðèàë; Ìåòàëë òiãiñiíin ìoëøåðëiê êåäåðãiñi Rwun, êÍ/ ñì2; Áuðûøòûº òiãiñòåðäin åñåïòiê êåäåðãiñi Rwu, êÍ/ñì2. ÑÎ2 íåìåñå àðãîí ºîñïàñû ìåí ïiñiðу êåçiíäåãi ïiñiðó ñûìûíûn ìàðêàñû; Ôëþñ ìàðêàñû; Kîëìåí ïiñiðó êåçiíäåãi ýëåêòðîä òyðëåði. Ñ235,Ñ245, Ñ255,Ñ285, Ñò3êï,Ñò3ïñ, Ñò3ñï, 20; Ñâ-08À Ñâ-08ÃÀ; ÀÍ-348-À ÀÍ-60; Ý42, Ý42À; 41 45; 18 20. Ñ345, Ñ345Ò, Ñ375, Ñ390, Ñ375Ò,Ñ390Ò, Ñ390Ê,Ñ440, 09Ã2Ñ, 16Ã2ÀÔ; Ñâ-08ÃÀ Ñâ-10ÃÀ Ñâ-08Ã2Ñ Ñâ-10Ã2 Ñâ- 10ÍèË; ÀÍ-17-Ì ÀÍ-42 ÀÍ-47 Àí-348-À; Ý50 , Ý50À; 45 49 - 59; 20 21,5 - 24. Ñ354Ê; Ñâ-08ÕÃ2ÑÄ10, Ñâ-08Õ1Ä10; ÀÍ-348-À; 49; 21,5. Ñâ-08Ã2Ñ ñûìû yøií Rwun49 êÍ/ñì2 æaíå Rwu49 êÍ/ñì2 , Ê 8 ìì, áuðûøòûº òiãiñòåí áàñºàñûíà. Ïiñiðóãå àðíàëfàí ìàòåðèàëäû, ñaéêåñ áîëàòòû áuðûøòûº òiãiñòåði áàð ïiñiðiï áiðiêòiðóäåãi ìåòàëë òiãiñòåðiíin ìoëøåðëiê æaíå åñåïòiê êåäåðãiëåðií ÑÍèÏ-òin 2 òiðêåìåñiíäåãi 55-56 êåñòå áîéûíøà ºàáûëäàófà áîëàäû. 5 Ïiñiðiëãåí ºîñûëûñòàðäûn æuìûñû ìåí åñåái æaíå ºuðàëûìäàó à) Òyéiñiï áiðiêòiðóäin ñûðòºû æyêòåìåäåí àçäàfàí øîfûðëàíóû áîëàäû. Ýëåìåíò æèåêòåðií onäåó åðåêøåëiêòåði áiðiêòiðóäin ñòàòèêàëûº áåðiêòiãiíå añåð åòïåéäi æaíå åñêåðìåóãå áîëàäû. Ïiñiðó òiãiñi áàñûíäà æaíå ñînûíäà àºàóëàðìåí ºàíûººàí, ñîíäûºòàíäà, òiãiñ áyéiðëåðií ïiñiðãåííåí êåéií àëûíûï òàñòàëàòûí òåõíèêàëûº ïëàíêàfà øûfàðàäû. Îíû iñòåé àëìàfàí êåçäå òiãiñòin åñåïòiê uçûíäûfû íàºòû uçûíäûºòàí êiøi áîëàäû ℓw = b – 2·t, (5.1) мұндағы 2t –óûëæûìàfàí äåï àòàëàäû. Áàºûëàóäûn ñåíiìäi aäiñi ôèçèêàëûº (óëüòðàäûáûñ, ðåíòãåíîñêîïèÿ, ãàììà ñaóëåìåí æàðûºòàíäûðó) áîëûï òàáûëàäû. Åðåæå áîéûíøà ÌK-äà òyéiñó òyçó îðûíäàëàäû, àë áàºûëàóäûn ôèçèêàëûº aäiñi áîëìàfàíäà òyéiñóäi ºèñûº æîáàëàéäû. Oéòêåíi uçûí òiãiñ îíûn ñàïàñûíûn àçàþûíûn îðíûí òîëòûðàäû. Òiãiñ êoëáåóëiãi ýëåìåíò îñiíå 60-ïåí áîëfàíäà æåòêiëiêòi áåðiêòiêòi êåïiëäåéäi. Ñûfûëófà áiðiêòiðó êåçiíäå áàºûëàó æyðãiçó ìiíäåòòi åìåñ. Êåðíåóäin øîfûðëàíóûí àçàéòó yøií ýëåìåíòòåðäi ïiñiðó êåçiíäå: åíi aðòyðëi áîëfàíäà –ýëåìåíòòåðiíin ºèñûºòûº åíi yëêåí áîëàäû; ºàëûnäûfû aðòyðëi áîëfàíäà -ºàëûnäûfû yëêåí áîëàäû. а – тyçó тyйiсу; б – ºèñûº òyéiñó; в, г –kосылатын ýëåìåíòòåðäin åíi aðòyðëi áîëfàíäà; д, е – kосылатын ýëåìåíòòåðäin ºàëûnäûfû aðòyðëi áîëfàíäà; ж– бiрkабатты тyбi балkытыл- fан; 1 – технологиялыk таkтайша; 2 – пiсiру тiгiсi; Cурет 5.3 - Пiciрiлген тyйiсу kосылыстарыныn тyрлерi. ÑÍèÏ áîéûíøà ºàëûnäûfû 4 ìì-äåí àðòûº áîëìàfàíäà fàíà ýëåìåíòòåðäi ºèñûºñûç ïiñiðóãå ðuºñàò áåðiëåäi. а – бойлыk кyшке; б –kисыk òiãiñпен бойлыk кyшке; в – майысуfа; Сурет 5.4 –Тyйiсу тiгiстерiнin есебiне Oñòiê êyшòin añåði êåçiíäåãi òyéiñòiðiï áiðiêòiðóäin åñåái ìûíà ôîðìóëàìåí îðûíäàëàäû: , (5.2) ìuíäàfû t - áiðiêòiðiëåòií ýëåìåíòòåðäin ån êiøêåíå ºàëûnäûfû; ℓw - òiãiñòin åñåïòiê uçûíäûfû; Rwó – àººûøòûn øåãi áîéûíøà åñåïòiê êåäåðãiñi (ÑÍèÏ, êåñòå 3); ñ - æuìûñ øàðòûíûn êîýôôèöèåíòi (ÑÍèÏ, êåñòå 6); Ïiñiðiï áiðiêòiðóäin åñåïòiê êåäåðãiëåði Rwy, Rwu, Rws, Rwу және Rwz ÑÍèÏ-òåãi 3 - êåñòåäåãi ôîðìóëà áîéûíøà àíûºòàëàäû. Áîëàòòàí æàñàëfàí ýëåìåíòòåðäi áiðiêòiðó êåçiíäå Ru/γu>Ry, Run 440 êÍ/ìì2 áîëfàíäà Rwy îðíûíà Rwy/γn. ºàáûëäàíàäû áàºûëàóäûn ôèçèêàëûº aäiñòåði áîëìàfàíäà Rwy=0,85Ry. Êoëáåóëiãi tg21 ºèñûº òiãiñ íåãiçãi ìåòàëìåí òån áåðiêòi æaíå áåðiêòiãií òåêñåðóäi ºàæåò åòïåéäi. Kîçfàóøû êyø Q añåði êåçiíäå òyéiñó òiãiñiíäå êåñóøi êåðíåó τw òóàäû æaíå æûëæó êåçiíäå Rws=Rs, åãåð Rws<Rs,áîëñà, òåêñåðóäi ìåòàëë , òiãiñi áîéûíøà îðûíäàéäû. êyøiíin añåði êåçiíäå ºèñûº òiãiñòå åêi òyðëi êåðíåó ïàéäà áîëàäû: ºàëûïòû, òiãiñêå ïåðïåíäèêóëÿð (5.3) æàíàñºàí òiãiñòin áîéûìåí (5.4) wõ, wó æaíå wõó áið óàkûòòà añåð åòó êåçiíäå áiðiãóäin áåðiêòiãií ìûíà ôîðìóëà áîéûíøà òåêñåðåäi: (5.5) Áiðiêòiðóäin ìàéûñóû êåçiíäå áåðiêòiêòi ìûíà ôîðìóëàìåí òåêñåðåäi: (5.6) мұндағы: (5.7) á) Áuðûøòûk: -Ôëàíãòû òiãiñ êåðíåóäin áiðºàëûïñûç òàðàëóûí áiðiãóäin åíi áîéûíøà ºàëàé òóäûðñà, uçûíäûfû áîéûíøà äà ñîëàé òóäûðàäû. Îëàð áiðóàºûòòà êåñó ìåí ìàéûñófà æuìûñ iñòåéäi. -Ìànäàéøàëû òiãiñòåð ýëåìåíòòin åíi áîéûíøà êyøòi áiðºàëûïòû áåðåäi, òiãiñòin ºàëûnäûfû áîéûíøà áiðºàëûïòû áåðìåéäi (Añiðåñå w òiãiñòin òyáiíäå æîfàðû). w øîfûðëàíóûí àçàéòófà òiãiñ áåòií onäåóìåí, æàéïàºòûºòû (1:1,5) yëêåéòóìåí æaíå ìàéûñòûðûëfàí òiãiñ ïåí òîëûº ïiñiðóäin êoáåéóiìåí ºîë æåòêiçiëåäi. Ôëàíãòiê æaíå ìànäàéøàëûº òiãiñòåðäin oñòiê ìàéûñïàëûº æaíå êåñåòií êåðíåóäåí áyëiíói ìåòàëë òiãiñi áîéûíøà ºàëàé, ìåòàëäûn áàëºó øåêàðàñû áîéûíøà ñîëàé áîëàäû. Åñåïòi åêi ºèìà áîéûíøà, ºàéñûñû ºàóiïòi áîëñà, ñîfàí áàéëàíûñòû îðûíäàéäû. Êåñóøi êåðíåó áàñûì áîëfàíäûºòàí, åñåï êåñóãå æyðãiçiëåäi. Îë øàðòòû êåñó äåï àòàëàäû. Áyëiíó êåçiíäå òiãiñ ºèìàñûíûn àóäàíû: ìåòàëë òiãiñi áîéûíøà (5.8) мåòàëдûn áàëºóû áîéûíøà (5.9) Сурет 5.5 – Флангтiк тiгiстер. а) – кyш сызыkтарыныn траекторияcы; б) – кернеулер шоfырлануын ескерiп с-c тiлiгiндегi кернеулердi тарату; в) – ойыс маnдаиша тiгiсiндегi тiлiкте Сурет 5.6 –Маnдайша тiгiсiнin жuмысы. 1 – металл тiгiсi бойынша; 2 – металдыn балkу шегi бойынша Сурет 5.7 – Тiгiс kимасыныn есебi. Åãåð, βf·Rwf/0,45 βz·Run<1, îíäà åñåïòiê (ºàóiïòi) áîëûï ìåòàëë òiãiñi áîéûíøà ºèìà æaíå êåðíåó òàáûëàäû (5.10) Åãåð βf·Rwf/0,45 βz·Run<1, áîëñà, îíäà áåðiêòiê ìåòàëäûn áàëºó øåêàðàñû áîéûíøà òåêñåðó æyðãiçiëåäi. (5.11) ìuíäàfû βf ïåí βz –ìåòàëäûn áàëºóûí åñåïòåéòií êîýôôèöèåíò, îë áîëàò ò <530 ÌÏà –ÑÍèÏ-òin 34 êåñòåñiíåí ºàáûëäàíàäû, àë ò 530 ÌÏà - βf=0,7 æaíå βz=1. w æaíå wz - òiãiñ æuìûñûíûn øàðòòû êîýôôèöèåíòi. Îëàð áàðëûº æàfäàéäà 1-ãå òån, òåê I1; I2; II2; II3 êëèìàòòûº àóäàíäàðäà òuðfûçûëàòûí ºuðàëûìäàð yøií w 0,85 ìåòàëë òiãiñi Rwun 410 ÌÏà æaíå w 0,85 áàðëûº áîëàòòàð yøií. Kîëìåí ïiñiðó êåçiíäå. βf=0,7. (5.10) æaíå (5.11) ôîðìóëàëàðäàí òiãiñòin ºàæåòòi êàòåòií k àíûºòàófà áîëàäû. Îë ÑÍèÏ-òin 38* -êåñòåñiíäåãi ìoëøåðëåíãåí ìèíèìàëäû ìaííåí êåì áîëìàóû êåðåê æaíå áuðûøòûº òiãiñòin ºàæåòòi uçûíäûfûí àíûºòàófà áîëàäû. Áiðiãóãå ìîìåíòòin añåð åòóiíäå æàçûºòûºòà òiãiñòin ïåðïåíäèêóëÿð æàçûºòûfûíäà îëàðäûn åñåái øàðòòû êåñóãå æyðãiçiëåäi. - ìåòàëë òiãiñi áîéûíøà: (5.12) - ìåòàëäûn áàëºó øåêàðàñû áîéûíøà: (5.13) Ìîìåíòòin æàçûºòûºòà añåði êåçiíäå òiãiñòin îðíàëàñóû êåëåñi ôîðìóëàìåí àíûºòàëàäû: - ìåòàëë òiãiñi áîéûíøà (5.14) - ìåòàëäûn áàëºу øåêàðàñû áîéûíøà (5.15) Х ïåí У – áiðiêòiðóäin åñåïòiê ºèìàñûíûn àóûðëûº öåíòðiíåí áiðøàìà àëûñòàòûëfàí «À» íyêòåñiíin êîîðäèíàòàëàðû. Áiðiêòiðóãå N, Q, Ì-íin añåði êåçiíäå êåëåñi øàðòòàð îðûíäàëóû êåðåê: (5.16) â) ºèûñòûðûëfàí áiðiêòiðóëåð –æàïñûðìàëàðìåí êyøåéòiëãåí òyéiñïåëi áiðiêòiðóëåð. Îë êåðíåóäin øîfûðëàíóû ñèÿºòû àñà ºàæåòòi æàfäàéëàðûíûn ïàéäà áîëó êåçäåðiíäå ºîëäàíûëàäû. Îëàðäû åñåïòåó êåçiíäå øàðòòû òyðäå òèiñó òiãiñií äåãi êåðíåó ìåí æàïñûðìàäàfû êåðíåó áiðäåé äåï ºàáûëäàíàäû. Îíäà åêi æàfûíàí æàïñûðìàíû îðíàëàñòûðfàí êåçäå òiãiñòåãi êåðíåó ìûíà ôîðìóëàìåí àíûºòàëàäû: а – бiржаkты; б - екiжаkты. Сурет 5.8 – Kосылу тiгiсiн жапсырмамен kатайту. (5.17) ìuíäà Àë æaíå Àï –áåò ïåí æàïñûðìà ºèìàñûíûn àóäàíû, îíäà æàïñûðìàäàfû êyø ìûíàfàí òån áîëàäû ìuíäà Àл æaíå Àï –áåò ïåí æàïñûðìà ºèìàñûíûn àóäàíû, îíäà æàïñûðìàäàfû êyø ìûíàfàí òån áîëàäû (5.18) îë áîéûíøà æàïñûðìàíû áið æàfûíàí ïiñiðiï æàáûñòûðàòûí áuðûøòûº òiãiñòin ºàæåòòi uçûíäûfûí ìûíà ôîðìóëà áîéûíøà àíûºòàófà áîëàäû (5.19) 6 Ïiñiðiëãåí ºîñûëûñòàðfà ºîéûëàòûí êîíñòðóêòèâòi òàëàïòàð Áuë òàëàïòàð æuìûñòûn ñåíiìäiëiãií, ûnfàéëû îðûíäàëóûí æaíå ºuðàëûì yíåìäiëiãií ºàðàñòûðàäû. -ïiñiðóäin æîfàðû oíiìäiëiêòåãi ìåõàíèêàëàífàí aäiñòåðií ºàðàñòûðó; -ïiñiðiëãåí ºîñûëûñòàð îðíûíà åðêií êiðóäi ºàìòàìàñûç åòó; -ïiñiðóäin àç êoëåìiíå òûðûñó, òiãiñòåðäin áið-áiðiíå æàºûí îðíàëàñóûíàí, òiãiñòåð ìåí æàáûº êîíòóðäûn ïàéäà áîëóûíàí æaíå òiãiñòin ñîçûëó êåðíåóiíå êoëäåíån áàfûòòàëóûíàí ñàºòàëó; -àðºàëûºòàðäûn, áàfàíàëàðäûn òyéiñóëåðií æàïñûðìàñûç òyéiñòiðiï îðûíäàó êåðåê; -áuðûøòûº òiãiñòåðäin êàòåòi k 2t-äàí àðòïàóû êåðåê; -ïðîêàòòû ïðîôèëüäin æèåãiíin áîéûíäà k -òi 0,9t-fà òån äåï ºàáûëäàó êåðåê; -ºîëìåí ïiñiðó êåçiíäå áið æyðiñòå k òiãiñi 8 ìì-ãå äåéií îðûíäàëóû ìyìêií, àë æóàí òiãiñòåðäi êoï ºàáàòòû ïiñiðó æîëûìåí àëàäû; -æiáеðiëåòií áið ìàðêàäà òiãiñ ºàëûnäûºòàðûíûn 2-3 òyðiíåí àðòûº áîëìàfàíû äuðûñ; -áuðûøòûº òiãiñòin åñåïòiê uçûíäûfû 4 k æaíå 40 ìì-äåí àç áîëìàóû êåðåê; àë ôëàíãòiê òiãiñòå 85 k k -òåí àðòûº áîëìàóû êåðåê; êyøòin òyãåë áîéûìåí añåð åòåòií òiãiñòåí áàñºàñû; -ºèûëûñó oëøåìi 5t-äàí àç áîëìàóû êåðåê; -êàòåòòåð ºàòûíàñû 1:1 äåï ºàáûëäàíàäû. 7 ÌК ñûçáàëàðûí îðûíäàó êåçiíäåãi ïiñiðó òiãiñòåðiíin øàðòòû êoðiíiñòåði Òiãiñòåðäi øûfó ñûçûfûíñûç áåëãiëåéäi. Áåëãiëåóëåðäi òiãiñ êoðiíiñiíin yñòiíå íåìåñå àñòûíà (6-100; 4-75, êàòåò uçûíäûº, ìì) êoðiíåòií íåìåñå êoðiíáåéòiíiíå ºàðàìàñòàí îðíàëàñòûðàäû. Кесте 5.2 – Пiсiру тiгiстерiнin шартты кoрiнiсi Пiсiру тiгiсiнin тyрi; зауыттыk; жинаkтыk. а) тyйiсу. - кoрiнетiн жаfынан. - кoрiнбейтiн жаfынан. б) Сол сияkты, yзiк. - кoрiнетiн жаfынан. - кoрiнбейтiн жаfынан. в) Бuрыштыk. - кoрiнетiн жаfынан. - кoрiнбейтiн жаfынан. г) Сол сияkты, yзiк. - кoрiнетiн жаfынан. - кoрiнбейтiн жаfынан. II ÁîëòòûK Kîñûëûñòàð 1 Áîëòòàðäûn æaíå áîëòòûº ºîñûëûñòàðäûn òyðëåði Áiðiêòiðóäin ºàðàïàéûìäûëûfû ìåí ñåíiìäiëiãi ºuðûëûñòà ÌК æèíàºòàó êåçiíäå ºîëäàíófà ìyìêiíäiê áåðåäi, áiðàº îëàðfà êoï ìåòàëë êåðåê, àë áîëòòàðfà àðíàëfàí òåñiêòåð ýëåìåíòòåð ºèìàñûí aëñiðåòåäi. а – шайбалы(1) жaне гайкалы (2) болт; б –oздiгiнен енетiн болт; в – iргетас болттары: 1 тyрi d 36 мм болfанда, 2 тyрi d > 30 мм болfанда Сурет 6.1 – Болттар тyрi. Áîëòòòàðäûn êåëåñi òyðëåðií ºîëäàíàäû: -áîëò ïåí òåñiê äèàìåòðiíin òuðïàéû (äaëäiê êëàñû «Ñ») æaíå ºàëûïòû äaëäiêòåãi (êëàññ «Â») àóûòºóû 1 ìåí 0,52 ìì-ãå æåòói ìyìêií (dâ 30 ìì yøií). Êoìiðòåêòi áîëàò ïåí ñóûº áîëàòòàí äàéûíäàéäû. ò -äàí 380 Í/ìì2 ãå äåéiíãi æàñàëfàí ºuðàëûìäû æèíàºòàó êåçiíäå ºîëäàíàäû. Áuðfûëàó íåìåñå ºûñóäàí ïàéäà áîëfàí òåñiêêå êiðãiçåäi, òåñiê äèàìåòði áîëò äèàìåòðiíåí 2-3 ìì-ãå àðòûº áîëàäû (ºàðà áîëòòàð –Ñ êëàñû). -æîfàðû äaëäiêòå (À êëàñû) áuðfûëàífàí òåñiê 0,3 ìì-äåí àðòûº åìåñ äèàìåòð áîéûíøà ºîéûëàäû. ÌК-äà ò > 380 Í/ìì2 -äå ºîëäàíàäû. -æîfàðû áåðiêòiêòåãi áîëòòàðäû ºîñïàëû áîëàòòàí æàñàéäû æaíå îíû òåðìèÿëûº aдiспен onäåéäi. Îë ºàëûïòû äaëäiêòåãi áîëò áîëûï òàáûëàäû æaíå yëêåí äèàìåòð òåñiãiíå ºîÿäû. -oçäiãiíåí êiðåòií áîëòòû òåðìèÿëûº áåðiêòåòiëãåí áîëàòòàí æàñàï, àðàëûºòàðfà ïiøiíäi òoñåìåíi áåêiòó yøií ºîëäàíàäû. Îíû àëäûí-àëà äàéûíäàëfàí òåñiêêå áuðàéäû. -iðãåòàñòûº áîëòòàðäûn åêi òyði áîëàäû: 1-øiñi , 2-øiñi . Ì²-äà áåðiêòiê êëàñû aðòyðëi áîëòòàð ºîëäàíûëàäû, îëàð aðiïòåðìåí 4,6-äàí 10,9-fà äåéií áåëãiëåíåäi. 10-fà êoáåéòiëãåí áiðiíøi ñàí óàºûòøà êåäåðãiíi σв, кН/см2-áåëãiëåéäi, àë áiðiíøiíin åêiíøiãå êoáåéòiíäiñi σт, кН/см2 áåëãiëåéäi. Iðãåòàñ áîëòòàðûíûn åñåïòiê êåäåðãiñi 60* êåñòåäå êåëòiðiëãåí. Æîfàðû áåðiêòiêòåãi áîëòòàðäû ñîçûëófà ìûíà ôîðìóëà áîéûíøà àíûºòàéäû. , (6.1) Rbun -áîëòòûn yçiëãåíäåãi ån àç óàºûòøà êåäåðãiñi (61* êåñòå). Áîëòòûº ºîñûëûñòàð ôëàíöòûº, êåñóøi ôðèêöèîíäûº, ôðèêöèîíäû –êåñóøi, áîëòòû æåëiìäåãåí æaíå àðíàéû áîëûï áoëiíåäi. Kîñûëûñòàð áàñºà äà áåëãiëåðiìåí åðåêøåëiíåäi: -áîëòòûn ñàíû áîéûíøà –áið áîëòòû, êoï áîëòòû; -êyø áåðó ñèïàòû áîéûíøà-ºîçfàëófà òuðàºñûç, ºîçfàëófà òuðàºòû (ôðèêöèîíäûº). 6.2 Áîëòòûº ºîñûëûñòàðäûn æuìûñû ìåí åñåái à) Áið áîëòòû ºîñûëûñòàð Ìuíäàé ºîñûëûñòàðäûn (6.2-сурет) æuìûñûí 4 ýòàïºà áoëóãå áîëàäû: 1-øi – áîëòòàð ñîçûëófà æuìûñ iñòåéäi, ºîñûëûñ- ýëåìåíòòåð àðàñûíäàfû yéêåëiñ êyøi àçàéìàéûíøà ñåðïiìäi. 2-øi –áàðëûº ºîñûëûñòûn áîëò ïåí òåñiê àðàñûíäàfû ñànûëàó øàìàñûíà äåéií æûëæóû. 3-øi- ºîçfàëûñ êyøi áiðòiíäåï ºàæàëàòûí áîëòòûn ñûðûfûíà áåòòiê ºûñûììåí áåðiëåäi, áîëò ìàéûñàäû æaíå ñîçûëàäû. 4-øi –ñåðïiìäi ïëàñòèêàëûº æuìûñïåí ñèïàòòàëàäû. Áyëiíó áîëòòûn êåñiëóiíåí, ºîñûëfàí ýëåìåíòòåðäin áiðåóiíin ºàæàëóûíàí íåìåñå áîëòòûn áàñûíûn yçiëóiíåí áîëàäû. а – болттыn кесуi; б – тесiгiнin мыжылуы; I – бiр кесiмдi kосылыстар; II – екi кесiмдi kосылыстар ; 1 – мыжылуы бетi; 2 –кесiлетiн бет; t –табаkша kалыnдыfы Cурет 6.2 – Болттардыn жuмысы. б) Êoï áîëòòû ºîñûëûñòà áîëòòàð áiðºàëûïòû æuìûñ iñòåìåéäi, ñîíäûºòàí ºîñûëûñòûn æuìûñ øàðòûíûn êîýôôèöèåíòi ÑÍèÏ-òin 35* êåñòå áîéûíøà ºàáûëäàíàòûí â –ìåí åñåïòåëiíåäi. Åñåïòi ºîñûëó áyëiíóiíin ìyìêií òyðiíå áàéëàíûñòû ºàëûn áåò êåçiíäåãi áîëòòûn êåñiëói íåìåñå æuºà áåò êåçiíäå ìûæûëóû áîéûíøà æyðãiçåäi. Áið áîëò ºàáûëäàéòûí åñåïòiê êyøòi ìûíà ôîðìóëà áîéûíøà àíûºòàéäû: êåñóãå ; (6.2) ìûæûëófà ; (6.3) ñîçûëófà , (6.4) ìuíäà: γс -ºuðûëûì æuìûñû øàðòûíûn êîýôôèöèåíòi. Σt -áåòòåð ºàëûnäûfûíûn ån àç ñóììàñû. (6.4) åñåïòiê ôîðìóëàñû iðãåòàñ áîëòòàðûí (анкерлiк болттар) åñåïòåó êåçiíäå ºîëäàíûëàäû. Áàðëûº áîëòòàðäûn æuìûñûí áiðäåé äåï, ºîñûëóäàfû áîëòòòàð ñàíûí (6.5) ôîðìóëàìåí àíûºòàéäû. , (6.5) Nmin-(6.2) æaíå (6.3) ôîðìóëàëàð áîéûíøà åñåïòåëiíãåí ìaíäåðäin ån àçû. Kîñûëûñºà Ì ìîìåíòòin añåð êåçiíäå áîëòòòàðfà êyøòåðäin òàðàëóûí ºîñûëûñòûn àóûðëûº öåíòðiíåí ºàðàñòûðûëûï îòûðfàí áîëòºà äåéiíãi àðàëûººà ïðîïîðöèîíàë äåï ºàáûëäàéäû. Áið óàºûòòà Q ìåí M añåðiíåí êåñóãå æuìûñ iñòåéòií áîëòòàðäû áiðºàëûïòû añåð åòåòií êyøêå òåêñåðåäi. в) Æîfàðû áåðiêòiêòåãi áîëòòûk ºîñûëûñòàð (ôðèêöèîíäûº) –îë áîëòòàðäûn ñîçûëóы áàºûëàífàí ºîñûëûñтар. Kîçfàëûñ êyøií kабылдайтын, болттардыn тартылfанынан пайда болfан yйкелiс кyшiн-болттыn берiктiгiнен жaне тиiп тuратын екi беттin onделуiне байланысты аныkталады.Болттыn тартылу кyшi оныn созылуfа есептiк берiктiгiне теn деп алынады. , (6.6) Rbh=0,7Rbun – ñîçûëófà àðíàëfàí åñåïòiê êåäåðãi. Ñîíäà áið áîëòïåí òàðòûëfàí ýëåìåíòòåðäin aðáið yéêåëiñ áåòi ºàáûëäàéòûí ìyìêií åñåïòiê êyøi ìûíà ôîðìóëàìåí àíûºòàëàäû: , (6.7) мuíäàfû: μ – yéêåëiñ êîýôôèöèåíòi. Îë ÑÍèÏ-òin 36* êåñòå áîéûíøà ºàáûëäàíàäû; γh – ñåíiìäiëiê êîýôôèöèåíòi (36* êåñòå áîéûíøà); Abn - áîëò ºèìàñûíûn àóäàíû (íåòòî) (62* êåñòå); γb - ºîñûëûñ æuìûñû øàðòûíûn êîýôôèöèåíòi, îë áîëòòûn «n» ñàíûíà áàéëàíûñòû. n<5 áîëfàíäà 0,8; 5n<10 áîëfàíäà 0,9; n10 áîëfàíäа 1,0/ Ñîíäà ºîñûëûñòàfû áîëòòòûn ñàíû N êyøi añåð åòêåí êåçäå ìûíàfàí òån áîëàäû: (6.8) к -yéêåëó áåòiíin ñàíû. Ñîíûìåí ºàòàð, òåñiêòåðìåí áîñàfàí ýëåìåíò ºèìàñûíûn òåêñåðiëóií À àóäàíû áîéûíøà ñòàòèêàëûº æyêòåìå êåçiíäå òåê Аn0,85А áîëfàíäà îðûíäàéäû, àë Аn<0,85А øàðòòû àóäàí áîéûíøà Ас=1,18Аn. Äèíàìèêàëûº æyêòåìe êåçiнде Аn - ºàáûëäàéäû. Сурет 6.3 – Бiр болтты (а), кoпболтты (б) kосылу есебiне (yшбuрыш, болтты тарту кyшiн баkылауымен фрикционды kосылыстаfы болтты кoрсетедi). Æîfàðû áåðiêòiêòåãi áîëòòàðäûn ìåõàíèêàëûº ñèïàòòàìàëàðû ÑÍèÏ-òin 61* êåñòå áîéûíøà ºàáûëäàíàäû. Êoáiíåñå ºîëäàíûëàòûí áîëàò ìàðêàñû 40Õ ” ñåëåêò", 30Õ3ÌÔ. 40Õ ” ñåëåêò" áîëàòû yøií Rbun=6001100 Н/мм2. 3 Áîëòòûº ºîñûëûñòàðfà ºîéûëàòûí êîíñòðóêòèâòi òàëàïòàð Kîñûëûñòûn aðòyðëi åêi ºuðûëûìäûº òyði áàð –òyéiñóëåð æaíå ýëåìåíòòåðäi áið-áiðiìåí áiðiêòiðó. Òyéiñóëåð áið æaíå åêi æàºòû æàïñûðìàëàðìåí, àë áiðiêòiðiï áåêiòóëåð àéºàñòûðûëûï æyçåãå àñûðûëàäû. Êîíñòðóêöèÿëàó êåçiíäå äèàìåòði áiðäåé áîëòòàðäû ºîëäàíófà òûðûñó êåðåê. Êoáiíåñå ºîëäàíûëàòûí áîëòòàðäû» äèàìåòði dв= 20-24 ìì, àë àóûð ºuðàëûìäàðäà – dв=24-30ìì. Ýëåìåíòòåðäi òîðàáûíäà áið áîëòïåí áåêiòóãå áîëàäû. Áið ýëåìåíòтåí 2-íå êyøòin ån ºûñºà æîëìåí æàºñû áåðiëóiíå òûðûñó êåðåê. Áîëòòàðäû òyçó ñûçûº áîéûìåí òyñiðiëåòií êyøêå ïàðàëëåëü îðíàëàñòûðàäû. Аðàëàñºàí áåëãiëåðäin àðàñûíäàfû ара ºàøûºòûº æîë äåï àòàëàäû. Àë áåëãi áîéûíøà àðàëàñºàí 2 áîëò àðàñûíäàfû ºàøûºòûº àäûì äåï àòàëàäû. Kîñûëûñòàðäà áîëòòàðäû ÑÍèÏ-òin 39-êåñòåñiíå ñaéêåñ îðнàëàñòûðó êåðåê. Îíäàfû ìèíèìàëäûº ºàøûºòûº íåãiçãi ìàòåðèàëäûn áåðiêòiê øàðòûìåí àíûºòàëàäû, àë ìàêñèìàëäû øàðò áîëòòàð àðàñûíäàfû ñûfûëfаí ýëåìåíò áoëiкòåðiíin òuðàºòûëûfûìåí íåìåñå ñànûëàófà ûëfàëäûn òyñïåói yøií ñîçûëfàí ýëåìåíòòåðäin áiðiãó òûfûçäûfûíûn øàðòûìåí àíûºòàéäû. Áîëòòàðäûn öåíòðëåðiíin àðàñûíäàfû ºàøûºòûº min=2,5d æaíå max=(16 и 24)d. Ýëåìåíòòin øåòiíå äåéiíãi ºàøûºòûº – min=2d , max=4d íåìåñå min=4d æaíå 8d. Áîëòòàðäûn îðíàëàñóû øàõìàòòû òyðäå æaíå ºàòàðìåí. Æîfàðû áåðiêòiêòåãi áîëòòòàðäûn öåíòðiíåí ýëåìåíò øåòiíå äåéiíãi ºàøûºòûº 1,3 d-ге òån äåï ºàáûëäàíàäû. Êîíäóêòîðëàðìåí æuìûñ iñòåóäi æåniëäåòó yøií òåñiêòi áuðfûëàó êåçiíäå àäûì ìåí æîë 40 ìì-ãå åñåëi ºàáûëäàíàäû. Àëþìèíèé ºîðûòïàñûíàí æàñàëfàí ºuðàëûìäàðäà ºàëûïòû æaíå æîfàðfû äaëäiêòåãi áîëàò æaíå àëþìèíèé áîëòòàðû ºîëäàíûëàäû. а – минималды ºàøûºòûºтар болттардыn kатарлай (I) жaне шахмат бойынша (II) орналасkан жаfдайында; б – максималды ºàøûºòûºтар элементтер созылfанда (I) жaне сыfылfанда (II); 1 – кемерушi бuрыштама Сурет 6.2 – Kосылыстардаfы болттар тесiктерiнin орналасуы. Жоfары берiктi болттарды болаттан жасайды жaне электрохимиялыk тотыfудыn болдырмауы yшiн болттармен шайбалардыn oзi кадмиленген немесе мырышталfан болуы керек. 4. Áîëòòàðäûn øàðòòû áåéíåëåíói Òuðàºòû áîëò -; Æîfàðû áåðiêòiêòi áîëò-. Óàºûòøà áîëò -; oçäiãiíåí êiðåòií áîëò -. òåñiê -; Áîëòòûº ºîñûëûñ -. |
| --- | --- |