Тесты для самоконтроля

глоссарий   пирометаллургии - 50 вопросов

1  Обжиг – это:

А) термическая обработка металлургических сплавов для улучшения их структуры

В) термическое изменение физико-химических свойств рудного материала

С) процесс науглероживания сплавов

D) удаление влаги из твердого материала

Е)  извлечение из сплава растворенных ценных компонентов

2  Кальцинация – это:

А) термическая обработка металлургических сплавов для улучшения их структуры

В) термическое изменение физико-химических свойств рудного материала

С) термическая обработка руды для получения концентратов

D) Обжиг гидроксида алюминия с получением металлургического глинозема

Е)  извлечение из сплава растворенных ценных компонентов

3  Агломерация – это:

А) термическая обработка металлургических сплавов для улучшения их структуры

В) термическое изменение физико-химических свойств рудного материала

С) термическая обработка руды для получения концентратов

D) термический способ окускования мелких рудных материалов для улучшения металлургических свойств

Е)  извлечение из сплава растворенных ценных компонентов

4   Агломерат – это:

А) материалы, вводимые в шихту для образования огарка с заданными свойствами

В)  алюминиевые руды, состоящие из гидроксидов алюминия

С)  смесь сырьевых материалов в определенной пропорции

D)  побочный продукт обжига

Е)  кусковый материал-продукт обжига для улучшения металлургических свойств

5  Отжиг – это:

А) термическая обработка металлургических сплавов для улучшения их структуры

В) термическое изменение физико-химических свойств рудного материала

С) термическая обработка руды для получения концентратов

D) процесс удаления серы из рудных материалов

Е)  извлечение из сплава растворенных ценных компонентов

6  Окислительный обжиг – это:

А) термическая обработка металлургических сплавов для улучшения их структуры

В) перевод сульфидов металлов в окисленную форму

С) термическая обработка руды для получения концентратов

D) процесс удаления углерода из сплавов

Е)  извлечение из расплава растворенных ценных компонентов

7   Сульфатизирующий обжиг – это:

А) термическая обработка металлургических сплавов для улучшения их структуры

В) термический перевод сульфидов металлов в сульфаты

С) термическая обработка руды для получения концентратов

D) процесс удаления углерода из сплавов

Е)  извлечение из расплава растворенных ценных компонентов

8  Восстановительный магнетизирующий обжиг – это:

А) термическая обработка металлургических сплавов для улучшения их структуры

В) термическое удаление диоксида углерода и кристаллизационной воды

С) термическая обработка руды для получения концентратов

D) процесс удаления углерода из жидкого металла

Е)  термический перевод железной руды в магнитную форму

9  Дистилляционный обжиг – это:

А) термический перевод ценных компонентов руды в легкорастворимые соединения

В) термическое удаление углерода из сплавов

С) термическая обработка руды для получения концентратов

D) термический процесс отгонки легколетучих составляющих руды

Е)  термический перевод железной руды в магнитную форму

10  Хлорирующий обжиг – это:

А) термический перевод ценных компонентов руды в легкорастворимые соединения

В) термическое удаление диоксида углерода и кристаллизационной воды

С) термическая обработка руды для получения концентратов

D) термический процесс отгонки легколетучих составляющих руды

Е)  термический перевод железной руды в магнитную форму

11  Вельцевание – это:

А) термический перевод ценных компонентов руды в легкорастворимые соединения

В) термическое удаление диоксида углерода и кристаллизационной воды

С) термическая обработка руды для получения концентратов

D) термический процесс отгонки легколетучих компонентов промпродуктов металлургического производства

Е)  термический перевод железной руды в магнитную форму

12 Термический способ окускования мелких рудных материалов для улучшения металлургических свойств:

А)   вельцевание

В)   фьюмингование

С)   дистилляция

D)   агломерация

Е)    ректификация

13  Шихта – это:

А) топливо для образования огарка с заданными свойствами

В)  алюминиевые руды, состоящие из гидроксидов алюминия

С)  смесь сырьевых материалов в определенной пропорции

D)  побочный продукт обжига

Е)  кусковый материал-продукт обжига для улучшения металлургических свойств

14   Шихтование – это:

А) термический перевод ценных компонентов руды в легкорастворимые соединения

В) термическое удаление диоксида углерода и кристаллизационной воды

С) расчет и составление смеси рудного сырья для обжига

D) термический процесс отгонки легколетучих промпродуктов металлургического производства

Е)  термический перевод железной руды в магнитную форму

15       Окислительная переработка жидких штейнов – это:

А) вельцевание

В) ликвация

С) конвертирование

D) купеляция

Е) аффинаж

16      Получение благородных металлов высокой чистоты – это:

А) вельцевание

В) ликвация

С) конвертирование

D) купеляция

Е) аффинаж

17    Окислительная плавка с отделением благородных металлов от свинца - это:

А) вельцевание

В) ликвация

С) конвертирование

D) купеляция

Е) аффинаж

18     Десульфурация - процесс:

А) удаление серы из расплавленных металлов, сплавов и шлаков

В) удаление серы при перегонке

С) удаление серы из сульфидов при их окислительном обжиге

D) удаление серы при ликвации

Е) удаление серы при купеляции

19    Десульфуризация  - процесс:

А) удаление серы из расплавленных металлов, сплавов и шлаков

В) удаление серы при перегонке

С) удаление серы из сульфидов при их окислительном обжиге

D) удаление серы при ликвации

Е) удаление серы при купеляции

20    Фьюмингование – процесс:

А) удаление серы из расплавленных металлов, сплавов и шлаков

В) извлечение летучих компонентов из расплавленных шлаков

С) окислительная переработка жидких штейнов

D окислительная плавка с отделением благородных металлов от свинца

Е) гетерогенизация системы с получением фаз различного состава

Вопрос №1 Обжиг – это: Варианты ответов

термическая обработка металлургических сплавов для улучшения их структуры. термическое изменение физико-химических свойств рудного материала. процесс науглероживания сплавов. удаление влаги из твердого материала. извлечение из сплава растворенных ценных компонентов.

Вопрос №2 Кальцинация – это: Варианты ответов

термическая обработка металлургических сплавов для улучшения их структуры. термическое изменение физико-химических свойств рудного материала. термическая обработка руды для получения концентратов. Обжиг гидроксида алюминия с получением металлургического глинозема. извлечение из сплава растворенных ценных компонентов.

Вопрос №3 Агломерация – это: Варианты ответов

термическая обработка металлургических сплавов для улучшения их структуры. термическое изменение физико-химических свойств рудного материала. термическая обработка руды для получения концентратов. термический способ окускования мелких рудных материалов для улучшения металлургических свойств. извлечение из сплава растворенных ценных компонентов.

Вопрос №4 Агломерат – это: Варианты ответов

материалы, вводимые в шихту для образования огарка с заданными свойствами. алюминиевые руды, состоящие из гидроксидов алюминия. смесь сырьевых материалов в определенной пропорции. побочный продукт обжига. кусковый материал-продукт обжига для улучшения металлургических свойств.

Вопрос №5 Отжиг – это: Варианты ответов

термическая обработка металлургических сплавов для улучшения их структуры. термическое изменение физико-химических свойств рудного материала. термическая обработка руды для получения концентратов. процесс удаления серы из рудных материалов. извлечение из сплава растворенных ценных компонентов.

Вопрос №6 Окислительный обжиг – это: Варианты ответов

термическая обработка металлургических сплавов для улучшения их структуры. перевод сульфидов металлов в окисленную форму. термическая обработка руды для получения концентратов. процесс удаления углерода из сплавов. извлечение из расплава растворенных ценных компонентов.

Вопрос №7 Сульфатизирующий обжиг – это: Варианты ответов

термическая обработка металлургических сплавов для улучшения их структуры. термический перевод сульфидов металлов в сульфаты. термическая обработка руды для получения концентратов. процесс удаления углерода из сплавов. извлечение из расплава растворенных ценных компонентов.

Вопрос №8 Восстановительный магнетизирующий обжиг – это: Варианты ответов

термическая обработка металлургических сплавов для улучшения их структуры. термическое удаление диоксида углерода и кристаллизационной воды. термическая обработка руды для получения концентратов. процесс удаления углерода из жидкого металла. термический перевод железной руды в магнитную форму.

Вопрос №9 Дистилляционный обжиг – это: Варианты ответов

термический перевод ценных компонентов руды в легкорастворимые соединения. термическое удаление углерода из сплавов. термическая обработка руды для получения концентратов. термический процесс отгонки легколетучих составляющих руды. термический перевод железной руды в магнитную форму.

Вопрос №10 Хлорирующий обжиг – это: Варианты ответов

термический перевод ценных компонентов руды в легкорастворимые соединения. термическое удаление диоксида углерода и кристаллизационной воды. термическая обработка руды для получения концентратов. термический процесс отгонки легколетучих составляющих руды. термический перевод железной руды в магнитную форму.

Вопрос №11 Рафинирование тетрахлорида титана от тетрахлорида кремния, температуры кипения которых, соответственно 136 и 57 градусов по Цельсию, определяют в кубовом остатке: Варианты ответов

дихлорид кремния;. SiCl4;. Эквимолярный состав по компонентам перегоняемой смеси;. Эквимассовый состав по компонентам смеси;. тетрахлорид титана..

Вопрос №12 При перегонке расплава KCl - LiCl cоставы равновесных фаз по хлориду лития :в жидкой фазе -23%, в паре - 38% по массе. Таким образом, при перегонке расплава, содержащего 34% LiCl, состав жидкой фазы составит: Варианты ответов

35.5 % по массе LiCL;. отсутствует;. 23,0 % по массе LiCl;. 26,0 % по массе LiCl;. 45,0 % по массе LiCl..

Вопрос №13 При кристаллизации расплава. состав которого соответствует составу химического соединения 2FeO*SiO(2),конгруентно плавящемуся, число изотермических превращений: Варианты ответов

пять;. два;. три;. четыре;. одно..

Вопрос №14 При разделении олова от железа ликвацией при 1500 К ( в области двух жидких фаз ) массы фаз определяют: Варианты ответов

на монотектической горизонтали;. на ординате чистого олова;. на эвтектической горизонтали;. на ординете чистого железа;. по правилу коноды ( рычага)..

Вопрос №15 Вариантность бинарной системы Sn - Fe на перитектической горизонтали при 1053: Варианты ответов

моновариантная;. бивариантная;. двухвариантная;. трехвариантная;. инвариантная..

Вопрос №16 >При охлаждении сульфидного расплава Pb-Fe-S в области двух равновесных фаз ( металл-штейн ) состав свинцовой фазы определяют: Варианты ответов

по правилу рычага;. по концу коноды в области, обогащенной железом;. по правилу центра тяжести весового треугольника;. по концу коноды в области, обогащенной серой;. по концу коноды в области, обогащенной свинцом..

Вопрос №17 Высокотемпературная экстракция серебра из чернового свинца осуществляется: Варианты ответов

монооксидом свинца;. мышьяком;. диоксидом свинца;. висмутом;.. цинком..

Вопрос №18 При селективном выщелачивании серебра из сплавов азотной кислотой протекает реакция 3 Ag + 4 HNO3 = 3 AgNO3 + 2 H2O + NO(газ); Количество окислителя в реакции, моль: Варианты ответов

3,0. 1,0. 2,0. 2,5. 1,5.

Вопрос №19 Количество продуктов реакции на один моль сульфида железа FeS(2) + Fe(2)O(3) =Fe(3)O(4) + SO(2) (схема реакции): Варианты ответов

три моля;. 6.0;. 8.0;. 10,0;. 13,0..

Вопрос №20 Изменение энтальпии в процессе алюминотермического восстановления пиролюзита (диоксида марганца) равно – 596 кДж/моль О2 MnO2(тв) + 4/3 Al(ж) = Mn(ж) + 2/3 Al2O3(тв) – 596 Молярная масса шихты 123г, следовательно, развитие процесса: Варианты ответов

эндотермично. автогенно. термодинамически невозможно. теоретически невероятно. неавтогенно.

Вопрос №21 Роль энергии Гиббса в реакции окисления сфалерита (ZnS) кислородом воздуха: Варианты ответов

Способствует термодинамической возможности процесса;. не оказывает влияния на ТВ процесса;. Препятствует ТВ процесса;. Уменьшает энтальпийный фактор процесса;. Является абсолютным критерием ТВ процесса;.

Вопрос №22 Условие окисления металлической меди до оксида димеди в атмосфере газов СО –СО2, используя кислородный потенциал ( πо ): Варианты ответов

πо газовой фазы > πо системы Cu-Cu2O;. πо газовой фазы >= πо системы Cu-Cu2O ;. πо газовой фазы = πо системы Cu-Cu2O;. безокислительный нагрев невозможен. πо газовой фазы < πо системы Cu-Cu2O;.

Вопрос №23 Условие окисления металлической меди до оксида димеди в атмосфере газов S2 – SO2 при соотношении кислородных потенциалов (πо): Варианты ответов

πо газовой фазы > πо системы Cu-Cu2O;. πо газовой фазы >= πо системы Cu-Cu2O ;. πо газовой фазы = πо системы Cu-Cu2O;. окислительный нагрев невозможен. πо газовой фазы < πо системы Cu-Cu2O;.

Вопрос №24 Изменение энтальпии в процессе алюминотермического восстановления пиролюзита (диоксида марганца) меньше – 2300 Дж/г шихты MnO2(тв) + 4/3 Al(ж) = Mn(ж) + 2/3 Al2O3(тв) , следовательно, развитие процесса: Варианты ответов

эндотермично. автогенно. термодинамически невозможно. теоретически невероятно. неавтогенно.

Вопрос №25 Изменение энтальпии в процессе алюминотермического восстановления гаусманита (Mn3О4) равно – 423,6 кДж/моль О2 1/2 Mn3О4(тв) + 4/3 Al(ж) = 3/2 Mn(ж) + 2/3 Al2O3(тв) – 423,6 Молярная масса шихты 150,4 г, следовательно, развитие процесса: Варианты ответов

эндотермично. автогенно. термодинамически невозможно. теоретически невероятно. неавтогенно.

Вопрос №26 Изменение энтальпии в процессе алюминотермического восстановления монооксида марганца равно - 347,2 кДж/моль О2 2 MnО(тв) + 4/3 Al(ж) = 2 Mn(ж) + 2/3 Al2O3(тв) Молярная масса шихты 190,4 г, следовательно, развитие процесса: Варианты ответов

эндотермично. автогенно. термодинамически невозможно. теоретически невероятно. неавтогенно.

Вопрос №27 Изменение энтальпии в процессе алюминотермического восстановления браунита (Mn2О3) меньше - 2300 Дж/г шихты 2/3 Mn2О3(тв) + 4/3 Al(ж) = 4/3 Mn(ж) + 2/3 Al2O3(тв) , следовательно, развитие процесса: Варианты ответов

эндотермично. автогенно. термодинамически невозможно. теоретически невероятно. неавтогенно.

Вопрос №28 Изменение энтальпии в процессе алюминотермического восстановления гематита (Fe2О3(тв) ) меньше - 2300 Дж/г шихты 2/3 Fe2О3(тв) + 4/3 Al(ж) = 4/3 Fe(ж) + 2/3 Al2O3(тв) , следовательно, развитие процесса: Варианты ответов

эндотермично. автогенно. термодинамически невозможно. теоретически невероятно. неавтогенно.

Вопрос №29 Количество теплоты, выделяемое в процессе алюминотермического восстановления магнетита (Fe3О4), больше 2300 Дж/г шихты 1/2 Fe 3О4(тв) + 4/3 Al(ж) = 3/2 Fe(ж) + 2/3 Al2O3(тв) , следовательно, развитие процесса: Варианты ответов

эндотермично. автогенно. термодинамически невозможно. теоретически невероятно. неавтогенно.

Вопрос №30 Изменение энтальпии в процессе алюминотермического восстановления монооксида железа меньше - 2300 Дж/г шихты 2 FeО(тв) + 4/3 Al(ж) = 2 Fe(ж) + 2/3 Al2O3(тв) , следовательно, развитие процесса: Варианты ответов

эндотермично. автогенно. термодинамически невозможно. теоретически невероятно. неавтогенно.

Вопрос №31 Количество теплоты, выделяемое в процессе алюминотермического восстановления диоксида свинца, больше 2300 Дж/г шихты PbO2(тв) + 4/3 Al(ж) = Pb(ж) + 2/3 Al2O3(тв) , следовательно, развитие процесса: Варианты ответов

эндотермично. автогенно. термодинамически невозможно. теоретически невероятно. неавтогенно.

32 При спекании сподуменового концентрата с оксидом калия при 1373 К протекает реакция

2[LiAL(Si2O6]тв + K2Oтв  =  2[KAL(Si2O6]тв  + Li2Oтв + ∆Go1373 ( - 281.0 кДж)

Роль энтальпийного фактора при протекании реакции:

А)  незначительна

В)  критерий направленности процесса

С) уменьшает возможность протекания реакции

D) уменьшает энтропийный фактор

Е) увеличивает энтропийный фактор

33    При окислительном обжиге никелевого файнштейна и флотационного концентрата взаимодействуют оксиды  никеля с сульфидами никеля по реакции

Ni3S2  +4 NiO  =  7 Ni  +  2 SO2 (газ)

Роль энтропийного фактора в этой реакции:

А) способствует термодинамической возможности процесса;

В) не оказывает влияния на ТВ процесса;

С) препятствует ТВ (термодинамической возможности) процесса;

D) увеличивает энтальпийный фактор процесса;

Е) является абсолютным критерием ТВ процесса

34   При окислительном обжиге никелевого файнштейна и флотационного концентрата взаимодействуют оксиды  меди и никеля с сульфидами  этих металлов по реакции

Сu2S  +2 CuO  =  4 Cu  +   SO2 (газ)

Роль энтропийного фактора в этой реакции:

А) способствует термодинамической возможности процесса;

В) не оказывает влияния на ТВ процесса;

С) препятствует ТВ (термодинамической возможности) процесса;

D) увеличивает энтальпийный фактор процесса;

Е) является абсолютным критерием ТВ процесса

35  При окислительном обжиге сульфидных никелевых концентратов    по реакции

Ni3S2(тв)  +3,5 O2  =  3 NiO(тв) +  2 SO2 (газ)

Роль энтропийного фактора в этой реакции:

А) способствует термодинамической возможности процесса;

В) не оказывает влияния на ТВ процесса;

С) препятствует ТВ (термодинамической возможности) процесса;

D) увеличивает энтальпийный фактор процесса;

Е) является абсолютным критерием ТВ процесса

36   При окислительном обжиге сульфидных медных концентратов    по реакции

Cu2S(тв)  +1,5 O2  =   Cu2O(тв) +   SO2 (газ)

Роль энтропийного фактора в этой реакции:

А) способствует термодинамической возможности процесса;

В) не оказывает влияния на ТВ процесса;

С) препятствует ТВ (термодинамической возможности) процесса;

D) увеличивает энтальпийный фактор процесса;

Е) является абсолютным критерием ТВ процесса

37  При спекании боксита с известняком и содой протекает реакция

Al2O3(тв)  +  Na2CO3(тв)  =  Na2Al2O4(тв)  +  CO2 .

энтропийный фактор которой:

А) способствует термодинамической возможности процесса;

В) не оказывает влияния на ТВ процесса;

С) препятствует ТВ (термодинамической возможности) процесса;

D) увеличивает энтальпийный фактор процесса;                                                            Е) является абсолютным критерием ТВ процесса

38  При спекании боксита с известняком и содой протекает реакция

Fe2O3(тв)  +  Na2CO3(тв)  =  Na2Fe2O4(тв) +  CO2 .

энтропийный фактор которой:

А) способствует термодинамической возможности процесса;

В) не оказывает влияния на ТВ процесса;

С) препятствует ТВ (термодинамической возможности) процесса;

D) увеличивает энтальпийный фактор процесса;

Е) является абсолютным критерием ТВ процесса

39  При спекании боксита с известняком и содой протекает реакция

SiO2(тв)  +  2 CaCO3(тв)  =  Ca2SiO4 + 2CO2 .

энтропийный фактор которой:

А) способствует термодинамической возможности процесса;

В) не оказывает влияния на ТВ процесса;

С) препятствует ТВ (термодинамической возможности) процесса;

D) увеличивает энтальпийный фактор процесса;

Е) является абсолютным критерием ТВ процесса

40   При сульфатизирующем обжиге галенита одна из вторичных реакций

3 PbSO4(тв)  + PbS(тв)  =  4 PbO(тв)  + 4 SO2

энтропийный фактор которой:

А) способствует термодинамической возможности процесса;

В) не оказывает влияния на ТВ процесса;

С) препятствует ТВ (термодинамической возможности) процесса;

D) увеличивает энтальпийный фактор процесса;

Е) является абсолютным критерием ТВ процесса

41  При сульфатизирующем обжиге галенита одна из вторичных реакций

PbSO4(тв)  + PbS(тв)  =  2 Pb(ж)  + 2 SO2

энтропийный фактор которой:

А) способствует термодинамической возможности процесса;

В) не оказывает влияния на ТВ процесса;

С) препятствует ТВ (термодинамической возможности) процесса;

D) увеличивает энтальпийный фактор процесса;

Е) является абсолютным критерием ТВ процесса

42  Взаимодействие сульфоарсенида железа с металлическим железом  (для подавления возгонки мышьяка в газовую фазу) возможно по одной из схем

2 FeAsS + Fe  =  FeAs2 + 2 FeS   Термодинамический анализ показал, что ∆GoT  равно   – 35,4 кДж/моль Fe  [298 – 973 К], соответственно:

А) реакция термодинамически возможна при стандартных условиях;

В) реакция термодинамически невозможна при стандартных условиях;

С реакция термодинамически возможна при рабочих условиях;)

D) реакция термодинамически невозможна при условиях испытания;

Е) энергия Гиббса реакции не является критерием направленности

43  Взаимодействие сульфоарсенида железа с металлическим железом  (для подавления возгонки мышьяка в газовую фазу) возможно по одной из схем

FeAsS + 2Fe  =  Fe2As +  FeS   Термодинамический анализ показал, что ∆GoT  равно   – 25,5 кДж/моль Fe  [298 – 973 К], соответственно:

А) реакция термодинамически возможна при стандартных условиях;

В) реакция термодинамически невозможна при стандартных условиях;

С реакция термодинамически возможна при рабочих условиях;)

D) реакция термодинамически невозможна при условиях испытания;

Е) энергия Гиббса реакции не является критерием направленности